Министерство высшего образования и науки Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Филиал в г. Златоусте

Кафедра технологии машиностроения, станков и инструмента

# И.П. Дерябин

Научно-исследовательская работа

Учебно-исследовательская работа № 2

Методика обработки результатов экспериментов по определению коэффициентов обрабатываемости сталей и сплавов

1. Основные положения

По результатам экспериментов строится график T = f(V) в двойной логарифмической сетке (рисунок 1), по которому находится уравнение V=CTm.

Логарифмируя уравнение V=CTm, получаем lgV=lgC−m⋅lgT.

Эти уравнения можно рассматривать как уравнение прямой линии типа у=ах+k, где по аналогии lgV=у; lgТ = х; lgС=k; a = –m.

Так как величина а, являющаяся угловым коэффициентом в уравнении у=ах+k, равна тангенсу угла наклона исследуемой прямой к оси Х–Х, то по аналогии m также равно тангенсу угла наклона прямой выраженной уравнением lgV=−m⋅lgT+lgC к оси Т–Т.

Следовательно, m = tg = a/b.

Таким образом, пользуясь графическим построением зависимости V = f(T) в логарифмической системе координат, можно определить показатель степени m измерением угла наклона прямой к оси Т–Т или подсчетом по формуле m = tg = a/b, где a и b – длины отрезков между точками 1 и 2 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Графический метод

Для большей точности расчета точки 1 и 2 как можно больше должны быть удалены друг от друга. Но обязательным является их расположение в пределах исследованного интервала значений.

Величина С определяется по формуле

С = VTm,

где V и T – скорость резания и стойкость, соответствующие какой-либо одной точке на прямой, выражающей зависимость;

m – найденная величина.

Если сравнивают обрабатываемость двух материалов А и Б, то для них при одинаковых условиях обработки экспериментально находят связь между периодом стойкости и скоростью резания. При немонотонной зависимости V = f(T) находят отношение скоростей резания VА и VБ, допускаемых материалами А и Б при определенном значении периода стойкости инструмента, являющееся коэффициентом обрабатываемости при выбранном периоде стойкости. Если зависимость V = f(T) монотонна и ее можно аппроксимировать степенной функцией, то находят две зависимости V=CАTmА и V=CБTmБ.

Задавшись периодом стойкости Т = 60 мин, определяют соответствующие ему скорости резания V60А и V60Б . Коэффициент обрабатываемости Kо=V60AV60Б.

Полученные значения коэффициентов обрабатываемости Ко применяются для определения скорости резания выбранных материалов

V=Ko⋅Vэт,

где Vэт – скорость резания для стали 45.

2. Пример

Результаты экспериментов для стали 45

| V, м/мин | 70 | 90 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мин | 51,13 | 3,64 | 3,15 | – |

Рисунок 2 – Номограмма для стали 45

3. Порядок выполнения работы

- Получить задание.

- Построить номограмму в логарифмических координатах для стали 45 и марки материала по своему варианту.

- По номограмме найти значения отрезков a и b.

- Вычислить значение коэффициента m = tg = a/b.

- Определить коэффициент С = VTm.

- Построить график зависимости V=CTm.

- Определить скорости резания при стойкости 60 мин для стали 45 (V60Б ) и заданной марки материала (V60А  ).

- Определит коэффициент обрабатываемости Kо=V60AV60Б для заданной марки материала.

4. Варианты заданий

4.1. Пластина SUMITOMO AC630M

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 140 | 180 | 220 |
| Сталь 45 | 167,4 | 143,0 | 98,6 | 93,3 |
| 1. Сталь ХН35ВТЮ-ВД | 48,0 | 49,9 | 42,3 | 5,0 |
| 2. Сталь 08Х18Н10Т | 129,2 | 91,9 | 63,6 | 39,2 |
| 3. Сталь 30Х13 | 168,7 | 145,3 | 107,1 | 65,3 |
| 4. Сталь 14Х17Н2 | 151,6 | 134,1 | 105,3 | 58,2 |

4.2. Пластина MM2025 (Sandvic)

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 140 | 180 | 220 |
| Сталь 45 | 73,7 | 59,4 | 34,7 | 38,1 |
| 5. Сталь 12Х18Н10Т | 98,9 | 86,8 | 43,6 | 22,2 |

4.3. Пластина TМ4000 (Seco)

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 140 | 180 | 220 |
| Сталь 45 | 62,6 | 44,1 | 33,98 | 27,6 |
| 6. Сталь 08Х18Н10Т | 36,3 | 24,7 | 18,6 | 14,8 |
| 7. Сталь 30Х13 | 66,0 | 17,2 | 6,3 | 2,8 |

4.4. Пластина US735 (Mitsubishi)

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 140 | 180 | 220 |
| Сталь 45 | 34,3 | 16,8 | 9,8 | 6,4 |
| 8. Сталь 12Х18Н10Т | 26,0 | 15,95 | 8,9 | 5,2 |

4.5. Пластина Mitsubishi ‒ CNMG 120408 – MS MT9015

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Сталь 45 | 51,1 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
| 9. Сплав ОТ4 | 95,3 | 15,9 | 6,3 | 2,5 |
| 10. Сплав ВТ22 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| 11. Сплав ВТ20 | 6,6 | 4,2 | 0,4 | 0,2 |

4.6. Пластина SECO ‒ CNMG 120408 – MR4 TS2500

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Сталь 45 | 486, | 425,1 | 290,0 | 157,2 |
| 12. Сплав ВТ6 | 45,1 | 8 | 2 | 1,7 |
| 13. Сплав ОТ4 | 40,7 | 14,5 | 8,2 | 4,5 |
| 14. Сплав ВТ20 | 27,7 | 12,3 | 2,5 | 0,9 |
| 15. Сплав ВТ22 | 3,9 | 3,3 | 0,2 | 0,1 |

4.7. Пластина SANDVIC ‒ CNMG 120408 – QMH13A

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Сталь 45 | 55,7 | 19,5 | 8,2 | 7,1 |
| 16. Сплав ВТ6 | 112,6 | 13,3 | 5,7 | 1,4 |
| 17. Сплав ОТ4 | 98,1 | 24,9 | 13,0 | 5,2 |
| 18. Сплав ВТ20 | 10,2 | 3,7 | 1,5 | 0,4 |
| 19. Сплав ВТ22 | 8 | 3,2 | 1,3 | 0,1 |

4.8. Пластина SANDVIC ‒ CNMG 120408 – SM1115

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Сталь 45 | 408,3 | 214,4 | 185,0 | 164,6 |
| 20. Сплав ВТ20 | 8,6 | 1,7 | 0,4 | 0,1 |

4.9. Пластина SUMITOMO ‒ CNMG 120408 – N-EG EH 510

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Сталь 45 | 28,0 | 22,3 | 15,3 | 7,6 |
| 21. Сплав ВТ20 | 10,2 | 4 | 0,7 | 0,2 |
| 22. Сплав ОТ4 | 54,4 | 16,9 | 8,2 | 4,5 |
| 23. Сплав ВТ6 | 111,2 | 16,4 | 5,7 | 2,1 |
| 24. Сплав ВТ22 | 12,5 | 9,9 | 4,2 | 1,8 |