55. Параметры резания при различных видах шлифования, заточки и доводки.

| Обрабатываемый материал. | Характеристика процесса шлифования. | Скорость круга vk, м/с. | Скорость заготовки vз, м/мин. | Глубина шлифования l, мм. | Продольная подача s. | Радиальная подача sр, мм/об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглое наружное шлифование. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали. | С продольной подачей на каждый ход: предварительное окончательное с продольной подачей на двойной ход Врезное: предварительное окончательное | 30-35 | 12-25 15-55 20-30 30-50 20-40 | 0,01-0,025 0,005-0,015 0,015-0,05 | (0,3-0,7)В (0,2-0,4)В (0,3-0,7)В | - |
|  |  |  |  | - | - | 0,0025-0,075 0,001-0,005 |
| Твердые сплавы | С продольной подачей: предварительное окончательное | 20-30 30-35 | 10-20 20-30 | 0,0075-0,01 | 0,5-0,8 м/мин 0,3-0,5 м/мин | - |
| Круглое внутреннее шлифование. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали. | На станках общего назначения: Предварительное окончательное | 30-35 | 20-40 | 0,005-0,02 0,0025-0,01 0,0025-0,005 0,0015-0,0025 | (0,4-0,7)В (0,25-0,4)В (0,4-0,75)В (0,25-0,4)В | - |
|  | На полуавтоматических станках: Предварительное окончательное |  | 50-150 |  |  |  |
| Твердые сплавы. | На полуавтоматических станках: Предварительное окончательное | 10-25 15-30 | 20-30 25-50 | 0,005-0,01 0,005-0,0075 | 0,4-0,5 м/мин 0,2-0,4 м/мин |  |
| Круглое бесцентровое шлифование. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали. | На проход: Предварительное при d20 мм. предварительное при d>20 мм. окончательное Врезное: предварительное окончательное | 30-35 30-35 | 20-120 | 0.02-0.05 0.05-0.2 0,0025-0,01 | 0,5-3,8 м/мин | - |
|  |  |  | 40-120 10-45 10-30 |  | 1,2-2,0 м/мин - |  |
|  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,001-0,005 |
| Плоское шлифование периферией круга. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали. | На станках с круглым столом: предварительное окончательное На станках с прямоугольным столом в серийном производстве: предварительное окончательное На станках с прямоугольным столом инструментального типа: предварительное окончательное | 30-35 | 20-60 40-60 | 0,005-0,015 0,005-0,01 | (0,3-0,6)В (0,2-0,25)В | - |
|  |  |  | 8-30 15-20 | 0,015-0,04 0,005-0,015 | (0,4-0,7)В (0,2-0,3)В |  |
|  |  |  | 5-8 | 0,05-0,015 0,01-0,015 | 1,0-2,0 мм/ход 1,0-1,5 мм/ход |  |
| Твердые сплавы. | Те же станки: предварительное окончательное | 20-30 25-35 | 4-5 2-3 | 0,03-0,04 0,01-0,02 | 0,5-1,0 мм/ход 0,3-0,4 мм/ход |  |

Продолжение таблицы 55.

| Плоское шлифование торцом круга. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали. | На станках с прямоугольным столом: предварительное окончательное | 25-30 | 4-12 2-3 | 0,015-0,04 0,005-0,01 | - | - |
|  | На станках с круглым с вертикальной подачей на каждый оборот стола: предварительное окончательное |  | 10-40 2-3 | 0,015-0,03 0,005 0,1-0,15 0,005 | - - |  |
|  | На станках с круглым столом с вертикальной подачей на каждый оборот стола: предварительное окончательное |  |  |  |  |  |
| Заточка и доводка инструментов. |  |  |  |  |  |  |
| Инструментальные стали. | Заточка Доводка | 18-25 18-32 | 1,0-3,0 0,5-1,5 | t=0,02-0,04 мм/дв. ход t=0,005-0,01 мм/дв. ход |  |  |
|  | Доводка* | 15 | 1,0-1,5 | t=0,01 мм/дв. ход |  |  |
| Твердые сплавы | Предварительная заточка Чистовая заточка Доводка* | 20-25 20-30 20-30 | 1,5-2,0 1,0-2,0 0,1-0,7 | t=0,03 мм/дв. ход t=0,01-0,02 мм/дв. ход t=0,005-0,02 мм/дв. ход |  |  |
| *инструмент – алмазные круги. |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В - толщина круга, мм. 2. Для расчета мощности при круглом шлифовании, если значение продольной подачи приведено в м/мин, вычисляют продольную подачу в мм/об заготовки по формуле (мм/об)=s(м/мин)*(d/1000vз); где d – диаметр заготовки, мм; vз – окружная скорость заготовки м/мин. |  |  |  |  |  |  |

56. Значение коэффициента и показателей степени в формулах

мощности при шлифовании.

| Шлифование. | Обрабатываемый материал | Шлифовальный круг |  | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зернистость | твердость | CN | r | x | y | q | z |
| Круглое наружное: С поперечной подачей на двойной ход С поперечной подачей на каждый ход Врезное. | C3H | 50-40 50 40 50 | СМ1-СМ2 СМ2 СМ1-С1 С1 | 1,3 2,2 2,65 0,14 | 0,75 0,5 0,5 0,8 | 0,85 0,5 0,5 0,8 | 0,7 0,55 0,55 - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 1,0 |
| Круглое внутреннее. | СН | 40 50-40 25 | С1 СМ1-С1 СМ1 | 0,27 0,30 0,3 | 0,5 0,35 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
|  | С3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч | 40 | СМ1 | 0,81 | 0,55 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |  |
| Круглое бесцентровое. Напроход. Врезное. | СН | 40-25 25 | С1-СТ1 СМ2 | 0,1 0,075 | 0,85 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | - |
|  | СЗ | 40 25 | СМ1-С1 СМ1-С1 | 0,28 0,34 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - |
|  | СЗН | 40 | СМ1-С1 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | - | 0,5 | 1,0 |
| Плоское периферией круга на станках: С прямоугольным столом С круглым столом | СН | 50 | СМ2 С1 СТ2 М3-СМ1 | 0,52 0,59 0,68 0,53 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - | - |
|  |  | 50-40 |  |  | 0,8 | 0,63 | 0,7 |  |  |
|  | СЗ | 50-40 | М3-СМ1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Плоское торцом круга: на станках: с прямоугольным столом С круглым столом | СН | 125 125 125 | М2 С1 СТ1 М1-СМ2 М3 | 0,17*1 0,39*1 0,59*1 1,9*2 1,31*3 | 0,7 | 0,5 | - | - | - 0,6 |
|  |  | 80-50 50 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | СЗ | 80-50 | М1-СМ2 М3 | 5,2*2 3,8*3 | 0,3 | 0,25 | - | - | 0,3 |
|  | Ч | 80-50 | СМ1-СМ2 СМ2 | 4,0*2 2,6*3 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,45 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| *1 Круги на бакелитовой связке; во всех остальных случаях связка керамическая. *2 Круг кольцевой. *3 Круг сегментный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. СЗН – сталь закаленная и незакаленная; СЗ – сталь закаленная; СН – сталь незакаленная; Ч – чугун. 2. Абразивный материал: электрокорунд – при обработке стали, карборунд – при обработке чугуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |