- Нормативные материалы для расчета припусков

Нормативные материалы предназначены для расчета припусков на поверхности типовых деталей машин, обрабатываемых как на предварительно настроенных, лак и на универсальных станках.

Нормативы охватывают детали машин, получаемые из проката, литьем, штамповкой, ковкой (в том числе специальными способами ковки) и механической обработкой. Для каждого вида заготовки и способа обработки в нормативах даны значения Rz, h и отклонения расположения поверхностей. Для каждого вида заготовки и способа обработки в нормативных материалах приведены методические указания, отмечающие особенности расчета припусков для данного вида заготовки. Составляющие припуска даны без индекса, в связи с тем, что в одном случае эти величины относятся к выполняемому, а в другом - к предшествующему переходу.

Этим материалом технолог должен пользоваться, проявляя творческую инициативу при построении технологических процессов и расчетов припусков на обработку.

- Заготовки из проката 1.

- Качество поверхности (мкм) сортового проката

| Диаметр проката, мм | Точность прокатки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокая |  | повышенная |  | обычная |  |
|  | Rz | h | Rz | h | Rz | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| До 30 Св. 30 до 80 » 80» 180 » 180 » 250 | 63 100 125 200 | 50 75 100 200 | 80 125 160 250 | 100 150 200 300 | 125 160 200 300 | 150 250 300 400 |

- 2. Качество поверхности (мкм) поперечно-винтового проката

| Диаметр проката, мм | Rz при точности прокатки |  | h |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повышенной | нормальной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 10 | 63 | 100 | 100 |
| Св. 10 » 18 | 100 | 200 | 180 |
| » 18 » 30 | 160 | 320 | 300 |
| » 30 » 50 | 320 | 500 | 500 |
| » 50 » 80 | 500 | 800 | 800 |
| » 80 » 120 | 800 | 1250 | 120 |
| » 120 » 180 | 1250 | 1600 | 200 |

Примечание. Качество поверхности поперечно-винтового проката указано после термической обработки (нормализации и улучшения).

- 3. Точность и качество поверхности после отрезки сортового проката

| Способ отрезки | Квалитет | Rz+h, мкм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| На ножницах1 | 17 | 300 |
| Приводными ножовками, | 14 | 200 |
| дисковыми фрезами на |  |  |
| фрезерных станках |  |  |
| Отрезными резцами на | 13 | 200 |
| токарных станках |  |  |
| Отрубка на прессах1 | 17 | Rz=150 - 300 |
|  |  | h = 1000 - 1600 |

При отрезке на ножницах и отрубке на прессах получается вмятина в направлении, перпендикулярном к поверхности среза, достигающая 0,2D, и скос по торцу до 3°. которые необходимо учитывать при последующей обработке заготовок как по торцу, так и по диаметру.

- 4. Кривизна профиля сортового проката, мкм на 1 мм

| Характеристика проката |  | Длина проката, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 120 |  | 120 -180 |  | 180-315 |  | 315-400 |  | 400 - 500 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Без правки при точности прокатки: обычной повышенной высокой |  | 0,5 0,2 0,1 |  | 1,0 0,4 0,2 |  | 1,5 0,6 0,3 |  | 2,0 0,8 0,4 |  | 2,5 1,0 0,5 |
| Характеристика проката | Длина проката, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 30 |  | 30-50 |  | 50-80 |  | 80-120 |  | 120- 180 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Без правки после закалки: в печах ТВЧ После правки на прессах | 2,0 1,0 0,13 |  | 1,3 0,6 0,12 |  | 0,9 0,45 0,11 |  | 0,6 0,3 0,10 |  | 0,5 0,15 0,08 |  |

Примечание: У поперечно-винтового проката при повышении точности прокатки Δк = 2 мкм на 1 мм длины, а при обычной точности Δк = 4 мкм на 1 мм.

5. Точность и качество поверхности заготовок из проката после механической

обработки

| Способ обработки | Переход | Квалитет1 | Rz, мкм | h, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обработка наружных поверхностей |  |  |  |  |
| Обтачивание резцами проката повышенной и обычной точности прокатки | Обдирка | 14 | 125 | 120 |
|  | Черновое | 12 | 63 | 60 |
|  | Чистовое и однократное | 10-11 | 32-20 | 30 |
|  | Тонкое | 7-9 | 6.3-3.2 | - |
| Шлифование в центрах проката обычной точности прокатки | Черновое | 8-9 | 10 | 20 |
|  | Чистовое и однократное | 7-8 | 6.3 | 12 |
| Бесцентровое шлифование проката повышенной и высокой точности прокатки | Тонкое | 5-6 | 3.2-0.8 | 6-2 |
| Обработка торцовых поверхностей |  |  |  |  |
| Подрезание резцом на токарных станках | Черновое | 12 | 50 | 50 |
|  | Чистовое | 11 | 32 | 30 |
| Шлифование на кругло- и торцешлифовальных станках | Однократное | 6 | 5-10 | - |

Значения допусков для квалитетов 6-14

Указания для расчетов пропусков и предельных размеров при изготовлении

деталей из проката.

Для ступенчатых валов расчет ведут по ступени (шейке) с наибольшим диаметром, а при равных диаметрах - по ступени (шейке), к которой предъявляют наиболее высокие требования по точности и качеству поверхности (расчетная ступень), э

Расчетный наименьший предельный размер проката:

D3 min =DД min +2z0 min,

где DД min - наименьший предельный размер расчетной ступени по чертежу;

2 z o min - расчетный минимальный общий припуск на обработку по диаметру.

Полученный размер D3 min округляют (в большую сторону) до ближайшего по сортименту диаметру прутка D3 min наименьший предельный размер которого должен быть не менее D3 min; тогда действительный общий припуск на обработку для расчетной ступени:

2z0 min= D3 min -DД min

Напуск, имеющийся на остальных степенях вала, если это допустимо по глубине резания, снимают при черновой обработке за один рабочий ход; больший напуск удаляют за два рабочих хода: 60-70% за первый и 30-40% за второй. Дальнейшую обработку всех степеней (шеек) вала ведут в соответствии с расчетными предельными размерами.

Прокат высокой точности прокатки лезвийным инструментом не обрабатывают; прокат обычной точности прокатки обрабатывают на токарных автоматах или револьверных станках; прокат высокой точности прокатки не шлифуют до термической обработки. При шлифовании валов после закалки из расчетной формулы припуска исключают h.

При совмещенной технологической и измерительной базах допуски принимают в соответствии с указанным квалитетом; при несовмещённых - к значению допуска прибавляют погрешность базирования, равную допуску на размер, связывающий технологическую и измерительную базы. Значения допуска для квалитетов принимают по табл. 30.

При обработке в центрах погрешность базирования заготовки в осевом направлении определяется смещением базового торца заготовки в осевом направлении вследствие погрешности изготовления центрового гнезда в осевом направлении.

Суммарное отклонение расположения при обработке сортового проката в центрах определяют по формуле:

общее отклонение Δ∑кm = Δк 1

местное отклонение

Отливки

6. Качество поверхности отливок (Rz+h, мкм), достигаемое различными

способами формовки

| Отливки |  | Наибольший размер отливки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Класс точности1 | До 500 | Св. 500 до 1250 | Св. 1250 до 3150 | Св.3150 до 6300 | Св. 6300 до 10 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чугун | 1 2 3 | 400 500 600 | 600 700 800 | 800 900 1000 | - - 1500 | - - 2000 |
| Сталь | 1 2 3 | 300 400 500 | 500 600 700 | 700 800 900 | - - 1300 | - - 1700 |
| Цветные металлы и сплавы | 1 2 3 | 200 300 400 | 400 500 600 | - - 800 | - - 1100 | - - - |

Классы точности отливки достигаются: 1- литьем в формы, изготовленные машиной формовкой по металлическим моделям; 2- машиной формовкой по деревянным моделям; 3- ручной формовкой по деревянным моделям.

7. Качество поверхности отливок, достигаемое специальными способами литья

| Литье |  | Квалитет*1 | Rz, мкм | h, мкм, для заготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | из чугуна | из стали | из цветных металлов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В кокиль |  | 14-15 | 200 | 300 | 200 | 100 |
| Центробежное |  | 14-15 | 200 | 300 | 200 | 100 |
| В оболочковые формы для элементов, получаемых | в одной полуформе | 11-12 | 40 | 260 | 160 | 100 |
|  | в обеих полуформах | 14 | 40 | 260 | 160 | 100 |
|  | под давлением | 11-12 | 50 | - | - | 100 |
| По выплавляемым моделям |  | 11-12 | 32 | 170 | 100 | 63 |

8. Отклонение расположений поверхности отливок

| Отклонения | Литье |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в песчаные формы | в кокиль | под давлением |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Межосевых расстоянии отверстии (±) Δм.о.р. ,мм | 1,2-2,0 | 0,8-1,5 | 0,3 - 0,5 |
| Расположения отверстии относительно технологических баз (±)Δр.т.б., мм | 1,2-2,5 | 0,5-1,2 | 0,10-0,35 |
| От параллельности плоскости Δоп., мкм на 1 мм | 1/2 допуска на размер | 2,2-3,4 | 1,2-2,0 |
| Перекос отверстия Δц., мкм на 1 мм для диаметра отверстия d, мм До 10 |  | 2,5-10 | 2,0 - 4,0 |
| Св. 10 до 30 | 10-20 |  | 1,5-3,0 |
| » 30 » 50 | 5-15 |  | 1,0-2,0 |
| » 50 » | 3-10 |  | 0,7-1,5 |
| Коробление Дк, мкм на 1 мм: корпусных деталей | 0,3 -1,5 | - | - |
| плит | 2,0 - 3,0 |  |  |

9. Зазор между знаком формы и стержнем для определения Δсм у отливок

Размеры, мм

| Наибольшая |  |  |  | Длина L или диаметр D стержня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| высота знака h и h1 | До 50 | 50-150 | 150-300 | 300-500 | 500- 750 | 750-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | Св. 3000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Зазор S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 25 | 0,15 0,5 | 0,15 0,5 | 0,25 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-50 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,5 1,0 | 1,0 1,5 | 1,0 1,5 | 1,5 2,0 | - | - | - | - | - |
| 50 - 100 | 0,5 1,0 | 0,5 1,0 | 1,0 1,5 | 1,0 1,5 | 1,5 2,0 | 2,0 2,5 | 2,5 3,0 | 3,0 3,5 | 3,5 4,0 | - | - |
| 100-200 | 1,0 1,5 | 1,0 1,5 | 1,0 1,5 | 1,5 2,0 | 2,0 2,5 | 2,5 3,0 | 3,0 3,5 | 3,5 4,0 | 4,0 4,5 | - 5,0 | - 5,5 |
| 200 - 300 | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 | 2,0 2,0 | 2,5 2,5 | 3,0 3,0 | 3,5 3,5 | 4,0 4,0 | 4,5 4,5 | - 5,5 | - 6,0 |
| 300 - 500 | - 2,0 | - 2,0 | 2,0 2,0 | 2,0 2,5 | 2,5 3,0 | 3,0 3,5 | 3,5 4,0 | 4,0 4,5 | 4,5 5,0 | - 5,5 | - 6,0 |
| 500 - 750 | - | - | - 2,5 | 2,5 2,5 | 3,0 3,0 | 3,5 3,5 | 4,0 4,0 | 4,5 4,5 | 5,0 5,0 | - 5,5 | - 6,0 |
| 750 -1000 | - | - | - | 3,0 3,0 | 3,0 3,5 | 3,5 4,0 | 4,0 4,5 | 4,5 5,0 | 5,0 5,5 | - 6,0 | - 6,5 |
| 1000 -1250 | - | - | - | 3,0 3,5 | 3,5 3,5 | 4,0 4,0 | 4,5 4,5 | 5,0 5,0 | 5,5 5,5 | - 6,0 | - 6,5 |

| Наибольшая высота знака h и hi | Длина L или диаметр D стержня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-150 | 150-300 | 300-500 | 500- 750 | 750-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | Св. 3000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1250-1500 | - | - | - | - 3,5 | - 4,0 | - 4,5 | - 5,0 | - 5,5 | - 6,0 | - 6,5 | - 7,0 |
| 1500-2000 | - | - | - | - 4,0 | - 4,5 | - 5,0 | - 5,5 | - 6,0 | - 6,5 | - 7,0 | - 7,5 |
| 2000 - 2500 | - | - | - | - | - 5,0 | - 5,5 | - 6,0 | - 6,5 | - 7,0 | - 7,5 | - 8,5 |
| 2500 - 3000 | - | - | - | - | - 6,0 | - 6,5 | - 7,0 | - 7,5 | - 8,0 | - 8,5 | - 9,0 |
| Св. 3000 | - | - | - | - | - 6,5 | - 7,5 | - 8,0 | - 8,5 | - 9,0 | - 9,5 | - 10,0 |
| Зазор S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 0,15 0,25 | 0,25 0,5 | 0,5 1,0 | 1,0 2,0 | 1,5 3,0 | 2,0 4,0 | 3,0 5,0 | 3,0 5,5 | 4,0 6,0 | - 6,5 | - 7,0 |

Примечания: 1. В числителе приведены зазоры при формовке по сырому, в знаменателе - по сухому. 2. Уклоны у нижнего знака β = 7÷10° , у верхнего β =10÷15°. 3. Для горизонтальных размеров ΔCM=S1/cos β, для вертикальных ΔCM=S2.

10. Точность и качество поверхности после механической обработки отливок точением, фрезерованием, строганием и шлифованием

| Обработка | Квалитет1 | Rz, мкм | h, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Точение, фрезерование, строгание Литье в песчаные формы |  |  |  |
| Отливка 1 класса точности |  |  |  |
| Однократная Черновая | 11-12 12 | 32 50 | 32 50 |
| Отливки 2 класса точности |  |  |  |
| Черновая Получистовая | 14 12 | 100 50 | 100 50 |
| Отливки 3 класса точности |  |  |  |
| Обдирочная Черновая Получистовая | 16-17 14-15 11-12 | 320 250 100 | 320 240 100 |
| Отливки 1, 2, 3 классов точности |  |  |  |
| Чистовая Тонкая | 10-11 7-9 | 25 5 | 25 5 |

| Обработка |  | Квалитет | Rz, мкм | h, | мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| Литье в кокиль и центробежное |  |  |  |  |  |
| Однократная Черновая Чистовая Тонкая |  | 11 12 10 7-9 | 25 50 20 5 | 25 50 20 5 |  |
| Литье в оболочковые формы |  |  |  |  |  |
| Однократная Черновая Чистовая Тонкая |  | 10-11 11 10 7-9 | 25 20 10 5 | 25 20 10 5 |  |
| Литье по выплавляемым моделям |  |  |  |  |  |
| Однократная Тонкая |  | 10 7-9 | 15 2,5 | 20 5 |  |
| Шлифование отливок, получаемых различными способами |  |  |  |  |  |
| Однократная Черновая Чистовая Тонкая |  | 7 8-9 6-8 5-6 | 5 10 5 0,63 | 10 20 15 - |  |

Указания для расчета припусков и предельных размеров при изготовлении

деталей из отливок

Для верхней поверхности (по положению) отливки при заливке металла к сумме Rz+h прибавлять: 0,5 - 3 мм для отливок из серого чугуна и 0.5 - 4 мм для отливок из стали.

Для элементов отливок, обращенных к оси вращения, с целью компенсации ликвационной зоны и неоднородности химического состава метачла при центробежном литье и для особо ответственных деталей - задавать 5 -7,5 мм на сторону. Базирование заготовок по необработанному отверстию следует использовать только на первой операции.

При обработке отверстии от координированной с ним базы отклонение расположения оси должно быть учтено в припуске на обработку отверстия.

Общие припуски и размеры заготовки, полученные в результате расчета, должно быть скорректированы с учетом следующих дополнений: назначают необходимые по технологии литья напуски, упрощающие конфигурацию заготовки и сглаживающие местные углубления, переходы и уступы; проверяют радиусы литых галтелей и линии переходов при изменении сечении отливок, внося соответствующие конструктивные изменения в элементы деталей или корректируя расчетные припуски, увеличивая их по сопряженным поверхностям до величины, обеспечивающей необходимый минимальный припуск на угол.

Поковки, изготовляемые ковкой и штамповкой

11. Качество поверхности поковок (Rz + h, мкм), изготовляемых ковкой

| Наибольший размер поковки, мм | Пресс |  | Молот | Подкладные штампы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точность |  |  |  |
|  | повышенная | нормальная | нормальная | нормальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От 50 до 180 Св. 180 » 500 » 500 » 1250 » 1250 » 3150 » 3150 » 6300 » 6300 »10000 | 800 1000 1500 2000 2500 - | 1000 1500 2000 2500 3000 3500 | 1000 1500 2000 2500 3000 3500 | 750 1250 1500 - - - |

12. Качество поверхности поковок, изготовляемых штамповкой

| Масса поковки, кг | Rz | h |
| --- | --- | --- |
|  | мкм |  |
| 1 | 2 | 3 |
| До 0,25 | 80 | 150 |
| Св. 0,25 » 4 | 160 | 200 |
| » 4 » 25 | 200 | 250 |
| » 25 » 40 | 250 | 300 |
| » 40 » 100 | 320 | 350 |
| » 100 » 200 | 400 | 400 |

Примечание. Точность поковок, изготовляемых штамповкой, регламентируется ГОСТ 7505 - 74. Значение Rz в таблице даны после пескоструйной обработки поверхностей поковки или травления; при дробеструйной или дробеметной обработке Rz принимать равным 400 мкм независимо от массы поковки.

Для поковок, изготовляемых ковкой на вертикальных радиально-ковочных машинах.   Rz + h = ARб + 0,01d

13. Значение коэффициента А

| rn: Rб | п, об/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 22 | 30 | 42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 0,0018 0,0011 0,0010 0,0008 0,0006 0,0004 | 0,0018 0,0020 0,0019 0,0016 0,0012 0,0008 | 0,0034 0,0036 0,0035 0,0031 0,0023 0,0012 | 0,0068 0,0071 0,0068 0,0060 0,0045 0,0023 |

Примечание. Rб - радиус бойка, мм; rn - радиус поковки, мм; n - частота вращения поковки в процессе ковки. Значение n принимают равным 16 и 22 об/мин при ковке поковок большого диаметра или из особо прочных сталей; 42 об/мин - при ковке поковок

из сравнительно мягких сталей, небольших диаметров и при холодной ковке полых валов (труб); в остальных случаях принимают n = 30 об/мин.

14. Точность и качество поверхности поковки, изготовляемой на ковочно-штамповочном прессе методом выдавливания (деталь типа клапана)

| Элемент детали | Допуск, мм | Rz, мкм | h, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стержень | 0,3 | 40 | 40 |
| Тарелка | 0,6 |  |  |

15. Кривизна Δк (мкм на 1 мм) для поковок

| Вид обработки | Диаметр или размер сечения, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 250 | Св. 250 до 315 | Св.315 до 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ковка | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Механическая обработка: обдирочная | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| черновая | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| получистовая | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| После термической обработки (закалка) и правки | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |

16. Кривизна Δк (мкм на 1 мм) поковок типа валов

| Диаметр поковки D, мм |  | После | После термической обработки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штамповки | правки | в печах | твч |
|  |  | на прессах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 25 | 4 | 0,20 | 2,5 | 1,25 |
| Св. 25 » 50 | 3 | 0,15 | 1,5 | 0,75 |
| » 50 » 80 | 2 | 0,12 | 1,5 | 0,75 |
| » 80 » 120 | 1,8 | 0,10 | 1,0 | 0,50 |
| » 120 » 180 | 1,6 | 0,08 | 1,0 | 0,50 |
| » 180 » 260 | 1,4 | 0,06 | - | - |
| » 260 » 360 | 1,2 | - | - | - |
| » 360 » 500 | 1,0 | - | - | - |

17. Отклонение от концентричности и коробление поковок типа дисков и рычагов, получаемых на прессах, различной точности

| Толщина | Отклонение от концентричности |  | Коробление Δкор, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (высота) или | отверстии Δэкс, мм |  |  |  |  |  |
| ширина | Точность |  |  |  |  |  |
| поковок, мм | повышенная | нормальная | повышенная |  |  | нормальная |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| До 50 | 0,50 | 0,8 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Св. 50 » 120 | 0,63 | 1,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| » 120 » 180 | 0,80 | 2,0 |  | 0,5 |  | 0,7 |
| » 180 » 260 | 1,00 | 2,8 |  | 0,6 |  | 0,9 |
| » 260 » 360 | 1,50 | 3,2 |  | 0,7 |  | 1,0 |
| » 360 » 500 | 2,50 | 3,6 |  | 0,8 |  | 1,1 |

18. Отклонение от соосности Асм (мм) элементов, штампуемых в разных половинах штампа, для поковок типа валов различной точности

| Масса поковки, кг | Штамповка на молотах |  | Штамповка на прессах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Точность |  |  |
|  | повышенная | нормальная | повышенная | нормальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 0,25 | 0,30 | 0,4 | 0,20 | 0,3 |
| Св. 0,25 » 0,63 | 0,35 | 0,5 | 0,25 | 0,4 |
| » 0,63 » 1,60 | 0,40 | 0,6 | 0,30 | 0,5 |
| » 1,60 » 2,50 | 0,45 | 0,8 | 0,35 | 0,6 |
| » 2,50 » 4,00 | 0,50 | 1,0 | 0,40 | 0,7 |
| » 4,00 » 6,30 | 0,63 | 1Д | 0,45 | 0,8 |
| » 6,30 » 10 | 0,70 | 1,2 | 0,50 | 0,9 |
| » 10 » 16 | 0,80 | 1,3 | 0,60 | 1,0 |
| » 16 » 25 | 0,90 | 1,4 | 0,70 | 1,1 |
| » 25 » 40 | 1,00 | 1,6 | 0,80 | 1,2 |
| » 40 » 63 | 1,20 | 1,8 | - | - |
| » 63 » 100 | 1,40 | 2,2 | - | - |
| » 100 » 125 | 1,60 | 2,4 | - | - |
| » 125 » 160 | 1,80 | 2,7 | - | - |
| » 160 » 200 | 2,20 | 3,2 | - | - |

19. Кривизна Δк (мкм на 1 мм) стержня после высадки фланца на горизонтально-ковочной машине

| Длина стержня L, мм | Диаметр стержня d, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 18 | Св.18 до 30 | Св.30 до 50 | Св.50 до 80 | Св.80 до 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| До 120 Св. 120 до 180 » 180 » 500 » 500 » 1000 | 6 4 2 1 | 8 6 4 2 | 12 8 4 2 | 16 12 6 3 | 20 16 6 3 |

20. Смещение Δс (мм) оси фланца относительно стержня при высадке его на горизонтально-ковочной машине

| Высота Н, фланца или утолщения, мм | Диаметр D фланца или утолщения, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | Св. 50 до 120 | Св. 120 до 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 18 Св. 18 до 50 » 50 » 120 » 120 » 180 | 0,25 0,25 0,50 0,50 | 0,25 0,50 0,50 0,75 | 0,50 0,50 0,75 0,75 |

21. Отклонение от перпендикулярности Δн (мкм на 1 мм радиуса) торца фланца

к оси поковки

| Масса поковки, кг | При штамповке |  |
| --- | --- | --- |
|  | на прессе | на ГКМ |
| 1 | 2 | 3 |
| До 0,25 Св. 0,25 » 1,6 » 1,6 » 4 » 4 » 10 » 10 » 25 » 25 » 40 | 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 | 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 |

22. Кривизна поковки (мкм на 1 мм длины) после ковки на ВРКМ

| Диаметр поковки, мм | Ак |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 60 мм Св.60 | 2 1 |

23. Дефекты поковки вследствие отрубки исходной заготовки и последующей

ковки на ВРКМ

| Диаметр торцевой поверхности D, мм | Аг, мкм |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 30 Св. 30 » 50 » 50 » 80 » 80 » 120 | 1,5 2,5 4 5 |

Для поковок, получаемых на ковочно-штамповочных прессах методом выдавливания (детали типа клапанов), изогнутость оси Δиз=0,6 мкм на 1 мм длины; смещение оси ΔСм=0,12 мм; суммарное отклонение

24. Точность и качество поверхности поковок после механической обработки, получаемых ковкой на прессах, молотом и в подкладных штампах

| Способ обработки |  | Квалитет1 | Rz, мкм | h, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Точение резцами, фрезерование: | обдирочное | 17 | 1250 | 350 |
|  | черновое | 15-16 | 250 | 240 |
|  | получистовое | 12-14 | 125 | 120 |
|  | чистовое | 10-11 | 40 | 40 |
|  | тонкое | 6-7 | 5 | 5 |
| Шлифование | обдирочное | 14-15 | 20 | 20 |
|  | черновое | 10 | 15 | 15 |
|  | чистовое | 6-7 | 5 | 5 |
|  | тонкое | 5-6 | 2,5 | 5 |

25. Точность и качество поверхности штампованных поковок после механической обработки

| Способ обработки |  |  |  | Квалитет1 |  |  | Rz, мкм |  | h, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валы ступенчатые Обтачивание наружных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однократное |  |  |  | 11-12 |  |  | 32 |  | 30 |  |
| Черновое |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Чистовое |  |  |  | 11 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| Тонкое |  |  |  | 7-9 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| Подрезание торцовых поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновое |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Чистовое |  |  |  | 11 |  |  | 32 |  | 30 |  |
| Фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однократное |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Диски Обтачивание наружных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однократное |  |  |  | 10-12 |  |  | 32 |  | 30 |  |
| Черновое |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Получистовое |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Чистовое |  |  |  | 10-11 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| Подрезание торцовых поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однократное |  |  |  | 10-12 |  |  | 32 |  | 30 |  |
| Черновое |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Получистовое |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Чистовое |  |  |  | 10-11 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| Рычаги (плоскости, параллельные оси детали, и плоскости разъема головок) Фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновое |  |  |  | 12 |  |  | 32 |  | 50 |  |
| Чистовое |  |  |  | 11 |  |  | 10 |  | 15 |  |
| Протягивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однократное |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10 |  |
| Обтягивание стержня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновое |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  | 50 |  |
| Чистовое |  |  | 11 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  | Шлифование валов, дисков, |  |  |  | рычагов |  |  |  |  |  |
| Однократное |  |  | 7-9 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
| Черновое |  |  | 8-9 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |
| Чистовое |  |  | 6-7 |  |  | 5 |  | 15 |  |  |
| Тонкое |  |  | 5-6 |  |  | 2,5 |  | 5 |  |  |

Указания для расчета припусков и предельных размеров при изготовлении

деталей из поковок

Отклонения расположения торцевых поверхностей:

для заготовки  Δ∑H= ΔH D;

после черновой обработки Δчер = 0,20(R-r) ΔH;

после получистовой обработки Δт = 0,15(R-r) ΔH;

после чистовой обработки Δчис =0,10(R-r) ΔH

Здесь ΔH - отклонение от перпендикулярности, мкм на 1 мм длины: при расчете припусков на обработку торцовых поверхностей деталей типа дисков отклонение после термической обработки принимать равным 0,8 мкм на 1 мм длины; D - диаметр торцовой поверхности, мм; R - радиус наружной поверхности, мм; г - радиус внутренней поверхности, мм. При разности (R - г) < 50 отклонением от перпендикулярности можно пренебречь.

Для промежуточных торцовых поверхностей ступенчатого вала, изготовляемого на ВРКМ, отклонение от перпендикулярности торца

Δ∑H= ΔH l/D

где ΔH - отклонение от перпендикулярности, равное 0,05 мкм на 1 мм длины для диаметра торцовой поверхности до 60 мм и 0,1 мкм на 1 мм длины для диаметра св. 60 мм;

l - расстояние (мм) от середины наибольшего диаметра ступени до торцовой поверхности, для которой определяется отклонение;

D - диаметр торцовой поверхности, мм. Для поверхностей концевых ступеней суммарное отклонение расположения

где Δ1 - отклонение от перпендикулярности торца; Δ2 - дефекты поковки вследствие отрубки.

Для поковок, изготовляемых на ВРКМ, допуск на промежуточные ступени составляет ± 1 мм. При повышенных требованиях к точности и шероховатости поверхности к расчетному припуску прибавляют 0,2 мм. В качестве исходной заготовки рекомендуется брать сортовой прокат высокой точности.

Остаточное отклонение расположения заготовки после обработки определяют расчетом или по приближенной формуле

Δост = КуΔз

где Δз - кривизна заготовки;

Ку - коэффициент уточнения.

Полученные в результате расчета общие припуски и размеры заготовки корректируют с учетом следующих дополнений:

1) назначают технологические напуски для крепления заготовки при термической обработке, взятии проб для физико-механических испытаний, а также напуски.

упрощающие конфигурацию заготовки или сглаживающие местные углубления, переходы и уступы;

2) назначают радиусы закруглении или размеры фаски в соответствии с размерами заготовки; при необходимости корректируют припуски на обработку исходя из оптимального соотношения

rД≥ rз-z

где rД и rз - радиусы закругления или размеры фаски соответственно у обработанной детали и заготовки; z - номинальный припуск на обработку.

При несоблюдении оптимального соотношения целесообразно увеличить радиус закругления или размер фаски гд - обрабатываемой детали; если по конструктивным соображениям этого сделать нельзя, то корректируют минимальный припуск с zmin до z min. при этом zmin ≥ rз - rД + eiД — eiз, где eiД и eiз - нижние отклонения размера соответственно обрабатываемой детали и заготовки.

Детали, получаемые механической обработкой

26. Качество поверхностей отверстии после обработки

| Способ обработки |  | Диаметр отверстии d, мм | Квалитет | Rz | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мкм |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сверление спиральными |  | От 3 до 6 | 12 | 20 | 40 |
| сверлами |  | Св. 6 » 10 |  | 32 | 50 |
|  |  | » 10» 18 |  | 40 | 60 |
|  |  | » 18» 50 |  | 50 | 70 |
|  |  | » 50» 80 |  | 63 | 80 |
| Глубокое сверление |  | От 3 до 10 | 12 | 16 | 25 |
| специальными сверлами |  | Св. 10 » 18 |  | 20 | 30 |
|  |  | » 18 » 30 |  | 32 | 40 |
|  |  | » 30 » 50 |  | 50 | 50 |
| Зенкерование | однократное | До 80 | 10 | 32 | 40 |
|  | черновое | От 18 до 30 | 11 | 40 | 40 |
|  |  | Св. 30 до 80 |  | 50 | 50 |
|  | чистовое | До 30 | 10 | 32 | 30 |
|  |  | Св. 30 до 80 |  | 40 | 40 |
| Растачивание | черновое | От 50 до 260 | 12 | 40 | 50 |
|  | чистовое |  | 10 | 20 | 20 |
| Развертывание | нормальное | От 6 до 30 | 10 | 10 | 20 |
|  | точное |  | 8 | 5 | 10 |
|  | тонкое |  | 7 | 3,2 | 5 |
| Отделочные методы | шлифование | До 80 | 7-9 | 5 | 10 |
|  | протягивание | От 10 до 80 | 8 | 4 | 6 |
|  | калибрование шариком | » 6 » 80 | 7 | 0,63 | - |
|  | хонингование | До 80 | 6-7 | 0,16 | - |

Примечания: 1. Под черновым зенкерованием следует понимать обработку по литому или прошитому при штамповке отверстию; под чистовым - обработку после сверления или чернового зенкерования. 2. Виды развертывания (нормальное, точное и тонкое), характеризуются допуском на диаметры разверток. 3. При обработке мерным инструментом (сверлом, зенкером, разверткой, протяжкой, фрезой и т.п.) диаметр инструмента принимают ближайший по сортаменту, причем наименьший предельный размер инструмента должен быть не менее диаметра Dmin, полученного расчетом. 4. Значения допусков для квалитетов 6-12 приведены в табл. 30.

27. Увод сверла и смещение оси отверстия при сверлении

| Сверло | Диаметр отверстия, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30 - 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увод Ду, мкм на 1 мм длины отверстия |  |  |  |  |  |
| Спиральное | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,7 |
| Специальное | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| Смещение Со (мм) оси отверстия относительно номинального положения |  |  |  |  |  |
| Спиральные и специальные | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

28. Коэффициент уточнения Ку для отливок, поковок, штампованных заготовок

и сортового проката

| Технологически переход | КУ |
| --- | --- |
| После обтачивания: |  |
| однократного | 0,05 |
| чернового | 0,06 |
| получистового | 0,05 |
| чистового | 0,04 |
| После шлифования |  |
| чернового | 0,03 |
| чистого | 0,02 |

29. Формулы для расчета остаточного отклонения расположения Δ ост после

механической обработки

| Обработка |  | Формула для расчета |
| --- | --- | --- |
| Точение наружной поверхности на станке | токарное | WCysyHBn[tx-(t-Δnp)4] |
|  | токарном автомате, револьверном | WCysyHBn[tx-(t-Δnp)4] |
| Симметричное фрезерование плоскости на вертикально-фрезерном станке |  | 0,5WCtxszyzD-4 x[Bz - (В - Δnp) z] |
| Шлифование наружной поверхности на станке | круглошлифовальном | WKSpvn0.7 x[t0.6-(t-Δnp)0.6] |
|  | бесцентровошлифовальном | WC ps10.55 vn0.55dn0.55 Δnp |

Обозначения: W - податливость технологической системы. мм/Н: Су - коэффициент, характеризующий условия резания при точении; s - подача при точении, мм/об; t - глубина резания, мм; НВ - твердость обрабатываемого материала по Бринеллю. МПа; С - коэффициент, характеризующий условия резания при фрезеровании; s7 - подача при фрезеровании, мм/зуб; z - число зубьев фрезы; D - диаметр фрезы, мм; В – ширина фрезеруемой поверхности, мм; Ср - коэффициент, характеризующий условия резания; при бесцентровом шлифовании заготовки из стали 45 непрерывным потоком Ср = 12,28: единичными заготовками Ср = 10,5; при наружном круглом шлифовании кругами шириной 40 мм при обработке заготовки из стали Ср = 2,15 и чугуна Ср = 2.0; К -коэффициент, характеризующий состояние шлифовального круга (при остром круге К = 1,5; при затуплении К = 3); sn - продольная подача заготовки при шлифовании; si - подача при врезном шлифовании; vH — окружная скорость обрабатываемой заготовки, м/мин; d:i -диаметр обрабатываемой заготовки, мм; Δnp - исходная кривизна заготовки для первого перехода механической обработкой, мм; для последующих переходов - остаточная кривизна заготовки после предшествующего перехода, мм; х. у, п. q. z - показатели степеней в формулах.

30. Значение допусков Т (мкм) для размеров до 500 мм.

| Размер, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| До 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
| Св. 3 до 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 |
| » 6 » 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 |
| » 10 » 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | ПО | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 |
| » 18 » 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 |
| » 30 » 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 |
| » 50 » 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 |
| » 80 » 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 |
| » 120 » 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| » 180 » 250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |
| » 250 » 315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |
| » 315 » 400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |
| » 400 » 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |