## Приложение 4

## Таблицы параметров режимов фрезерования, коэффициентов и показателей степеней в расчетных формулах

Таблица П.4.1

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние 
физико-механических свойств обрабатываемого материала 
на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула |
| --- | --- |
| Сталь |  |
| Серый чугун |  |
| Ковкий чугун |  |

Примечания: 1. в и HB – фактические  параметры, характеризующие обрабатываемый материал, для которого рассчитывается скорость резания (см. табл. П.4.20). 2. Коэффициент , характеризующий  группу стали по обрабатываемости, и показатель степени  см. в табл. П.4.2.

Таблица П.4.2

Значения коэффициента  и показатели степени   в формуле 
для расчета  коэффициента  обрабатываемости стали , приведенные в табл. П.4.1

| Обрабатываемый материал | Коэффициент Kг для материала инструмента |  | Показатели степени nv, при обработке фрезами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из быстро-режущей стали | из твердого сплава | из быстро-режущей стали | из твердого сплава |
| Сталь: углеродистая (С  0,6 %) в, МПа: < 450 450…550 > 550 повышенной и высокой обрабатываемости резанием хромистая углеродистая (С > 0,6 %) хромоникелевая хромомолибденованадиевая хромомарганцовистая хромокремнистая хромокремнемарганцовистая хромоникельмолибденовая хромомолибденоалюминиевая хромованадиевая марганцовистая хромоникелевольфрамовая хромомолибденовая хромоалюминиевая хромоникельванадиевая быстрорежущие | 1,0 1,0 1,0 1,2 0,85 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,85 0,75 0,8 0,8 0,75 0,75 0,6 | 1,0 1,0 1,0 1,1 0,95 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,85 0,85 0,8 0,85 0,7 | – 0,9 – 0,9 0,9 – 1,35 1,35 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
| Чугун: серый ковкий | – – | – – | 0,95 0,85 | 1,25 1,25 |

- Таблица П.4.3

- Поправочный коэффициент KMv,
 учитывающий влияние физико-механических свойств жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов на скорость резания

| Марка стали или сплава | в, МПа | Усредненное значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 12X18H9T 13X11H2B2MФ 14Х17Н2 13Х14Н3В2ФР 37Х12Н8Г8МФБ 45Х14Н14В2М 10Х11Н20Т3Р 12Х21Н5Т 20Х23Н18 31Х19Н9МВБТ 15Х18Н12С4ТЮ ХН78Т ХН75МБТЮ ХН60ВТ ХН77ТЮ ХН77ТЮР ХН35ВТ ХН70ВМТЮ ХН55ВМТКЮ ХН65ВМТЮ ХН35ВТЮ ВТ3-1; ВТ3 ВТ5; ВТ4 ВТ6; ВТ8 ВТ14 12Х13 30Х13; 40Х13 | 550 1100…1460 800…1300 700…1200 – 700 720…800 820…10000 600…620 600…620 730 780 – 750 850…1000 850…1000 950 1000…1250 1000…1250 900…1000 900…950 950…1200 750…950 900…1200 900…1400 600…1100 850…1100 | 1,0 0,8…0,3 1,0…0,75 0,5…0,4 0,95…0,72 1,06 0,85 0,65 0,80 0,40 0,50 0,75 0,53 0,48 0,40 0,26 0,50 0,25 0,25 0,20 0,22 0,40 0,70 0,35 0,53…0,43 1,5…1,2 1,3…0,9 |

Таблица П.4.4

Поправочный коэффициент , 
учитывающий влияние физико-механических свойств медных и алюминиевых сплавов на скорость резания

| Сплавы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Медные |  |  |
| Гетерогенные: НВ > 140 НВ > 100…140 |  | 0,7 1,0 |
| Свинцовистые при основной гетерогенной структуре |  | 1,7 |
| Гомогенные |  | 2,0 |
| Сплавы с содержанием свинца < 10 % при основной гомогенной структуре |  | 4,0 |
| Медь |  | 8 |
| Сплавы с содержанием свинца > 15 % |  | 12,0 |
| Алюминиевые |  |  |
| Силумин и литейные сплавы (закаленные), в = 200…300 МПа, НВ > 60 | 0,8 |  |
| Дюралюминий (закаленный), в = 400…500 МПа, НВ > 100 | 0,8 |  |
| Силумин и литейные сплавы (закаленные), в = 100…200 МПа, НВ  60. Дюралюминий (закаленный), в = 300…400 МПа, НВ  100 | 1,0 |  |
| Дюралюминий, в = 200…300 МПа | 1,2 |  |

Таблица П.4.5

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания

| Состояние поверхности заготовки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без корки | с коркой |  |  |  |  |
|  | Прокат | Поковка | Стальные и чугунные отливки при корке |  | Медные и алюминиевые сплавы |
|  |  |  | нормальной | сильно загрязненной |  |
| 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8…0,85 | 0,5…0,6 | 0,9 |

Таблица П.4.6

Поправочный коэффициент KИv, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Значения коэффициента в зависимости от марки инструментального материала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь конструкционная | Т5К12В 0,35 | Т5К10 0,65 | Т14К8 0,8 | Т15К6 1,00 | Т30К4 1,4 |  | ВК80,4 |  |
| Коррозионно-стойкие и жаропрочные стали | ВК8 1,0 | Т5К10 1,4 | Т15К6 1,9 | Р18 0,3 | – |  |  |  |
| Сталь закаленная | HRC 35–50 |  |  |  | HRC 51–62 |  |  |  |
|  | Т15К6 1,0 | Т30К4 1,25 | ВК6 0,85 | ВК8 0,83 | ВК4 1,0 | ВК6 0,92 |  | ВК8 0,74 |
| Серый и ковкий чугун | ВК8 | ВК6 | ВК4 | ВК3 | ВК3 | – |  |  |
|  | 0,83 | 1,0 | 1,1 | 1,15 | 1,25 |  |  |  |
| Сталь, чугун, медные и алюминиевые сплавы | Р6М5 | ВК4 | ВК6 | 9ХС | ХВГ | У12А |  | – |
|  | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |  |

123

Таблица П.4.7

Поправочный коэффициент  для стали и чугуна, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула | Показатель степени n при определении окружной силы резания Pz при фрезеровании |
| --- | --- | --- |
| Конструкционная углеродистая и легированная сталь в, МПа:  600 > 600 |  | 0,3/0,3 0,3/0,3 |
| Серый чугун |  | 1,0/0,55 |
| Ковкий чугун |  | 1,0/0,55 |

Примечание. В числителе приведены значения показателя степени n для твердого сплава, в знаменателе – для быстрорежущей стали.

Таблица П.4.8

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние качества медных и алюминиевых сплавов на силовые зависимости

| Сплавы | KMР |  |
| --- | --- | --- |
| Медные |  |  |
| Гетерогенные: НВ 120 НВ > 120 Свинцовистые при основной гетерогенной структуре и свинцовистые с содержанием свинца 10 % при основной гомогенной структуре Гомогенные Медь Медь с содержанием свинца >15% | 1,0 0,75 0,65…0,70 1,8…2,2 1,7…2,1 0,25…0,45 |  |
| Алюминиевые |  |  |
| Алюминий и силумин Дюралюминий, в, МПа: 250 350 > 350 |  | 1,0 1,5 2,0 2,75 |

Таблица П.4.9

Подачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами с пластинами из твердого сплава

| Мощность станка, кВт | Сталь |  | Чугун и медные сплавы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача на зуб фрезы sz, мм, при твердом сплаве |  |  |  |
|  | Т15К6 | Т5К10 | ВК6 | ВК8 |
| 5…10 Св. 10 | 0,09…0,18 0,12…0,18 | 0,12…0,18 0,16..0,24 | 0,14…0,24 0,18…0,28 | 0,20…0,29 0,25…0,38 |

Примечания: 1. Приведенные значения подач для цилиндрических фрез действительны при ширине фрезерования В  30 мм; при В > 30 мм табличные значения подач следует уменьшать на 30 %. 2. Приведенные значения подач для дисковых фрез действительны при фрезеровании плоскостей и уступов; при фрезеровании пазов табличные значения подач следует уменьшать в 2 раза. 3. При фрезеровании с приведенными в таблице подачами достигается параметр шероховатости поверхности Ra = 0,8…16 мкм.

- Таблица П.4.10

Подачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами из быстрорежущей стали

| Мощность станка или фрезерной головки, кВт |  | Жесткость системы заготовка – приспособление | Фрезы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | торцовые и дисковые |  | цилиндрические |  |
|  |  |  | Подача на один зуб , мм, при обработке |  |  |  |
|  |  |  | конструкционной стали | чугуна и медных сплавов | конструкционной стали | чугуна и медных сплавов |
| Фрезы с крупным зубом и фрезы со вставными ножами |  |  |  |  |  |  |
| Св. 10 | Повышенная Средняя Пониженная |  | 0,20...0,30 0,15...0,25 0,10...0,15 | 0,40...0,60 0,30...0,50 0,20...0,30 | 0,40...0,60 0,30...0,40 0,20...0,30 | 0,60...0,80 0,40...0,60 0,25...0,40 |
| 125 5…10 | Повышенная Средняя Пониженная |  | 0,12...0,20 0,08...0,15 0,06...0,10 | 0,30...0,50 0,20...0,40 0,15...0,25 | 0,25...0,40 0,12...0,20 0,10...0,15 | 0,30...0,50 0,20...0,30 0,12...0,20 |
| До 5 | Средняя Пониженная |  | 0,06...0,07 0,04...0,06 | 0,015...0,30 0,10...0,20 | 0,08...0,12 0,06...0,10 | 0,10...0,18 0,08...0,15 |
| Фрезы с мелким зубом |  |  |  |  |  |  |
| 5…10 | Повышенная Средняя Пониженная |  | 0,08...0,12 0,06...0,10 0,04...0,08 | 0,20...0,35 0,15...0,30 0,10...0,20 | 0,10...0,15 0,06...0,10 0,06...0,08 | 0,12...0,20 0,10...0,15 0,08...0,12 |
| До 5 | Средняя Пониженная |  | 0,04...0,06 0,03...0,05 | 0,12...0,20 0,08...0,15 | 0,05...0,08 0,03...0,06 | 0,06...0,12 0,05...0,10 |

Примечания: 1. Большие значения подач брать для меньшей глубины и ширины фрезерования, меньшие – для больших значений глубины и ширины. 2. При фрезеровании жаропрочной и коррозионно-стойкой стали подачи брать те же, что и для конструкционной стали, но не выше 0,3 мм/зуб.

Таблица П.4.11

Подачи при фрезеровании стальных заготовок различными фрезами из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы D, мм | Фрезы | Подача на зуб , мм, при глубине фрезерования t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 16 | Концевые | 0,08...0,05 | 0,06...0,05 | – | – | – |  |  |  |  |
| 20 |  | 0,10...0,06 | 0,07...0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 0,12...0,07 | 0,09...0,05 | 0,08...0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 0,16...0,10 | 0,12...0,07 | 0,10...0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Угловые и фасонные | 0,08...0,04 | 0,07...0,05 | 0,06...0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Концевые | 0,20...0,12 | 0,14...0,08 | 0,12...0,07 | 0,08…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Угловые и фасонные | 0,09...0,05 | 0,07...0,05 | 0,06...0,03 | 0,06…0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Прорезные | 0,009...0,005 | 0,007...0,003 | 0,01...0,007 | – |  |  |  |  |  |
| 50 | Концевые | 0,25...0,15 | 0,15...0,10 | 0,13...0,08 | 0,10...0,07 | – |  |  |  |  |
|  | Угловые и фасонные | 0,10...0,06 | 0,08...0,05 | 0,07...0,04 | 0,06...0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Прорезные | 0,010...0,006 | 0,008...0,004 | 0,012...0,008 | 0,012...0,008 |  |  |  |  |  |
| 126 60 | Угловые и фасонные | 0,10...0,06 | 0,08...0,05 | 0,07...0,04 | 0,06...0,04 | 0,05...0,03 |  |  |  |  |
|  | Прорезные | 0,013...0,08 | 0,010...0,005 | 0,015...0,01 | 0,015...0,01 | 0,015...0,01 |  |  |  |  |
|  | Отрезные | – | – | 0,025...0,015 | 0,022...0,012 | 0,02...0,01 |  |  |  |  |
| 75 | Угловые и фасонные | 0,12…0,08 | 0,10…0,06 | 0,09...0,05 | 0,07...0,05 | 0,06...0,04 | 0,06...0,03 | – | – | – |
|  | Прорезные | – | 0,015…0,005 | 0,025...0,01 | 0,022...0,01 | 0,02...0,01 | 0,017...0,008 | 0,015...0,007 |  |  |
|  | Отрезные |  | – | 0,03...0,015 | 0,027...0,012 | 0,025...0,01 | 0,022...0,01 | 0,02...0,01 |  |  |
| 90 | Угловые и фасонные | 0,12…0,08 | 0,12…0,05 | 0,11...0,05 | 0,10...0,05 | 0,09...0,04 | 0,08...0,04 | 0,07...0,03 | 0,05...0,03 |  |
|  | Отрезные | – | – | 0,03...0,02 | 0,028...0,016 | 0,027…0,015 | 0,023...0,015 | 0,022...0,012 | 0,023...0,013 |  |
| 110 | Отрезные |  |  | 0,03...0,025 | 0,03...0,02 | 0,03…0,02 | 0,025...0,02 | 0,025...0,02 | 0,025...0,015 |  |
| 150…200 |  |  |  | – | – | – | – | 0,03...0,02 | 0,028...0,016 | 0,02…0,01 |

Примечания: 1. При фрезеровании чугуна, медных и алюминиевых сплавов подачи могут быть увеличены на 30…40 %. 2. Приведены подачи для фасонных фрез с выпуклым плавно очерченным профилем; для таких же фрез с резко очерченным или вогнутым профилем подачи должны быть уменьшены на 40 %. 3. Подачи для прорезных и отрезных фрез с мелким зубом установлены при глубине фрезерования до 5 мм, с крупным зубом – при глубине св. 5 мм.

Таблица П.4.12

Подачи при фрезеровании твердосплавными концевыми фрезами плоскостей и уступов стальных заготовок

| Черновое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид твердо- сплавных элементов | Диаметр фрезы D, мм | Подача на зуб sz, мм, при глубине фрезерования t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1…3 |  | 5 | 8 |  | 12 |  | 20 | 30 |  | 40 |
| Коронка | 10…12 | 0,01…0,03 |  | – | – |  | – |  | – | – |  | – |
|  | 14…16 | 0,02...0,06 |  | 0,02...0,04 | – |  | – |  | – | – |  | – |
|  | 18…22 | 0,04...0,07 |  | 0,03...0,05 | 0,02…0,04 |  | – |  | – | – |  | – |
| Винтовые пластинки | 20 | 0,06...0,10 |  | 0,05...0,08 | 0,03…0,05 |  | – |  | – | – |  | – |
|  | 25 | 0,08...0,12 |  | 0,06...0,10 | 0,05...0,10 |  | 0,05...0,08 |  | – | – |  | – |
|  | 30 | 0,10...0,15 |  | 0,08...0,12 | 0,06...0,10 |  | 0,05...0,09 |  | – | – |  | – |
|  | 40 | 0,10...0,18 |  | 0,08...0,13 | 0,06...0,11 |  | 0,05...0,10 |  | 0,04…0,07 | – |  | – |
|  | 50 | 0,10...0,20 |  | 0,10...0,15 | 0,08...0,12 |  | 0,06...0,10 |  | 0,05...0,09 | 0,05...0,08 |  | 0,05...0,06 |
|  | 60 | 0,12...0,20 |  | 0,10...0,16 | 0,10...0,12 |  | 0,08...0,12 |  | 0,06...0,10 | 0,06...0,10 |  | 0,06...0,08 |
| 127 Чистовое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр фрезы D, мм |  |  | 10...16 |  |  | 20...22 |  | 25...35 |  |  | 40...60 |  |
| Подача фрезы s, мм/об |  |  | 0,02...0,06 |  |  | 0,06...0,12 |  | 0,12...0,24 |  |  | 0,3...0,6 |  |

Примечания: 1. При черновом фрезеровании чугуна подачи, приведенные для чернового фрезерования стали, могут быть увеличены на 30…40 %; при чистовом фрезеровании чугуна сохраняется величина подачи, рекомендованная для чистового фрезерования стали. 2. Верхние пределы подач при черновом фрезеровании применять при малой ширине фрезерования на станках высокой жесткости, нижние пределы – при большой ширине фрезерования на станках недостаточной жесткости. 3. При работе с подачами для чистового фрезерования достигается параметр шероховатости Ra = 0,8…1,6 мкм.

Таблица П.4.13

Подачи, мм/об, при чистовом фрезеровании плоскостей и уступов торцовыми, дисковыми и цилиндрическими фрезами

| Параметр шероховатости поверхности Ra, мкм | Торцовые и дисковые фрезы со вставными ножами |  | Цилиндрические фрезы из быстрорежущей стали при диаметре фрезы, мм, в зависимости от обрабатываемого материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | конструкционная углеродистая и легированная сталь |  |  | чугун, медные и алюминиевые сплавы |  |  |
|  |  |  | 40…75 | 90…130 | 150…200 | 40…75 | 90…130 | 150…200 |
| 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 | – 0,5…1,0 0,4…0,6 0,2…0,3 0,15 | 1,2…2,7 0,5…1,2 0,23…0,5 – – | – 1,0…2,7 0,6…1,5 – – | – 1,7…3,8 1,0…2,1 – – | – 2,3…5,0 1,3…2,8 – – | – 1,0…2,3 0,6…1,3 – – | – 1,4…3,0 0,8…1,7 – – | – 1,9…3,7 1,1…2,1 – – |

Таблица П.4.14

Подачи при фрезеровании стальных заготовок шпоночными фрезами из быстрорежущей стали

| 128 Диаметр фрезы D, мм | Фрезерование на шпоночно-фрезерных станках с маятниковой подачей при глубине фрезерования на один двойной ход, составляющий часть глубины шпоночного паза |  | Фрезерование на вертикально-фрезерных станках за один проход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осевое врезание на глубину шпоночного паза | Продольное движение при фрезеровании шпоночного паза |
|  | Глубина фрезерования t, мм | Подача на один зуб , мм |  |  |
| 6 8 10 12 | 0,3 | 0,10 0,12 0,16 0,18 | 0,006 0,007 0,008 0,009 | 0,020 0,022 0,024 0,026 |
| 16 18 20 24 | 0,4 | 0,25 0,28 0,31 0,38 | 0,010 0,011 0,011 0,012 | 0,028 0,030 0,032 0,036 |
| 28 32 36 40 | 0,5 | 0,45 0,50 0,55 0,65 | 0,014 0,015 0,016 0,016 | 0,037 0,037 0,038 0,038 |

Примечание. Подачи для конструкционной стали с в  700 МПа; при обработке сталей более высокой прочности подачи снижают на 20…40 %.

Таблица П.4.15

Значения коэффициента Cv и показателей степени в формуле скорости резания при фрезеровании

| Фрезы | Материал режущей части | Операция |  | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  |  | Коэффициенты и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | t | sz |  | Cv |  | q |  | x |  | y |  | u |  | p |  | m |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, в =750 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Т15К6* | Фрезерование плоскостей | – |  | – | – | 332 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0 |  | 0,2 |  |
|  | Р6М5** |  | – |  | – |  0,1 > 0,1 | 64,7 41 |  | 0,25 |  | 0,1 |  | 0,2 0,4 |  | 0,15 |  | 0 |  | 0,2 |  |
| 129 Цилиндрические | Т15К6* |  |  35 > 35 |  |  2 > 2  2 > 2 | – | 390 443 616 700 |  | 0,17 0,17 |  | 0,19 0,38 0,19 0,38 |  | 0,28 0,28 |  | –0,05 0,08 |  | 0,1 0,1 |  | 0,33 0,33 |  |
|  | Р6М5** |  | – |  | – |  0,1 > 0,1 | 55 35,4 |  | 0,45 |  | 0,3 |  | 0,2 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,33 |  |
| Дисковые со вставными ножами | Т15К6* | Фрезерование плоскостей и уступов | – |  | – | < 0,12 ≥ 0,12 | 1340 740 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,12 0,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0,35 |  |
|  |  | Фрезерование пазов | – |  | – | < 0,06 ≥ 0,06 | 1825 690 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,12 0,4 |  | 0,1 |  | 0 |  | 0,35 |  |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5** | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов | – |  | – |  0,1 > 0,1 | 75,5 48,5 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,2 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
| Дисковые цельные |  |  | – |  | – | – | 68,5 |  | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
| Концевые с коронками | Т15К6* |  | – |  | – | – | 145 |  | 0,44 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,37 |  |
| Концевые с напаянными пластинами | Р6М5** |  | – |  | – | – | 234 |  | 0,44 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,37 |  |

Продолжение табл. П.4.15

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концевые цельные | Р6М5** |  | – |  | – |  | – |  | 46,7 |  | 0,45 |  | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Прорезные и отрезные |  | Прорезание пазов и отрезание | – |  | – |  | – |  | 53 |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Фасонные с выпуклым профилем |  | Фасонное фрезерование | – |  | – |  | – |  | 53 |  | 0,45 |  | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Угловые и фасонные с вогнутым профилем |  | Фрезерование угловых канавок и фасонное | – |  | – |  | – |  | 44 |  | 0,45 |  | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Шпоночные двухпёрые |  | Фрезерование шпоночных пазов | – |  | – |  | – |  | 12 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,25 | 0 | 0 | 0,26 |
| Обработка жаропрочной стали 12Х18Н9Т в состоянии поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | ВК8* | Фрезерование плоскостей |  | – |  | – |  | – |  | 108 |  | 0,2 | 0,06 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,32 |
|  | Р6М5** |  |  | – |  | – |  | – |  | 49,6 |  | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,14 |
| Цилиндрические | Р5М5** |  |  | – |  | – |  | – |  | 44 |  | 0,29 | 0,3 | 0,34 | 0,1 | 0,1 | 0,24 |
| 130 Концевые | Р6М5** | Фрезерование плоскостей и уступов |  | – |  | – |  | – |  | 22,5 |  | 0,35 | 0,21 | 0,48 | 0,03 | 0,1 | 0,27 |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | ВК6* | Фрезерование плоскостей |  | – |  | – |  | – |  | 445 |  | 0,2 | 0,15 | 0,35 | 0,2 | 0 | 0,32 |
|  | Р6М5* |  |  | – |  | – |  | – |  | 42 |  | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Цилиндрические | ВК6* | Фрезерование плоскостей |  | – – |  | < 2,5 ≥ 2,5 |  |  0,2 > 0,2  0,2 > 0,2 |  | 923 588 1180 750 |  | 0,37 0,37 | 0,13 0,40 | 0,19 0,47 0,19 0,47 | 0,23 0,23 | 0,14 0,14 | 0,42 0,42 |
|  | Р6М5* |  |  | – |  | – |  |  0,15 > 0,15 |  | 57,6 27 |  | 0,7 | 0,5 | 0,2 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5* | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  | – |  | – |  | – |  | 85 |  | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Дисковые цельные | Р6М5* |  |  | – |  | – |  | – |  | 72 |  | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Концевые | Р6М5* | Фрезерование плоскостей и уступов |  | – |  | – |  | – |  | 72 |  | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| Прорезные и отрезные | Р6М5* | Прорезание пазов и отрезание |  | – |  | – |  | – |  | 30 |  | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |

Продолжение табл. П.4.15

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка ковкого чугуна, НВ 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые |  | ВК6* |  |  | Фрезерование плоскостей |  | – |  | – |  |  0,18 > 0,18 |  | 994 695 |  | 0,22 | 0,17 | 0,1 0,32 | 0,22 | 0 | 0,33 |
| Торцовые |  | Р6М5** |  |  | Фрезерование плоскостей |  | – |  | – |  |  0,1 > 0,1 |  | 90,5 57,4 |  | 0,25 | 0,1 | 0,2 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| Цилиндрические |  | Р6М5** |  |  |  |  | – |  | – |  |  0,1 > 0,1 |  | 77 49,5 |  | 0,45 | 0,3 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Дисковые со вставными ножами |  | Р6М5** |  |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  | – |  | – |  |  0,1 > 0,1 |  | 105,8 68 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Дисковые цельные |  | Р6М5** |  |  |  |  | – |  | – |  | – |  | 95,8 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Концевые |  | Р6М5** |  |  | Фрезерование плоскостей и уступов |  | – |  | – |  | – |  | 68,5 |  | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Прорезные и отрезные |  | Р6М5** |  |  | Прорезание пазов и отрезание |  | – |  | – |  | – |  | 74 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Обработка гетерогенных медных сплавов средней твердости, НВ 100–140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 Торцовые | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей |  |  |  | – |  | – |  | 0,1 0,1 |  | 136 86,2 |  | 0,25 | 0,1 | 0,2 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| Цилиндрические | Р6М5* |  |  |  |  |  | – |  | – |  | 0,1 0,1 |  | 115,5 74,3 |  | 0,45 | 0,3 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  |  |  | – |  | – |  | 0,1 0,1 |  | 158,5 102 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Дисковые цельные | Р6М5* |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – |  | 144 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Концевые | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей и уступов |  |  |  | – |  | – |  | – |  | 103 |  | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Прорезные и отрезные | Р6М5* |  | Прорезание пазов и отрезание |  |  |  | – |  | – |  | – |  | 111,3 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |

Окончание табл. П.4.15

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, в =100…200 МПа, НВ  65 и дюралюминия,в =300…400 МПа, НВ  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей |  | – |  | – |  | 0,1 >0,1 |  | 245 155 |  | 0,25 | 0,1 | 0,2 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,2 |
| Цилиндрические | Р6М5* |  |  |  | – |  | – |  | 0,1 >0,1 |  | 208 133,5 |  | 0,45 | 0,3 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  | – |  | – |  | 0,1 >0,1 |  | 285 183,4 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Дисковые цельные | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  | – |  | – |  | – |  | 259 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Концевые | Р6М5* |  | Фрезерование плоскостей и уступов |  | – |  | – |  | – |  | 185,5 |  | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33 |
| Прорезные и отрезные | Р6М5* |  | Прорезание пазов и отрезание |  | – |  | – |  | – |  | 200 |  | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |

132

Примечание. Скорость резания для торцовых фрез, рассчитанная по табличным данным, действительна при главном угле в плане   = 60. При других величинах этого угла значения скорости следует умножать на коэффициенты: при  = 15 – на 1,6; при  = 30 – на 1,25; при  = 45 – на 1,1; при  = 75 – на 0,93; при  = 90 – на 0,87. * – без охлаждения. ** – с охлаждением.

Таблица П.4.16

Средние значения периода стойкости T фрез

| Фрезы | Стойкость T, мин, при диаметре фрезы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 40 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Торцовые | – |  | 120 | 180 |  |  |  |  | 240 |  | 300 | 400 |
| Цилиндрические со вставными ножами и цельные с крупным зубом | – |  |  |  |  | 180 |  |  | 240 | – |  |  |
| Цилиндрические цельные с мелким зубом | – |  | 120 |  | 180 |  | – |  |  |  |  |  |
| Дисковые | – |  |  |  |  | 120 |  | 150 | 180 | 240 | – |  |
| Концевые | 80 | 90 | 120 | 180 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорезные и отрезные | – |  |  |  | 60 | 75 | 120 |  | 150 | – |  |  |
| Фасонные и угловые | – |  | 120 |  |  | 180 | – |  |  |  |  |  |

133

Таблица П.4.17

Значения коэффициента  и показателей степени в формуле окружной силы  при фрезеровании

| Фрезы | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | u | q | w |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, в =750 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 82,5 82,5 | 1,0 0,95 | 0,75 0,8 | 1,1 1,1 | 1,3 1,1 | 0,2 0 |
| Цилиндрические | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 101 68,2 | 0,88 0,86 | 0,75 0,72 | 1,0 1,0 | 0,87 0,86 | 0 0 |
| Дисковые, прорезные и отрезные | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 261 68,2 | 0,9 0,86 | 0,81 0,72 | 1,1 1,0 | 1,1 0,86 | 0,1 0 |

- Окончание табл. П.4.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концевые | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 12,5 68,2 | 0,85 0,86 | 0,75 0,72 | 1,0 1,0 | 0,73 0,86 | –0,13 0 |
| Фасонные и угловые | Быстрорежущая сталь | 47 | 0,86 | 0,72 | 0,1 | 0,86 | 0 |
| Обработка жаропрочной стали 12Х18Н9Т в состоянии поставки, НВ 141 |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав | 218 | 0,92 | 0,78 | 1,0 | 1,15 | 0 |
| Концевые | Быстрорежущая сталь | 82 | 0,75 | 0,6 | 1,0 | 0,86 | 0 |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 54,5 50 | 0,9 0,9 | 0,74 0,72 | 1,0 1,14 | 1,0 1,14 | 0 0 |
| Цилиндрические | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 58 30 | 0,9 0,83 | 0,8 0,65 | 1,0 1,0 | 0,9 0,83 | 0 0 |
| 134 Дисковые, концевые, прорезные и отрезные | Быстрорежущая сталь | 30 | 0,83 | 0,65 | 1,0 | 0,83 | 0 |
| Обработка ковкого чугуна, НВ 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав. Быстрорежущая сталь | 491 50 | 1,0 0,95 | 0,75 0,8 | 1,1 1,1 | 1,3 1,1 | 0,2 0 |
| Цилиндрические, дисковые, концевые, прорезные и отрезные | Быстрорежущая сталь | 30 | 0,86 | 0,72 | 1,0 | 0,86 | 0 |
| Обработка гетерогенных медных сплавов средней твердости, НВ 100 – 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цилиндрические, дисковые, концевые, прорезные и отрезные | Быстрорежущая сталь | 22,6 | 0,86 | 0,72 | 1,0 | 0,86 | 0 |

Примечания: 1. Окружную силу  при фрезеровании алюминиевых сплавов рассчитывать, как для стали, с введением коэффициента 0,25. 2. Окружная сила , рассчитанная по табличным данным, соответствует работе фрезой без затупления. При затуплении фрезы до допускаемой величины износа сила возрастает: при обработке мягкой стали (в < 600  МПа) в 1,75…1,9 раза; во всех остальных случаях  – в 1,2…1,4 раза.

Таблица П.4.18

135

Относительные значения составляющих силы резания при фрезеровании

| Фрезерование | : | : | : | : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезы цилиндрические, дисковые, концевые*, угловые и фасонные (см. рис. 5.3) |  |  |  |  |
| Встречное (против подачи) Попутное (в направлении подачи) | 1,1…1,2 – (0,8…0,9) | 0...0,25 0,7...0,9 | 0,4...0,6 | (0,2...0,4)tg w |
| Фрезы торцовые и концевые** (см. рис. 5.4) |  |  |  |  |
| Симметричное Несимметричное встречное Несимметричное попутное | 0,3...0,4 0,6...0,8 0,2...0,3 | 0,85...0,95 0,6...0,7 0,9...1,0 | 0,3...0,4 | 0,5...0,55 |

Примечания: Изменение составляющих  и  при торцовом фрезеровании в зависимости от главного угла в плане    см. в табл. П.4.19. * – фрезы, работающие по схеме цилиндрического фрезерования, когда торцовые зубья в резании не участвуют. ** – фрезы, работающие по схеме торцового фрезерования.

Таблица П.4.19

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания при обработке стали и чугуна

| Параметры |  | Материал режущей части инструмента | Поправочные коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Величина |  | Обо- значение | Величина коэффициента для составляющих |  |  |
|  |  |  |  | тангенциальной Pz | радиальной Py | осевой Px |
| 136 Главный угол в плане  | 30 45 60 90 | Твердый сплав | Kр | 1,08 1,0 0,94 0,89 | 1,30 1,0 0,77 0,50 | 0,78 1,0 1,11 1,17 |
|  | 30 45 60 90 | Быстрорежущая сталь |  | 1,08 1,0 0,98 1,08 | 1,63 1,0 0,71 0,44 | 0,70 1,00 1,27 1,82 |
| Передний угол γ | –15 0 10 | Твердый сплав | Kγр | 1,25 1,1 1,0 | 2,0 1,4 1,0 | 2,0 1,4 1,0 |
|  | 12…15 20…25 | Быстрорежущая сталь |  | 1,15 1,0 | 1,6 1,0 | 1,7 1,0 |
| Угол наклона главного лезвия λ | –5 0 5 15 | Твердый сплав | Kλр | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 0,75 1,0 1,25 1,7 | 1,07 1,0 0,85 0,65 |
| Радиус при вершине r, мм | 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 | Быстрорежущая сталь | Krр | 0,87 0,93 1,0 1,04 1,10 | 0,66 0,82 1,0 1,14 1,33 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |

Таблица П.4.20

Механические свойства некоторых конструкционных материалов

| Материал | Состояние материала | Механические свойства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НВ | σв, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ст.0 | Горячекатаный | 103…107 | 320 |
| Ст.2 | То же | 137 | 320…420 |
| Ст.3 | – « – | 124 | 380…470 |
| Ст.5 | – « – | 156…159 | 500…620 |
| Ст.08 | – « – | ≤ 131 | 324 |
| Ст.10КП | – « – | ≤ 107 | 334 |
| Сталь 15 | – « – | ≤ 143 | – |
| Сталь 20 | – « – | ≤ 130 | – |
| Сталь 30 | – « – | ≤ 187 | – |
| Сталь 35 | – « – | < 187 | 560 |
| Сталь 40 | – « – | ≤ 166 | – |
| Сталь 45 | – « – | 170…179 | 650 |
| Сталь 50 | – « – | 170…229 | 650 |
| Сталь 60 | Нормализованный | ≤ 241 | 690 |
| Сталь 70 | То же | ≤ 241 | 730 |
| Сталь 20Х | Горячекатаный | 131 | 470 |
| Сталь 35Х | То же | 163 | 620 |
| Сталь 40Х; 45Х | Нормализованный | < 207 | 750 |
| Сталь 50Х | То же | < 217 | – |
| Сталь А12 | Горячекатаный | 167…217 | – |
| Сталь 20Л | Литье | ≤ 126 | 420 |
| Сталь 30Л | То же | ≤ 187 | 480 |
| Сталь 35Л | – « – | < 217 | 500 |
| Сталь 45Л | – « – | < 201 | 550 |
| Сталь 55Л | – « – | < 207 | 600 |
| Сталь ГЛ3 | – « – | < 229 | – |
| Сталь ШХ15 | Отжиг | < 207 | 750 |
| Сталь 20Г | Нормализованный | 143…187 | – |
| Сталь 30Г | То же | 149…197 | – |
| Сталь 40Г | – « – | 174…207 | – |
| Сталь 50Г | Закалка, отпуск | < 229 | – |
| Сталь 65Г | То же | > 240 | – |
| Сталь 45Г2 | Нормализованный | 229 | 700 |
| Сталь 18ХГТ | То же | 156…159 | 540 |
| Сталь 30ХГТ | – « – | 163…207 | – |
| Сталь 30ХМ; 30ХМА | Закалка, отпуск | 229…269 | 950 |
| Сталь 30ХМ | То же | 245 | 810 |
| Сталь 30ХФА | – « – | < 241 | – |
| Сталь 40ХН | – « – | < 255 | – |

Окончание табл. П.4.20

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 12ХН3А | Горячекатаный | 207 | – |
| Сталь 12ХН4А | То же | 207 | – |
| Сталь 30ХГС | Закалка, отпуск | < 229 | 720 |
| Сталь 30ХГСА | То же | < 229 | 720 |
| Сталь 35ХГСА | – « – | < 229 | 720 |
| Сталь 38ХГН | – « – | 187…236 | 650 |
| Сталь 38ХМЮА | – « – | 240…270 | 800 |
| Сталь 12Х13 (1Х13) | – « – | 241 | – |
| Сталь 20Х13 (2Х13) | – « – | 229…268 | 500 |
| Сталь 40Х13 (4Х13) | Отжиг | – | 560 |
| Сталь 14Х17Н2 (1Х17Н2) | Закалка | 330 | – |
| Сталь 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) | То же | 179 | > 550 |
| Сталь Х15Н910 | Отжиг | – | < 1100 |
| Сталь 12Х21Н5Т | Закалка | – | > 700 |
| Сталь ХН77Т10 | Закалка, старение | < 321 | 750 |
| Сталь ХН67ВМТ10 | То же | 217 | – |
| Сталь 37Х12Н8Г8МФ5 | – « – | 269 | 850 |
| Сталь ВТ5; ВТ5-1; ОТ4; ОТ4-1 | Отжиг | – | 700…950 |
| Сталь ВТ1; ВТ1-1; ВТ1-2 | То же | – | < 1200 |
| Сталь ВТ6; ВТ6С | – « – | – | < 1000 |
| Сталь ВТ14; ВТ15 | – « – | – | < 1000 |
| Сталь АЛ2; АЛ4; АМ3 | Состояние поставки | – | 150…400 |
| Сталь М1; М2; М3 | То же | – | 290…300 |
| Серый чугун СЧ 10 | Отливка без корки | 170 | – |
| Серый чугун СЧ 15 | То же | 190 | – |
| Серый чугун СЧ 20 | – « – | 200 | – |
| Серый чугун СЧ 25 | – « – | 210 | – |
| Серый чугун СЧ 30 | – « – | 220 | – |
| Ковкий чугун КЧ 37-12 | Состояние поставки | 150 | – |
| Ковкий чугун КЧ 45-7 | То же | 150 | – |
| Латунь ЛК 80-3 | Отливка без корки | 110 | – |
| Латунь ЛКС 80-3-3 | Отливка с коркой | 90 | – |
| Латунь ЛМцОС 58-2-2-2 | Отливка без корки | – | – |
| Бронза Бр. АЖ 9-4 | Отливка с коркой | 120 | – |
| Бронза Бр. АЖН 10-4-4 | То же | 170 | – |
| Бронза Бр. АЖН 11-6-6 | – « – | 180 | – |