АБРАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Режущий инструмент, рабочая часть которого содержит классифицированные частицы абразивного материала, называют абразивным. Измельченный, обогащенный и классифицированный абразивный материал, твердость которого превышает твердость обрабатываемого материала и который способен в измельченном состоянии осуществлять обработку резанием, называют шлифовальным. В зависимости от вида используемого шлифовального материала различают алмазные, эльборовые, электрокорундовые, карбидкрем-ниевые и другие абразивные инструменты.

Шлифовальные материалы и области их применения

Сведения о выпускаемых шлифовальных материалах и области их применения приведены ниже.

Нормальный электрокорунд: 13А - для абразивного инструмента на органической связке; 14А — для абразивного инструмента на керамической и органической связках, шлифовальной шкурки, для обработки свободным зерном; 15А — для абразивного инструмента на керамической связке, в том числе прецизионного классов АА, А, шлифовальной шкурки.

Белый электрокорунд: 23А, 24А - для абразивного инструмента, шлифовальной шкурки, обработки свободным зерном; 25А — для абразивного инструмента на керамической связке, в том числе прецизионного инструмента классов АА, А.

Хромистый электрокорунд: ЗЗА — для абразивного инструмента на керамической связке, шлифовальной шкурки, обработки свободным зерном; 34А - для абразивного инструмента на керамической связке, шлифовальной шкурки, прецизионного инструмента классов АА, А.

Титанистый электрокорунд 37А — для инструментов на керамической связке для обработки сталей.

Циркониевый электрокорунд 38А — инструменты для обдирочного шлифования.

Сферокорунд ЭС - для инструментов на различных связках для обработки мягких и вязких материалов: цветных металлов, резины, пластмассы, кожи и др.

Техническое стекло 71Г — изготовляют шлифовальную шкурку для обработки дерева.

Корунд 92Е — изготовляют инструменты и микропорошки для полирования деталей из стекла и металлов.

Кремень 81 Кр-изготовляют шлифовальную шкурку для обработки дерева, кожи, эбонита.

Наждак — для обработки свободным зерном, для мельничных жерновов.

Гранат — для обработки дерева, кожи, пластмасс шлифовальной шкуркой; для обработки стекла свободным зерном.

Монокорунд: 43А, 44А - для абразивного инструмента на керамической связке, шлифовальной шкурки и др.; 45А — для абразивного прецизионного инструмента на керамической связке, шлифовальной шкурки.

Черный карбид кремния: 53С, 54С, 55С — для абразивного инструмента, шлифовальной шкурки, обработки свободным зерном.

Зеленый карбид кремния: 63С, 64С — для абразивного инструмента, шлифовальной шкурки, обработки свободным зерном.

Карбид бора — изготовляют порошки и пасты для доводочных операций.

Кубический    нитрид    бора    (эльбор):    Л О, ЛП - для абразивного инструмента  на органической,   керамической   и   металлокерамической   связках,   шлифовальной   шкурки,   абразивных паст; ЛВМ, ЛПМ — для микрошлиф - порошков с высоким и повышенным содержанием основной фракции для абразивных паст.

Природный алмаз: А8 - для бурового и правящих инструментов, инструментов для камнеобработки; А5 - изготовляют абразивные инструменты для кругов на металлической связке, дисковых пил и инструментов на гальванической связке; АЗ — для абразивного инструмента на металлической связке; А1, А2 - для абразивных инструментов на металлической связке, предназначенных для шлифования технического стекла, керамики, камня, бетона; АМ — для инструментов, паст и суспензий для доводки и полирования деталей машин и приборов из закаленных сталей, стекла, полупроводниковых и других материалов; АМ5 — изготовляют пасты и суспензии для сверхтонкой доводки и полирования; АН — для инструментов, паст и суспензий для доводки и полирования твердых, сверхтвердых труднообрабатываемых материалов, корунда, керамики, алмазов, драгоценных камней.

Синтетический алмаз: АС2 — для инструментов на органических связках, применяемых на чистовых и доводочных операциях при обработке твердого сплава и сталей; АС4 — для инструментов на органических и керамических связках, применяемых для шлифования твердых сплавов, керамических и других хрупких материалов; АС6 — для инструментов на металлических связках, применяемых для работы при повышенных нагрузках; АС15 — для инструментов на металлических связках, применяемых для работы в тяжелых условиях при резке и обработке стекла, шлифовании и полировании камня, резке и обработке железобетона; АС20; АС32 — для инструментов на металлических связках при работе в тяжелых условиях при бурении, резке камня, хонинговании, алмазной правке шлифовальных кругов карандашами; АС50 — для инструментов, применяемых для работы в особо тяжелых условиях при бурении пород IX —XII категории буримости, резке гранитов, обработке керамики, кварцевого стекла, корунда и др.; АРВ1 — для инструментов, применяемых для хонингования чугунов, резки стеклопластиков; АРСЗ — для инструментов, применяемых для работы в особо тяжелых условиях при бурении, правке шлифовальных кругов, камнеобработке и в стройиндустрии; АСМ - для инструментов, паст и суспензий, применяемых для доводки и полирования деталей машин и приборов из закаленных сталей, сплавов, керамики, стекла, полупроводниковых материалов; АСН - для инструментов, паст и суспензий с повышенной абразивной способностью; АСМ5, АСМ1 -для паст и суспензий, применяемых для сверхтонкой доводки и полирования деталей радиотехнической и электронной промышленности.

Алмазные шлифпорошки в зависимости от вида сырья, из которого они изготовлены, обозначают буквенными индексами по ГОСТ 9206 — 80: А — из природных алмазов; АС — из синтетических алмазов; АР - из синтетических поликристаллических алмазов.

Микропорошки и субмикропорошки из природных алмазов обозначают буквенными индексами АМ, из синтетических алмазов — АСМ.

При обозначении микропорошков из природных и синтетических алмазов повышенной абразивной способности индекс М заменяют на индекс Н, т. е. АН, АСН.

Шлифпорошки из синтетических поликристаллических алмазов типа «баллас» (В), «карбонадо» (К) или «спеки» (С) обозначают соответственно АРВ, АРК, АРС в зависимости от типа поликристаллического алмаза.

Помимо буквенных обозначений добавляют цифровые индексы:

- в шлифпорошках из природных алмазов цифровой индекс соответствует десяткам процентов содержания зерен изометричной формы, например: А1, А2, АЗ, А5, А8;

- в шлифпорошках из синтетических алмазов цифровой индекс соответствует среднеарифметическому значению показателей нагрузки при сжатии единичных зерен всех зернистостей данной марки, выраженному в ньютонах, например: АС2, АС4, АС6, АС15, АС20, АС32, АС50;

- в шлифпорошках из синтетических поликристаллических алмазов индекс соответствует среднеарифметическому значению показателей нагрузки на сжатие единичных зерен всех зернистостей данной марки, выраженному в сотых долях ньютонов;

- в субмикропорошках цифровой индекс означает долю зерен крупной фракции в процентах, например: АМ5, АСМ5, АМ1, АСМ1.

Основная характеристика алмазных порошков по ГОСТ 9206-80 приведена ниже.

Шлифпорошки из природных алмазов, получаемые дроблением, содержат зерна изометричной формы, не менее:

- А1 - 10%; А2-20%; АЗ - 30%; А5 - 50%; А8 - 80%.

Шлифпорошки из синтетических алмазов:

- АС2 — повышенная хрупкость; зерна представлены преимущественно агрегатами с развитой режущей поверхностью;

- АС4 - зерна представлены агрегатами и сростками;

- АС6 - зерна представлены в основном поврежденными кристаллами, обломками и сростками;

- АС15-алмазы, представленные в основном целыми кристаллами и их обломками и сростками, обладающими высокими прочностными свойствами с коэффициентом формы зерен не более 1,6;

- АС20 - алмазы, представленные целыми кристаллами и их обломками 'и сростками, обладающие повышенными прочностными свойствами, с коэффициентом формы зерен не более 1,5;

- АС32 — алмазы, представленные в основном целыми кристаллами и их обломками, обладающие повышенной прочностью с коэффициентом формы зерен не более 1,3;

- АС50 — алмазы, представленные в основном хорошо ограненными целыми кристаллами и их обломками, обладающие повышенной прочностью с коэффициентом формы зерен не более 1,18.

Шлифпорошки из синтетических поликристаллических алмазов:

- АРВ1 - алмазы, получаемые путем дробления синтетических алмазов типа «баллас»;

- АРК4 - алмазы, получаемые путем дробления алмазов типа «карбонадо»;

- АРСЗ - алмазы, получаемые дроблением алмазов типа «спеки».

Коэффициент формы зерен представляет отношение длины проекции зерна к ширине проекции. Изометричным считается зерно, у которого коэффициент формы не превышает 1,3.

Показатель прочности шлифпорошков из синтетических алмазов определяют по величине статической нагрузки, вызывающей разрушение алмазного зерна, помещенного между двумя параллельными пластинами из твердого сплава К20 или _из корунда по ГОСТ 22029-76. Пластины по мере разрушения их поверхности заменяют новыми или перешлифовывают. Средний показатель прочности порошка определяют по результатам последовательного разрушения 50 зерен.

Шлифовальные зерна из электрокорунда и карбида кремния проверяют на разрушаемость, под которой понимают безразмерную величину, равную отношению массы разрушенных абразивных зерен к общей массе зерен, испытуемых в шаровой мельнице при соблюдении определенных заданных условий испытания. Нормы разрушаемости шлифматериалов зернистостью 25 высшей категории качества следующие: электрокорунд - 52-53%, карбид кремния - 47%.

Зернистость и зерновой состав шлифовальных материалов

Шлифовальные материалы из искусственных и природных абразивных материалов делят на группы в зависимости от размера зерен. ГОСТ 3647 — 80 устанавливает четыре группы шлифовальных материалов: шлифзерно (2000—160 мкм); шлифпорошки (125 — 40 мкм); микрошлифпорошки (63 — 14 мкм) и тонкие микрошлифпорошки (10 — 3 мкм).

Совокупность абразивных зерен шлифовального материала в установленном интервале размеров называют фракцией. Фракцию, преобладающую по массе, объему или числу зерен, называют основной.

Цифровое обозначение зернистости в зависимости от процентного содержания основной фракции дополняют буквенным индексом в соответствии с табл. 161.

Таблица № 161

Минимальное содержание основной фракции шлифовальных материалов, %

| Индекс | Зернистость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200-8 | 6-4 | М63-М28 | М20-М14 | М10-М5 |
| В | — | — | 60 | 60 | 55 |
| П | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| Н | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
| Д | 41 | — | 43 | 39 | 39 |

Пример обозначения шлифзерна зернистостью 40 с разным содержанием основной фракции с индексами П, Н, Д следующий: 40-П; 40-Н; 40-Д.

Помимо основной фракции, шлифовальный материал содержит зерна, размеры которых могут отличаться от установленного интервала размеров зерен основной фракции. Различают предельную, крупную, основную, комплексную и мелкую фракции.

Характеристику конкретной совокупности абразивных зерен, выраженную размерами зерен основной фракции, называют зернистостью. В зависимости от группы материалов приняты следующие обозначения зернистости :

- шлифзерна и  шлифпорошков — как  0,1 размера стороны ячейки сита в свету в мкм, на  котором   задерживаются   зерна   основной фракции. Например: 40, 25, 16 (соответственно 400, 250, 160 мкм);

- микрошлифиорошков — по     верхнему пределу размера зерен основной фракции с добавлением индекса М. Например, М40, М28, М10 (соответственно 40, 28, 10 мкм);

- алмазных шлифпорошков - дробью, числитель которой соответствует размеру стороны ячейки верхнего сита, а знаменатель -размеру стороны ячейки нижнего сита основной фракции. Например: 400/250; 400/315; 160/100; 160/125;

- алмазных микропорошков и субмикро-юрошков — дробью,   числитель   которой   соответствует   наибольшему,   а   знаменатель — юименьшему размеру зерен  основной  фрак-»и   Например: 40/28; 28/20; 10/7

Таблица № 162

Зерновой состав а.шазных шлифпорошков

| Зернистость |  | Массовая доля зерен, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Широкий диапазон | Узкий диапазон | крупной фракции, не более |  | основной фракции, не менее |  |
|  |  | Широкий диапазон | Узкий диапазон | Широкий диапазон | Узкий диапазон |
| 2500/1600 | 2500/2000 2000/1600 | 8 |  | 90 |  |
| 1600/1000 | 1600/1250 1250/1000 | 8 |  | 90 |  |
| 1000/630 | 1000/800 | 8 | 8 | 90 | 90 |
|  | 800/630 |  | 10 |  | 80 |
| 630/400 | 630/500 | 10 | 10 | 80 | 80 |
|  | 500/400 |  | 10 |  | 80 |
| 400/250 | 400/315 | 10 | 10 | 80 | 80 |
|  | 315/250 |  | 10 |  | 80 |
| 250/160 | / 250/200 | 10 | 10 | 80 | 80 80 |
|  | 200/160 |  | 12 |  |  |
| 160/100 | 160/125 | 12 | 12 | 75 | 80 |
|  | 125/100 |  | 12 |  | 80 |
| 100/63 | 100/80 | 13 | 12 | 75 | 75 |
|  | 80/63 |  | 13 |  | 75 |
| 63/40 | 63/50 | 15 | 13 | 75 | 75 |
|  | 50/40 |  | 15 |  | 75 |

- шлифзерна   и   шлифпорошков   эльбо-ра — в зависимости от метода контроля. При ситовом методе контроля — размер ячеек сита. Например, Л20, Л16, Л10. При микроскопическом методе контроля - дробью, аналогично алмазным шлифзерну и  шлифпорошкам, наври мер, 250/200; 200/160; 125/100.

Требования к зерновому составу шлифовальных материалов приведены в ГОСТ 3647 — 80, для алмазных порошков общего назначения — в ГОСТ 9206 — 80, для эльбора в зерне - в ОСТ 2-МТ 79-2-75.

Зерновой состав алмазных шлифпорошков должен соответствовать определенным нормам (табл. 162).

Шлифовальные материалы изготовляются эернистостей, указанных в табл. 163—165.

Таблица № 163

Размеры шлифзерна и шлифпорошков, мкм

| Зернистость | Размер стороны ячейки сита в свету, при котором зерна основной фракции |  | Зернистость | Размер стороны ячейки сита в свету, при котором зерна основной фракции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проходят через сито | задерживаются на сите |  | проходят через сито | задерживаются на сите |
| 200 | 2500 | 2000 | 25 | 315 | 250 |
| 160 | 2000 | 1600 | 20 | 250 | 200 |
| 125 | 1600 | 1250 | 16 | 200 | 160 |
| 100 | 1250 | 1000 | 12 | 160 | 125 |
| 80 | 1000 | 800 | 10 | 125 | 100 |
| 63 | 800 | 630 | 8 | 100 | 80 |
| 50 | 630 | 500 | 6 | 80 | 63 |
| 40 | 500 | 400 | 5 | 63 | 50 |
| 32 | 400 | 315 | 4 | 50 | 40 |

Таблица № 164

Размеры   микрошлифпорошков   и   тонких микрошлифпорошков, мкм

| Зернистость | Размер зерен основной фракции | Зернистость | Размер зерен основной фракции |
| --- | --- | --- | --- |
| М63 | 63-50 | М14 | 14-10 |
| М50 | 50-40 | М10 | 10-7 |
| М40 | 40-28 | М7 | 7-5 |
| М28 | 28-20 | М5 | 5-3 |
| М20 | 20-14 |  |  |

Таблица № 165

Размеры эльборовых шлифзерен и шлиф-порошков, мкм

| Зернистость при ситовом методе контроля | Размер стороны ячейки сита в свету, при котором зерна основной фракции |  |
| --- | --- | --- |
|  | проходят через сито | задерживаются на сите |
| Л20 | 250 | 200 |
| Л16 | 200 | 160 |
| Л12 | 160 | 125 |
| Л10 | 125 | 100 |
| Л8 | 100 | 80 |
| Л6 | 80 | 63 |
| Л5 | 63 | 50 |
| Л4 | 50 | 40 |

Процентное содержание в алмазных шлиф-порошках крупной фракции по массе не должно превышать 0,1%, а мелкой фракции — не более 2%. Для марок А1, А2, АЗ, АС2, АС4, АС6 зернистостью 400/315 и мельче основной фракции должно быть не менее 70%, крупной—не более 15%.

При обозначении шлифпорошков указывают марку шлифовального материала и его зернистость. Примеры условного обозначения алмазных порошков:

из синтетических алмазов:

Шлифпорошок АС6 160/125 ГОСТ 9206-80

Микропорошок АСН 40/28 ГОСТ 9206-80

Субмикропорошок    АСМ5    0,5/0,1     ГОСТ 9206-80

из синтетических поликристаллических алмазов:

Шлифпорошок АРСЗ 160/125 ГОСТ 9206-80.

В табл. 166 приведены области применения абразивных, эльборных и алмазных инструментов различной зернистости.

Связка абразивных инструментов. Твердость

Вещество или совокупность веществ, применяемых для закрепления зерен шлифовального материала и наполнителя в абразивном инструменте, называют связкой. Наполнитель в связке предназначен для придания инструменту необходимых физико-механических, технологических и эксплуатационных свойств. Связка влияет на геометрию рельефа рабочей поверхности инструмента, износ абразивного инструмента и параметры шероховатости обработанной поверхности.

Таблица № 166

Области применения абразивных инструментов различной зернистости

| Зернистость инструментов |  | Область применения |
| --- | --- | --- |
| абразивных | алмазных |  |
| М40-М5 | 1/0 40/28-5/3 | Для доводки особо точных деталей. Окончательная доводка деталей с точностью 3 — 5 мкм и менее и параметром шероховатости Rа=0,16÷0,02мкм. Суперфиниширование, окончательное хонингование. Резьбошлифование с мелким шагом |
| 8: 6 | 63/50-50/40 | Чистовое и тонкое шлифование деталей из твердых сплавов, металлов, стекла и других неметаллических материалов. Доводка режущего инструмента. Резьбошлифование с мелким шагом резьбы. Чистовое хонингование |
| 12: 10 | 125/100-80/63 | Отделочное шлифование деталей с параметром шероховатости Rа=0,63÷0,16мкм. Чистовое алмазное шлифование, заточка режущих инструментов. Предварительное хонингование |
| 25; 20; 16 | 200/160-125/100 | Чистовое шлифование деталей, заточка режущих инструментов, предварительное алмазное шлифование, профильное шлифование с параметром шероховатости Rа = 1,25÷0,16 мкм. Шлифование хрупких материалов |
| 40: 32 | 315/250-250/200 | Предварительное и чистовое шлифование деталей с параметром шероховатости поверхности Rа = 2,5 - 0,32 мкм. Заточка режущих инструментов |
| 50; 63 | — | Предварительное круглое наружное, внутреннее, бесцентровое и плоское шлифование с параметром шероховатости поверхности Rа = 2,5÷0,63 мкм. Отделка металлов и неметаллических материалов. Шлифование вязких материалов. Заточка крупных и средних резцов. Отрезка. Правка инструмента |
| 125; 100; 80 | — | Правка шлифовальных кругов. Ручное обдирочное шлифование заготовок после литья, ковки, штамповки, прокатки и сварки |

Области применения связок абразивных инструментов приведены ниже.

Керамические связки (К1, К2, КЗ, К4, К5, Кб, К8, К10) — для всех основных видов шлифования, кроме прорезки узких пазов, обдирочных работ на подвесных станках; К2, КЗ — для инструмента из карбида кремния; К2 - для мелкозернистого инструмента; К1, К5, К8 - для инструмента из электрокорунда.

Бакелитовые связки (Б, Б1, Б2, БЗ, Б4, БУ, Б156, БП2) — круги с упрочненными элементами для шлифования при скоростях круга 65, 80 и 100 м/с; кругов для скоростного обдирочного шлифования, обдирочного шлифования на подвесных станках и вручную, плоского шлифования торцом круга; отрезки и прорезки пазов; заточки режущих инструментов; для шлифования прерывистых поверхностей; мелкозернистые круги для отделочного шлифования; алмазные и эльборовые круги; бруски хонинговальные, сегменты шлифовальные, в том числе для работы со скоростью резания 80 м/с.

Вулканитовые и прочие связки (В, В1, В2, ВЗ, В5, Гф, Пф, Э5, Э6) — ведущие круги для бесцентрового шлифования; гибкие круги для полирования и отделочного шлифования на связке В5, круги для отрезки, прорезки и шлифования пазов; круги для некоторых чистовых операций профильного шлифования (сферошлифования и др.); шлифовальные круги на вулканической связке ВЗ, изготовленные методом прессования; гибкие плиты на связке В5; полировальные высокопористые крути на связке Пф; круги на магнезиальной связке; тонкозернистые круги на глифталевой связке и с графитовым наполнителем для окончательного полирования.

Металлические связки — алмазные круги повышенной износостойкости для обработки твердых сплавов, а также круги для электрохимической абразивной обработки.

Керамические связки являются многокомпонентными смесями огнеупорной глины, полевого шпата, борного стекла, талька и других минеральных материалов, составленными по определенной рецептуре с добавками клеящих веществ: растворимого стекла, декстрина и др. Спекающиеся керамические связки К2, КЗ используют для закрепления зерен из карбида кремния. В процессе термической обработки они расплавляются частично и по своему состоянию и составу близки к фарфору.

Плавящиеся керамические связки К1, К5, К8 используют для закрепления зерен из электрокорундовых материалов, с которыми они вступают в химическое взаимодействие и обеспечивают прочное закрепление зерен.

По своему составу и состоянию плавящиеся связки являются стеклами.

Для бакелитовой связки используют порошкообразный или жидкий бакелит в качестве связующего компонента с соответствующими наполнителями и увлажнителями.

Основным компонентом вулканитовой связки является синтетический каучук. Введение в связку различных наполнителей и ускорителей вулканизации позволяет изменять технологические и эксплуатационные свойства абразивных инструментов.

Глифталевую смолу используют в качестве связки для инструментов из зеленого карбида кремния зернистостью 6-М 14 для полирования.

Вспененный поливинилформаль является основным связующим для поропластовых кругов, применяемых для полирования (объем пор равен 80%).

Ниже приведены рекомендации по выбору связок для алмазных кругов.

Органические связки с металлическим наполнителем: Б156; БП2, ТО2 — для заточки твердосплавного инструмента, профильного шлифования, получистового и чистового шлифования твердосплавных и керамических деталей.

Органические связки с минеральным наполнителем: Б1, О1 - для чистовой заточки твердосплавного инструмента без СОЖ, чистового шлифования твердосплавных деталей.

Органические связки для алмазов без покрытия: БЗ, Б1, БР, Р9, Р14Е - для полирования, тонкого шлифования и заточки твердосплавного инструмента.

Металлические связки повышенной производительности МВ1, ПМ1 — для глубинного шлифования, чистового шлифования и заточки твердосплавного инструмента и деталей из твердых сплавов.

Металлические связки повышенной стойкости М1, МК, М15 — для профильного и чистового шлифования деталей и заточки инструмента из твердого сплава.

Гальваническая никелевая связка — для врезного шлифования профильными кругами.

Керамическая связка К1 — для шлифования и заточки инструментов при обработке твердого сплава совместно со стальной державкой или корпусом.

Токопроводящие связки: органическая БПЗ и металлические МВ1, ПМ1, МК, М1 — для электрохимического шлифования твердых сплавов, молибденовых, вольфрамовых и других сталей и сплавов.

Твердостью абразивного инструмента называют величину, характеризующую свойство абразивного инструмента сопротивляться нарушению сцепления между зернами и связкой при сохранении характеристик инструментов в пределах установленных норм.

Твердость оценивают определенными показателями в зависимости от метода измерения. Установлена следующая шкала степеней твердости абразивного инструмента:

- ВМ1 и ВМ2 - весьма мягкий;

- М1, М2 и МЗ -мягкий;

- СМ1_и СМ2 - среднемягкий;

- С1 - С2 - средний;

- СТ1, СТ2 и СТЗ - среднетвердый;

- Т1 и Т2 — твердый;

- ВТ — весьма твердый;

- ЧТ — чрезвычайно твердый.

Цифры 1, 2 и 3 характеризуют возрастание твердости абразивного инструмента внутри степени.

Твердость абразивных инструментов для кругов на керамической, бакелитовой и вулканитовой связках определяют по ГОСТ 18118-79, ГОСТ 19202-80 и ГОСТ 21323-75.

Области применения инструментов различной твердости приведены ниже.

Мягкие и среднемягкие круги М2-СМ2 — для плоского шлифования торцом круга (на бакелитовой связке), периферией круга (на керамической связке), для шлифования заготовок и заточки инструментов из твердых сплавов, минералокерамики и закаленных углеродистых и легированных сталей, для шлифования цветных металлов и сплавов.

Среднемягкие и средние крут СМ2-С2 — для чистового (круглого, бесцентрового, внутреннего плоского периферией круга) шлифования заготовок из закаленных сталей; для шлифования резьбы с крупным шагом.

Средние и средне твердые круги С2-СТ2 - для шлифования (круглого, бесцентрового, профильного, резьбошлифования) заготовок из незакаленных углеродистых и легированных сталей и сплавов, чугуна и других вязких металлов и материалов; для плоского шлифования сегментами, хонингования брусками.

Среднетвердые и твердые круги СТ2-Т2 — для обдирочного и предварительного шлифования, для шлифования профильных и прерывистых поверхностей, заготовок малого диаметра; для снятия заусенцев бесцентрового шлифования, хонингования закаленных сталей.

Весьма твердые и чрезвычайно твердые круги ВТ-ЧТ — для правки шлифовальных кругов методом обкатки и шлифования, шлифования деталей приборов с малым съемом материала (часовые механизмы), шлифования шариков для подшипников.

Структура абразивного инструмента и относительная концентрация шлифовального материала

Соотношение объемов шлифовального материала, связки и пор в абразивном инструменте определяет структуру инструмента. Принято обозначать структуру номерами. Изменение объемной концентрации Фа шлифовального материала на 2% в инструменте соответствует переходу от одного номера Су структуры к другому номеру по формуле Су = 0,5(62 -Фа).

Для обдирочного шлифования при съеме значительного припуска (при предварительной обработке материалов с небольшим сопротивлением разрыву) рекомендуется использовать инструменты высоких номеров структур.

Для чистовой обработки, для обработки твердых и хрупких материалов, при повышенных удельных нагрузках в зоне шлифования применяют круги с меньшими номерами структур.

Рекомендации по выбору номера структуры абразивного инструмента приведены в табл. 167.

Абразивные инструменты зернистостью 125 — 80 обычно изготовляют со структурами 3 и 4, зернистостью 50, 40 — со структурами5 и 6, зернистостью 25—12 —со структурами 6 и 7.

Таблица № 167

Области применения абразивных инструментов с разными номерами структур

| Номер структуры | Объемное содержание шлифовального материала, % | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 60-56 | Шлифование деталей с малым съемом материала кругами на бакелитовой и керамической связках |
| 3,4 | 56, 54 | Отрезка. Шлифование с большими подачами и переменной нагрузкой. Профильное шлифование. Шлифование твердых и хрупких материалов |
| 5, 6 | 52, 50 | Круглое наружное, бесцентровое, плоское периферией круга шлифование металлов с высоким сопротивлением разрыву |
| 7. 8 | 48, 46 | Шлифование вязких металлов с низким сопротивлением разрыву. Внутреннее шлифование, заточка инструментов, плоское шлифование торцом круга |
| 9-12 | 44-38 | Скоростное шлифование. Профильное шлифование мелкозернистыми кругами. Шлифование резьбы. Шлифование с уменьшенным тепловыделением в зоне резания |
| 14-16 | 34-30 | Шлифование неметаллических материалов, металлов с низкой теплопроводностью (устранение ожогов и трещин) |

Круги высоких номеров структур изготовляют высокопористыми: поры и капилляры в них сообщаются между собой за счет использования выгорающих порообразователей или газообразующих веществ.

В характеристике высокопористых кругов дополнительно указываются данные о марке порообразователя, его зернистости и объемном содержании, %.

Например, в маркировке круга 24А 16 М2 8К5/ПСС 40 15 указано, что порообразователем является полистирол общего назначения марки ПСС зернистостью 40, объемное содержание которого в абразивной массе при прессовании составляет 15%; круг электрокорундовый марки 24А зернистостью 16, твердостью М2, номер структуры 8, связка керамическая К5.

Для инструментов из сверхтвердых материалов (алмаза и эльбора) объемное содержание шлифовального материала назначают в пределах 38—12,5%, что соответствует очень открытым структурам, если не учитывать наполнители. Условно принято фактическое объемное содержание шлифовального материала при маркировке увеличивать в 4 раза и обозначать в виде условной концентрации, %: 150, 125, 100, 75, 50.

Классы точности абразивных инструментов

В зависимости от величин, характеризующих абразивный инструмент в нормативно-технической документации по предельным отклонениям размеров, формы и расположения, устанавливают классы точности абразивного инструмента.

Шлифовальные круги изготовляют трех классов точности: АА; А; Б.

Для кругов класса точности Б используют шлифовальные материалы со всеми индексами, характеризующими содержание основной фракции: В, П, Н и Д; для кругов класса точности А — только с индексами В, П, Н; для кругов класса точности АА — только с индексами В, П, т. е. с высоким и повышенным (до 55% при зернистости 200 — 4) содержанием основной фракции.

Величины предельных отклонений зависят от номинальных размеров инструментов по наружному диаметру D, высоте H, диаметру посадочного отверстия d.

Классы неуравновешенности шлифовальных кругов.

Состояние шлифовального круга, характеризующееся таким распределением масс, которое во время вращения вызывает переменные нагрузки на опорах шпинделя станка и его изгиб, называют неуравновешенностью круга. Неуравновешенной точечной массой круга называют условную массу, радиус-вектор (эксцентриситет) которой относительно оси посадочного отверстия равен радиусу наружной поверхности (периферии). В зависимости от допустимых неуравновешенных масс для шлифовальных кругов на керамической, бакелитовой, вулканитовой и специальных органических связках установлено четыре класса неуравновешенности шлифовальных кругов, обозначаемых цифрами 1, 2, 3 и 4. Допустимые неуравновешенные массы должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 168.

Таблица № 168

Допустимые неуравновешенные массы кругов, г (по ГОСТ 3060-75)

| Масса круга, кг | Класс неуравновешенности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,20-0,25 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 12,0 |
| 2,0-2,50 | 7,5 | 12,0 | 20,0 | 40,0 |
| 4,0-5,0 | 11,0 | 17,0 | 27,0 | 55,0 |
| 8,0-10,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 75,0 |
| 16,0-20,0 | 22,0 | 35,0 | 55,0 | 110,0 |
| 30,0-40,0 | 30,0 | 50,0 | 75,0 | 150,0 |
| 63,0-80,0 | 45,0 | 65,0 | 110,0 | 215,0 |
| 125,0-160,0 | 60,0 | 95,0 | 150,0 | 300,0 |
| 250-300,0 | 85,0 | 130,0 | 210,0 | 420 |
| Примечание. Промежуточные значения находят экстраполированием табличных значений. |  |  |  |  |

Допустимые неуравновешенные массы контролируют на станках для статической балансировки, основной частью которых являются два параллельно расположенных цилиндрических валика одинакового диаметра. Параметр шероховатости поверхности валиков и балансировочной оправки Ra = 2,5 мкм.

При контроле неуравновешенности на периферии круга устанавливают грузы с массой (с учетом массы зажимов), равной допустимой неуравновешенной массе. Если после установки круга с балансировочной оправкой на балансировочный станок контрольный груз будет подниматься и занимать верхнее положение, то такой круг не отвечает требованиям данного класса неуравновешенности по ГОСТ 3060-75.

При маркировке в условном обозначении кругов указывают класс неуравновешенности: 1, 2, 3, 4 после величины рабочей скорости круга, например: 35 м/с 1 кл. А — маркировка для круга с рабочей скоростью 35 м/с, 1-го класса неуравновешенности, класса точности А.

Абразивные инструменты на гибкой основе

Абразивный инструмент на гибкой основе с нанесенным на нее слоем (слоями) шлифовального материала, закрепленного связкой, называют шлифовальной шкуркой.

Шлифовальную шкурку выпускают в виде рулонов, листов, лент, дисков, трубочек, колец, конусов. Размеры рулонов, листов и лент зависят от материала гибкой основы. Различают бумажную, тканевую, комбинированную, фибровую и другие основы.

Шлифовальные шкурки рулонные на тканевой основе выпускают: по ГОСТ 5009 — 82 шириной 725, 740, 770, 800, 830 мм, длиной 30 и 50 м; по ГОСТ 13344-79 шириной 600, 725, 745, 775, 800, 840 мм, длиной 30 и 20 м.

Шлифовальные шкурки рулонные на бумажной основе выпускают: по ГОСТ 6456 — 82 шириной 720, 750, 800, 850. 900, 1000 и 1250 мм, длиной 20, 30, 50 и 100 м; по ГОСТ 10054-82 шириной 500, 650, 700, 750, 950, 1000 мм, длиной 30, 50 и 100 м.

В зависимости от свойств связки и основы различают водостойкую, неводостойкую, термостойкую и другие шкурки.

Шкурка бывает однослойной или двухслойной в зависимости от числа слоев шлифовального материала на одной из сторон гибкой основы. Если рабочие слои, шлифовального материала расположены на обеих сторонах гибкой основы, то такую шкурку называют двусторонней.

Шлифовальную шкурку в виде полосы прямоугольной формы, длина которой в направлении основы не более 1000 мм, называют шлифовальным листом. Шлифовальные листы по ГОСТ 22773 — 77 выпускают шириной 70, 80, 90, 100, 115, 125, 140, 155, 180, 190, 200, 210, 235, 300, 310, 360, 380, 400, 410 мм и длиной 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 300. 310, 360, 400, 500, 600, 630, 720, 760, 820, 900, IOOP мм.

Шлифовальной лентой называют шлифовальную шкурку в виде полосы прямоугольной формы. Шлифовальную ленту с замкнутым контуром называют бесконечной шлифовальной лентой. Ее основные размеры: по ширине от 2,5 до 2650 мм, по длине от 220 до 12500 мм.

Несклеенные шлифовальные ленты называют лентами-бобинами типов Б, БМ. Основные размеры лент-бобин по ширине от 2,5 до 1500 мм, по длине 25000, 30000, 40000, 50000 и 100000 мм.

Шлифовальную шкурку формы круга называют шлифовальным диском. Диски могут иметь радиальные прорезы заданной глубины. Материал основы дисков может быть тканью, бумагой, фиброй и т. д.

Диски типов Д, ДО выпускают по ГОСТ 22773 — 77 с основными размерами: наружный диаметр 80, 95, 100, 125, 140, 150, 180, 201, 225, 235, 250, 300, 320, 340 мм; диаметр отверстия 6, 12, 22, 30, 40 мм. Диски с прорезями типа ДП   выпускают   по   ГОСТ   22773-77   с   наружным   диаметром   100,   125,   140,   150,   160, 170 мм.

Шлифовальную шкурку формы цилиндра называют шлифовальной трубкой. По ГОСТ 22774 — 77  ее  выпускают   высотой   180  мм  с диаметром  отверстия   10,   15,  20,  25,  32, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм. Шлифовальную трубку, диаметр   которой   равен   или   превышает   ее высоту, называют шлифовальным кольцом.

Шлифовальную шкурку формы конуса называют шлифовальным конусом или усеченным шлифовальным конусом. По ГОСТ 22774 — 77 выпускают: шлифовальные конусы типа КУ с наружным диаметром 25, 30, 40, 50 мм, высотой 50, 60, 80, 100 мм; усеченные шлифовальные конусы типа КУ с наружным диаметром 40, 45 мм, высотой 100, 140, 145 мм, с внутренним диаметром 32, 35 мм.

Шлифовальные круги, состоящие из радиально расположенных и закрепленных одной стороной шлифовальных листов заданной формы, называют лепестковыми шлифовальными кругами. Лепестковые круги типа КЛ выпускают по ГОСТ 22775 -11 с наружным диаметром 120, 175, 300, 350, 400, 500 мм, высотой 25, 40, 50, 75, 100, 140 мм, с диаметром отверстия 32, 40 мм. Лепестковые круги типа КЛО (с оправкой) выпускают по ГОСТ 22775-77 с наружным диаметром 40, 50, 60, 80, 112, 140 мм, высотой 10, 20, 30, 40 мм, с диаметром оправки: 6, 8 мм.

Диски на фибровой основе выпускают по ГОСТ 8692-82 с наружным диаметром 60, 70, 100, 150, 178, 200, 215 и 225 мм, диаметром отверстия 6 и 22 мм. Диски на основе из нетканых материалов (объемного полотна) выпускают с наружным диаметром 125 мм, диаметром отверстия 32 мм.

Классификация и обозначения форм шлифовальных кругов

Шлифовальные круги общего применения выпускают на керамической (К), бакелитовой (Б) и вулканитовой (В) связках. Марки связок и марки шлифовальных материалов для кругов приведены в нормативно-технической документации.

Типы и основные размеры шлифовальных кругов общего применения приведены в табл. 169—171. Основные области их применения приведены ниже.

Таблица № 169

Типы шлифовальных кругов общего применения

| Тип круга | Форма круга* | Тип круга | Форма круга* |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП - прямого профиля |  | К - кольцевые |  |
| 2П – с двусторонним коническим профилем |  | ЧЦ —чашечные цилиндрические |  |
| ЗП — с коническим профилем |  | ЧК —чашечные конические |  |
| ПВ – с выточкой |  | 1T -тарельчатые |  |
| ПВК - с конической выточкой |  | ПР -специальные |  |
| ПВДК –с двусторонней конической выточкой |  | ПН - с запрессованными крепежными элементами |  |
| ПВД- с двусторонней выточкой |  | ПВДС - с двусторонней выточкой и ступицей |  |
| 1ТП — тарельчатые |  | 5ТП |  |
| 2ТП |  | 6ТП |  |
| 4ТП |  | 7ТП |  |

*  Размеры кругов см. табл.  170, 171.

Таблица № 170

Основные размеры (мм) и характеристики шлифовальных кругов

| Тип круга | Диаметр D | Высота H | Отверстие d | Шлифовальный материал | Зерни -стость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круги на керамической связке |  |  |  |  |  |
| ПП | 3-25 | 1-40 | 1-68 | 2А, 4А, 9А, | 40-10 |
|  | 32-150 | 2,5-100 | 6-51 | 2А, 4А, 9А, 5С, 6С | 50-М28 |
|  | 175-350 | 3,2-200 | 32-203 | 1А, 2А, 4А, 9А, 5С, 6С | 50-М28 |
|  | 400-1060 | 6-250 | 127-305 | 1А, 2А, 4А, 9А, 5С, 6С | 50-М28 |
| 2П | 250-500 | 10-32 | 76-203 | 2А, 9А, 6С | 40-М28 |
| 3П | 63-500 | 6-50 | 10-203 | 2А, 5А, 9А, 6С | 40-16 |
| ПВ | 10-600 | 13-80 | 3-127 | 1А, 2 А, 4А, 9А, 6С | 50-6 |
| ПВК | 300-750 | 50-80 | 127-305 | 1А, 2А | 50-16 |
| ПВД | 100-900 | 25-250 | 32-305 | 1А, 2А, 9А | 50-16 |
| ЧЦ | 40-300 | 25-100 | 13-150 | 2 А, 6С | 50-16 |
| ЧК | 50-300 | 25-150 | 13-150 | 2А, 4А,6С | 50-16 |
| К | 450-500 | 100, 125 | 305, 400 | 1А | 50-16 |
| Т, 1T | 80-350 | 8-40 | 13-127 | 2 А, 4А, 6С | 40-16 |
| 1ТП, 2ТП, 4ТП, 5ТП, 6ТП, 7ТП | 40-260 | 11-32 | 6-32 | 2А | 40-16 |
| Круги на бакелитовой связке |  |  |  |  |  |
| ПП | 125-350 | 6-50 | 32-127 | 1А, 5С, 6С | 50-16 |
|  | 400-900 | 40-200 | 127-305 | 1А, 5С, 6С | 50-6 |
| 3П | 100-300 | 6-13 | 20-127 | 1А | 50-16 |
| ПВ | 32 | 32 | 6, 10 | 6С | М28 |
|  | 750 | 80 | 305 | 1А | 50-16 |
| ЧЦ | 50-250 | 32-100 | 13-127 | 1А | 50-16 |
| ЧК | 50-175 | 25-63 | 13-32 | 1А, 2А, 5С, 6С | 50-6 |
| Т | 80-150 | 8-16 | 13-32 | 6С | 12-6 |
| К | 200-500 | 100-125 | 160-400 | 1А, 5С | 50-6 |
| ПР | 500, 750 | 16 | 51, 203 | 1А, 5С | 50-6 |
| ПН | 500, 600 | 63, 80 | 305 | 1А, 5С | 50-6 |
| Отрезные | 100-400 | 2 - 4 | 20-32 | 1А, 5С | 50-16 |
| Отрезные с упрочняющими элементами для скоростей круга 60 и 80 м/с | 50-1200 | 2-12 | 10-100 | 1А, 5С | 125-40 |
| Отрезные с упрочняющими элементами для работы на ручных машинах при скоростях круга 65 и 80 м/с | 180; 230 | 3 | 22 | 1А, 5С | 125-50 |
| Круги на бакелитовой связке для обдирочного шлифования |  |  |  |  |  |
| ПП | 125-900 | 10-160 | 32-305 | 1А, 3А, 5С | 200-63 |
| ПП с упрочняющими элементами для скоростей круга 65 и 80 м/с | 40-230 | 6-50 | 13-32 | 1А, 5С | 125-50 |
| ПВ | 40-200 | 13-32 | 20-100 | 1А, 5С | 125-50 |
| 5П | 125-230 | 2-10 | 22(20) | 1А, 5С | 63-50 |
| ЧЦ | 80; 125 | 40; 63 | 65; 100 | 1А, 5С | 125-50 |
| ЧК | 80, 125 | 32, 55 | 65, 88, 100 | 1А, 5С | 125-50 |
| К | 500;600 | 100; 110; 150 | 380; 400, 480 | 1А | 125-63 |
| 2К | 600 | 150 | 480 | 1А | 125-63 |
| Круги на вулканитовой связке |  |  |  |  |  |
| ПП | 20-200 | 5-100 | 6-76 | 1А | 40-8 |
|  | 250-600 | 5-250 | 127-305 | 1А | 40-8 |
| ПВД | 300; 350 | 100-250 | 127 | 1А | 40-8 |
| Отрезные | 80-500 | 0,6-4 | 20, 32 | 1А | 50-8 |

Таблица № 171

Основные   размеры   (мм)   и   характеристики   шлифовальных   кругов   на   прочих связках

| Тип круга | Связка | Диаметр D | Высота Н | Отверстие d | Шлиовальй материал | Зернистость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП | Гибкая В5 для полировальных кругов | 80-500 | 6-80 | 20-203 | 1А | 40-16 |
|  | ПФ для кругов полировальных высокопористых | 125-350 | 20-50 | 32 | 6С | 25-6 |
|  | Вулканитовая ВЗ для кругов, изготовляемых методом прессования | 35-600 | 16-63 | 10-305 | 1А, 6С | 5-М40 |
| Плиты плоские | Гибкая В5 | 300 | 10; 20 | - | 1А | 40-16 |
| П К | Магнезиальная | 350 | 125 | 280 | 1А+6С | 25-6 |
| Диски | На фибровой основе, на основе из нетканых материалов | 125-225 | --- | 22; 32 | 1А,6С | 125-М40 |

Круги прямого профиля ПП — универсальное применение. Наиболее распространенные случаи применения в зависимости от диаметра круга, мм: до 150 - внутреннее шлифование; 150 – 500 - заточка инструментов; 250 -  1100 - круглое наружное шлифование; 250 – 600 - бесцентровое шлифование; 200 – 450 - плоское шлифование периферией круга; 150 – 600 - ручное обдирочное шлифование; 100 – 500 -  резьбошлифование.

Круги с выточками ПВ, ПВК, ПВД, ПВДК — универсальное применение. Назначение выточек: лучший доступ круга при подходе его к обрабатываемой детали; возможность одновременно шлифовать цилиндрические и торцовые поверхности («в упор»); уменьшение площади соприкосновения торцовой поверхности круга с обрабатываемой поверхностью при обработке буртов, фланцев (•формы ПВК, ПВДК).

Круги с коническим профилем 2П, ЗП — для резьбошлифования, шлицешлифования, зубошлифования,    заточки    некоторых    видов многолезвийного инструмента и пил.

Специальные круги — для обдирочного плоского шлифования. Рифленая поверхность кругов ПР снижает нагрев обрабатываемой детали. Иногда применяют для чистового шлифования на специальных станках.

Диски Д — для шлифования глубоких узких пазов, отрезных и прорезных работ, шлифования профильных поверхностей на профильно-шлифовальных станках.

Кольцевые круги К — для плоского шлифования торцом круга. Крепление кругов на планшайбе при помощи цементирующих веществ.

Чашечные цилиндрические круги ЧЦ — для заточки и доводки режущего инструмента, внутреннего и плоского шлифования (например, шлифования направляющих станин и корпусных деталей).

Чашечные конические круги ЧК - для заточки и доводки инструментов, плоского шлифования в случае, когда затруднена обработка кругами других форм.

Тарельчатые круги Т - для заточки и доводки многолезвийного режущего инструмента, зубошлифования и шлифования.

Алмазные и эльборовые шлифовальные круги классифицируются по ГОСТ 24747 — 81. В зависимости от формы корпуса, формы и расположения алмазоносного и эльборосодержащего слоя, а также от модификации корпуса устанавливаются определенные обозначения форм кругов. Первые две или одна цифры (с 1 по 15) в коде относятся к обозначению формы сечения корпуса. Следующие две или одна буквы (А, АН, B,...D, DD, Е, ЕЕ, F, FF,...V, V, Y) относятся к обозначению формы сечения алмазоносного или абразивосодержащего слоя. Последующие два или один цифровой и буквенный индексы (1, IP, 1R, IV, IX, 2,...10) означают расположение абразивосодержащего слоя на корпусе, а индексы В, С, Н, Т, М - модификацию корпуса.

Пример обозначения формы алмазного или эльборового круга 6А2С:

- 6 - форма корпуса круга;

- А - форма слоя;

- 2 - расположение слоя;

- С - модификация корпуса.

Типы шлифовальных эльборовых кругов приведены в табл. 174, а их основные размеры и характеристики — в табл. 172. В табл. 175 приведены типы и размеры шлифовальных головок. Формы алмазных кругов приведены в табл. 173.

Таблица № 172

Основные  размеры  (мм)  и  характеристики  эльборовых  шлифовальных  кругов  по   ГОСТ 17123-79

| Тип круга | Наружный диаметр | Высота | Отверстие | Связка* | Зернистость | Твердость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А1-1 | 25-500 | 4-50 | 6-305 | К | Л20-ЛМ5 | СМ2-СТГ |
| 1А1-2 | 100-250 | 5-20 | 20 - 127 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| 1А1-2 | 200 | 3; 5 | 32; 76 | М | ЛВМ16-Л6 | — |
| А8 | 1-22 | 1,6-25 | 0,5-8,0 | К | Л20-ЛМ40 | СМ2-Т2 |
| 1А2 | 400 | 20 | 127, 160 | К | Л20-ЛМ5 | С1-СТ1 |
| 1D1 | 60-500 | 10-20 | 13-305 | К | Л12-Д6 | СМ1-СМ2 |
| 1Е1 | 25-150 | 8,10 | 8-51 | К | Л12-Л6 | СМ1-СМ2 |
| 1E6Q | 75-500 | 6-13 | 20-305 | К | Л16-Л5 | СТЗ-Т2 |
|  | 350; 400 | 8; 10 | 160; 203 | М | Л8-Л4 | — |
| 1V1 | 100-250 | 8-20 | 32; 76 | К | Л12-Л6 | СМ2-С2 |
| 1R1 | 100 | 35 | 32 | К | Л20-ЛМ5 | СМ1-С2 |
| 4V9 | 200; 250 | 16; 20 | 32; 50,8 | К | Л20-ЛМ5 | СМ1-С2 |
| 12R4 | 75-250 | 10-20 | 20; 32 | К | Л20-ЛМ5 | СМ1-С2 |
| 12R9 | 100-150 | 10-16 | 20-32 | К | Л20-ЛМ5 | СМ1-С1 |
| 12V9 | 220-275 | 18-20 | 40; 90 | К | Л20-ЛМ5 | СМ1-С1 |
| 12А2-20º | 50-125 | 10-11,5 | 10-32 | 0 | Л20-ЛМ5 | — |
|  | 150-200 | 16-21,5 | 51 | М | Л20-Л12 | — |
| 12V5-20º | 50-125 | 10-13 | 16-32 | О | Л20-ЛМ2 | — |
| 11А2 | 75-150 | 35; 50 | 20; 32 | К | Л20-ЛМ5 | С1-СТ1 |
| 12V5-45º | 125; 150 | 32-41 | 32 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| 12А2-45º | 50-200 | 20-43 | 16-32 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| 9АЗ | 100-250 | 20-25 | 32; 76 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| 6А2 | 75-250 | 20-30 | 20-76 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| 1F1X | 35-300 | 10-16 | 10-127 | К | Л20-ЛМ5 | СТ1-Т2 |
| 14А1 | 75; 100 | 6-13 | 20; 32 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| 14ЕЕ1Х | 50-400 | 5 | 16-203 | О | Л20-ЛМ5 | — |
| К - керамическая связка, О - органическая, М - металлокерамическая. |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 172

Формы шлифовальных алмазных кругов

| Тип | Форма сечения | Тип | Форма сечения |
| --- | --- | --- | --- |
| А8 по ГОСТ 16168 - 80 |  | 12А2 по ГОСТ 16175-81 |  |
| 1А1 по ГОСТ 16167-80 |  | 12R4 по ГОСТ 16176-82 |  |
| 14U1 по ГОСТ 16169-81 |  | 12V5 по ГОСТ 16177-82 |  |
| 6А2 по ГОСТ 16170 - 81 |  | 12D9 (α = 15º и α = 20º) по ГОСТ 16177-82 |  |
| 9А3 ГОСТ 16171-81 |  | 14ЕЕ1Х по ГОСТ 16179-82 |  |
| 11V9 по ГОСТ 16173-81 |  | 1FF1X по ГОСТ 16180-82 |  |
| 12V5 по ГОСТ 16174-81 |  |  |  |
| Примечание. Размеры кругов приведены в соответствующих ГОСТах. |  |  |  |

Таблица № 172

Типы шлифовальных эльборовых кругов по ГОСТ 17123-79

| Тип* | Форма круга** | Тип* | Форма круга** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1А1-1 (ЛПП-1) плоские прямого профиля на керамической связке |  | 12V9 (Л4Т) тарельчатые |  |
| 1А1-2 (ЛПП-2) плоские прямого профиля |  | 12А2 - 20º (ЛT) тарельчатые |  |
| 12А1 (ЛПП-3) плоские прямого профиля |  | 12R4 (Л1T) тарельчатые |  |
| А8 (Л1ПП) плоские пря- мого профиля без корпуса |  | 12V5- 200 (Л3Т) тарельчатые |  |
| 1D1 (Л2П-1) плоские с двусторонним коническим профилем |  | 11А2 (ЛЧК-1) чашечные конические |  |
| 1Е1 (Л2П-2) плоские с двусторонним профилем |  | 12А2-450 (ЛЧК-2) чашечные конические |  |
| 1E6Q (Л2П-3) плоские с двусторонним профилем |  | 12V5 45° (Л2ЧК) чашечные конические |  |
| 14ЕЕ1Х (Л2П-4) плоские с двусторонним профилем |  | 1А2 (ЛПН) плоские прямого профиля |  |
| 1V1 (ЛЗП) плоские с односторонним коническим профилем |  | 1F1X (Л1ФП) плоские с полукругло-выпуклым профилем |  |
| 1R1 (Л4П-1) плоские с односторонним коническим профилем |  | 6А2 (ЛПВ) плоские с выточкой |  |
| 4V9 (Л4П) профильные |  | 9АЗ (ЛПВД) плоские с двусторонней выточкой |  |
| 12R9 (Л2Т) тарельчатые |  |  |  |
| * В скобках даны обозначения типов кругов, применявшиеся до 1 января 1982 г. ** Размеры кругов см. табл. 172. |  |  |  |

Таблица № 172

Типы и основные размеры (мм) шлифовальных головок по ГОСТ 2447 – 82

| Тип головки | Форма сечения | D | H | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AW — цилиндрические |  | 3 - 40 | 6 - 60 | 1 - 13 |
| DW — угловые |  | 12-40 | 6 - 10 | 6 |
| EW — конические |  | 10 - 32 | 25 - 50 | 3; 6 |
| F-1W — сводчатые |  | 6-38 | 10 - 50 | 2 - 10 |
| KW --конические с закругленной вершиной |  | 16-40 | 16 - 60 | 6; 13 |
| F-2W — шаровые |  | 10 - 32 | ---- | 3; 6 |
| FW — шаровые с цилиндрической боковой поверхностью |  | 16-25 | 20 - 32 | 6 |

Пример  обозначения   головки:

AWS×W 24 А 25-Н СТ1 6 К А 35 м/с ГОСТ 2447-82

где AW - тип головки; 8 - диаметр, мм; 10 - высота, мм; 24А - белый электрокорунд, 25 —Н —зернистость; СП— степень твердости; 6 — номер структуры; К — керамическая связка; А — класс точности; 35 м/с - рабочая скорость.