Работа 7	-   ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ p-n ПЕРЕХОДА

Цель работы - исследование основных свойств p-n перехода на примерах исследования маломощного германиевого диода и кремниевого стабилитрона. В работе снимаются вольт-амперные  кривые диодов при прямом и обратном включениях, а также вольт-фарадная характеристика обратно- смещенного p-n  перехода в кремниевом стабилитроне.

1. Свойства p-n – перехода. Основные типы полупроводниковых диодов.

Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на свойствах электронно-дырочного перехода (p-n – перехода) – зоны раздела областей полупроводника с электронной (n-типа) и дырочной (р-типа) проводимостью.

Для создания в исходном полупроводнике (обычно 4-валентном германии или кремнии) проводимости n- или p-типа в него добавляют атомы 5-валентной или 3-валентной примесей, соответственно, (фосфор, мышьяк или алюминий, индий и др.).

Атомы 5-валентной примеси (доноры) легко отдают один электрон в зону проводимости создавая избыток электронов в полупроводнике. Проводник приобретает проводимость n-типа. Введение же 3-валентной примеси (акцепторов) приводит к тому, что последняя, отбирая по одному электрону от атомов полупроводника для создания недостающей ковалентной связи, сообщает ему проводимость р-типа, так как образующиеся при этом дырки        (вакантные энергетические уровни в валентной зоне) ведут себя в электрическом или магнитном полях как носители положительных зарядов. Дырки в полупроводнике р-типа и электроны в полупроводнике n-типа называются основными носителями в отличие от неосновных (электроны в полупроводнике р-типа и дырки в полупроводнике n-типа), которые генерируются из-за тепловых колебаний атомов кристаллической решетки.

Если полупроводники с разными типами проводимости привести в соприкосновение (контакт создается технологическим путем, но не механическим), то произойдет рекомбинация электронов с дырками вблизи границы разнотипных полупроводников. В результате ухода основных носителей заряда на границе разнотипных полупроводников создается обедненный подвижными носителями слой, в котором в n-области будут находиться положительные ионы донорных атомов, а в р-области – отрицательные ионы акцепторных атомов. Этот обедненный подвижными носителями слой протяженностью в доли микрона и является электронно-дырочным переходом (рис. 1 а).

Положительный объемный заряд в пограничном слое n-области повышает электрический потенциал этой области относительно р-области. Возникает потенциальный барьер, электрическое поле которого вызывает движение неосновных носителей (дырок из n-области и электронов из р- области). Этот ток неосновных носителей под действием электрического поля называют дрейфовым током в отличие от диффузного тока основных носителей.

Электрическое поле р-n - перехода препятствует увеличению диффузного тока и не препятствует прохождению дрейфового тока через переход.

Переходы неосновных носителей зарядов приводят к снижению потенциального барьера, но это, в свою очередь вызывает переход основных носителей в противоположном направлении. Устанавливается динамическое равновесие, при котором среднее значение тока  I = Iдиф + Iдр = 0, а потенциальный барьер имеет вполне определенную величину, равную так называемой разности потенциалов  (рис. 1 б).

Перейдем к рассмотрению зависимости тока через контактирующие полупроводники от приложенного к ним внешнего напряжения. При этом будем полагать, что все напряжение приложено непосредственно к р-n – переходу, так как его сопротивление велико (область, обедненная подвижными носителями зарядов), а объемное сопротивление р- и n- областей вне р-n – перехода равно нулю.

Если к р-n - переходу присоединить источник напряжения с положительным полюсом у р-области и отрицательным - у n-области (рис. 2 а), то высота потенциального барьера уменьшится и станет равной  - U. Диффузный ток основных носителей заряда резко возрастает. Такое включение р-n – перехода называется прямым.

Если изменить полярность внешнего напряжения (подключить к р- области отрицательный полюс источника, а к n– области – положительный), то при увеличении его абсолютного значения высота потенциального барьера возрастет и станет равной   + U, а диффузный ток основных носителей уменьшится. Уже при U = 0,5В диффузный ток прекращается, и при дальнейшем повышении внешнего напряжения через р-n –переход остается дрейфовый ток неосновных носителей, который называется обратным, или тепловым током электронно-дырочного перехода. Так как число неосновных носителей значительно меньше, чем основных, величина тока через переход в этом случае будет небольшой по сравнению с током при прямом включении и, практически, постоянной при изменении напряжения в широких пределах. По этой причине обратный ток р-n - перехода называется еще током насыщения.

Рис.2 Включение p-n-перехода в цепь внешнего источника напряжения:

А- прямое; б- обратное

При прямом включении р-n – перехода в цепь источника напряжения потенциальный барьер при переходе уменьшается, следовательно, должен уменьшиться заряд, которым этот барьер создан. Поскольку заряд в переходе обусловлен неподвижными ионами примеси, область, в которой распределен заряд, сужается.(d1 на рис. 2 а).

При обратной полярности источника напряжения область объемного заряда расширяется (d2 на рис. 2 б).

Рис.3 Вольт-амперная характеристика p-n -перехода

Расширение области р-n – перехода происходит, преимущественно, в сторону полупроводника, в которой концентрация примесей меньше. Поскольку изменение напряжения на р – n –переходе связано с изменением заряда, р – n – переход обладает емкостью.

Различают два вида емкости p-n – перехода :

1.Барьерную емкость, обусловленную объемным зарядом в р-n –переходе ;

2.Диффузную емкость, обусловленную изменением заряда вне р-n – перехода при изменении напряжения на переходе.

При обратном напряжении на переходе преобладает барьерная емкость, величина которой уменьшается с увеличением запирающего напряжения.

Анализ процессов в р-n – переходе позволил получить теоретическую вольт-амперную характеристику р-n - перехода. Вольт-амперной характеристикой 	( ВАХ ) называется зависимость тока через переход от приложенного к нему напряжения:

I=I0(eqUkT−1)         (4)

При U>0 (прямое включение) в (4) единицей можно пренебречь, а при U<0

Iобр=I0(eqUkT−1)≃−I0             (5)

так как уже при U > 0,1В экспонентой в (5) можно пренебречь.

При дальнейшем увеличении обратного напряжения обратный ток не изменяется и имеет характер тока насыщения  Iо. Ток насыщения  I о обусловлен дрейфом неосновных носителей через  p-n – переход. Таким образом,  p-n – переход обладает несимметричной ВАХ (рис. 3).

При прямом включении через него проходит большой прямой ток, при обратном включении – незначительный обратный ток, т.е.  p – n –переход обладает вентильным свойством – способностью проводить ток преимущественно в одном направлении. Прямую и обратную ветви ВАХ (рис.3) изображают в различном масштабе, поскольку в нормальном режиме работы p – n –перехода обратный ток на несколько порядков меньше прямого. Однако вентильный эффект существенно ослабляется при повышении температуры среды,  так как сильно возрастает обратный ток.

#### 2. Полупроводниковые диоды

Рис.4.

Полупроводниковым диодом называется электронный прибор с одним   p-n –переходом. Наиболее распространены плоскостные диоды, которые состоят из плоскостного электронно-дырочного перехода, двух нейтральных слоев и омических (невыпрямляющих) контактов (рис.4-а). Условное обозначение диода приведено на рис. 4-б.

Основным элементом  диода является электронно-дырочный переход, поэтому ВАХ реального диода близка к ВАХ идеального  p-n - перехода, приведенной на рис.3., но их характер становится иным.

Одной из причин этого является то, что сопротивление объема реального  полупроводникового                                      кристалла не равна   нулю  и при больших токах им нельзя пренебречь.

Наконец, в реальных диодах при достижении обратным напряжением некоторой критической величины  U проб происходит резкое уменьшение сопротивления р-n – перехода. Это явление называют пробоем  p-n – перехода, а соответствующее напряжение – напряжением пробоя. Различают электрический и тепловой пробой.

Если при движении через р-n – переход под действием электрического поля неосновные носители заряда приобретают энергию, достаточную для ударной ионизации атомов полупроводника, то в переходе начинается лавинообразное размножение носителей заряда - электронов и дырок, что приводит к резкому увеличению обратного тока через переход при почти неизменном обратном напряжении. Этот вид электрического пробоя называют лавинным пробоем. Обычно он развивается в относительно широких р-n –переходах, получающихся при небольшой концентрации примесей.

Другой вид электрического пробоя – туннельный пробой – возникает при большой напряженности электрического поля в тонком р-n – переходе (вносятся примеси большой концентрации) в результате переходов электронов из валентной зоны  n- слоя в зону проводимости р- слоя без изменения полной энергии электронов.

Для электрического пробоя характерна обратимость, заключающаяся в том, что первоначальные свойства р-n – перехода полностью восстанавливаются при отключении источника внешнего напряжения.

Благодаря этому оба вида электрического пробоя используются в качестве рабочих режимов в полупроводниковых диодах ( стабилитронах ).

Если температура возрастает при нагреве обратным током и недостаточном теплоотводе, то усиливатся процесс генерации пар носителей заряда. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему нагреву р-n – перехода и увеличению обратного тока, что может вызвать разрушение перехода. Такой процесс называется тепловым пробоем .	Тепловой пробой необратим, поэтому такой режим не допускается при эксплуатации полупроводниковых приборов.

ВАХ р–n–перехода, как было установлено выше, представляется нелинейной функцией тока от напряжения.

R∂=dUdI=kTq1I+Io=ϕTI+Io                                                                                             (6)   Нелинейность ВАХ характеризуется дифференциальным сопротивлением, которое представляет собой сопротивление в данной точке характеристики для синусоидального переменного тока  с малой амплитудой и равно из (4):

где TkT/q называют температурным потенциалом.

При небольших токах, когда можно пренебречь падением напряжения на объемном сопротивлении полупроводника вне р-n - перехода, формула (6) верна и для реального диода.	Для комнатной температуры учитывая,что на прямой ветви IIo, получим для дифференциального сопротивления: Ri[Ом]=25[mv]/I[ma].                                                                                           (7)

Таким образом, сопротивление сильно зависит от тока  через р-n - переход, причем в обратном направлении оно значительно больше, чем в прямом (исключая область пробоя р –n –перехода).

В зависимости от используемого свойства р–n–перехода различают выпрямительные диоды, стабилитроны, варикапы, туннельные диоды и др. Основными для выпрямительных (силовых) диодов являются статические параметры, характеризующие их вентильные свойства: сопротивления в прямом и обратном направлениях, а также допустимое обратное напряжение.

Плоскостные выпрямительные диоды служат для выпрямления переменного тока низкой и средней частот (обычно до 50 кГц).

Кремниевые диоды могут работать при больших температурах и иметь больший предельно допустимый ток, чем германиевые. Кремниевые диоды выдерживают и большие обратные напряжения. Эти различия обусловлены тем, что ширина запрещенной зоны на энергетической (зонной) диаграмме у кремния больше, чем у германия.

Разновидностью выпрямительных диодов являются высокочастотные диоды : импульсные и детекторные. Характерной особенностью конструкций этих маломощных диодов является малая площадь выпрямляющего контакта. Поэтому здесь широко применяются различные типы точечных диодов (р-n - переход в таких диодах создается за счет контакта металлической иглы с поверхностью полупроводникового кристалла) или плоскостные диоды с р-n - переходами очень малой площади.

Стабилитроны  - диоды, предназначенные для стабилизации напряжения. Действие стабилитрона основано на том, что напряжение на нем в области электрического пробоя слабо зависит от тока (см. рис. 4 в).

Варикапы – это полупроводниковые диоды, которые используются в качестве электрически управляемой емкости. Величина емкости варикапа определяется в основном емкостью р-n - перехода при обратном включении р-n - перехода в цепь источника напряжения. С увеличением обратного напряжения область объемного заряда ионов примесей (ширина р-n ,перехода) увеличивается, следовательно, барьерная емкость Сб плоскостного перехода уменьшается ( согласно формуле плоского конденсатора     Cб =  S/d

График функции (рис.5) - зависимость емкости варикапа от величины называется вольт-фарадной характеристикой .

Варикапы применяются в схемах перестройки резонансной частоты колебательных  контуров,  в  параметрических  усилителях     и   генераторах    и других устройствах, где необходимо дистанционное и практически безинерционное изменение электрической емкости.                                       3.Описание лабораторного макета.

Лабораторный макет содержит встроенный источник регулируемого постоянного напряжения, прибор для измерения тока (с двумя пределами - 100мкА и 10мА), исследуемые диоды, калиброванную индуктивность, переключатель П1 для соответствующего включения  диодов и  гнезда для подключения внешних приборов.

Задание к работе

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ p-n ПЕРЕХОДА

(компьютерный вариант)

В работе изучаются вольт-амперные (ВАХ) характеристики кремниевого выпрямительного диода и диода Шоттки, а также зависимость их барьерной емкости от обратного смещения. Для этого подготовлено 2 схемных файла в программе Electronics Workbench.

1.Изучение ВАХ диодов производится с помощью схемы  *v-a-diode.EWB*

Схема содержит 2 исследуемых диода D1 и D2, отделенных от измерительной цепи резисторами R1 и   R2 (подключение определенного диода осуществляется уменьшением его резистора до 0.1 Ома и увеличением номинала другого до 0.1 Мома), переключатель полярности   S   питающего тока, источник тока   G  и вольтметр  V.

а. Прямые ветви ВАХ диодов снимаются заданием тока питающего источника в диапазоне 1мкА – 100мА. Токовые точки брать через 1 порядок. Данные записывать и по ним в дальнейшем построить графики (по оси напряжений использовать линейный масштаб,  по оси токов – логарифмический). По одной из ВАХ рассчитать и построить зависимость дифференциального сопротивления диода от тока.

б.Обратные ветви ВАХ диодов снимаются при изменении полярности их питания (клавишей *пробел*) в диапазоне токов 1мкА-10мА. Точки брать –

(1-10-100)мкА и, далее, (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)мА. Построить обратные ВАХ . В диапазоне пробоя  определить дифференциальное сопротивление диода.

2.Снятие Вольт – Фарадной характеристики (ВФХ) диодов производится на схеме *c-diode.ewb*.

Схема содержит исследуемый диод, катушку индуктивности L , резистор R , источник напряжения смещения Е и измеритель  частотных характеристик (ИЧХ) . Получение значения  барьерной емкости (Сб) диода при определенном смещении производится расчетным путем по формуле Томсона для колебательного контура   (Сб, L).  Таким образом, необходимо снять с помощью ИЧХ ряд резонансных частот, соответствующих ряду обратных напряжений (5-6 точек) в диапазоне от нуля до напряжения пробоя.

- Полученные результаты сопоставить с теорией и объяснить.