О     1  Проверить размеры заготовки на соответсвие размерам указанным на чертеже.                     |      |

Т           Линейка 500 ГОСТ 427-75; Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 ГОСТ 166-89

М           Ветошь № 625 ОСТ 63.46-84

О     1  Термообработать по ТПП                                                                        |      |

Т           Патрон D160 7100-0005 ГОСТ 2675-80

О     1  Установить деталь в трехкулачковом патроне, подать в зону обработки. Обработать согласно      |      |

О        программе ЧПУ. Обработка по программе. Контроль испонителем.                                  |      |

О     2  Точить наружную поверхность  диаметр 46  на длину 61 мм с подрезкой торца согласно эскиза.    | 2,03|

Т           Резец проходной Т14К8 ГОСТ 18877-73

Р                                           |         |  1,5 |     1 |    0,4 |      80 |    12

О     3  Точить наружную поверхность  диаметр 28  на длину 36,5 мм с подрезкой торцев согласно эскизу.   |  0,45 |

Т           Резец проходной Т14К8 ГОСТ 18877-73

Р                                           |         |  1,5 |     1 |    0,4 |     129 |     11,4

О     4  Переустановить деталь в трехкулачковом патроне на 180 градусов.                               |      |

О     5  Точить наружную поверхность диаметр 31 мм на длину 28,5 мм с подрезкой торцев согласно        |  0,57|  0,2

О        эскиза.                                                                                       |      |

Т           Резец проходной Т14К8 ГОСТ 18877-73

Р                                           |         |  1,5 |     1 |    0,4 |     135 |    12,7

О     1  Установить деталь в трехкулачковом патроне, подать в зону обработки. Обработать по программе  |      |     1

О         ЧПУ контур детали согласно эскиза.                                                           |      |

Т           Резец 16x10 P0,5-2,5 2660-0001 T15K6 ГОСТ 18885-73; Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ

18880-73; Фреза D100-z10 2200-0107 Т15К6 ГОСТ 8721-69

О     2  Точить поверхность  до диаметра 24 мм на длине 15 мм с подрезкой торца.                       |  0,02|   0,2

Т           Резец подрезной  20x12 2112-0033 ГОСТ 18880-73; Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ

18880-73

Р                                           |         |  0,5 |     1 |    1,2 |    1400 |     110

О     3  Точить поверхность до диаметра 20 мм на длине 20 мм.                                          |  0,03|   0,2

Т           Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ 18880-73

Р                                           |         |  0,5 |     5 |    1,2 |    1400 |     110

О     4  Точить поверхность до диаметра 42 мм на длине 30 мми снять фаску 3х20 градуса.                | 0,035|   0,2

Т           Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ 18880-73

Р                                           |         |  0,5 |     1 |    1,2 |     810 |     110

О     5  Фрезеровать шестигранник согласно размерам на чертеже.                                        |  7,35|   0,2

Т           Фреза BK8  ГОСТ 17024-82

Р                                           |         |  2,5 |     1 |    0,4 |     510 |      40

О     6  Сверлить центровочное отверстие, тип А.                                                       |  0,05|   0,2

Т           Сверло центровочное D4  2317-0166 ГОСТ 14952-75

Р                                           |         |  8,9 |     1 |   0,18 |    1590 |      20

О     7  Перехватить деталь контршпинделем.                                                            |   0,5|

О     8  Точить поверхность до диаметра 27 мм на длине 27 мм.                                          |  0,02|   0,2

Т           Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ 18880-73

Р                                           |         |  0,5 |     1 |    1,2 |    1250 |     110

О     9  Нарезать резьбу M27x2-6g на длину 24 мм.                                                      |  0,05|  0,27

Т           Резец 16x10 P2 2660-0001 T15K6 ГОСТ 18885-73

Р                                           |         |  1,7 |     1 |      2 |     295 |      20

О    10  Точить поверхность до диаметра 42 мм на длине 28 мм.                                          |  0,04|   0,2

Т           Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ 18880-73

Р                                           |         | 0,5; |       |    1,2 |     810 |     110

Р                                           |         |    1 |       |        |         |

О    11  Проточить канавку на длину 3 мм до диаметра 24,6 мм.                                          | 0,006|   0,2

Т           Резец канавочный 2112-0033 Т15К6 ГОСТ 25405-90

Р                                           |         |  0,4 |     3 |    1,4 |     825 |      70

О    12  Снять 3 фаски 1х45 градуса.                                                                   | 0,007|   0,2

Т           Резец проходнойй отогнутый Т15К6 ГОСТ 18880-73

Р                                           |         |  0,5 |     2 |    1,2 |     835 |     110

О    13  Сверлить центровочное отверстие, тип А.                                                       | 0,007|   0,2

Т           Сверло центровочное D4  2317-0166 ГОСТ 14952-75

Р                                           |         |  8,9 |     1 |   0,18 |    1590 |      20

О     1  Сверлить отверстие согласно размерам указанным на чертеже, используя специальное              |  0,72|   0,7

О        приспособление.                                                                               |      |

Т           Сверло Р6М5 ГОСТ 10902-77

Р                                           |         |    4 |     1 |  0,145 |   11,3; |

Р                                           |         |      |       |        |     450 |

О     1  Зачистить острые кромки и заусенцы.                                                           |      |

Т           Электролит NaNO3/NaCL

О     1  Промыть деталь для полного удаления стружки.                                                  |      |

М           Бензин Бр-1 с антистатической присадкой «Сигбол»

О     1  Шлифовать диаметр 42 на длину 54 мм согласно требованиям чертежа, выдерживая заданные         |  0,47|  0,76

О        требования по шероховатости.                                                                  |      |

Т           Круг ПП 150x40x20 24A 10-П С2 7 К5 30 м/с А 1 кл. ГОСТ 2424-83

Р                                           |         |  0,3 |     1 |   0,67 |     200 |      50

О     2  Шлифовать резьбу М27x2-6g  на длину 24 согласно заданнм на чертеже требованиям шероховатости|   3,5|  0,76

Т           Многониточный шлифовальный круг

Р                                           |         |    1 |     1 |   0,06 |     200 |      50

О     1  Термообработать по ТПП                                                                        |      |

О     1  Промыть деталь для полного удаления стружки.                                                  |      |

О     1  Проверить размеры детали на соотвествие заданным размерам,указанным на чертеже.               |      |

Т           Калибр-скоба D42 8106-0076 C3 ГОСТ 18359-93; Кольцо М27 x 2 -6g ГОСТ 17763-72; Микрометр

МК125-1 ГОСТ 6507-90; Угломер типа 1-2 ГОСТ 5378-88; Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 ГОСТ

166-89