О     1  Получить в БВК копию сопроводительной документации завода поставщика.                         |      |

О     2  Получить в ОМТСиК круг 12Х2H4A ТУ14-1-950-86 ГОСТ 2590-2006 Ф130мм.                           |      |

О     3  Сверить материал, шифр заготовки, № плавки по копии сопроводительной документации завода      |      |

О        поставщика с маркировкой на заготовке.                                                        |      |

О     4  Отрезать от круга Ф130 мм заготовку длиной L=41-1 мм на 1 деталь                              |      |

О     5  Отрезать от круга Ф130 мм заготовку длиной L=25-1 мм на 1 образец-свидетель для партии        |      |

О        деталей до 8 шт.                                                                              |      |

О     6  Предъявить работнику БТК.Контроль размеров заготовок.                                         |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 ГОСТ 166-89

О     7  Выдать в механический цех заготовку и "Сопроводительную" по форме Приложения П о              |      |

О        проведеннном входном контроле согласно СТП 568.01.530-2033.                                   |      |

О     1  Произвести визуальный осмотр заготовки на предмет наличия трещин, глубоких забоин, вмятин     |      |

О        более припуска на механическую обработку. Припуск на механическую обработку - 5 мм по         |      |

О        наружному диаметру, 3.5 мм по торцам.                                                         |      |

О     2  Проверить наличие "Сопроводительного" документа, в котором должна быть отметка о проведенном  |      |

О         входном контроле согласно СТП 568.01.530-2003.                                               |      |

О     3  Отметить в журнале дату запуска заготовок.                                                    |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.                     |      |

Т           ПР. Трехкулачковый патрон 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку заготовки с необходимым переустановом согласно размерам эскиза. Острые   |      |

О        кромки по диаметрам притупить R0.2…0.3 мм                                                     |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0005 Т15К6 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец проходной 2102-0085 Т15К6

ГОСТ 18877-73

О     3  Предъявить работнику БТК первую заготовку от партии. Контроль размеров согласно эскизу.       |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии заготовок.                |      |

О     5  Предъявить работнику БТК партию заготовок. Контроль размеров согласно эскизу.                 |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.                     |      |

Т           ПР. Трехкулачковый патрон 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку заготовки  согласно размерам эскиза. Острые кромки по диаметрам          |      |

О        притупить R0.2…0.3 мм                                                                         |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0005 Т15К6 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец проходной 2102-0085 Т15К6

ГОСТ 18877-73

О     3  Предъявить работнику БТК . Контроль размеров согласно эскизу.                                 |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 ГОСТ 166-89

О     1  Маркировать обозначение детали и слово "образец" на образце-свидетеле согласно эскизу к       |      |

О        опер.015                                                                                      |      |

Т           ПР. Молоток     7850-012 Ц15 Хр ГОСТ 2310-77; ПР. Шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62

О     2  Предъявить работнику БТК.Контроль выполнения перехода 1.                                      |      |

О     1  Произвести нормализацию заготовок и образца свидетеля согласно карты ОГМет №50350.18119       |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.                        |      |

Т           ВИ. Кулачки 0631/6372; ПР. Трехкулачковый патрон В-208 KITAGAWA

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. Т01 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т01 Державка MULNL 2525M-12MW ISCAR; ВИ.

Т01 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA; ВИ. Т02  Базовый переходник 53618000600

MAZAK; ВИ. Т02 Державка DDJNL 2525M-15  ISCAR; ВИ. Т02 Пластина DNMG 150604-NF IC907

ISCAR; ВИ. Т03 Базовый переходник 53208005200 MAZAK; ВИ. Т03 Втулка Ф32 53208001202 MAZAK;

ВИ. Т03 Пластина SOMT 120408-DT IC907 ISCAR; ВИ. Т03 Сверло Ф37 DR037-074-32-12-2D-N

ISCAR; ВИ. Т04  Базовый переходник 53208005100 MAZAK; ВИ. Т04  Державка A25 MWLNR-08W-AD

ISCAR; ВИ. Т04 Втулка Ф25 51378001201 MAZAK; ВИ. Т04 Пластина WNMG 080408-PS CA5525

KYOCERA; ВИ. Т05  Базовый переходник 53208005100 MAZAK; ВИ. Т05  Державка S20R SDUCL-11

ISCAR; ВИ. Т05 Втулка Ф20 51378001300 MAZAK; ВИ. Т05 Пластина DCMT 11T304-SM IC907  ISCAR

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     4  Произвести обработку детали с притуплением острых кромок по диаметрам фаской 0.2…0.3 мм       |      |

О        согласно эскизу. Предъявить работнику БТК на станке допуск торцового биения поверхн. Т и      |      |

О        радиального поверхн. Ф120-0.05 мм, Ф51.4+0.05 мм относительно оси детали - 0.03 мм на каждой  |      |

О         детали от партии.                                                                            |      |

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; СИ. Микрометр МК125-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Нутромер НИ

50-75-1 ГОСТ 868-82; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль

ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89; СИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.                        |      |

Т           ВИ. Кулачки 0631/6372; ПР. Трехкулачковый патрон В-208 KITAGAWA

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. Т01 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т01 Державка MULNL 2525M-12MW ISCAR; ВИ.

Т01 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA; ВИ. Т02  Базовый переходник 53618000600

MAZAK; ВИ. Т02 Державка DDJNL 2525M-15  ISCAR; ВИ. Т02 Пластина DNMG 150604-NF IC907

ISCAR; ВИ. Т03 Базовый переходник 53208005100 MAZAK; ВИ. Т03 Втулка Ф32 53208001201 MAZAK;

ВИ. Т03 Державка A25 MWLNR-08W-AD  ISCAR; ВИ. Т03 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA;

ВИ. Т04  Базовый переходник 53208005100 MAZAK; ВИ. Т04  Державка S20R SDUCL-11 ISCAR; ВИ.

Т04 Втулка Ф20 51378001300 MAZAK; ВИ. Т04 Пластина DCMT 11T304-SM IC907  ISCAR

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     4  Произвести обработку детали с притуплением острых кромок по диаметрам фаской 0.2…0.3 мм       |      |

О        согласно эскизу. Предъявить работнику БТК на станке допуск радиального поверхн.Ф120-0.05 мм   |      |

О        и торцового поверхн. У-0.3 мм на каждой детали от партии.                                     |      |

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; СИ. Микрометр МК125-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Нутромер НИ

50-75-1 ГОСТ 868-82; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль

ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89; СИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Установить образец-свидетель в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.             |      |

Т           ПР. Трехкулачковый патрон 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку образца-свидетеля согласно размерам эскиза. Острые кромки по диаметрам   |      |

О        притупить R0.2…0.3 мм.                                                                        |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0051 Т15К6 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец расточной 2140-0023 Т15К6

ГОСТ 18882-73; РИ. Сверло Ф19 2301-0065 ГОСТ 10903-77; РИ. Сверло центровочное Ф5

2317-0108 ГОСТ 14952-75

О     3  Предъявить работнику БТК . Контроль размеров согласно эскизу.                                 |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-160-0,1 ГОСТ 166-89

О     1  Маркировать обозначение детали и слово "образец" на образце-свидетеле согласно эскизу к       |      |

О        опер.040.                                                                                     |      |

Т           ПР. Молоток     7850-012 Ц15 Хр ГОСТ 2310-77; ПР. Шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62

О     2  Предъявить работнику БТК.Контроль выполнения перехода 1.                                      |      |

О     1  Установить оправку на стол станка, выдерживая допуск торцового и радиального биения по        |      |

О        посадочным поверхностям - 0.02 мм и закрепить.                                                |      |

Т           ВИ. Оправка для фрез. Зубьев 0627/1263; ВИ. Переходник к оправке 0627/1968; СИ. Индикатор

2МИГ ГОСТ 9696-82; СИ. Штатив ШМ-I-8 ГОСТ 10197-70

О     2  Установить деталь на оправку и закрепить, выдерживая допуск радиального биения поверхн. Ч -   |      |

О        0.03 мм и закрепить..                                                                         |      |

О     3  Предъявить работнику БТК . Контроль выполнения перехода 2.                                    |      |

О     4  Фрезеровать профиль зубчатого венца, выдерживая размеры согласно эскизу.                      |      |

Т           РИ. Фреза червячная m=2 0615/1617

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза.                                                    |      |

Т           СИ. Микрометр зубомерный М3-50 ГОСТ 6507-90; СИ. Штангенциркуль ШЦК-I-125-0,02 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     7  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль размеров согласно размерам эскиза.          |      |

О     1  Установить оправку в трехкулачковый патрон, выдерживая допуск торцового и радиального биения  |      |

О          посадочных поверхн. - 0.02 мм и закрепить.                                                  |      |

Т           ВИ. Оправка  0631/7889; СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; СИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70

О     2  Установить деталь в оправку согласно эскизу, выдерживая допуск торцового биения поверхн.С -   |      |

О        0.05 мм и радиального поверхн. Ч - 0.03 мм и закрепить, поджав центром оправку.               |      |

О     3  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           РИ. Фреза червячная m=2 0615/3423; ПР. Т01 Патрон Weldon C6-391.20-40 100 SANDVIK

О     4  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     5  Произвести обработку детали согласно эскизу по программе.                                     |      |

О     6  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Микрометр зубомерный М3-75 ГОСТ 6507-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89

О     7  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     8  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     9  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Снять заусенцы и притупить острые кромки 0.2…0.3 мм по контуру наружного зубчатого венца на   |      |

О        торцах и вдоль зубьев после выполнения опер.050 или 055                                       |      |

Т           РИ. Борфреза Ф6 6х13-3х45; РИ. Надфиль 2828-0049 ГОСТ 1513-77; РИ. Надфиль 2828-0114 ГОСТ

1513-77; РИ. Пневматическая сверлильная машина ПМ 33-140; РИ. Шлифовальная головка AW 8X10

24A 25-H 0 6VA35 ГОСТ Р52781-2007

О     2  Предъявить работнику БТК . Контролировать выполнение перехода 1.                              |      |

О     1  Цементировать детали совместно с образцом-свидетелем на глубину слоя 0.7…0.9 мм согласно      |      |

О        ОГМет № 50350.18120                                                                           |      |

О     1  Установить образец-свидетель в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.             |      |

Т           ПР. Трехкулачковый патрон 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку образца-свидетеля согласно размерам эскиза. Острые кромки по диаметрам   |      |

О        притупить R0.2…0.3 мм.                                                                        |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0051 Т15К6 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец расточной 2140-0023 Т15К6

ГОСТ 18882-73

О     3  Предъявить работнику БТК.Контроль размеров согласно эскизу.                                   |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-160-0,1 ГОСТ 166-89

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу, выдерживая допуск торцового        |      |

О        биения поверхн. С и радиального поверхн. В - 0.05 мм и закрепить.                             |      |

Т           ВИ. Кулачки 0631/6372; ВИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ-10Б кл.1 ГОСТ

577-68; ПР. Трехкулачковый патрон В-208 KITAGAWA

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. Т01 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т01 Державка MULNL 2525M-12MW ISCAR; ВИ.

Т01 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA; ВИ. Т02 Базовый переходник 53618000600 MAZAK;

ВИ. Т02 Державка DDJNL 2525M-15  ISCAR; ВИ. Т02 Пластина DNMG 150604-NF IC907  ISCAR; ВИ.

Т03 Базовый переходник 53208005100 MAZAK; ВИ. Т03 Втулка Ф32 53208001201 MAZAK; ВИ. Т03

Державка A25 MWLNR-08W-AD  ISCAR; ВИ. Т03 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA; ВИ. Т04

Адаптер HFPAD 5L-50-T14 ISCAR; ВИ. Т04 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т04

Державка MAHPL 25 ISCAR; ВИ. Т04 Пластина токарная HGPL 5005Y IC908 ISCAR

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     4  Произвести обработку детали с притуплением острых кромок по диаметрам фаской 0.2…0.3 мм       |      |

О        согласно эскизу по программе.                                                                 |      |

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно  эскизу.                                                            |      |

Т           СИ. Нутрометр НИ 50-75-1 ГОСТ 868-82; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Шаблоны радиусные

РШ-1;РШ-2;РШ-3 ТУ2-034-228-88; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90; СИ.

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу, выдерживая допуск торцового        |      |

О        биения поверхн. Т и радиального поверхн. В - 0.05 мм, и закрепить.                            |      |

Т           ВИ. Кулачки 0631/6372; ВИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ-10Б кл.1 ГОСТ

577-68; ПР. Трехкулачковый патрон В-208 KITAGAWA

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. Т01 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т01 Державка MULNL 2525M-12MW ISCAR; ВИ.

Т01 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA; ВИ. Т02 Базовый переходник 53618000600 MAZAK;

ВИ. Т02 Державка DDJNL 2525M-15  ISCAR; ВИ. Т02 Пластина DNMG 150604-NF IC907  ISCAR; ВИ.

Т03 Базовый переходник 53208005100 MAZAK; ВИ. Т03 Втулка Ф32 53208001201 MAZAK; ВИ. Т03

Державка A25 MWLNR-08W-AD  ISCAR; ВИ. Т03 Пластина WNMG 080408-PS CA5525 KYOCERA; ВИ. Т04

Адаптер HFPAD 5L-50-T14 ISCAR; ВИ. Т04 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т04

Державка MAHPL 25 ISCAR; ВИ. Т04 Пластина токарная HGPL 5005Y IC908 ISCAR

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     4  Произвести обработку детали с притуплением острых кромок по диаметрам фаской 0.2…0.3 мм       |      |

О        согласно эскизу по программе.                                                                 |      |

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Шаблоны радиусные РШ-1;РШ-2;РШ-3 ТУ2-034-228-88; СИ.

Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Термообработать детали совместно с образцом-свидетелем до твердости цементированной           |      |

О        поверхности >=79.5 HRA и твердости сердцевины 32…42.5 HRC согласно п.1 ТТ чертежа и карте     |      |

О        ОГМет№ 50350.18121                                                                            |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу, выдерживая допуск торцового        |      |

О        биения поверхн. C и радиального поверхн. В - 0.05 мм, и закрепить.                            |      |

Т           ВИ. Кулачки 0631/6372; ВИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ-10Б кл.1 ГОСТ

577-68; ПР. Трехкулачковый патрон В-208 KITAGAWA

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. Т01 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т01 Державка DDJNL 2525M-15  ISCAR; ВИ.

Т01 Пластина DNMG 150604-NF IC907  ISCAR; ВИ. Т02 Адаптер HFPAD 5L-50-T14 ISCAR; ВИ. Т02

Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т02 Державка MAHPL 25 ISCAR; ВИ. Т02 Пластина

токарная HGPL 5005Y IC908 ISCAR

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     4  Произвести обработку детали с притуплением острых кромок по диаметрам фаской 0.2…0.3 мм       |      |

О        согласно эскизу по программе.                                                                 |      |

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Шаблоны радиусные РШ-1;РШ-2;РШ-3 ТУ2-034-228-88; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0,05

ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу, выдерживая допуск торцового        |      |

О        биения поверхн. Т и радиального поверхн. В - 0.05 мм, и закрепить.                            |      |

Т           ВИ. Кулачки 0631/6372; ВИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ-10Б кл.1 ГОСТ

577-68; ПР. Трехкулачковый патрон В-208 KITAGAWA

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. Т01 Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т01 Державка DDJNL 2525M-15  ISCAR; ВИ.

Т01 Пластина DNMG 150604-NF IC907  ISCAR; ВИ. Т02 Адаптер HFPAD 5L-50-T14 ISCAR; ВИ. Т02

Базовый переходник 53618000600 MAZAK; ВИ. Т02 Державка MAHPL 25 ISCAR; ВИ. Т02 Пластина

токарная HGPL 5005Y IC908 ISCAR; ВИ. Т03 Приводной блок 53208020202 Mazak; ВИ. Т04

Приводной блок 53208020202 MAZAK; РИ. Т03 Сверло центровочное Ф4 Ф2014.0х12.0 DORMER; РИ.

Т04 Сверло Ф12 2300-0724 ГОСТ 4010-77; ПР. Т03 Цанга Ф10 ER32 SPR 9-10 ISCAR; ПР. Т04

Цанга Ф12 ER32 SPR 11-12 ISCAR

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol.                |      |

О     4  Произвести обработку детали с притуплением острых кромок по диаметрам фаской 0.2…0.3 мм       |      |

О        согласно эскизу по программе.                                                                 |      |

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Шаблоны радиусные РШ-1;РШ-2;РШ-3 ТУ2-034-228-88; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0,05

ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О        Позиционный допуск 10 отв. Ф12+0.27 мм предъявить на КИМ на одной детали от партии.           |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     1  Зенковать 20 фасок 0.6х45° в 10 отв. Ф12+0.27 мм согласно чертежу.                            |      |

Т           РИ. Зенковка D20 2553-0112 ГОСТ 14953-80

О     2  Маркировать производственный номер и обозначение детали от руки согласно п.11 ТТ чертежа.     |      |

Т           ПР. Электрограф EVZ 022 PTS josef solnar

О     3  Предъявить работнику БТК.Контроль выполненич переходов 1 и 2.                                 |      |

Т           СИ. Фаскомер 0600/1270

О     1  Разрыв во времени между оп. 105 и 110 не более 1 часа для каждой детали.                      |      |

О     2  Установить деталь в разрезную оправку.                                                        |      |

Т           ПР. Оправка разрезная 0633/6017

О     3  Установить деталь в разрезной оправке в трехкулачковый патрон, выдерживая допуск торцового    |      |

О        биения поверхн. Т и радиального поверхн. В - 0.05 мм, и закрепить.                            |      |

Т           СИ. Индикатор ИЧ-10Б кл.1 ГОСТ 577-68; СИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70; ПР.

Трехкулачковый патрон7100-0043 ГОСТ 2675-80

О     4  Шлифовать деталь согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Кольцо установочное Ф52 0602/5769; СИ. Нутромер 50-100 ГОСТ 9244-75; ПР. Оправка для

шлиф. Круга 0633/; ПР. Шлифовальный круг 63х50х20 25A54L 6V35 10650 об/м ГОСТ P52781-2007

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам  эскиза.                                                   |      |

О     6  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     7  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Произвести низкотемпературный отпуск при t=140 С +- 10 С и время выдержки 3 часа согласно     |      |

О        инструкции ОГМ-83ИР2-69                                                                       |      |

О     1  Разрыв во времени между оп. 115 и 120 не более 1 часа для каждой детали.                      |      |

О     2  Установить деталь на магнитный стол поверхн. Т согласно эскизу и включить магнит.             |      |

О     3  Шлифовать деталь согласно размерам  эскиза.                                                   |      |

Т           ПР. Круг шлифовальный 1 250х40х76 24А F60 K8V5 ГОСТ Р52781-2007

О     4  Предъявить работнику БТК первую заготовку от партии. Контроль размеров согласно размерам      |      |

О        эскиза.                                                                                       |      |

Т           СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; СИ. Штатив Ш-II H-8 ГОСТ 10197-70; ПР. Скоба рычажная

СР-50 ГОСТ 11098-75

О     5  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     6  Предъявить работнику БТК партию деталей . Контроль согласно размерам эскиза.                  |      |

О     1  Размагнитить деталь.                                                                          |      |

О     1  Разрыв во времени между оп. 125 и 130 не более 1 часа для каждой детали.                      |      |

О     2  Установить деталь на оправку и закрепить.                                                     |      |

Т           ПР. Оправка 0633/6018

О     3  Установить деталь в оправке в центра и закрепить, выдерживая допуски радиального биения       |      |

О        поверхн. Ф61-0.46 мм и торцового биения поверхн. С И Т относительно оси центров - 0.05 мм.    |      |

Т           СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; ПР. Стойка С-2 ГОСТ 10197-70

О     4  Шлифовать деталь согласно эскизу по программе.                                                |      |

Т           РИ. Шлифовальный круг 1 400х40х127 25AF60 K7V 35м/c 1кл.А ГОСТ Р52781-2007

О     5  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза.                                                    |      |

Т           РИ. Калибр-кольцо на Ф119.4h8 HE 0602/9002; РИ. Калибр-кольцо на Ф119.4h8 ПР 0602/9002;

СИ. Микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Штангенглубиномер ШГК-160-0,02 ГОСТ 162-90; СИ.

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.     |      |

О     7  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Произвести низкотемпературный отпуск при t=140 С +- 10 С и время выдержки 3 часа согласно     |      |

О        инструкции ОГМ-83ИР2-69                                                                       |      |

О     1  Разрыв во времени между оп. 135 и 140 не более 1 часа для каждой детали.                      |      |

О     2  Установить деталь на оправку и закрепить.                                                     |      |

Т           ПР. Оправка конусная 0627/1967

О     3  Установить оправку с деталью в центра, выдерживая допуск радиального биения по посадочной     |      |

О        поверхности конусной оправки - 0.01 мм, и закрепить.                                          |      |

Т           СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; ПР. Стойка С-2 ГОСТ 10197-70

О     4  Предъявить работнику БТК на станке выполнение перехода 2 на кадой детали от партии.           |      |

О     5  Шлифовать профиль зубчатого венца с обильным охлаждением согласно размерам эскиза.            |      |

Т           РИ. Круг шлифовальный 350х20х127 Randform GEK 60F/G 18Ke

О     6  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза. Внешний видд впадин и вершин зубчатого венца       |      |

О        принимать по контрольному образцу согласно п.6 ТТ чертежа. Контроль параметров зубчатого      |      |

О        венца согласно таблице 1 эскиза и допуск радиального биения зубчатого венца относительно оси  |      |

О         поверхн. В - 0.035 мм производить на КИМ на каждой детали от партии.                         |      |

Т           ВИ. КИМ PRISMO-5; ВИ. Контрольный образец; СИ. Микрометр зубомерный М3-75 ГОСТ 6507-90;

СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89

О     7  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза 1 и 2.             |      |

О     1  Произвести низкотемпературный отпуск при t=140 С +- 10 С и время выдержки 3 часа согласно     |      |

О        инструкции ОГМ-83ИР2-69                                                                       |      |

О     1  Снять заусенцы и притупить острые кромки 0.1+0.2 мм и полировать с шероховатостью Ra0.8 по    |      |

О        контуру наружного зубчатого венца на торцах и вдоль зубьев после выполнения опер. 135         |      |

О        согласно п.5 ТТ чертежа.                                                                      |      |

Т           РИ. Борфреза Ф6 6х13-3х45; РИ. Надфиль 2828-0049 ГОСТ 1513-77; РИ. Надфиль 2828-0114 ГОСТ

1513-77; РИ. Пневматическая сверлильная машина ПМ 33-140; РИ. Шлифовальная головка AW 8X10

24A 25-H 0 6VA35 ГОСТ Р52781-2007

О     2  Предъявить работнику БТК . Контролировать  выполнение перехода 1.                             |      |

О     1  Установить деталь в разрезную оправку.                                                        |      |

Т           ПР. Оправка разрезная 0631/7887

О     2  Установить деталь в разрезной оправке в трехкулачковый патрон, выдерживая допуск торцового    |      |

О        биения поверхн. С и радиального поверхн. В - 0.01 мм , и закрепить согласно эскизу.           |      |

Т           СИ. Индикатор 2МИГ ГОСТ 9696-82; СИ. Штатив Ш-II-8 ГОСТ 10197-70; ПР. Трехкулачковый

патрон 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     3  Произвести обработку детали согласно размерам эскиза.                                         |      |

Т           РИ. Резец на внут. Канавку с RR0.2, b=1.9+0.25 0616/6848

О     4  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Контроль размеров согласно эскизу.          |      |

Т           ВИ. Концевые меры 1-H2 ГОСТ 9038-90; ВИ. Ножки к 0600/1423 0600/1423-00.06; СИ. Шаблоны

радиусные 0603/13386; ПР. Приспособление для изм.внут.канавок 0600/1423

О     5  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     6  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Установить притир в трехкулачковый патрон и закрепить.                                        |      |

Т           ПР. Притир на Ф52js6 0618/1115; ПР. Трехкулачковый патрон 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Притереть деталь согласно эскизу.                                                             |      |

О     3  Предъявить работнику БТК первую заготовку от партии. Контроль размеров согласно эскизу.       |      |

Т           ВИ. Кольцо установочное Ф52 0602.5769; ВИ. Образцы шероховатости - ГОСТ 9378-93; СИ.

Нутромер 50-100 ГОСТ 9244-75

О     4  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     5  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №1.                                                      |      |

О     1  Произвести покраску детали под магнитный контроль согласно инструкции №25073.00096            |      |

О     1  Контролировать деталь на магнитном дефектоскопе согласно п.10 ТТ чертежа и карты БНМК         |      |

О        №60202.00804. Нормы волосовин - по ТА18.200.70Б.000.000ТБ3.                                   |      |

О     2  Сделать отметку в технологическом паспорте о прохождении данной операции.                     |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №9.                                                      |      |

О     1  Нанести покрытие: Хим.Фос.окс.прм согласно п.9 ТТ чертежа и карте ОГМет №50271.00006          |      |

О     1  Сдать деталь на СГД в таре.                                                                   |      |

Т           ВИ. Тара