7. Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии

Строительство промышленного здания ведется в городе Иркутске (климатический район II4 [7]). Металлические конструкции здания находятся в отапливаемом помещении с нормальным температурно-влажностным режимом, защищены от атмосферного воздействия навесными самонесущими стеновыми панелями. Атмосферное воздействие стальные конструкции могут испытывать только во время их монтажа.

Агрессивное воздействие на конструкции в данных условиях характеризуется как среднее (группа газов С), то есть в воздухе помещения могут присутствовать газы, указанные в табл. 7.1.

Таблица 5

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации

| Наименование | Концентрация, мг/куб.м , для группы газов |
| --- | --- |
|  | В |
| Углекислый газ | - |
| Аммиак | Св. 20 |
| Сернистый ангидрид | Св. 10 до 200 |
| Фтористый водород | " 5 " 10 |
| Сероводород | " 5 " 100 |
| Оксиды азота | " 5 " 25 |
| Хлор | " 1 " 5 |
| Хлористый водород | " 5 " 10 |

Согласно табл. 29 [5] внутри отапливаемых зданий со среднеагрессивной степенью воздействия среды (с газами группы «С») для несущих конструкций, изготовленных из углеродистой стали, необходимо применять группу лакокрасочных покрытий IIIx-4 (110).

Группа материалов покрытия – III

Индекс покрытия, характеризующий его стойкость – Х

Число покрывных слоев – 4

Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку –110 мкм.

По справочному приложению 15 СНиП 2.03.11-85 [6] для конструкций группы III выбираем полиуретановую эмаль УР-175 с индексом стойкости «х» (ТУ 6-10-682-76), которая наносится по фенолформальдегидной грунтовке ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81). Покрытие наносится на предварительно очищенную от ржавчины и нагара поверхность элементов металлических конструкций в четыре слоя общей толщиной 110 мкм (грунтовка необходима для обеспечения адгезии эмали с металлом, затем наносится четыре слоя эмали).

Покрытие наносится на элементы конструкций в заводских условиях. В местах сварных монтажных соединений элементов конструкций защитное покрытие не наносится. В местах монтажных болтовых соединений наносится газотермическое напыление цинка толщиной 120 мкм для защиты монтажных частей элементов от атмосферного воздействия в процессе монтажа.

Базу колонны после ее установки также необходимо покрыть эмалью УР-175 для защиты от воздействия грунтовой влаги (верхний обрез фундамента заглублен на 0,55 м).