Министерство образования Красноярского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский политехнический техникум»

### МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.12 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

### ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

специальность

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

В методическом пособии представлены рекомендации по выполнению и оформлению расчетной части внеаудиторных контрольных заданий и внеаудиторные задания по дисциплине «Электротехнические материалы» с краткими пояснениями профессиональной значимости задач, приведены формулы и примеры решения.

| РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом Красноярского политехнического техникума _________________ Д.А. Шабанова | УТВЕРЖДЕНО Цикловой комиссией ……….. Председатель ЦК _________________/В.В.Бузаев/ Протокол №______ от «____» _______ 20__ |
| --- | --- |

Организация-разработчик: КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»

Разработчик(и):

Бузаев В.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин КГБОУ «Красноярский политехнический техникум»

Рецензент:

Казьмин Б.Н., преподаватель электротехнических дисциплин КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» предусматривает изучение основных электротехнических и конструкционных материалов, применяемых в электротехнических устройствах, их механических, физико-химических и электрических свойств, а также способов их обработки.

При изучении дисциплины особое внимание следует уделить рассмотрению электрических процессов в материалах (поляризация, электропроводность, пробой, намагничивание и другие), а так же физических процессов, происходящих в каждом материале под действием электрических и магнитных полей или при изменении условий окружающей среды, необходимо уяснить практическое применение тех или иных материалов в промышленности.

При изучении дисциплины рекомендуется вести краткий конспект, отвечая на экзаменационные вопросы.

Особенностью данного курса является большое количество цифровых данных. Не следует заучивать их, однако необходимо уяснить порядок величин и составить представление о достоинстве и недостатках того или иного материала и возможности его применения в различных эксплуатационных условиях.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами по общеобразовательным дисциплинам и теоретическим основам электротехники. В свою очередь эта дисциплина является базой для изучения профилирующих дисциплин: «Электрические измерения», «Основы электроники и микропроцессорной техники», «Электрические машины» и междисциплинарных курсов.

В соответствии с учебным планом по курсу предусмотрено одна домашняя контрольная работа. К выполнению контрольной работы студенты должны приступать только после полного изучения всего материала, предусмотренного контрольной работой. Ответы на вопросы контрольной работы должны быть краткими, достаточно аргументированными и исчерпывающими.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ

Введение

В этой теме студентам необходимо ознакомиться с целями и задачами предмета изучения, классификацией электротехнических материалов. Необходимо изучить области применения и современные требования.

Раздел 1. Основы металловедения

Тема 1.1 Основы металловедения

В этой теме студенты должны изучить кристаллические и аморфные вещества, микроструктуру чистого железа, виды кристаллических решеток, квазикристаллическое строение металлов, классификацию сплавов, их компоненты, системы, фазы.

Литература: ( 6, с.4…38 )

После изучения данной темы студент должен:

Иметь представление: о строении металлов и сплавов;

Знать: основные виды кристаллических решеток, свойства и структуру сплавов;

Уметь: объяснить основные физико-химические и металлические свойства металлов и сплавов, исходя из их строения;

Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом

В этой теме студенты должны изучить углеродистые стали: доэвтектоидную, эвтектоидную, заэвтектоидную. Зависимость механических и технологических свойств от содержания углерода.

Чугуны: механические и технологические свойства .Основное отличие стали от чугуна. Применение сталей и чугунов.

Литература: ( 6, с.80…90; 134…142 )

После изучения данной темы студент должен:

Иметь представление: о строении и свойствах чугуна и стали;

Знать: для каких целей применяются различные виды чугунов и сталей;

Уметь: по свойствам сталь от чугуна;

Тема 1.3 Сплавы цветных металлов

В этой теме студенты должны изучить алюминиевые сплавы, медные сплавы, титановые сплавы, магниевые сплавы: их основной химический состав, механические свойства, области применения, преимущества и недостатки.

Литература: ( 6, с. 147…187 )

После изучения данной темы студент должен:

Иметь представление: о различных цветных сплавах, применяемых в качестве конструкционных материалов;

Знать: названия, химический состав, внешние отличительные особенности, свойства и области применения сплавов цветных металлов;

Уметь: различить цветные сплавы по внешним отличительным особенностям;

Тема 1.4 Основы термической и химико-термической обработки стали

В этой теме студенты должны изучить технологии закаливания, отпуска, нормализации, цементации, азотирования, анодирования.

Литература: (6, с. 91…133 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о методах химико-термической обработки стали;

Знать: режимы обработки стали;

Уметь: проводить закалку стали;

Раздел 2. Проводниковые материалы

Тема 2.1 Общие свойства проводников. Металлические проводники большой проводимости

В данной теме студентами изучается классификация проводниковых материалов, зависимость электрических характеристик проводников от различных факторов: температуры, строения, механической обработки. Медь и алюминий, железо и сталь, латунь и бронза, свинец и олово, благородные металлы, электрический уголь.

Литература: ( 3 с. 186…198; 7 с. 272 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: об электрических свойствах проводников;

Знать: основные свойства и марки проводников;

Уметь: различать проводники по внешнему виду;

Тема 2.2 Металлические проводники большого сопротивления. Контактные материалы

В данной теме студентами изучается классификация и основные свойства проводников большого сопротивления. Сплавы большого сопротивления: нихром, фехраль, хромаль, ферронихром. Тугоплавкие металлы6 вольфрам молибден. Контактные материалы: основные требования, разновидности, применение.

Литература: ( 3 с. 213…228; 7 с. 257…258 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о свойствах и применении проводников большого сопротивления и контактных материалов;

Знать: основные марки, свойства и применение материалов большого сопротивления и контактных материалов;

Уметь: использовать проводники большого сопротивления и контактные материалы

Раздел 3. Проводниковые изделия

Тема 3.1 Провода

В данной теме студентами изучаются провода обмоточные: назначение, марки, свойства, применение. Провода монтажные и установочные: назначение, марки, свойства, применение..

Литература: (7, с. 260…268; 5 с. 325…380, с 30…35 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о сортаменте обмоточных, монтажных и установочных проводов;

Знать: марки и назначение обмоточных монтажных и установочных проводов;

Уметь: определять марки проводов по внешнему виду;

Тема 3.2 Кабели

В данной теме студентами изучаются кабели силовые: основные разновидности, марки, свойства, применение. Кабели в бумажной, резиновой и пластмассовой изоляции

Литература: ( 5, с. 35…101 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о сортаменте кабелей в бумажной, резиновой и пластмассовой изоляции;

Знать: назначение, марки, свойства, применение силовых кабелей;

Уметь: определять марку кабеля по внешнему виду, и подбирать кабель по условиям эксплуатации;

Раздел 4. Электроизоляционные материалы

Тема 4.1 Основные признаки и классификация диэлектриков. Поляризация диэлектриков

В данной теме студентами изучаются основные понятия о строении диэлектриков. Классификация диэлектриков. Поведение частиц в электрическом поле.

Литература: ( 3 с. 17…21 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о свойствах, разновидностях и назначении диэлектриков;

Знать: о наличии в диэлектриках явления поляризации;

Уметь: учитывать явление поляризации при планировании использования различных диэлектриков;

Тема 4.2 Диэлектрическая проницаемость. Токи

В данной теме студентами изучаются поведение частиц в электрическом поле,., диэлектрическая проницаемость, ее физический смысл. Электропроводность диэлектриков: токи смещения, сквозные, поверхностные.

Литература: ( 3, с.22…25 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о строении диэлектриков и поведении частиц в диэлектрике под действием электрического поля;

Знать: как влияют на поведение диэлектриков в электрическом поле токе: сквозной, поверхностный, смещения;

Уметь: объяснить физический смысл процессов, связанных диэлектрической проницаемостью и токов в диэлектрике.

Тема 4.3 Потери в диэлектриках

В данной теме студентами изучаются диэлектрические потери, тангенс угла диэлектрических потерь и его значение в оценке качества диэлектрика.

Литература: ( 3, с. 48…58 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о потерях в диэлектрике.

Знать: как влияют на электрическую прочность потери в диэлектрике;

Уметь: объяснить физический смысл потерь в диэлектрике

Тема 4.4 Пробой в диэлектрике

В данной теме студентами изучается пробой в диэлектриках, пробивное напряжение, электрическая прочность, виды пробоя, зависимость электрической прочности от строения диэлектрика и внешних условий.

Литература: ( 3, с. 58…69 )

После изучения данной темы студенты должны :

Иметь представление: о возможности пробоя диэлектрика при превышении внешним полем электрической прочности диэлектрика;

Знать: виды пробоев в диэлектрике;

Уметь: определять характер пробоя по внешнему виду диэлектрика

Тема 4.5 Физико-химические, тепловые, механические свойства диэлектриков

В данной теме студентами изучаются механические характеристики: хрупкость, удельная ударная вязкость, холодное течение, предел прочности. Физико-химические свойства: гигроскопичность, влагопроницаемость, химическая стойкость, вязкость. Тепловые свойства: термостойкость, температура вспышки, температура воспламенения, морозостойкость.

Литература: ( 3, с. 73…85 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: какими физико-химическими, тепловыми, механическими свойствами обладают диэлектрики;

Знать: как ведут себя диэлектрики в различных условиях в зависимости от своих механических, физико-химических и тепловых свойств;

Уметь: подбирать диэлектрики по их свойствам, применительно к конкретным условиям;

Тема 4.6 Газообразные и жидкие диэлектрики

В данной теме студентами изучается роль газообразных диэлектриков в электрических и электронных устройствах. Виды электропроводности, пробой в газах. Вольтамперная характеристика, электрическая прочность. Минеральные электроизоляционные масла, синтетические жидкие диэлектрики, кремнийорганические диэлектрики, фторорганические диэлектрики.

Литература: (3, с. 90…99 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о различных видах газообразных и жидких диэлектриков, их свойствах и применении;

Знать: свойства и области применения газообразных и жидких диэлектриков;

Уметь: выбрать газообразные и жидкие диэлектрики по условиям эксплуатации;

Тема 4.7 Органические диэлектрики, классификация, строение, полимеризационные материалы

В данной теме студентами изучается строение, характеристики, основные свойства и применение органических диэлектриков. Термопластичность и термореактивность. Полистирол, поливинилхлорид, полиметилметакрилат, фторопласт; их свойства и применение.

Литература: (3, с. 101 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о наиболее широко применяемых органических диэлектриках;

Знать: свойства и области применения органических диэлектриков;

Уметь: определять органические диэлектрики по внешнему виду;

Тема 4.8 Органические смолы, битумы

В данной теме студентами изучаются органические смолы: их получение, свойства, применение. Виды смол: фенолформальдегидные, полиамидные, эпоксидные, природные. Битумы: их свойства, применение.

Литература: ( 3, с. 107…127 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о разновидностях смол;

Знать: свойства и применение смол;

Уметь: выбрать смолу для использования в качестве диэлектрика;

Тема 4.9 Пластмассы и органические пленки

В данной теме студентами изучается понятие о пластмассах , их строении, свойствах и применении. Органические пленки: полиэтиленовые, ПВХ, полиамидные, лавсановые, фторопластовые, их получение, свойства, применение.

Литература: (3, с. 136…152 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о разновидностях пластмасс и органических пленок;

Знать: свойства и применение пластмасс и органических пленок;

Уметь: выбрать виды пластмасс и органических пленок по условиям эксплуатации;

Тема 4.10 Волокнистые диэлектрики. Резиновые диэлектрики

В данной теме студентами изучаются основные разновидности волокнистых диэлектриков. Их основные достоинства и недостатки, применение. Бумаги, ткани, картоны. Резины, исходное сырье, получение, свойства, разновидности, применение.

Литература: ( 3, с. 140…155 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о разновидности волокнистых диэлектриков и резин;

Знать: марки электротехнических бумаг и картонов, виды тканей, применение резины в электротехнике;

Уметь: использовать, ткани, ткани, картоны, резиновые диэлектрики по условиям эксплуатации;

Тема 4.11 Лаки, эмали, компаунды, воскообразные диэлектрики

В данной теме студентами изучаются электроизоляционные лаки: состав, применение, разновидности. Эмали, как особый вид лаков. Компаунды: назначение, свойства, применение. Воскообразные диэлектрики: назначение, свойства, виды, особенности применения.

Литература: ( 3, с. 128…129 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о разновидностях лаков, компаундов, воскообразных диэлектриков;

Знать: свойства лаков, компаундов, воскообразных диэлектриков, их применение;

Уметь: подбирать виды лаков, компаундов, воскообразных диэлектриков;

Тема 4.12 Слюда. Миканиты. Асбест

В данной теме студентами изучается производство слюды, ее разновидности, характеристики, качество, применение. Миканиты – материалы из слюды: их свойства и применение. Асбест, его свойства, получение и применение.

Литература: ( 3, с. 175…182 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о свойствах и применении слюды;

Знать: основные свойства слюды и асбеста, их области применения;

Уметь: применять слюдяные и асбестовые диэлектрики

Тема 4.13 Керамические диэлектрики. Стеклянные диэлектрики

В данной теме студентами изучаются керамические и стеклянные диэлектрики. Основные свойства, получение и применение электрофарфора. Основные свойства, получение и применение электростекол.

Литература: ( 3, с. 168 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о разновидностях электрофарфора и электростекол;

Знать: области применения, достоинства и недостатки электрофарфора и электростекол;

Уметь: подбирать изоляторы и электрические изделия из электрофарфора и электростекол

Раздел 5 Полупроводниковые материалы

Тема 5.1 Основные свойства и получение полупроводников

В данной теме студенты изучают разновидности полупроводниковых материалов: гераний, кремний, селен, арсенид галлия, собственные и примесные полупроводники, виды проводимости. Технологии получения полупроводниковых материалов.

Литература: ( 3, с. 229…251 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о назначении, разновидностях, областях применения, полупроводниковых материалов;

Знать: разновидности, технологии получения проводниковых материалов;

Уметь: объяснить механизмы проводимости полупроводниковых материалов;

Раздел 6 Магнитные материалы

Тема 6.1 Основные характеристики магнитных материалов

В данной теме студенты изучают основные понятия о магнитном поле, классификацию материалов по магнитным свойствам. Магнито-твердые и магнито-мягкие материалы. Гистерезис. Магнитная индукция. Насыщение. Коэрцетивная сила. Потери энергии в магнитных материалах.

Литература: ( 3, с. 267 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: об основных свойствах и разновидностях магнитных материалов;

Знать: физические процессы в магнитных материалах;

Уметь: объяснить применение магнитных материалов;

Тема 6.2 Металлические магнитные материалы

В данной теме студенты изучают магнито-мягкие и магнито-твердые материалы, их разновидности, свойства и применение

Литература: ( 3, с. 275…291 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: об основных свойствах металлических магнитных материалов;

Знать: основные разновидности магнито-твердых и магнито-мягких металлических материалов;

Уметь: объяснить применение магнито-мягких и магнито-твердых металлических материалов;

Тема 6.3 Неметаллические магнитные материалы

В данной теме студенты изучают основные понятия о: ферритах, магнитодиэлектриках, магнитных пленках. Ферриты магнито-мягкие и магнито-твердые. Применение магнитодиэлектриков и магнитных пленок.

Литература: ( 3, 281 )

После изучения данной темы студенты должны:

Иметь представление: о ферритах и магнитодиэлектриках;

Знать: основные свойства и применение ферритов и магнитодиэлектриков;

Уметь: объяснить применение ферритов и магнитодиэлектриков;

Контрольное задание

Вариант №1

1. Типы кристаллических решеток. Укажите возможные дефекты кристаллических решеток.

2. В чем основные особенности меди и алюминия как электротехниеских материалов?

3. В чем опасность воздушных ( газовых ) включений в изоляцию электротехнических материалов?

4. Опишите процесс образования электронно-дырочных переходов в полупроводниках.

5. Как классифицитруются и маркируются силовые кабели?

Вариант № 2

1. Поясните методы химико-термической обработки стали; свойства, которые придает изделию каждый из этих методов.

2. Перечислите виды волокон, применяемых в электротехнике .Почему предпочитают применение волокнистых электротехнических материалов в пропитанном виде?

3. Как классифицируются и маркируются контрольные кабели?

4. Как влияют примеси на электропроводность полупроводников?

5. Конструкция и способы получения биметаллических проводов. Почему слой меди в биметаллическом проводе должен быть снаружи?

Вариант № 3

1. Дайте определение механических свойств металлов.

2. Поясните физический смысл ε и tg δ диэлектриков. Какие факторы влияют на величину ε и tgδ диэлектриков?

3. Назначение монтажных и установочных проводов. С какой изоляцией выпускают монтажные и установочные провода?

4. Перспективы применения полупроводников и криопроводников в электротехнической промышленности. В чем отличие сверхпроводников от криопроводников?

5. Опишите основные характеристики и области применения германия?

Вариант № 4

1.Назовите основные виды сталей.

2.Как классифицируются проводниковые материалы? Какие свойств характерны для каждой из групп?

3.Что входит в состав резины? Каково назначение компонентов, входящих в состав резины? Влияние процентного содержания серы на свойства резины.

4. Опишите основные характеристики и применение кремния.

5. Назначение и устройство специальных кабелей. Как маркируются специальные кабели?

Вариант № 5

1. В чем сущность отжига стали, какого его значение? Чем отличается процесс нормализации от отжига?

2. Что представляют собой резольные и новолачные смолы и чем они отличаются друг от друга? Где применяются эти смолы?

3. Обмоточные провода, их назначение и виды? Скакой изоляцией изготавливаются обмоточные провода?

4. Объясните механизм образования электронной и дырочной проводимости полупроводников.

5. Какие требования предъявляются к контактным материалам?

Вариант № 6

1. В чем сущность закалки стали и каково ее назначение? Методы и области применения поверхностной закалки.

2. На какие основные группы разделяются керамические электроизоляционные материалы и что они собой представляют?

3. Как классифицируются полупроводниковые материалы? Какие свойства характерны для каждой из групп?

4. Какие изделия изготовляют из электротехнического угля? Основные компоненты электротехнического угля?

5. Перечислите сортамент стальных шин.

Вариант № 7

1. Сплавы железа с углеродом. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны.

2. На какие основные группы разделяются керамические электроизоляционные материалы и что они собой представляют?

3. Как классифицируются полупроводниковые материалы? Какие свойства характерны для каждой из групп?

4. Какие изделия изготавливают из электротехнического угля7

5. Перечислите сортамент установочных проводов.

Вариант № 8

1. Коррозия. Виды коррозии, способы борьбы с коррозией.

2. Объясните разницу между понятиями «пробой» и «перекрытие». Почему внешняя поверхность изоляторов делается ребристой?

3. Металлокерамические материалы. Какова технология получения и область применения металлокерамики?

4. Конструкция и виды проводов для линий электропередач.

5. Основные характеристики и применение полупроводникового карбида кремния.

Вариант № 9

1. Как осуществляется пайка металлов при применении твердых припоев? Укажите назначение и марки флюсов при пайке твердыми припоями.

2. Объясните сущность дипольной, электронной и объемнозарядной поляризации. Дайте определение диэлектрической проницаемости.

3. Из каких составных частей состоят пластмассы? Их свойства и области применения.

4. Электротехнический алюминий. Марки алюминия. Как влияют примеси и механическая обработка на проводимость алюминия?

5. Собственная и примесная проводимость полупроводников.

Вариант № 10

1.В чем заключается процесс сварки металлов? В чем отличие пайки от сварки?

2. Опишите свойства иприменение синтетических жидких диэлектриков: совола, совтола. Чем объяснить ограниченную область применения синтетических жидких диэлектриков?

3. С какой изоляцией изготавливают обмоточные провода? Область их применения.

4. Какие виды электроизоляционных бумаг и картонов изготавливаются из целлюлозы?

5. Каковы особенности применения серебра в электрической промышленности? Область их применения.

Вопросы по курсу « Электротехнические материалы»

- Дать классификацию электротехнических материалов.

- Вывести формулу диэлектрической проницаемости ε .

- Процесс поляризации диэлектриков..

- Процессы электропроводности газообразных диэлектриков.

- Процессы электропроводности жидких диэлектриков

- Процессы электропроводности твердых диэлектриков.

- Что называется диэлектрическими потерями? Формула мощности, рассеиваемой в диэлектрике.

- Виды диэлектрических потерь.

- Пробой диэлектриков. Пробивное напряжение. Электрическая прочность диэлектриков.

- Физико-химические характеристики диэлектриков.

- Тангенс угла диэлектрических потерь tg δ.

- Тепловые характеристики диэлектриков.

- Механические характеристики диэлектриков.

- Трансформаторное масло и его свойства.

- Синтетические диэлектрики: совол, совтол, гектол,кремнийорганические жидкости.

- Процессы получения полимеров: полимеризация, поликонденсация; линейные и пространственные полимеры.

- Нагревостойкий полимеризационный материал фторопласт, его свойства и применение.

- Природные смолы: их виды, свойства, получение и применение.

- Полистирол, его получение, свойства и применение

- .Поливинилхлорид, его получение, свойства и применение.

- Эпоксидные смолы, их свойства, состав и применение.

- Полиметилметакрилат (оргстекло), его получение, свойства и применение.

- Полиэфирные смолы, их свойства, виды и применение.

- Фенолформальдегидные смолы, их состав, свойства и области применения.

- Газообразные диэлектрики, пробой газов.

- Воскообразные диэлектрики, их свойства и области применения.

- Лаки и компаунды, их состав, свойства и применение.

- Электрические бумаги, их виды, характеристики и применение.

- Стеклоткани и лакоткани, их получение, свойства, применение.

- Материалы на основе слюды: миканиты, их получение, свойства и применение.

- Электрические свойства проводниковых материалов.

- Понятие о пластмассах, классификация пластмасс их свойства и применение.

- Слоистые пластики, их состав свойства получение и применение.

- Пленочные изоляционные материалы, их разновидности, свойства и применение.

- Резины. Влияние состава резины на ее основные свойства. .Области применения.

- Керамические диэлектрики, их получение, свойства, применение.

- Изоляционные стекла, их получение, свойства, применение.

- Проводниковое железо и сталь, их свойства и применение.

- Проводниковый алюминий, его свойства, марки и области применения.

- Проводниковые электротехнические материалы, их электрические характеристики, классификация, общие области применения.

- Проводниковые бронзы и латуни, их состав, свойства и применение.

- Проводниковая медь, ее свойства, марки и применение.

- Проводниковый свинец, его свойства и применение.

- Проводниковые благородные металлы: серебро, золото, платина, их применение в электрических аппаратах и устройствах.

- Металлические проводники большого электрического сопротивления, их виды, свойства и применение.

- Жаростойкие сплавы, их виды, свойства и применение.

- Электротехнический уголь, его состав, свойства и применение.

- Припои и флюсы, их назначение, свойства и применение.

- Клеи их марки и применение.

- Магнитные материалы. Основные характеристики магнитного поля и магнитных материалов. Принцип разделения магнитных материалов на магнито-мягкие и магнито-твердые.

- Металлические магнито-мягкие материалы, их свойства и применение.

- Металлические магнито-твердые материалы, их свойства и применение.

- Обмоточные провода с эмалевой изоляцией, их марки, свойства и применение.

- Обмоточные провода с волокнистой изоляцией, их марки, свойства и применение.

- Обмоточные провода с эмалево-волокнистой изоляцией, их марки, свойства и применение.

- Монтажные провода, их марки, свойства и применение.

- Установочные провода и шнуры, их марки, свойства и применение.

- Кабели с резиновой изоляцией, их марки, свойства и применение.

- Кабели с виниловой изоляцией, их марки, свойства и применение.

- Кабели с бумажной пропитанной изоляцией, их марки, свойства и применение.

- Непроводящие магнитные материалы: ферриты- их разделение на магнито-мягкие , магнито-твердые и ферриты с ППГ.

- Полупроводники, их основные свойства.

- Собственные и примесные полупроводники, их получение и применение.

Перечень литературы

Основная

- Электротехнические и конструкционные материалы / Под ред. В.А. Филикова. – М.: Мастерство, 2000

- Электроматериаловедение / Л.В. Журавлева. – М.:Профобриздат, 2002

- Электротехнические материалы / Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. – Л.: Энергоатомиздат ,1985

- Электротехнический справочник т.1 Общие вопросы. Электротехнические материалы. – М.: МЭИ, 1995

- Справочник. Электротехнические кабели, провода и шнуры / Н.Н. Белорусов, А.Е. Саакян. – М.: Энергия, 1979

Дополнительная

- Технология металлов и конструкционные материалы / Б.А. Кузьмин, М.А. Кудрявцев – М.: Машиностроение, 1989

- Электротехнические материалы / Ю.В. Корицкий – М.: Энергия, 1976