СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение. Восстановление блок-картеров двигателей внутреннего сгорания	3

2  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	11

2.1 Тип и структура предприятия	11

2.2  Схема движения детали от мойки до полного восстановления	12

2.3  Конструктивные особенности детали, назначение отдельных её элементов, материал из которого она изготовлена	13

2.4 Технология очистки	13

2.5 Дефектовка детали и организация рабочего места дефектовщика; требования к его квалификации.	15

2.6 Технологический процесс восстановления детали с разработкой комплекта документов	18

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ	29

3.1  Расчет припусков, оборудования и инструмента	29

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛИ	30

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА	35

# Введение. Восстановление блок-картеров двигателей внутреннего сгорания

Восстановление детали — это совокупность технологических воздействий с целью придания изношенной детали формы, размеров и эксплуатационных свойств, необходимых для приведения ее в исправное состояние.

Блок-картер является корпусной деталью, представляет собой чугунную отливку, верхняя часть которой образует блок цилиндров, а нижняя – верхнюю часть картера коленчатого вала. В верхней части блок-картера выполнены вертикальные расточки, в которых установлены гильзы цилиндров. В поперечных перегородках нижней части блок-картера расточены поверхности, предназначенные для подвески коленчатого вала. Вместе с крышками они образуют постель для коренных подшипников коленчатого вала. Для обеспечения соосности коренных подшипников расточка постелей блок-картера производится в сборе с крышками с одной установки. Поэтому крышки коренных подшипников невзаимозаменяемые.

Основными причинами неисправностей блок-картеров являются тепловые, механические и химические воздействия, а также знакопеременные нагрузки, возникающие во время работы двигателя.

Блок-картеры, имеющие изломы на внутренних перегородках более двух трещин длиной 80-120 мм, проходящих через различные отверстия на обработанных поверхностях, а также при наличии трещин и обломов гнезд вкладыши коренных подшипников, в гнездах под шейки распределительного вала, проходящих через масляные каналы и в местах, недопустимых для проведения сварочных и других работ, не восстанавливают, а выбраковывают.

Внутренние размеры отверстий, в зависимости от точности их изготовления контролируют индикаторным и микрометрическими нутромеры или штангенциркулями, а также соответствующими калибрами-пробками. Отклонение от правильной геометрической формы (овальность и конусность) отверстий под коренные подшипники и их износ по диаметру соответственно допускаются 0,02-0,03 мм и 0,02-0,04 мм.

Соосность отверстий под вкладыши коренных подшипников проверяют индикаторными и пневматическими приспособлениями типа КИ-6245 и КИ-4862 или специальными оправками. Простой оправкой является вал с лоском, который заключается в постели блока-картера. Зазор между ребрами вала-качалки поверхностью постели замеряют щупом.

Для измерения биения торца выточки под бурт гильзы посадочных поясов применяют приспособления типа 70-8732-1029. Высоту вытачки замеряют в нескольких точках по окружности индикаторным или микрометрическим глубиномером. Для измерения неперпендикулярности общей оси посадочных поясов и гильз цилиндров оси отверстий коренных постелей применяют приспособление типа КИ-4638. Указанная перпендикулярность для дизельных и карбюраторных двигателей соответственно допускается 0,1 мм и 0,06 мм. Коробление поверхности блок-картера, сочетается с головкой цилиндров, допускается до 0,15 мм, размер которого проверяют контрольной линейкой типа ШД и щупами.

Трещины и пробоины в блок-картере обнаруживают осмотром и гидравлическим испытанием на специальном стенде под давлением воды 0,2-0,4 МПа в течение 2-3 мин. Течь (потение) воды из рубашки охлаждения свидетельствует о наличии трещины.

Для восстановления различных отверстий на поверхностях прилегания головки и поддона картера блок устанавливается на радиально-сверлильном станке креплением на специальном поворотном стенде.

Срыв или излом рези в различных отверстиях под болты, шпильки и пробки ремонтируются путем нарезки резьбы ремонтных размеров. При этом способе блок устанавливают на поворотном стенде или на радиально-сверлильном станке зенкеруют отверстия, затем зенкования до наружного диаметра резьбы и нарезают резь ремонтного размера метчиком.

Можно в нарезанную ремонтную резь (с начальным шагом) вставить спиральную пружинную вставку с ромбическим сечением, после чего завинтить шпильку или болт номинального размера. В рассверленный сработанный отверстие вставляют также нарезанную втулку, на внутренней поверхности которой нарезают резь номинального размера.

Для восстановления эксплуатационных свойств блока и головки блока цилиндров ДВС в общем случае применяют следующие технологические операции:

- предварительная мойка;

- расточка/ хонингование блока цилиндров;

- гильзование чугунного или алюминиевого блока цилиндров;

- расточка/ хонингование постели коленвала;

- шлифование плоскости блока цилиндров;

- электродуговая и холодная молекулярная заварка дефектов;

- микродуговое оксидирование;

- газотермическое напыление;

- опрессовывание блока и головки блока цилиндров;

- шлифование головок блока цилиндров;

- правка рабочей фаски седла клапана;

- притирание клапана;

- установка футорки под свечу.

Мойка деталей

Для этого используется автоматическая моечная машина контейнерного типа. Сверху и снизу барабана, в который укладываются детали, расположены две пары труб с установленными в них жиклерами, через которые под давлением подается разогретый до 90° специальный моющий состав, под действием которого приблизительно в течение 15 минут растворяются масляные отложения, смываются грязь и продукты износа с поверхностей деталей, после чего детали омывают проточной горячей водой в отдельной ванне. Далее впускные и выпускные каналы, камеры сгорания и привалочные плоскости головки блока цилиндров очищаются с помощью металлических щеток.

Дефектация

Во время дефектации тщательно изучается состояние деталей головки: визуальный осмотр тела головки блока цилиндров, измерение стебля клапана, биение тарелки клапана, промер внутренних диаметров направляющих втулок клапанов, осмотр свечных отверстий, состояние резьбы шпилек, проверка плоскостности привалочных поверхностей и др. Для этого необходимо иметь целый ряд контрольно-измерительных приборов. Во время этой операции заполняется дефектационная ведомость, на основании которой формируется заключение о необходимом объеме работ.

Расточка и хонингование цилиндров

Для расточки рядных блоков используются специальные станки российского или импортного производства, дающие наиболее точные размеры цилиндров. Шпиндель этого станка может перемещаться только по вертикали, поэтому базирование блока цилиндров относительно шпинделя осуществляется путем перемещения стола с закрепленным на нем блоком. При таком способе центрирования цилиндра погрешность базирования минимальная, однако производительность не самая высокая. Тем не менее, на нынешний момент это наиболее распространенная схема (рис. 1, а).

V-образные блоки растачиваются от постели коленчатого вала.

Хонингование – финишная операция, при которой обеспечивается необходимый размер цилиндра, достигаются минимальные отклонения от круглости и цилиндричности, формируются специальный микрорельеф и определенная структура металла на поверхности цилиндра. Используется хонинговальный станок (рис. 1, б).

Рис. 3. Восстановление блока цилиндров:

а – расточка цилиндров; б – хонингование; в – фрезерование плоскости

Фрезеровка необходима для обеспечения плоскостности привалочных поверхностей, а также для устранения забоин и царапин на них (рис. 1, в). При сильном перегреве мотора механики, как правило, проверяют привалочную плоскость головки блока цилиндров, забывая про блок. Несмотря на то, что головка деформируется значительно сильнее блока, пренебрегать проверкой плоскости блока не следует. Прогиб около 0,05…0,07 мм может являться причиной утечек охлаждающей жидкости или попадания ее в цилиндры.

Восстановление чугунного блока цилиндров сваркой

Для восстановления цилиндров пользуются методом сварки. С этой целью проводят следующие работы. Удаляют дефектное место газовой резкой или механическими способами. Разделывают место под сварку. Сварка сопровождается предварительным и сопутствующим обогревом цилиндра, для чего приходится сооружать специальные печи с электрообогревом. Для ускорения сварки применяют электроды большого диаметра. Наложение слоев проводят с послойной проковкой шва пневматическим молотком-зубилом.

Рис. 2. Разделка трещины в блоке цилиндров ДВС

При заварке трещин в чугунных блоках (рис. 2) выполняют следующие операции:

- снятие с кромок трещин фасок с углом разделки 70…80°;

- грубая обработка фасок (желательно с образованием насечки);

- очистка места сварки от грязи, масла и ржавчины; подогрев подготовленных к сварке мест пламенем газовой горелки до температуры 900…950 °С;

- нанесение на подогретую поверхность слоя флюса (как правило, это бура кристаллическая);

- нагрев в пламени горелки конца латунной проволоки;

- натирание разогретой до плавления латунной проволокой горячих кромок трещины (латунь должна покрывать фаски тонким слоем);

- заварка трещины газовой горелкой с подачей латунной проволоки;

- медленный отвод пламени горелки от детали;

- закрытие сварного шва листовым асбестом или тефлоном.

Восстановление отверстий коренных опор чугунных блоков цилиндров двигателей комбинированным способом

Разработан ресурсосберегающий технологический процесс восстановления поверхности отверстий коренных опор чугунного блока цилиндров комбинированием электроискровой наплавки и нанесения металлополимерного покрытия, позволяющий обеспечить необходимую размерную, геометрическую и пространственную точность восстановления поверхностей и повторно использовать часть деталей, ранее подвергшихся выбраковке.

Восстановление блоков цилиндров двигателей с помощью напыления

Напыление – один из наиболее интересных и эффективных способов нанесения защитных и упрочняющих покрытий на поверхность деталей. Это процесс, при котором наносимый материал в виде порошка или проволоки вводится в струю плазмы и нагревается в процессе движения с потоком газа до температур, превышающих температуру его плавления, и разгоняется в процессе нагрева до скоростей порядка нескольких сотен метров в секунду.

Микродуговое оксидирование внутренней поверхности цилиндров из алюминиевого сплава

В настоящее время метод микродугового оксидирования является наиболее перспективным по сравнению с существующими технологиями нанесения покрытий на алюминиевые и магниевые сплавы и позволяет получать покрытия с высокими механическими, диэлектрическими и теплостойкими свойствами. Покрытия на алюминиевых и магниевых сплавах по износостойкости превышают все существующие материалы, используемые в современной технике.

Восстановление «холодной» молекулярной сваркой

Восстановление поверхностей под упорные полукольца в блоке цилиндров традиционными способами связано с большими трудозатратами и иногда не обеспечивает необходимое качество восстановленной детали. Применение холодной молекулярной сварки для ремонта этой неисправности позволяет восстановить исходные геометрические размеры изношенной поверхности, свести к минимуму механическую обработку блока и все это в течение двух часов. Следует заметить, что можно восстанавливать как наружную, так и внутреннюю поврежденные поверхности.

# 2  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 2.1 Тип и структура предприятия

Согласно задания годовая программа составляет 750 машин (Экскаватор ЭО-4121Б, ЭО-4124). На машине устанавливается одна деталь – шток 
4121А.23.00.030. Годовая программа будет составлять 750 деталей в год. При 250 рабочих днях в сутки необходимо ремонтировать 3 детали в среднем.Рассчитываем производственную партию по формуле:

nд=N×K×tФд                                                    (1)

где:

N = 750 шт. – годовая производственная программа,

K = 1 шт. – количество деталей, установленных на машине,

t = 10 дней для мелких деталей, хранение которых возможно в контейнерах,

Фд = 250 дней – количество рабочих дней в году.

nд=750∗1∗10250=30

Что соответствует мелкосерийному производству. Принимаю участковую структуру производства. Коэффициент закрепления операций принимается равным для мелкосерийного производства 20…40. Применяемое оборудование и инструмент имеют универсальное назначение, расстановка оборудования производится по групповому принципу, уровень механизации процессов низкий, квалификация рабочего персонала выше среднего и широкопрофильная.

## 2.2  Схема движения детали от мойки до полного восстановления

Моечный участок

Дефектовочный участок

Годные

Негодные

Слесарный участок

Сварочный участок

Наплавочный участок

Склад утиля

Шлифовальный участок

Гальванический участок

Токарный участок

Термический участок

Шлифовальный участок

Склад

Рис. 3. Схема движения детали от мойки до полного восстановления

## 2.3  Конструктивные особенности детали, назначение отдельных её элементов, материал из которого она изготовлена

Шток представляет собой деталь цилиндрического типа, диаметром 90 мм длинной 1756 мм. Деталь имеет наружную резьбу М60х2 – 8g  на длинну 47мм; Внутреннюю резьбу М60х2 – 7Н на глубину 72мм; Внутренняя резьба имеет угол захода 30 и выхода 45, также имеется проточка для входа резьбонарезного резца диаметром 61 мм глубиной 8 мм; наружная резьба имеет фаски с обоих сторон 2х45; на резьбе имеется отверстие для шплинтовки диаметром 6,3 мм сквозное и на расстоянии 20 мм от торца детали,  так же имеется проточка для выхода резьбонарезного резца диаметром 61 мм и длинной 5 мм. Также деталь имеет ступень диаметром 65h9 мм

Шток изготовлена из стали 40х  ГОСТ 4543-71.

К штоку предъявляются следующие технические требования:

- НВ 230...260

- Покрытие поверхности А х 36 отв. тв. ГОСТ 9073-77.

- Радиальное биение поверхности Д относительно оси поверхности А не более 0,2 мм.

- Радиальное биение поверхности Б относительно оси поверхности А не более 0,03 мм.

- Радиальное биение поверхности В относительно оси поверхности Б не более 0,15 мм.

- Торцовое биение поверхности Г относительно оси поверхности Г не более 0,1 мм.

## 2.4 Технология очистки

Недостаточная очистка ремонтируемых объектов является одной из серьезных причин снижения качества их ремонта.

Производительность труда при разборке и сборке загрязненных объектов ремонта резко снижается. По данным исследований только в результате повышения качества очистки можно на 20-30% повысить ресурс отремонтированных агрегатов и на 15-20% увеличить производительность труда на разборочно-сборочных работах.

Струйная моечная установка ОМ-4267 (рис. 4) предназначена для мойки сборочных единиц и деталей с применением СМС. Однако промывка в струйных моющих машинах с применением соответствующих моющих средств, в том числе и синтетических, не обеспечивает должной степени очистки от смолистых отложений, особенно	на поверхностях, не подвергающихся непосредственному воздействию струй. В связи с этим детали со смолистыми отложениями очищают в ваннах (очисткой погружением — "вываркой").

Рис. 4. Моечная установка ОМ-4267:

а — схема установки на фундаменте; б — общий вид; 1 — ванна для моющего раствора;2 — моечная камера;3 — электрошкаф;4 — система подачи и перекачки раствора и воды

Для очистки погружением в качестве моющих средств применяют Лабомид-203 и МС-8 концентрацией 20-30 г/л. Рабочая температура растворов 80-100°С. Использование при очистке погружением растворов каустической соды с концентрацией более 50 г/л нецелесообразно, так как их моющая способность при дальнейшем повышении концентрации не увеличивается. Для повышения моющей способности/в раствор каустической соды вводят силикаты (жидкое стекло, метасиликат натрия) и различные поверхностно-активные вещества. Растворы моющих средств Лабомид-203 и МС-8 в 3-4 раза эффективнее растворов каустической соды.

Интенсивность процесса очистки деталей погружением возрастает при перемешивании раствора в ванне или перемещении очищаемых деталей. Для этой цели выварочные ванны со статической выдержкой деталей заменяют установками с винтами, осевыми насосами, вибрационными и колеблющимися платформами. Продолжительность очистки деталей в таких установках по сравнению с обычными ваннами сокращается в 1,5-2 раза. Для устранения вредных испарений при очистке деталей погружением ванны оборудуют герметически закрывающимися крышками. Одним из путей реализации очистки погружением является применение роторных машин АКТБ-227 и др. Объемная загрузка таких машин в несколько раз выше, чем у струйных, что значительно повышает производительность труда. Периодическое погружение в раствор и извлечение из него очищаемого ремонтного фонда создает обмен раствора у его поверхности.

## 2.5 Дефектовка детали и организация рабочего места дефектовщика; требования к его квалификации.

Технологический процесс, который носит название дефектация, служит для оценки технического состояния деталей с последующей их сортировкой на группы годности. В ходе этого процесса производится проверка соответствия деталей техническим требованиям, изложенным в технических условиях на ремонт или в руководствах по ремонту, при этом применяется сплошной контроль, т. е. контроль каждой детали.

Дефектация деталей – это также инструментальный и многостадийный контроль. Дня последовательного изъятия невосстанавливаемых деталей из общей массы применяют следующие надлежащие стадии выявления деталей: с явными неустранимыми дефектами – визуальный контроль; со скрытыми неустранимыми дефектами – неразрушающий контроль; с неустранимыми геометрическими параметрами – измерительный контроль.

В процессе дефектации деталей используются следующие методы контроля:

- органолептический осмотр (внешнее состояние детали, наличие деформаций, трещин, задирав, сколов и т.д.);

- инструментальный осмотр при помощи приспособлений и приборов (выявление скрытых дефектов деталей при помощи средств неразрушающего контроля); без шкальных мер (калибры и уровни);

- микрометрических инструментов (линейки, штанген-инструменты, микрометры и т.д.) для оценки размеров, формы и расположения поверхностей деталей.

Только те элементы детали, которые в процессе эксплуатации повреждаются или изнашиваются, подвергаются контролю в процессе дефектации.

Вследствие контроля детали необходимо подразделить на три группы: годные, — характер и износ, которых находятся в пределах, допускаемых техническими условиями (детали этой группы используются без ремонта); подлежащие восстановлению, — дефекты этих деталей могут быть устранены освоенными на ремонтном предприятии способами ремонта; негодные.

Такое распределение деталей по группам годности отнюдь не является устойчивым. Учет их распределения по группам дает возможность прогнозировать благоприятные и неблагоприятные ситуации распределения деталей по группам и объективно оценить качество труда разборщиков и дефектовщиков (специалистов в области дефектовки детален). Разрабатывается стратегия дефектации на основе изучения вероятности возникновения дефектов на деталях, учета их взаимосвязи, дающая возможность повысить эффективность и производственную отдачу этого участка: годные без ремонта детали направляют в комплектовочное отделение, а годные габаритные детали отправляют прямо на сборку; негодные детали накапливают в контейнерах для черных и цветных металлов, которые затем направляют на склад утиля; базовые детали больших размеров (блок цилиндров, картер и т.д.), требующие ремонта, направляют прямо на посты восстановления; детали, подлежащие восстановлению, накапливаются на складе деталей, ожидающих ремонта, откуда они партиями направляются в производство цеха восстановления и изготовления деталей.

Обработка информации, отраженной в дефектовочных ведомостях, позволит определить маршрутные коэффициенты восстановления деталей.

Технические требования на дефектацию деталей разрабатываются заводами-изготовителями или научно-исследовательскими организациями.

Из рабочего чертежа получают общие сведения о детали, они включают в себя:

- эскиз детали с указанием мест расположения дефектов;

- основные размеры детали;

- материал и твердость основных поверхностей.

При рекомендации способов устранения дефектов опираются на богатый опыт, накопленный отечественными и зарубежными ремонтными предприятиями, и на рекомендации по рациональному их выбору. На основе опыта эксплуатации и ремонта автомобилей (агрегатов), а также специальных научно-исследовательских работ выявляют возможные дефекты детали.

Дефекты:

Износ по наружной поверхности                            	(90–0,016)

Износ по наружной поверхности                            	(65–0,0745)

Износ наружной резьбы                                               	(М 60х2–8g)

Износ внутренней резьбы                                            	(М60х2–7H)

Рис. 5. Оснастка рабочего места дефектовщика:

1 - настольная лампа; 2 - стол для прибывающих деталей; 3 - стол для дефектовки; 4 - стеллаж для негодных деталей; 5 - стеллаж для годных деталей; 6 - стеллаж для деталей требующих ремонта; 7 - микрометр МР – 100 ГОСТ 4381-87; 8 - кольцо 8211 – 0182 ГОСТ 17763-72; 9 - пробка 8221-3053 ГОСТ 17758-72

## 2.6 Технологический процесс восстановления детали с разработкой комплекта документов

Ремонт штоков можно проводить двумя путями. Первый сводится к обработке штоков по диаметру до ремонтного размера с последующим хромированием, с толщиной слоя не менее 0,021 мм. Второй способ сводится к наращиванию металла наплавкой в среде углекислого газа, обработке и хромированию. Погнутые штоки следует править без нагрева, допустимый прогиб, при длине штока до 300 мм, не более 0,15 мм на всей его длине. Резьба на концах штока, в случае ее забоя, прогоняется или заваривается, протачивается и нарезается вновь.

Хромовые покрытия применяют в следующих случаях:

- Для защитно-декоративных целей. Хромовое покрытие с подслоем меди и никеля хорошо защищает сталь от коррозии, придавая изделиям красивый внешний вид. Защитно-декоративному хромированию подвергают детали автомобилей, велосипедов, приборов и т.п.

- Для увеличения отражательной способности. Отражательная способность хромового покрытия уступает лишь отражательной способности серебра и алюминия, однако вследствие более высокой стойкости против окисления отражательная способность хрома более стабильна. Хромовое покрытие поэтому широко используется в производстве зеркал, отражателей, прожекторов.

- Для увеличения износоустойчивости. Хромирование с этой целью используется в инструментальном производстве при отделке мерильных инструментов, фильер для волочения металлов и т.п. Большой эффект дает хромирование штампов и матриц при изготовлении различных изделий из резины, пластмасс, кожи, стекла. В этом случае хромовое покрытие не только обеспечивает износостойкость, но также исключает налипание прессуемых материалов к поверхности матриц. Хромовое покрытие значительно снижает смачиваемость стенок форм расплавленным стеклом или металлом. Значительное повышение износостойкости трущихся поверхностей стенок цилиндров достигается при применении процессов пористого хромирования.

- Для восстановления изношенных размеров. Наращивание слоя хрома на изношенные поверхности термообработанных валов, втулок позволяет восстановить размеры деталей и этим увеличить срок эксплуатации изделий.

Толщина хромовых покрытий устанавливается в зависимости от условий эксплуатации и назначения покрытий по отраслевой нормативно-технической документации и имеет следующие значения, мкм:

Защитно-декоративные:

По никелевому подслою………………………………………….0,5 - 1,5

Для деталей из меди и ее сплавов.......………………………...…6,0 – 9,0

Повышающие износостойкость пресс-форм, штампов и т.п..........9 – 60

Восстанавливающие изношенные размеры....……………………до 500

Подготовка поверхности детали к защитно-декоративному и износостойкому покрытию хромом имеет много общего. Последовательность технологических операций следующая:

- механическая обработка поверхности (шлифование или полирование);

- промывка органическими растворителями для удаления жировых загрязнений и протирка тканью;

- заделка отверстий и изоляция участков поверхности детали, не подлежащих хромированию;

- монтаж подвески;

- обезжиривание;

- промывка в воде;

- декапирование.

Требования к механической подготовке. Перед покрытием поверхность детали обрабатывается по тому классу чистоты, который указан для готовой детали.

После механической обработки на поверхности детали не должно быть неметаллических включений, а также раковин, трещин и глубоких рисок, т.к. хром хорошо воспроизводит все эти дефекты.

Зачеканка отверстий и изоляция поверхности. Отверстия, если таковые имеются на поверхности изделия, перед хромированием должны быть закрыты свинцом или другим стойким в хромовой кислоте материалом. В противном случае вокруг отверстия остаются не покрытые хромом участки. Зачеканка производится заподлицо с хромируемой поверхностью. По окончании изоляции, подлежащие хромированию участки, необходимо тщательно очистить от загрязнения лаком. Поверхность зачищают наждачным полотном №0 и 00.

Монтаж подвески. При монтаже подвески на деталь необходимо проследить за тем, чтобы детали не закрывали друг друга и все участки их поверхности, по возможности, одинаково отстояли от поверхности анода.

Обезжиривание. При удалении с поверхности детали жировых загрязнений следует иметь в виду, что стальные закаленные тонкостенные детали, работающие при значительных удельных нагрузках, не допускается обезжиривать на катоде; в этом случае применяется анодное обезжиривание или обезжиривание химическим способом.

Декапирование. Перед хромированием стальные и чугунные детали подвергаются анодному декапированию в течение 30-90 с. при плотности тока 25-40 А/дм2. Изделия из меди и медных сплавов анодному декапированию не подвергаются.

Декоративному хромированию подвергаются детали из стали, меди, латуни, алюминия, алюминиевых и цинковых сплавов.

При декоративном покрытии стальных изделий хромом (ГОСТ 3002-64) хром является наружным слоем многослойного покрытия: медь (осажденная в цианистом электролите) – медь (осажденная в кислом электролите) – никель – хром или никель – медь (кислая) – никель – хром.

При осаждении хрома на многослойное покрытие защита основного металла детали от коррозии осуществляется прослойкой из меди и никеля.

В ряде случаев покрытие должно обеспечить не только защиту от коррозии, но и высокую стойкость против механического износа. Получение такого хромового покрытия может состоять в осаждении молочного хрома и увеличении толщины покрытия.

На пористость участков хрома сильное влияние оказывают режим электролиза и толщина покрытия. При увеличении толщины покрытия пористость блестящего хрома возрастает, а пористость молочных осадков понижается. Поэтому молочные осадки хрома лучше защищают основной металл детали от коррозии, обладают более высокой коррозионной стойкостью, чем блестящие осадки.

Неодинаковая коррозионная стойкость хромовых осадков объясняется различной степенью пассивности хрома на поверхности покрытия и по граням трещин.

Однако, несмотря на более высокую пассивность и химическую стойкость молочных осадков хрома по сравнению с блестящими, они плохо защищают деталь при одновременном действии на нее коррозионной среды и знакопеременной нагрузки.

Износостойкое хромирование получило три основных направления:

1) повышение износостойкости новых деталей машин и инструмента, подвергающихся механическому износу в процессе работы; 2) восстановление размеров изношенных деталей . 3) исправление деталей, размеры которых оказались заниженными при механической обработке.

Толщина хрома при износостойком покрытии хромом в большинстве случаев составляет 0,03-0,3 мм, в отдельных случаях ее увеличивают до 1,0 мм. Как правило, слой осажденного хрома должен иметь одинаковую толщину по всей поверхности покрытия. Для достижения положительного эффекта в результате хромирования необходимы следующие условия.

Металл детали, являющийся основой для слоя хрома, должен иметь достаточно высокую твердость. Это особенно касается деталей, работающих при высоких удельных нагрузках при сосредоточенном их действии на отдельных участках поверхности покрытия.

При выборе технологического процесса хромирования необходимо считаться с условиями эксплуатации деталей. Если смазка трущихся поверхностей затруднена, а удельные нагрузки достаточно высоки, то следует применять покрытие пористым хромом. Во всех прочих случаях прибегают к осаждению плотных хромовых покрытий.

Наиболее часто износостойкому хромированию подвергаются стальные и чугунные детали машин. Химический состав металла покрываемой детали редко служит препятствием к хорошему сцеплению. Однако следует иметь в виду, что стали с высоким содержанием вольфрама и кобальта, а также высокоуглеродистые и высококремнистые чугуны нельзя покрывать хромом. Также трудно получить хорошее сцепление при хромировании деталей, поверхностный слой которых испытывает значительные внутренние напряжения, например, в результате неправильно проведенной закалки.

Процесс износостойкого хромирования по сравнению с защитно-декоративным обладает некоторыми особенностями:

- Напряжение на клеммах ванны более 5,5 В, что является результатом применения менее концентрированных электролитов.

- Плотности тока, применяемые при хромировании, более высокие.

- Толщина слоя хрома несоизмеримо больше, что является причиной значительной продолжительности процесса, достигающей в отдельных случаях 24 ч.

- Режим электролиза следует поддерживать в строго установленных пределах. Отклонения от установленной величины плотности тока и температуры электролита в процессе электролиза могут вызвать дополнительные напряжения в слое осажденного хрома.

- Хромированию подвергаются обычно стальные и чугунные детали машин без покрытия промежуточным слоем какого-либо другого металла.

Режимы хромирования, обеспечивающие получение блестящих (более твердых) и молочных (сравнительно мягких и эластичных) осадков, выбираются в зависимости от назначения деталей, условий их службы и требований, предъявляемых к покрытию. Ниже приведены основные режимы хромирования для получения осадков того или другого типа:

а) при осаждении блестящего хрома:

Температура электролита, о С ………………………….…54 – 56

Катодная плотность тока Dк , А/дм2………………………30 – 50

Температура электролита, оС …………………………….66 – 68

Катодная плотность тока Dк , А/дм2….......................….….80 – 100

б) при осаждении молочного хрома:

Температура электролита,  оС………………………..……68 – 72

Катодная плотность тока Dк, А/дм2……………………….25 – 30

в) при осаждении молочно-блестящего (дымчатого) хрома:

Температура электролита, оС …………………………..…60 – 65

Катодная плотность тока Dк, А/дм2……………………….30 – 35

Наплавка в среде углекислого газа. Наплавка по сравнению с другими способами восстановления дает возможность получать на поверхности деталей слой необходимой толщины и нужного химического состава, высокой твердости и износостойкости.

В качестве защитных газов при ремонте деталей сваркой используются преимущественно углекислый газ и аргон. Наплавка в среде СО2 постепенно вытесняет вибродуговую наплавку и частично наплавку под слоем флюса. Производительность такого процесса на 25...30% выше, чем производительность наплавки под слоем флюса. Отпадает необходимость удаления шлака. При уменьшении зоны термического влияния можно восстанавливать детали малого диаметра (практически начиная с 10 мм).

В случае сварки в защитном газе с плавящимся электродом при помощи роликов электродная проволока подается к детали. Через наконечник горелки ток подводится к сварочной проволоке. Через сопло горелки в дуговое пространство поступает защитный газ, который окружает электрическую дугу и предохраняет сварной шов от воздействия воздуха. Сварку и наплавку плавящимся электродом производят постоянным током обратной полярности. Сварка неплавящимся электродом может быть выполнена как постоянным, так и переменным токами. Аппараты для сварки и наплавки в защитных газах обеспечивают выполнение следующих операций: зажигание дуги в начале или наплавки, подачу плавящегося электрода в дуговое по мере его расходования, регулирование заданных параметров дуги, передвижение электрической дуги по поверхности детали по мере плавления присадочного материала, прекращение процесса сварки или наплавки.

Схема установки для сварки и наплавки в среде СО2 представлена на рис. 6. Один полюс источника постоянного тока 1 через аппарат управления 13 соединяется со сварочной горелкой 11, а другой полюс – со свариваемым или наплавляемым изделием 12. Газ из баллона 2 через подогреватель 3, глушитель 4, редуктор 5, ротаметр 6, газовый клапан 7 поступает в горелку. Углекислый газ в баллоне находится в жидком состоянии и при открытии вентиля сильно расширяется, что приводит к значительному охлаждению СО2, поэтому подогреватель 3 является обязательным элементом установки (8 – сварочная проволока; 9 – ролики; 10 – наконечник горелки). Баллон вмещает 25 кг жидкой углекислоты, а при испарении ее обеспечивает отбор 20...25 дм3/мин для сварки. Перед подачей газа в горелку необходимо его осушить пропусканием через силикагель, регенерированный при температуре 300 °С. Высокое давление газа в системе снижается до рабочего при помощи редуктора типов РК-53, РДК-8 и др.

Рис. 6. Схема установки для сварки и наплавки в углекислом газе

Рис. 7. Наплавка металла в углекислом газе

а - схема горения дуги; б - схема установки;  1- электрод, .2 – мундштук; 3 - струя газа;4 -электрическая дуга ; 5 — наплавленный металл ; 6 — деталь;7 –кассета с проволокой ; 8-наплавочная головка ; 9- ротаметр ; 10 – редуктор;11- осушитель; 12 – подогреватель; 13 - баллон с углекислым газом.

При составлении технологического маршрута необходимо учитывать следующие требования:

- одноимённые операции по всем дефектам маршрута должны быть объединены;

- каждая последующая операция должна обеспечить сохранность качества работы поверхностей детали, достигнутую при предыдущих операциях;

- в начале должны идти подготовительные операции, затем восстановительные, кузнечные, слесарно-механические, шлифовальные и доводочные.

План рациональной последовательности принимаем следующий:

005 Моечная операция (очистка штока от грязи и старой смазки);

010 Дефектация (дефектовать шток);

015 Правка (править шток);

020 Сварочная операция (заварить трещины);

025 Наплавочная операция (наплавить поверхность под резьбу);

030 Шлифовальная операция (шлифовать поверхность под хромирование);

035 Хромирование (хромировать шток);

040 Токарная операция (обточить поверхность и нарезать резьбу);

045 Закалка (закалить ТВЧ хромированную поверхность);

050 Шлифовальная операция (шлифовать хромированную поверхность);

055 Контрольная операция (контролировать восстановленные поверхности).

Применяемое оборудование на этапах:

Операция 005 – Моечная

Мойка штока может производиться в общем потоке с другими деталями в моечной машине ОМ – 4267.

Операция 010 – Дефектовочная

После мойки шток поступает на дефектовку, которая проводится дефектовщиком 5-го разряда на общем участке дефектовки деталей. Наличие изгибов, трещин проверяется визуально.

Операция 025 – наплавочная

Используется установка для сварки и наплавки в углекислом газе.

Операция 030 – шлифовальная

Используется кругло-шлифовальный станок 3А164.

Операция 035 – хромирование

Используется хромировочная ванна.

Состав электролита:

Хромовый ангидрид     - 190 г/л;

Серная кислота             - 1 г/л;

Кремнефторид натрия  - 5 г/л;

Бихромат натрия           - 30 г/л;

Кадмий металлический - 15 г/л;

Операция 050 – шлифовальная

Используется кругло-шлифовальный станок 3А164.

055 Контрольная:

Используется стол ОТК.

# 3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

## 3.1  Расчет припусков, оборудования и инструмента

# 4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛИ

Техника безопасности при мойке детали

В процессе выполнения моечно-очистительных работ выделяются пары щелочных растворов, кислот, растворителей, керосина, которые вызывают раздражение дыхательных путей. Попадание ряда растворов на кожу может вызвать ожоги, а в лучшем случае сухость кожи. Моечные машины и различные установки для моечно-очистительных работ должны быть оборудованы местной вентиляцией. Ванны и установки для обезжиривания растворами щелочи и растворителями должны иметь плотно закрывающиеся крышки или дверки. Кроме местных вентиляционных отсосов, на участке должна быть общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Полы в помещениях должны быть ровными, гладкими, но не скользкими, а так же иметь уклон для стока воды при промывке. Имеющееся на участке электрооборудование должно быть занулено и заземлено. Общее и местное освещение должно иметь пожаробезопасное исполнение.

Техника безопасности при токарных работах.

Опасности в работе:

- Ранение глаз отлетающей стружкой

- Ранение рук при прикосновении их к обрабатываемой детали.

- Ранение рук при неправильном обращении с резцом.

- Ранение осколками плохо склеенной древесины, косослойной, суковатой.

До начала работы:

- Правильно надеть спецодежду.

- Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

- Осмотреть надежность присоединения защитного заземления к корпусу станка.

- Убрать со станка все посторонние предметы, инструменты разложить на установленные места.

- Проверить нет ли в заготовке сучков и трещин, после чего надежно закрепить на станке.

- Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и закрепить его на высоте центровой линии заготовки.

- Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

- На холостом ходу проверить работу станка, а также исправность пусковой коробки путем включения и выключения его кнопок.

- Перед началом работы надеть защитные очки.

Во время работы:

- Подачу режущего инструмента на материал следует производить только после того, как рабочий вал наберет полное число оборотов. Подача инструмента должна быть плавной, без сильного нажима.

- Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допускать увеличения зазора.

Во избежание травм во время работы на станке

Запрещается:

а) близко наклонять голову к станку;

б) принимать и передавать предметы через работающий станок;

в) замерять обрабатываемую деталь до полной остановки ее вращения;

г) останавливать станок путем торможения рукой обрабатываемой детали;

д) отходить от станка, не выключив его.

После окончания работы:

- Уложить на свои места инструменты;

- Удалить со станка стружку при помощи щетки. Сдувать стружку ртом и сметать рукой запрещается.

Техника безопасности при шлифовально-полировальных операциях

Для обеспыливания шлифовально-полировальных отделений устанавливают мощную местную вытяжную вентиляцию. Работа в этих отделениях без вентиляции не разрешается. Для предупреждения травматизма при работе на шлифовально-полировальных станках принимаются следующие меры:

Перед началом работы следует закрепить круги.

Для защиты глаз надо работу выполнять в предохранительных очках. Для предупреждения от опасных ранений необходимо иметь специальные державки для мелких и трудно удерживаемых руками деталей.

Для предупреждения от ожогов рук следует иметь хлопчатобумажные рукавицы.

Нельзя допускать превышения частоты вращения кругов,

Детали следует подводить к кругу постепенно и осторожно, чтобы их не вырвало из рук кругом.

При шлифовании и полировании медных и латунных деталей следует применять респираторы.

Чистка пыли приемников должна производиться только после полной остановки станка.

При полировании магниевых сплавов эту работу выполняют на изолированных станках, применяя соответствующие меры противопожарной безопасности.

Техника безопасности при наплавочных работах.

Организация и выполнение сварочно-наплавочных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности», Правилами техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

Ответственность за соблюдение правил и требований техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии при производстве сварочно-наплавочных работ возлагается на инженерно-технического работника, а именно: в рельсосварочных поездах — на начальника и главных инженеров, а также на старших мастеров, мастеров цехов и наплавочных колонн;

в дорожных мастерских — на начальников и главных инженеров мастерских, начальников и мастеров цехов и наплавочных колонн; в дистанциях пути — на начальников и главных инженеров дистанций, начальников и мастеров дистанционных мастерских и руководителей сварочно-наплавочных бригад.

Ответственность за соблюдение электробезопасности возлагается на инженерно-технического работника, имеющего квалификационную группу.

Не допускаются ремонт и чистка сварочных машин и другого электрооборудования, находящегося под напряжением.

Техника безопасности при развёртывании и сверлильных работах.

1. Обрабатываемые заготовки средних и больших размеров должны быть прочно закреплены на столе станка или в приспособлениях, а небольшие заготовки - удерживаться при сверлении ручными тисочками. Категорически запрещается удерживать заготовки руками.

2. Категорически запрещается менять и устанавливать инструмент во вращающемся шпинделе (за исключением случаев, когда в шпинделе установлен специальный безопасный патрон для смены инструментов на ходу станка).

3. Запрещается перебрасывать ремни с одной ступени шкива на другую при работающем электродвигателе. Перебрасывать ремни со ступени на ступень можно только при остановленном станке.

4. Убирать со стола стружку разрешается только щетками или крючками. Запрещается сбрасывать стружку руками (даже защищенными рукавицами) и сдувать ее.

5. На спецодежде не должно быть свисающих концов. Рукава должны быть застегнуты или закатаны выше локтя. Волосы должны быть убраны под головной убор.

6. При сверлении хрупких материалов, когда возможно отлетание стружки, необходимо пользоваться предохранительными очками.

7. Работать электродрелью разрешается только в резиновых перчатках. Корпус электродрели должен быть заземлен.

# ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Баранов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин. Ростов н/Д: Феникс, 2001.

- Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. М.: Колос, 1981.

- Есенберлин Р.Е. Восстановление деталей сваркой, наплавкой и пайкой. М.:Транспорт, 1994.

- Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.. Ремонт автомобилей и двигателей. М. Мастерство. 2008.

- Микотин В.Я. Технология ремонта машин и оборудования. М.: Колос, 2000.

- Петрогов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. М: Академия, 2010.

- Ремонт дорожных, автомобилей и тракторов. Под общей редакцией В.А. Зорина. М.: Академия, 2003.

- Тайц В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. М: Академия 2007.