В основе расчёта дрессировки полосы предлагается специфическая упругопластическая модель очага деформации дрессировочного стана (рис. 1), т.е., как и в известных методиках полоса рассматривается как тонкое упруго-пластическое тело, а валки – как массивные упругие тела.

Однако модель, представленная на рис. 1. имеет следующие отличия от известных моделей:

- Скорость полосы в очаге деформации не увеличивается, а подчиняются выражению

ϑ0=ϑ1=ϑВ,

где ϑ0 и ϑ1  скорость полосы на входе в валки и выходе из них;

ϑВ  окружная скорость бочки валков.

- Зоны отставания, опережения и нейтральное сечение отсутствуют.

- Вместо трения скольжения, между полосой и валками действует трение покоя, причем касательные напряжения трения покоя τx на всей длине очага направлены вперед по ходу движения полосы.

- Деформация полосы считается плоской, изменениями напряжений по толщине полосы в вертикальных сечениях пренебрегаем.

В соответствии с принятой схемой, очаг деформации при дрессировке состоит из трех участков (рис. 2.1):

- упругого сжатия полосы длиной x1упр;

х1упр

хпл

х1

х2

lc

c    d

hx, y

α/2

β

Х

σ0

σ1

px

px

Δh1упр/2

a   b

h0

σx+dσx

σx

hx

τx

px

px

τx

τx

σx

σx+dσx

Δh2упр/2

h/2

h1

пластической деформации длиной хпл, не имеющий нейтрального сечения;

τx

#### Рис. 1. Расчетная схема очага деформации

- упругого восстановления части толщины полосы на выходе из очага деформации длиной х2.

Длина очага деформации (длина дуги контакта) определяется по формуле:

lс=x1+x2.

Протяженность второго упругого участка определяется закономерностями упругого сплющивания полосы и рабочего валка, поэтому для вычисления х2использована та же формула Герца, что и для холодной прокатки [5-8]

x2=8pcpR1−νВ2πЕВ+1−νП2πЕП,

где рср – среднее значение нормальных контактных напряжений;

R– радиус бочки рабочего валка;

νВ, νП – коэффициенты Пуассона материала валков и полосы;

ЕВ ,ЕП – модуль упругости материала валков и полосы.

Протяженность первого упругого и пластического участков можно определить, аппроксимировав контактные поверхности на участках с длинами х1 и х2 плоскостями (такая аппроксимация для условий холодной прокатки, когда угол захвата α≤3−8∘, а соотношение Δhilci≤0,003−0,04, не вносит сколько-нибудь существенных погрешностей в расчет) и выполнив несложные геометрические вычисления:

x1=RΔh+x22;

x1упр=Δh1упрх1Δh+Δh2упр;

xпл=x1−xупр,

где x1 – длина упруго-пластического участка;

Δh1упр, Δh2упр – максимальные величины абсолютных упругих деформаций полосы по толщине на участках x1упр и х2(см. формулы (2)).

2.2. Определение сопротивления деформации

В существующих методиках расчета контактных напряжений, усилий и мощности процесса дрессировки сопротивление деформации определяют без учета его фактического изменения на упругих и пластических участках дуги контакта.

В новой методике расчета энергосиловых параметров процесса дрессировки рассматривается фактический график изменения сопротивления металла пластической деформации как в упругих, так и в пластическом участках по длине очага деформации, представленный на рис. 2.

На графике рис. 2 величина σ0,2исх – условный предел текучести перед дрессировкой, σ0,2 – условный предел текучести на выходе из дрессировочной клети.

По оси Х на рис. 2 отложены упругие и пластический участки по длине дуги контакта lci:

х1упр – длина первого упругого участка, когда материал полосы на входе в валки упруго обжимается по толщине, при этом сопротивление деформации, согласно закону Гука, изменяется линейно от нуля до σ0,2исх:

σф1hx=EПεhx=EПΔhxh0,

где Δhx, εhx – абсолютная и относительная упругие деформации полосы по толщине на длине х1упр;

хпл – длина пластического участка, на котором предел текучести изменяется от σ0,2исх до σ0,2;

х2 – длина второго упругого участка, на котором происходит упругое восстановление части толщины полосы на выходе из очага деформации, при этом сопротивление деформации по закону Гука уменьшается от σ0,2 до нуля:

σф3hx=EПεhx=EПΔhxhi

x1

σ0,2исх

σ0,2

Рис. 2. Фактический график изменения сопротивления деформации по длине дуги контакта в клети дрессировочного стана

где Δhx, εhx – абсолютная и относительная упругие деформации полосы по толщине на длине х2.

При разработке математической модели процесса дрессировки необходимо знать величину среднего сопротивления деформации  материала полосы в очаге деформации.

На упругих участках сопротивление деформации изменяется линейно по закону Гука, поэтому усреднять его значение не имеет смысла.

На пластическом участке изменение сопротивления деформации (условного предела текучести) зависит от степени обжатия и представлено функцией σ0,2ε (рис. 3):

σ0,2ε=σ0,2исх+A1ε3+A2ε2+A3ε.                             (1)

Коэффициенты А1, А2, А3, входящие в выражение (1), зависящие от пластических свойств материала полосы, были определены путем статистической обработки графиков рис. 3. Для малоуглеродистых сталей они представлены в табл. 1.

С целью упрощения расчетов среднее значение  на пластическом участке очага деформации дрессировочной клети, согласно графику рис. 2, будет равно:

σф=σ0,2исх+A14ε3+A23ε2+A32ε.

Таблица 1

Эмпирические коэффициенты зависимостей σ0,2ε

(для сталей с содержанием углерода C≤0,4%)

| Толщина полосы, мм | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| h0 ≤ 1 | -154,88 | 125,47 | -25,11 |
| h0 > 1 | -89,54 | 73,98 | -14,55 |

Рассмотрев график изменения сопротивления деформации и выражения для его определения на участках очага деформации, можно получить формулы для расчета максимальных величин абсолютных упругих деформаций полосы по толщине на участках с длинами х1упр и х2:

σ0,2

Δh1упр=hi−1σф2ЕП; Δh2упр=hiσф2ЕП.                            (2)

Рис. 3. Зависимость предела текучести от степени деформации при дрессировке полос из малоуглеродистых сталей.

2.3. Обоснование модели контактного трения

Силы трения на контакте полосы с валком оказывают большое влияние на энергосиловые и кинематические параметры процесса дрессировки. Количественной мерой этого влияния обычно служит коэффициент трения μ, предполагающий справедливость закона Амонтона-Кулона.

Коэффициент трения при установившемся процессе дрессировки зависит от многих факторов, основными из которых являются толщина слоя смазки в очаге деформации и шероховатость поверхности валков. На толщину слоя смазки со своей стороны влияют природа, вязкость и температура слоя смазки, частное обжатие, скорость прокатки, шероховатость полосы, уровень контактных напряжений, химический состав и механические свойства материала полосы, и некоторые другие менее существенные факторы.

Поскольку получение аналитических зависимостей для определения коэффициента трения практически невозможно, его значения в большинстве случаев назначаются, или используются эмпирические формулы, зависящие от конкретных параметров процесса дрессировки.

При разработке модели коэффициента трения учитывали изменения в технологии дрессировки, которые произошли в последние десятилетия. Наиболее важное из них – переход от сухого процесса к дрессировке с использованием смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), вызывающей значительное уменьшение коэффициента трения в очаге деформации.

В качестве новой модели коэффициента трения покоя при дрессировке на стане «1700» ОАО «Северсталь» с использованием СОЖ на основе эмульсола «Т» было принято следующее выражение, представляющее собой модифицированную формулу А.П. Грудева:

μ=−0,542+3,678⋅kсм+0,64+0,016εRa1+0,25ν50−0,005ν500,07−0,1ϑВ22(1+ϑВ)+3ϑВ2,

где kсм  - эмпирический коэффициент равен 1,6;

υ50 - кинематическая вязкость СОЖ равна 19-20 сСт;

Rа - среднеарифметическая высота микронеровностей поверхности рабочих валков; значения  подставляются из табл. 2.

Коэффициенты трения покоя, рассчитанные по данной формуле, составляют 0,07–0,18 , что существенно выше диапазона коэффициентов трения скольжения при холодной прокатке полос того же сортамента (0,020,15 мм), но в 1,54 раза меньше, чем при сухом процессе дрессировки.

Таблица 2

Нормативы шероховатости бочки валков в зависимости от требуемой шероховатости дрессируемой полосы

| Заданная шероховатость, Rа, мкм |  |
| --- | --- |
| полосы | валков |
| 0,4 – 0,6 | ≤ 0,63 |
| 0,7 – 1,2 | 1,5 – 2,0 |
| 0,8 – 1,6 | 2,5 – 3,0 |
| свыше 1,6 | 3,8 – 4,4 |

2.4. Методика расчета нормальных контактных напряжений

Для расчета контактных напряжений на каждом участке составляют систему трех уравнений:

- дифференциальное уравнение равновесия полосы в очаге деформации;

- уравнения упругости (на упругих участках) или пластичности;

- закон трения.

Эта система сводится к дифференциальным уравнениям первого порядка с разделяющимися переменными (на пластическом участке) и линейным дифференциальным уравнениям первого порядка (на упругих участках). Решая эти уравнения, при реальных граничных условиях для каждого участка очага деформации, получают зависимости px(hx) (табл.3).

Таблица 3

Формулы для расчета нормальных контактных напряжений

| Участок | Формула |
| --- | --- |
| Упругий участок длиной х1упр | px=1,15EП1δ0−2δ0+1hxh0+h0hxδ0δ0−1δ0+1δ0−σ01,15EП, где δ0=μtgα2 |
| Упругий участок длиной х2 | px=1,15EП−1δ1+2δ1+1hxh1+h1hxδ11+δ11−δ1δ1−σ11,15EП, где δ1=μtgβ |
| Пластический участок длиной xпл | px=1,15σф2δ0h0hxδ0D−δ0[EПσф2 1+δ01−2D−1+Dδ0δ0−1δ0+1−σ01,15σф2Dδ0δ0−1]−1], где D=EПЕП−σф2 |

2.5. Определение средних значений нормальных контактных напряжений и усилия прокатки с учетом упругих зон очага деформации

Формулы для расчета средних значений нормальных контактных напряжений для каждого участка несложно получить путем интегрирования выражений px(hx) для соответствующего участка.

Формула для расчета среднего удельного давления на первом упругом участке длиной х1упр имеет вид:

p1=1,15EП1δ0+Lδ0+1[(δ0−1δ0+1δ0−σ01,15EП)Dδ0+1−1−,

где 1L=σф2ЕП−σф2.

Формула для расчета среднего удельного давления на пластическом участке:

р23=1,15σф2δ0[EПσф2×1+δ01−2D−1+Dδ0δ0−1δ0+1−σ01,15σф2Dδ0δ0−1]h1Δhδ0+1h0h1δ0+1−1+1.

Формула для расчета среднего значения нормальных контактных напряжений на втором упругом участке имеет вид:

p4отст=1,15EП−1δ1+L1−δ1[(1+δ11−δ1δ1−σ11,15EП)D1−δ1−1−.

Определение среднего для очага деформации значения нормальных контактных напряжений и усилий процесса дрессировки

По известным средним значениям нормальных контактных напряжений на каждом участке среднее для очага деформации значение вычисляют по формуле:

рср=1lcp1x1упр+р23хпл+р4отстх2.

Изложенную методику реализуют с помощью итерационного алгоритма, в котором в качестве первого приближения pcp может быть принято:

pcp=βσф2,

где β – коэффициент Лодэ, β=1,15.

Для расчета усилия дрессировки использовали известную формулу:

P=pсрlcb

где b – ширина дрессируемой полосы.

2.6. Методика расчета мощности дрессировки

Для расчета мощности процесса дрессировки невозможно использовать методику, примененную для холодной прокатки, которая учитывает работу сил контактного трения скольжения, противоположно направленных в зонах отставания и опережения.

В связи с допущениями о трении покоя и постоянной скорости полосы, зоны отставания и опережения, а также нейтральное сечение в очаге деформации дрессировочного стана отсутствуют. Поэтому можно считать, что работа пластической деформации совершается преимущественно нормальными силами, возникающими под воздействием контактных напряжений px. На основании этого допущения удельную работу aдри мощность Nдрпроцесса дрессировки было решено вычислять с использованием классической формулы Финка:

aдр=pсрlnh0h1, Nдр=aдрbh1ϑВ.                                (3)