Практическое задание 1

Тема 1. Упругое поведение твердых тел.

Задание 1.1

Вычислить напряжение всестороннего сжатия для заданного металла, при котором аллотропическое превращение происходило бы без  изменения объёма.

Для решения задачи используйте справочные данные таблицы 1.1; коэффициенты заполнения (иначе коэффициенты компактности) решеток принять КI = 0,74 (ГЦК, ГПУ); КI =0,68 (ОЦК).

Таблица 1.1.  Атомные радиусы и модули упругости металлов.

| № Вар. | Элемент | Модификации И температура аллотропического превращения | Металлический атомный радиус, Å | G, ГПа | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fe | ОЦК (9110C) ГЦК (13990C) | 1,274 | 79,7 | 0,29 |
| 2 | Са | ГЦК (4430C) ОЦК | 1,411 | 7,5 | 0,31 |
| 3 | Zr | ГПУ (8630C) ОЦК | 1,602 | 36,0 | 0,33 |
| 4 | Ti | ГПУ (8820C) ОЦК | 1,462 | 43,4 | 0,32 |

G — модуль сдвига при комнатной температуре; ν — коэффициент Пуассона. Атомные радиусы приведены для координационного числа 12 (R12). Переход к другим координационным числам: R8 = 0,973·R12; R6 = 0,96·R12; R4 = 0,88·R12.

Задание 1.2.

Дать развернутые ответы на следующие вопросы.

| № варианта | Вопросы. |
| --- | --- |
| 1 | Опишите зависимость модуля Юнга от температуры. Укажите математическую формулу, отражающую данную зависимость. Объясните причины такой зависимости. Для каких сплавов наблюдается аномальная зависимость модуля Юнга от температуры? С каким физическим явлением это связано? |
| 2 | Как изменяются модули упругости при легировании сплавов? Объясните причины таких изменений. В каком из кристаллографических направлений ГЦК-решётки модуль упругости будет выше и почему? |
| 3 | Перечислите факторы, влияющие на модули упругости. Какой фактор является определяющим? Какая связь наблюдается между модулем упругости и температурой плавления? |
| 4 | Покажите, что при небольших одноосных напряжениях идеально упругого материала коэффициент Пуассона равен 0,5. Каковы особенности поведения эластомеров в упругой области деформации? |

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по номеру в списке группы (табл. 1.3).

Таблица 1.3

| № варианта | № в списке группы |
| --- | --- |
| 1 вариант | 1,5,9,13 |
| 2 вариант | 2,6,10,14 |
| 3 вариант | 3,7,11,15 |
| 4 вариант | 4,8,12,16 |

Рекомендации к выполнению задания 1.

1.При решении задачи 1 использовать  закон Гука для всестороннего сжатия: σ = K   ∆VV

2.Модуль Юнга E можно найти по формуле  E = 2G(1 + ν) .

3. Изменение объема рассчитывать при условии увеличения объема при аллотропическом  превращении и с учетом базиса решеток.

Бланк выполнения задания 1

Задание 1.1.

- Исходные данные: ______.

- Вывод формулы для расчета относительного изменения объема.

∆VV = ……

- Вывод формулы для расчета напряжения сжатия.

σcж =…….

- Расчет  напряжения всестороннего сжатия.

Задание 2.2.

- Вопрос, согласно своему варианту.

- Развернутый ответ на поставленный вопрос.

Практическое задание 2

Тема 3. Физические основы пластичности.

Задание 2.1

а) Докажите с использованием рис. 2.1, что величина деформации двойникованием в ОЦК-структурах составляет 0,707.

Рис. 2.1. Механическое двойникование для ОЦК-кристаллов, система (112) [111]: ● – плоскость чертежа, ○ – следующая плоскость над чертежом, х – исходное положение

б) Определите критическое напряжение сдвига в системе скольжения для ГЦК кристаллов (рис.2.2).

Вариант1: система скольжения (111) и [110]; приложенное напряжение σ = 0,07 кг/мм2 в направлении [010]

Вариант 2: система скольжения (111) и [110]; приложенное напряжение σ = 0,09 кг/мм2 в направлении [021]

Вариант3: система скольжения (111) и [101]; приложенное напряжение σ = 0,1 кг/мм2 в направлении [201]

Вариант 4: система скольжения (111) и [011]; приложенное напряжение σ = 0,8 кг/мм2 в направлении [120]

Рис.2.2. Система скольжения (111) [110] для ГЦК-решётки

Задание 2.2.

Рассчитайте минимальное содержание легирующего элемента (в ат. %) в Cu, при котором возможна деформация двойникованием, если известны  предельные  растворимости (таблица 2.1)  и тот факт, что для реализации двойникования ду должна быть меньше 20 мДж/м2.

Таблица 2.1. Предельная растворимость некоторых элементов в меди.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирующий элемент | Zn | Ga | Ge | Mn |
| Предельная растворимость в Сu | 25 ат.% | 14,2 ат.% | 9 ат.% | 13,6 ат.% |

Задание 1.б и  2.2.  выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по номеру в списке группы (табл. 2.2).

Таблица 2.2.

| № варианта | № в списке группы |
| --- | --- |
| 1 вариант | 1,5,9,13 |
| 2 вариант | 2,6,10,14 |
| 3 вариант | 3,7,11,15 |
| 4 вариант | 4,8,12,16 |

Рекомендации к выполнению задания 2

- При выполнении задания 2.1.а используйте формулу  для деформации сдвига 2.1.

g=tgα=xy (2.1),

Где g- величина деформации, «х»- величина сдвига, на рисунке это отрезок |DDI|.

Величина «y» – это расстояние до плоскости двойникования (иначе «плечо» сдвига). Для определения величины «y» необходимо провести перпендикуляр к плоскости двойникования из точки D.

- При выполнении задания 2.1.б используйте формулу  для критического приведенного напряжения сдвига 2.2.

τкр=РcosλcosφS0=σ0cosλcosφ  (2.2),

Где λ – угол между направлением скольжения и направлением приложения нагрузки, а   φ – угол между нормалью к плоскости скольжения и направлением приложения нагрузки.

- При выполнении задания 2.2. используйте математическую зависимость  величины ЭДУ от концентрации легирующего элемента для твёрдых растворов на основе Cu (формула 2.3).

lnγ=lnγ∂y(Cu)-Kccmax1+ccmax2  (2.3)

где ду(Cu) – ЭДУ для чистой Cu, равная 578 мДж/м2,

К – константа, равная 12,51 мДж/м2 для Cu,

с – концентрация легирующего элемента в твёрдом растворе,

сmax – предел растворимости данного легирующего элемента в твёрдом растворе.

Бланк выполнения задания № 2

1.Формулировка задачи 2.1а:  Докажите с использованием рис. 2.1, что величина деформации двойникованием в ОЦК-структурах составляет 0,707.

2. Рис. 2.1 с дополнительными построениями для определения вектора сдвига и «плеча» сдвига.

Рис. 2.1. Механическое двойникование для ОЦК-кристаллов, система (112) [111]. 3.Рассчет величины деформации двойникованием в ОЦК-структурах:….

4.Формулировка задачи 2.1б по вариантам:

5. Рисунок ГЦК ячейки с обозначением плоскости скольжения, направления скольжения, направления приложения напряжения и углов между направлениями, необходимых для расчетов (см. рис 2.2.).

6. Расчет критического напряжения сдвига:

7. Формулировка задачи 2.2 ( по вариантам):…..

8. Математическую зависимость  величины ЭДУ от концентрации легирующего элемента для твёрдых растворов на основе Cu:…..

9.Расчет минимального содержания легирующего элемента …… (в ат. %) в Cu, при котором возможна деформация двойникованием:

Практическое задание 3

Тема 7. Влияние температуры нагрева на структуру и свойства холоднодеформированных металлов.

Задание 3.1.

1. Рассчитать температуру рекристаллизационного порога для технически чистой Cu. Коэффициент в формуле Бочвара принять 0,45. Температура плавления Cu: Тпл = 1083С.

2. Назначить температуру рекристаллизационного и дорекристаллизационного отжигов для технически чистой Cu.

3. Определите степень деформации Cu-образцов, подвергнутых нагрузке 6, 8 и 10 т, используя данные о размерах образцов (таб. 3.1) и заполнить таблицу 3.2.

4. Построить график зависимости твёрдости от степени пластической деформации, объяснить причины таких изменений твердости.

5. Используя экспериментальные данные таблицы 3.2, построить графики зависимости твёрдости деформированных медных образцов после дорекристаллизационного и рекристаллизационного отжигов от степени деформации.

6. Провести сравнительный анализ твердости деформированных и отожженных образцов. Объяснить причины изменений механических свойств, через структурные изменения, происходящие в  деформированных образцах при нагреве.

7. Привести схематическое изображение микроструктур образцов после деформации и отжигов.

Таблица 3.1. Толщина и твердость деформированных медных образцов.

| № | Нагрузка Р, т | Толщина образца h, мм | Деформация ε, % | Твердость HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(исходный) | 0 | 5,23 |  | 44 |
| 2 | 6 | 4,45 |  | 64 |
| 3 | 8 | 4,06 |  | 87 |
| 4 | 10 | 3,91 |  | 94 |

Таблица 3.2. Твердость деформированных образцов после дорекристаллизационного и реристаллизационного отжигов.

| № | Нагрузка, Р (т) | Деформация, ε % | Температура отжига, Т0С | Твердость HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | - | 44 |
| 2 | 6 |  | 250 | 58 |
|  |  |  | 400 | 45 |
| 3 | 8 |  | 250 | 79 |
|  |  |  | 400 | 44 |
| 4 | 10 |  | 250 | 82 |
|  |  |  | 400 | 44 |

Задание 3.2.

Дать развернутые ответы на следующие вопросы.

| № варианта | Вопросы. |
| --- | --- |
| 1 | Опишите сущность процесса полигонизации. В чем разница предрекристаллизационной и стабилизирующей полигонизации? |
| 2 | Перечислите факторы, влияющие на температурный порог рекристаллизации. Какаво направление их влияния? |
| 3 | Перечислите характерные особенности горячей пластической деформации. В каком случае при горячей деформации наблюдается снижение напряжений течения после некоторого начального упрочнения материалов? |
| 4 | Опишите влияние частиц вторичных фаз на рекристаллизационные процессы и температурный порог рекристаллизации. |

Задание 3.2.  выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по номеру в списке группы (табл. 3.3).

Таблица 3.3.

| № варианта | № в списке группы |
| --- | --- |
| 1 вариант | 1,5,9,13 |
| 2 вариант | 2,6,10,14 |
| 3 вариант | 3,7,11,15 |
| 4 вариант | 4,8,12,16 |

Рекомендации к выполнению задания 3

- Температурный порог рекристаллизации для технически чистых металлов рассчитывается по  формуле Бочвара:   Тр = 0,45Tпл (К). После вычислений температуру рекристаллизационного порога переводят из кельвинов в градусы.

- Температуру рекристаллизационного отжига как термической обработки принимают на 60÷1000С выше температурного порога рекристаллизации.

- Температуру дорекристаллизационного отжига принять как 0,6 от Т0С рекристаллизационног отжига.

- Величину деформации рассчитать по формуле

ε=hисх-hдефhисх∙100%.

- Графики зависимости твердости от величины деформации после холодной деформации, дорекристаллизационного и рекристаллизационного отжигов построить в одной координатной плоскости для удобства сравнительного анализа.

Бланк выполнения задания 3

Задание 3.1.

1.Температура рекристаллизационного порога для технически чистой Cu:

Тр = ……..

2. Температура рекристаллизационного и дорекристаллизационного отжигов для технически чистой Cu:

Тр. отж.=…….

Тдор. отж.=…..

3.Рассчет степени деформации Cu-образцов.

4.Таблица 3.1. Толщина и твердость деформированных медных образцов (заполнить колонку ε, %).

| № | Нагрузка Р, т | Толщина образца h, мм | Деформация ε, % | Твердость HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(исходный) | 0 | 5,23 |  | 44 |
| 2 | 6 | 4,45 |  | 64 |
| 3 | 8 | 4,06 |  | 87 |
| 4 | 10 | 3,91 |  | 94 |

5.Таблица 3.2. Твердость деформированных образцов после дорекристаллизационного и реристаллизационного отжигов.

| № | Нагрузка, Р (т) | Деформация, ε % | Температура отжига, Т0С | Твердость HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | - | 44 |
| 2 | 6 |  | 250 | 58 |
|  |  |  | 400 | 45 |
| 3 | 8 |  | 250 | 79 |
|  |  |  | 400 | 44 |
| 4 | 10 |  | 250 | 82 |
|  |  |  | 400 | 44 |

6.Графики зависимости твёрдости медных образцов после холодной пластической деформации, после дорекристаллизационного и рекристаллизационного отжигов от степени деформации.

7.Сравнительный анализ изменения твердости деформированных и отожженных образцов.

8.Схематическое изображение микроструктур образцов после деформации и отжигов.

Задание 3.2.

- Вопрос, согласно своему варианту.

- Развернутый ответ на поставленный вопрос.

Практическое задание 4

Тема 10. Вязко- хрупкий переход.

Задание 4.1.

Определение критических температур хрупкости.

- Построить график зависимости ударной вязкости от температуры.

- Определить температуру, при которой сталь имеет минимально допустимое значение ударной вязкости.

- Рассчитать площадь вязкой составляющей в изломе образцов в %. Размеры образцов соответствуют образцу Менаже 1-го типа (Рис 4.1, таблица 4.1.)

- Построить график зависимости площади вязкой составляющей в изломе от температуры согласно своему варианту.

- Определить верхнюю и нижнюю температуры хрупкости. Определить температуру вязко- хрупкого перехода (Т50)

- Сделать вывод о пригодности стали для эксплуатации при отрицательных температурах.

Рис.4.1. Эскиз образца Менаже для ударных испытаний.

Таблица 4.1. Размеры образцов Менаже.

| Концентратор | Тип | R | L + 0,6 | B | Н ± 0,1 | Н1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |  |
| U (Менаже) | 1 3 4 5 | 1 ± 0,1 | 55 | 10 ± 0,1 | 10 | 8 ± 0,1 |
|  | 2 |  |  | 7,5 ± 0,1 | 10 | 8 ± 0,1 |
|  | 3 |  |  | 5 ± 0,05 | 10 | 8 ± 0,1 |

Задания 4.1 и 4.2.  выполняются индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по номеру в списке группы (табл. 4.2).

Таблица 4.2.

| № варианта | № в списке группы |
| --- | --- |
| 1 вариант | 1,5,9,13 |
| 2 вариант | 2,6,10,14 |
| 3 вариант | 3,7,11,15 |
| 4 вариант | 4,8,12,16 |

Варианты заданий 4.1.

Вариант1. Сталь 17Г1С (нормализация); КСUmin = 48 Дж/см2

| tисп, °С | +100 | +20 | –20 | –40 | –50 | -80 | -196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCU, Дж/см2 | 79 | 75 | 67 | 60 | 54 | 45 | 10 |
| Fхр (мм2) | 2 | 5 | 10 | 21 | 30 | 48 | 74 |
| Fв(мм2) |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 2. Сталь 50  (закалка + высокий отпуск); КСUmin = 50 Дж/см2

| tисп, °С | +100 | +20 | –20 | –40 | –50 | -80 | -196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCU, Дж/см2 | 82 | 77 | 67 | 58 | 52 | 37 | 8 |
| Fхр (мм2) | 4 | 8 | 14 | 24 | 35 | 52 | 75 |
| Fв(мм2) |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант3. Сталь 09Г2С (без ТО),  КСUmin = 30 Дж/см2

| tисп, °С | +100 | +20 | –20 | –40 | –50 | -80 | -196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCU, Дж/см2 | 37 | 32 | 27 | 22 | 20 | 10 | 1 |
| Fхр (мм2) | 6 | 13 | 40 | 47 | 52 | 67 | 77 |
| Fв(мм2) |  |  |  |  |  |  |  |
| %В |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант4.Сталь 40ХН (закалка в масло+высокий отпуск), КСUmin = 60 Дж/см2

| tисп, °С | +100 | +20 | –20 | –40 | –50 | -80 | -196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCU, Дж/см2 | 120 | 116 | 110 | 93 | 84 | 68 | 14 |
| Fхр (мм2) | 0 | 2 | 11 | 18 | 24 | 30 | 65 |
| Fв(мм2) |  |  |  |  |  |  |  |
| %В |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 4.2.

Определение работы распространения трещины.

1. Рассчитать среднее значение KCU и KCV  по экспериментальным данным, представленным ниже в таблице по вариантам.

2. Построить график зависимости ударной вязкости от радиуса надреза образцов для испытаний на ударный изгиб.

3. Определить работу зарождения и распространения трещины по методу Гуляева.

4. Сравнить экспериментальные и справочные данные.

5. Сделать вывод о сопротивлении материала зарождению и распространению трещин; о его пригодности к эксплуатации в условиях динамических нагрузок; о надежности материала.

Варианты заданий 4.2.

Вариант 1. Ударная вязкость для образцов из стали 20ГЛ после закалки с 8900 С и отпуска 4500С в зависимости от вида надреза.

| KCU (Дж/см2) | 39 | 50 | 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCV (Дж/см2) | 9 | 12 | 10 |

Вариант 2. Ударная вязкость для образцов из стали 38ХМА после закалки с 8500С и отпуска 6000С.

| KCU (Дж/см2) | 128 | 131 | 137 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCV (Дж/см2) | 50 | 55 | 62 |

Вариант 3. Ударная вязкость для образцов из стали 45ХН2МФА после закалки  с 8500С в масло  и отпуска 6000С в зависимости от вида надреза.

| KCU (Дж/см2) | 79 | 73 | 81 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCV (Дж/см2) | 48 | 43 | 45 |

Вариант 4. Ударная вязкость для образцов из стали 50 после закалки и отпуска  5000С в зависимости от вида надреза.

| KCU (Дж/см2) | 85 | 92 | 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCV (Дж/см2) | 53 | 62 | 56 |

Рекомендации к выполнению задания 4

1. Площадь вязкой составляющей в изломе образцов - В % рассчитывается по формуле:

%В = Fобщ-Fхр     Fобщ100%

2.Fобщ – площадь сечения образца в области надреза рассчитывается как, Fобщ=B∙H1 (см табл. 4.1).

3. Верхняя температура хрупкости определяется как температура, соответствующая 90% вязкой составляющей в изломе. Нижняя температура хрупкости определяется как температура, соответствующая 10% вязкой составляющей в изломе. Температура вязко- хрупкого перехода (Т50) определяется как температура, соответствующая 50% вязкой составляющей в изломе.

4. Согласно ГОСТ  9454-78  «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»

радиус надреза для образцов KCU = 1мм ;

радиус надреза для образцов KCU = 0,25мм.

4.Работа зарождения и распространения трещины по методу Гуляева определяется экстраполяции графика зависимости ударной вязкости от радиуса надреза  на нулевое значение радиуса (рис. 4.2).

.

Рис.4.2. Зависимость ударной вязкости от радиуса надреза образца и схема определения энергии зарождения (КСз) распространения  (КСр) трещины по методу Гуляева

Бланк выполнения задания 4

Задание 4.1.

1.Исходные данные….

2.Расчет площади вязкой составляющей в изломе образцов (В %).

3.Заполненная таблица 4.3.  со значениями Fв(мм2) и В%.

Таблица 4.3. Исходные экспериментальные данные и расчетные значения вязкой составляющей в изломе образцов.

| tисп, °С | +100 | +20 | –20 | –40 | –50 | -80 | -196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCU, Дж/см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fхр (мм2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fв(мм2) |  |  |  |  |  |  |  |
| %В |  |  |  |  |  |  |  |

4.  График зависимости ударной вязкости от температуры. КСU =f (T0C)

5. Температура, соответствующая минимально допустимому значению ударной вязкости.

Тхр =

6. График зависимости площади вязкой составляющей в изломе от температуры.

7. Значения верхней, нижней температуры хрупкости и температуры вязко- хрупкого перехода, определенные по графику зависимости В%=f (T0C).

Тхр.н. =

Тхр.в.=

Т50 =

8. Вывод.

Задание 4.2.

1.Исходные данные….

2. Расчет средних значений KCU и  KCV.

KCUср =…

KCVср =…

3. График зависимости ударной вязкости от радиуса надреза с его экстраполяцией на нулевое значение радиуса.

4. Значения энергии зарождения (КСз) распространения  (КСр)трещины, определенные по методу Гуляева.

КСз =

КСр =

5. Вывод.