ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение												3

1 Разработка технологического процесса изготовления деталей секции			4

1.1 Разработка карт раскроя	4

1.2 Разработка технологических маршрутов обработки деталей секции	6

1.3 Выбор оборудования для обработки деталей	9

1.4 Выбор допусков на изготовление деталей		9

1.5 Расчет трудоемкости обработки деталей		11

2 Разработка технологического процесса сборки и сварки секции		19

2.1 Таблица узлов секции			19

2.2 Технологический процесс сборки и сварки узлов			20

2.3 Технологический процесс сборки и сварки секции			24

2.4 Выбор допусков на изготовление узлов и секции		27

2.5 Расчет трудоемкости сборки и сварки узлов и секции		29

3 Использование лазерных измерительных систем (ЛИС) при изготовлении корпусных конструкций		30

4 Техника безопасности при гибке деталей		32

Заключение		34

Список использованных источников		35

Приложение А (обязательное) Расчет трудоемкости обработки деталей		36

Приложение Б (обязательное) Расчет трудоемкости сборки и сварки узлов и секции		38

Графический материал:

Лист 1 Карта раскроя

Лист 2 Контуровочный чертеж днищевой секции танкера

Лист 3 Схемы сварки конструкций

Лист 4 Схема лекальной постели

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего курсового проекта является разработка технологического процесса изготовления секции поперечной переборки в районе 105 шпангоута.

Задачами курсового проекта являются разработка технологического процесса изготовления деталей секции: разработка карт раскроя, разработка технологических маршрутов обработки деталей секции, выбор оборудования для обработки деталей, выбор допусков на изготовление деталей, расчет трудоемкости обработки деталей; разработка технологического процесса сборки и сварки секции; техника безопасности в сборочно-сварочном цехе и новые формы представления информации в судостроении.

Технологический процесс — это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению или определению состояния предмета труда.

Секцию поперечной переборки собиралась на стенде.

Сборка поперечной переборки на стенде — это процесс изготовления конструкции с использованием плоской оснастки с опорной поверхностью, соответствующей обводам собираемой детали. Стенд служит для обеспечения и сохранения необходимой кривизны конструкции в процессе сборки и сварки.

Преимущество - возможность свести к минимуму сварочные деформации.

Недостатки - необходимость использования установочных элементов для правильной установки деталей на сборочных приспособлениях.

1 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЕКЦИИ

1.1 Разработка карт раскроя

Под «раскроем» понимается взаимное расположение деталей на листе. При выполнении раскроя стремятся получить наибольший коэффициент использования материала (КИМ), то есть наибольшее отношение площади вырезаемых деталей (ƩFдет) к площади раскраиваемого листа (Fл).

Коэффициент использования материала η выражается формулой

где  – площадь вырезаемых деталей, м2;

– площадь раскраиваемого листа, м2.

Максимального эффекта можно достигнуть, если располагать на одном листе детали одного чертежа или технологического комплекта, имеющие одинаковый технологический процесс.

Последовательность расположения деталей на картах раскроя: в первую очередь укладываются наиболее широкие детали, затем размещаются детали, максимально заполняющие свободную площадь листа. Составление карты раскроя заканчивается, когда самые мелкие детали уже не могут быть расположены на листе.

При размещении деталей должна учитываться ширина реза, которая зависит от способа резки, типа применяемой машины и толщины разрезаемого листа.

Кроме того, при составлении карт раскроя должны соблюдаться следующие условия:

  - максимально возможное совмещение резов смежных деталей при любом способе резки, причем детали, близкие по форме к прямоугольнику, следует располагать рядом, а детали треугольной, трапециевидной, Г-образной и Т-образной формы укладывать встречным порядком;

  - такое расположение деталей с припусками, чтобы с кромкой листа совмещалась линия припуска, а не чистая кромка;

  - расположение деталей, при котором кромки детали совмещаются с двумя взаимно перпендикулярными сторонами листа;

  - расположение длинных узких деталей (полос) вблизи продольных кромок листа, причем детали с вырезами по одной кромке располагают сплошной кромкой внутрь листа (и вырезают в первую очередь);

  - при резке на механическом оборудовании должно обеспечиваться выполнение сквозных резов по листу с расположением их предпочтительно поперек листа.

На величину коэффициента использования материала оказывает сильное влияние выбор размеров листа. Установлено, что чем больше лист, тем выше коэффициент использования. Объясняется это тем, что на крупных листах возможно большое число комбинаций раскраиваемых деталей, за счет чего удается полнее использовать площадь листа.

Последовательность работы при выполнении карт раскроя включает следующие этапы:

- формирование групп совместного раскроя (по толщине и по способу резки);

- размещение деталей каждой группы на стандартных листах;

- составление «Таблицы карт раскроя», куда заносятся все характеристики карты раскроя.

Таблица 1.1.1 - Группы совместного раскроя деталей

| Толщина, мм | Номер детали | Наименование детали | Размеры, мм | Количество в секции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 10 16 18 20 14 | Поясок рамной стойки Поясок шельфа Поясок шельфа Поясок шельфа Поясок шельфа | 180х7300 180х2250 180х2250 180х2210 180х890 | 3 2 2 2 2 |
| 12 | 12 11 | Поясок кницы Кница | 120х802 600х600 | 3 3 |
| 10 | 9 15 17 19 13 | Стенка рамной стойки Стенка шельфа Стенка шельфа Стенка шельфа Стенка шельфа | 400х7300 400х2250 400х2250 400х2110 400х890 | 3 2 2 2 2 |
| 8 | 2 3 4 1 6 7 8 | Лист Лист Лист Лист Поясок обыкновенной стойки Кница Кница | 2000х7500 2000х7500 2000х7500 1300х7500 100х7300 150х300 250х250 | 1 1 1 1 6 24 6 |
| 6 | 5 | Стенка обыкновенной стойки | 160х7300 | 6 |

1.2 Разработка технологических маршрутов обработки деталей секции

Технологический маршрут обработки детали – это перечень операций в порядке их следования (в виде шифров), необходимых для изготовления деталей.

Разработка технологического маршрута изготовления детали включает в себя три этапа.

Выбор операций предварительной обработки - включает в себя три операции, которые выполняются в следующем порядке:

- предварительная правка;

- очистка от окалины и ржавчины;

- нанесение защитных покрытий.

Предварительная правка. Принцип правки заключается в создании в укороченных волокнах металла напряжений, близких к пределу текучести. Необходимость данной операции вызвана возможностью появления деформаций при горячей прокатке на металлургическом заводе и транспортировке.

Выбираю правку листов в листоправильных машинах, так как это производительный и наиболее используемый способ правки.

Очистка от окалины и ржавчины. Перед запуском в обработку все листы сначала очищают, а затем наносят на них защитное покрытие. Выбираю дробеметную очистку с грунтовкой на поточных линиях, потому что это грунт обеспечивает больший срок защиты в отличие от пассивирования.

Выбор способа и вида резки.

Резка является основной операцией корпусообрабатывающего цеха, так как любая деталь должна быть вырезана. Трудоемкость данной операции составляет около 40%, из которых 33% тепловая резка, от общей трудоемкости цеха.

Я выбрала плазменную резку потому, что она делает рез быстрее и чище.

Выбор остальных операций.

Основным способом разметки является разметка по эскизам. Она обязательна при механической резке и резке деталей на переносных установках. Одновременно детали маркируют специальными карандашами. Детали, вырезаемые на стационарных машинах для тепловой резки, не размечаются.

Необходимость повторной правки определяется в зависимости от толщины и формы детали, а также способа резки. Правке подвергаются листовые детали толщиной до 12 мм после механической и тепловой резки. Правку крупных листовых деталей выполняют на листоправильных машинах, мелких на прессах.

Расшифровка технологических маршрутов операций обработки листовых деталей:

- 11 – предварительная правка в листоправильных машинах;

- 21 – очистка листовой стали, дробеметная с грунтовкой на поточных линиях;

- 48 – маркировка специальным карандашом;

- 55 – плазменная резка на машинах с ЧПУ;

- 71 – правка деталей после вырезки в листоправильных машинах;

- 73 – правка деталей после вырезки на прессах;

# Таблица 1.2.1 - Карты раскроя и технологические маршруты обработки деталей

| Номер карты раскроя | Размеры стандартного листа | Кратность карты раскроя | Марка материала | КИМ | Использование отходов | Номер детали | Размеры детали, мм | Количество деталей на карте раскроя | Технологический маршрут обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 14х1600х8000 | 1 | 09Г2 | 0,48 | Номер - 1, 2, 3 - на другую секцию. Остальное шихта. | 10 | 180х7300 | 3 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 180х2250 | 2 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 180х2250 | 2 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 180х2110 | 2 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 180х890 | 2 | 11-21-55-48-71 |
| 2 | 12х1600х6000 | 1 | 09Г2 | 0,91 | Номер – 5, 6 - на другую секцию. Остальное шихта. | 12 | 120х890 | 3 | 11-21-55-48-73 |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 600х600 | 3 | 11-21-55-48-73 |
| 3 | 10х2000х8000 | 1 | 09Г2 | 0,29 | Номер - 7, 8 - на другую секцию. Остальное шлихта. | 9 | 400х7300 | 3 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 400х2250 | 2 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 13 | 400х890 | 2 | 11-21-55-48-71 |
| 4 | 10х1600х8000 | 1 | 09Г2 | 0,73 | Номер – 10, 11 - на другую секцию. | 17 | 400х2250 | 2 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 400х2110 | 2 | 11-21-55-48-71 |
| 5 | 8х2000х8000 | 3 | 09Г2 | 0,07 | Номер - 12 – на другую секцию. | 2, 3, 4 | 2000х7500 | 1 | 11-21-55-48-71 |
| 6 | 8х1600х8000 | 1 | 09Г2 | 0,58 | Номер – 14, 15 - на другую секцию. Остальное шихта. | 6 | 100х7300 | 6 | 11-21-55-48-71 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 150х300 | 24 | 11-21-55-48-73 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 250х250 | 6 | 11-21-55-48-73 |
| 7 | 8х2000х8000 | 1 | 09Г2 | 0,64 | Номер – 17, 18 - на другую секцию. | 1 | 1300х7500 | 1 | 11-21-55-48-71 |
| 8 | 6х1600х8000 | 1 | 09Г2 | 0,45 | Номер – 19, 20 - на другую секцию. | 5 | 160х7300 | 6 | 11-21-55-48-71 |

1.3 Выбор оборудования для обработки деталей

Оборудование следует выбирать в соответствии с технологическими маршрутами обработки деталей и характеристиками объектов (листового и профильного проката, деталей). Для этой цели рекомендуется использовать справочную литературу или материалы предприятий. В пояснительной записке курсового проекта следует привести марки, технические характеристики выбранного оборудования, при необходимости – схемы.

Выбор оборудования для изготовления деталей:

Оборудование для предварительной правки листов в листоправильной машине, шифр технологического маршрута обработки деталей (11).

Технические характеристики листоправильной машины - Модель «034247»:

- максимальная толщина обрабатываемых листов - 50мм;

- максимальная ширина обрабатываемых листов - 3500мм;

- максимальная длина обрабатываемых листов - 16000мм;

- шаг валков - 650мм;

- диаметр валков - 550мм;

- количество валков – 9шт;

- предел текучести - 800 Мпа;

- мощность привода - 870 Ква;

- скорость правки - 8 м/мин;

- масса вальцев - 1200 т.

Оборудование для очистки листовой стали дробеметным способом с грунтовкой на поточной линии, шифр технологического маршрута обработки деталей (21).

Технические характеристики линии предварительной очистки металла в горизонтальном положении:

- максимальная длина обрабатываемых листов - 16000мм;

- максимальная ширина обрабатываемых листов - 3200мм;

- вид подогрева - газ;

- вид грунта - ВЛ-023;

- толщина покрытия от 18 Мкм до 20 Мкм;

- скорость движения от 0,94 м/мин до1,8 м/мин;

- габаритные размеры 6800×9800×41300 мм.

Оборудование для маркировки листовых деталей (48).

Технические характеристики машины с числовым программным управлением для маркировки:

- размеры листа - 3200×16000 мм;

- максимальное число знаков в марке - 90; 89

- габаритные размеры машины, мм 2280×3300×3992;

- габаритные размеры пульта управления, мм 2100×77×1550.

Оборудование для плазменной резки на стационарных машинах с числовым программным управлением, шифр технологического маршрута обработки деталей (55).

Технические характеристики стационарной машины с числовым программным управлением для плазменой резки «Кристалл ТПл -3,2»:

- максимальные размеры листов - 3200×16000 мм;

- скорость перемещения резака - 4000 мм/мин;

- количество резаков - 1шт;

- толщина метала от 5 мм до 30 мм;

- габаритные размеры - 700×1500×3810мм;

- число строк в марке - 6;

- масса машины - 6300 кг;

- масса ходовой части - 900 кг.

Оборудование правки деталей после вырезки, в листоправильных машинах (71).

Технические характеристики листоправильной машины, изготовитель ROUND, LPI Maskin AB Швеция, Модель «PRH 450»:

- наибольшая ширина/толщина листов – 2500/35 мм;

- количество и диаметр валков – правильные валки D450 мм;

- установочная мощность, кВт – 75,0;

- скорость – 10 м/мин.

Оборудование правки деталей после вырезки, на прессе (73)

Технические характеристики листоправильной машины, «Бульдозер» И1232:

- модель и1232;

- начало серийного производства 1974;

- номинальное усилие, кН 1600;

- ход ползуна наибольший, мм 500;

- расстояние от ползуна до упора наибольшее, мм 1520;

- расстояние от ползуна до упора наибольшее, мм 1520;

- мощность суммарная кВт 18,1;

- габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 2015×2335×5500;

- масса кг 14600.

1.4 Выбор допусков на изготовление деталей

Размеры деталей, получаемые после обработки, не должны иметь отклонений от номинальных размеров больше допускаемых в соответствии с ОСТ 5.9091 - Корпуса стальных судов. Технология изготовления корпусных деталей.

Допускаемые отклонения на размеры и форму листовых деталей представлены в таблице Б1.

Таблица Б1 - Допускаемые отклонения на размеры и форму листовых деталей, мм

| Номер деталей | Размеры деталей | Отклонения габаритных размеров | Разность диагоналей | Отклонение формы кромок | От размеров вырезов | Штрихи на кромках | Отклонения от плоскости | Отклонения разделки кромок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Угол, град | Притупление, мм |
| 1 | 8х1300х7500 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,5 | - | - |
| 2 | 8х2000х7500 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,5 | - | - |
| 3 | 8х2000х7500 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,5 | - | - |
| 4 | 8х2000х7500 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,5 | - | - |
| 5 | 6х160х7300 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 6 | 8х100х7300 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 7 | 8х150х300 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 1,5 | - | - |
| 8 | 8х250х250 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 1,0 | - | - |
| 9 | 10х400х7300 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 10 | 14х180х7300 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 11 | 12х600х600 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 1,5 | - | - |
| 12 | 12х120х802 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 13 | 10х400х890 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 14 | 14х180х890 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |

Окончание Таблицы Б1

| 15 | 10х400х2250 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 14х180х2250 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 17 | 10х400х2250 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 18 | 14х180х2250 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 19 | 10х400х2110 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |
| 20 | 14х180х2110 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | - | 0,3 | 2,0 | - | - |

1.5 Расчет трудоемкости обработки деталей

Расчет трудоемкости изготовления деталей выполняется на основе рабочего чертежа секции и технологических маршрутов обработки деталей (разработанных в технологической части проекта), содержащие перечень операций обработки и оборудование для каждой детали, что позволяет определить трудоемкость точно и конкретно. Результаты расчетов представлены в таблицах А1-А5 в приложении А.

2 Разработка технологического процесса сборки и сварки секции

2.1 Выбор объектов предварительной сборки

Известно, что сборка любой секции выполняется в два этапа:

- сборка и сварка узлов;

- сборка и сварка секции в объем.

Узел – технологически законченная часть корпусной конструкции, состоящая из нескольких деталей и получаемая в результате сборочных операций.

Исходя из принципов групповой технологии, узлы, встречающиеся в составе корпуса судна, делят на следующие типовые группы:

- полотнища;

- тавровые балки;

- кницы с приварными поясками.

Разработка данного вопроса выполняется на основании рабочего (сборочного) чертежа секции.

Последовательность работы:

- изучить чертеж секции и спецификацию;

- ориентируясь на классификацию узлов, выделить предварительно собираемые узлы;

- выбрать «детали россыпи» - детали (и узлы), подаваемые на стапельную сборку, т.е. не устанавливаемые в секцию. Это, как правило, соединительные детали (кницы, бракеты, ребра жесткости), расположенные в районе монтажных соединений секции.

В процессе выполнения работы заполняется таблица узлов по форме таблицы 10.

Таблица 2.1 – Узлы

| Номер узла | Наименование узла | Детали, входящие в узел | Количество узлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотнище поперечной переборки | 1/1; 2/1; 3/1; 4/1 | 1 |
| 2 | Обыкновенные стойки | 5/1; 6/1 | 6 |
| 3 | Рамные стойки | 9/1; 10/1 | 3 |
| 4 | Кницы с пояском | 11/1; 12/1 | 3 |
| 5 | Шельф | 13/1; 14/1; 15/1; 16/1; 17/1; 18/1; 19/1; 20/1 | 2 |
| Примечание - Детали и узлы, подаваемые на стапельную сборку - кницы 7/24; 8/6. |  |  |  |

2.2 Технологические процессы сборки и сварки узлов

Для каждого типа узлов, входящих в состав секции, разрабатывается рабочий технологический процесс, где указывается последовательность работ, способы сварки.

Таблица 2.2.1 – технологический процесс сборки и сварки полотнищ на стенде (сварка «на весу»)

| Содержание операций | Установить |  | Рабочая профессия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Узлы | Детали |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подать краном листы на стенд, разложить их согласно чертежу, состыковать между собой (с подготовкой кромок под сварку автоматом под флюсом), взять на прихватки | 1/1 | 1/1; 2/1; 3/1; 4/1 | Сборщик Крановщик |
| Прижать полотнище грузами к стенду по обеим сторонам пазов и стыков | - | - | Сборщик |
| Прикрепить полотно к стенду прихватками или эластичными креплениями (струбцинами, гребенками) | - | - | Сборщик |
| Установить и приварить по концам стыковых соединений выводные планки размером 100 х 100 мм (толщина планок равна толщине листов полотнища) | - | - | Сборщик Сварщик |
| Сдать конструкцию УКП под сварку | - | - | Сборщик Поверщик УКП |
| Заварить стыки и пазы автоматом под флюсом (сварочная проволока Св-08А, 3-5 мм, флюс ОСЦ-45) | - | - | Сварщик |
| Освободить полотнище от закрепления | - | - | Сборщик |
| Перекантовать в соответствии со схемой кантовки и транспортировки | - | - | Сборщик |
| Прижать полотнище грузами к стенду по обеим сторонам пазов и стыков | - | - | Сборщик |
| Прикрепить полотно к стенду прихватками или эластичными креплениями (струбцинами, гребенками) | - | - | Сборщик Сварщик |
| Выполнить сварку швов с обратной стороны аналогично п. 6 | - | - | Сварщик |
| Освободить полотнище от закрепления к стенду. | - | - | Сборщик |
| Осуществить контроль сварных швов в соответствии с ОСТ 5.1093-93 и схемой контроля | - | - | Поверщик УКП |
| Проверить габаритные размеры, удалить припуски | - | - | Поверщик УКП Сборщик |
| Сдать полотнище УКП на комплектность и качество | - | - | Поверщик УКП |
| Выполнить маркировку | - | - | Сборщик |

Таблица 2.2.2- Технологический процесс сборки и сварки тавровых балок на стенде

| Содержание операций | Установить |  | Рабочая профессия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Узлы | Детали |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пробить контрольную линию на пояске балки | 2/6 | 5/1; 6/1 | Сборщик |
| Установить стенку, произвести сборку стенки с пояском балки, взять на прихватки | - | - | Сборщик |
| Приварить поясок к стенке одновременно с двух сторон полуавтоматом в СО2 (сварочная проволока СВ-08Г2С, 1,2 мм) | - | - | Сборщик Сварщик |
| Освободить узел от закрепления | - | - | Сборщик |
| Снять узел с оснастки | - | - | Сборщик |
| Произвести замеры узла в соответствии с ОСТ 5.9324-89. | - | - | Сборщик Поверщик УКП |
| Сдать узел на комплектность и качество | - | - | Сборщик Поверщик УКП |
| Выполнить маркировку |  |  | Сборщик |
| Примечание: аналогично к применить к узлу номер 3/3; 4/3; 5/2 |  |  |  |

2.3 Технологические процессы сборки и сварки секций

Таблица 2.3 - Технологический процесс сборки и сварки секций переборок

| Содержание операций | Установить |  | Рабочая профессия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Узлы | Детали |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка стенда | 1/1 | 1/1; 2/1; 3/1; 4/1; | Сборщик |
| Удалить временные крепления на стенде, зачистить места из приварки, проверить стенд на горизонтальность и прямолинейность согласно ОСТ 5.9324 | - | - | Сборщик Сварщик |
| Подать краном полотнище на стенд, обжать и закрепить. Прикрепление к стенду выполнить по контуру полотнища | - | - | Крановщик Сборщик |
| Произвести разметку полотнища согласно ОСТ5.9324-89. Линии разметки накернить | - | - | Разметчик |
| Установить обыкновенные стойки на полотнище под малку, обжать к полотнищу и закрепить, прихватить прихватками |  |  | Сварщик |
| Сдать УКП под сварку | - | - | Поверщик УКП Сборщик |
| Приварить набор главного направления автоматом под флюсом А-6 TEDI сварочной проволокой СВ-08А, диаметром 3 мм, флюс ОСЦ-45 | - | - | Сварщик |
| Подать краном шельф, установить между набором выдерживая зазор под рамные балки, проверить правильность установки относительно линии разметки и на вертикальность, проверить зазор под рамной стойкой, раскрепить; прихватить к набору и полотнищу | 5/2 | 13/1; 14/1; 15/1; 16/1; 17/1; 18/1; 19/1; 20/1 | Крановщик Поверщик УКП Сборщик Сварщик |

Окончание Таблицы 2.3

| Подать рамные стойки в зазор, прижать к полотнищу, закрепить прихватками | 2/6; 3/3 | - | Крановщик Сборщик Сварщик |
| --- | --- | --- | --- |
| Подать кницы с пояском, установить, прихватить | 4/3 | 11/1; 12/1 | Сборщик Сварщик |
| Установить детали россыпи согласно чертежу и прикрепить прихватками | - | 7/24; 8/6 | Сварщик |
| Сдать конструкцию под сварку | - | - | Поверщик УКП Сборщик |
| Сварить набор между собой и с полотнищем полуавтоматической сваркой в СО2 (сварочная проволока Св-08Г2С, 1,2 мм) по ячейкам с общим направлением от середины секции к краям, выполняя сначала сварку набора между собой, а затем – приварку его к полотнищу | - | - | Сварщик |
| Установить обухи в соответствии со схемой кантовки и транспортировки, сдать под сварку | - | - | Сборщик |
| Осуществить контроль сварных швов в соответствии с ОСТ5.1093-93 и схемой контроля сварных швов | - | - | Дефектоскопист |
| Сдать секцию на комплектность и качество | - | - | Сборщик Поверщик УКП |
| Выполнить маркирование с лицевой и внутренней стороны белой краской. Маркировку обвести краской | - | - | Маркировщик |
| Провести грунтовку согласно ведомости грунтовки и ОСТ5Р.9566-94, монтажные кромки шириной 40 мм не грунтовать | - | - | Сборщик |
| Восстановить контрольные линии, нанесенные на секции, отметить их белой краской | - | - | Сборщик |

2.4 Выбор допусков на изготовление узлов и секций

На корпусных конструкциях должны быть нанесены и зафиксированы кернением и краской контрольных линии (ДП, шельф, ГКЛ по шельфу 105 шпангоут). Контрольные линии выполнять в виде коротких пересекающихся рисок (+) в местах пересечения контрольных плоскостей (ДП, шельф, ГКЛ по шельфу 105 шпангоут).

Допускаемые отклонения на положение линий разметки относительно базовых плоскостей на плоских конструкциях ±1 мм;

Смещение корпусных деталей от разметки не должно превышать 2 мм.

Несовмещение внутрисекционных стыков и пазов обшивки допускается не более 20 мм.

Несовпадение деталей, разделенных листом, не должно превышать половины толщины этих деталей.

При сборке под сварку тавровых соединений отклонение деталей от их плазового положения не должно превышать: для рамных стоек и шельфа высотой 400мм - 6 мм, для книц высотой 250 мм, 300 мм, 600мм – 3,2мм; 6 мм.

Таблица 2.4 – Допускаемые отклонения на узлы и секцию

| Типовая конструкция | Проверяемые параметры | Допускаемые отклонения, мм | Краткие методические указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоские полотнища | до 10 м | +5 | Длина, ширина и размеры диагоналей проверяются рулеткой после сборки и сварки полотна |
|  | Размер диагоналей (для полотнищ, несимметричных относительно продольной или поперечной осей) | ±8 | - |
|  | Прямолинейность «чистых кромок» | ±2 | Проверять после контуровки и обрезки припусков от контрольной линии, расположенной на расстоянии 50-100 мм от кромки |
|  | Форма «чистых» криволинейных кромок | ±4 | Проверять аналогично проверке формы днищевого и рамного набора |
| Прямолинейные тавры | Прямолинейность в плоскости стенки или в плоскости пояска | 2 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю длину | Проверять ниткой или линейкой (шергенем) |
|  | Положение пояска относительно стенки в продольном и поперечном направлениях | 2 | Продольное смещение замерять по «чистым» (без припусков) торцевым кромкам, поперечное – от кромки пояска или линии разметки |
|  | Грибовидность пояска | 6,5; 3; 3,4 | Проверять после сварки. Линейку (шергень) прикладывать таким образом, чтобы зазоры по обеим кромкам были одинаковы |
| Плоские секции | свыше 10 м | ±12 | Длину и ширину секции проверять после сварки не менее, чем в трех точках, совпадающих со средней и крайними балками набора и монтажными кромками |
|  | Разность диагоналей | 5 | Проверку диагоналей производить при разметке контура секции |

2.5 Технологический процесс сборки и сварки узлов

Таблица 2.5 - Расчет трудоемкости сборки и сварки секции плоской переборки

| Сборка | Сварка |
| --- | --- |
| Сборка и сварка узлов |  |
| Полотнище – узел 1/1 (в числителе - номера узла, в знаменателе – количество узлов) |  |
| 1 Сборка полотнища на стенде «на весу» Укладка листов. При толщине листов до 10 мм и полупериметре до 10 м (4 листа) время на укладку одного листа составляет 0,34 часа Укладка листов: | 2 Сварка полотнища автоматом под флюсом При автоматической сварке под флюсом на весу без разделки кромок, двусторонние при толщине до 8 мм для I группы конструкций время на 1 м шва составляет 8,4 мин Общая длина соединений – 22,5 м |

Продолжение Таблицы 2.5

| Т1 = 0,344=1,36 нормо-часа Стыкование листов. При толщине листов до 10 мм время на 1 м соединений составляет 0,44 час. Общая длина соединений 22,5 м Стыкование листов: Т2= 0,4422,5=9,9 нормо-часа Сборка полотнища: Т3= 1,36+9,9 = 11,26 нормо-часа | Т4=8,422,5= 189 мин = 3,15 нормо-часа |
| --- | --- |
| Обыкновенные стойки – узлы 2/6 |  |
| 3 Сборка обыкновенных стоек на стенде Для обыкновенных стоек высотой до 0,2 м с толщиной стенки до 10 мм время на 1 м соединения составляет 0,22 час Общая длина соединений – 43,8 м Т1= 0,2243,8 = 9,64 нормо-часа | 4 Сварка полуавтоматической сваркой в СО2 При полуавтоматической сварке с двух сторон одновременно с катетом шва 5 мм, односторонние для I группы конструкций время на 1 м шва составляет 14 мин Общая длина соединений – 43,8 м Т2=1443,8 = 613,2 мин = 10,22 нормо-часа |
| Рамные стойки – узлы 3/3 |  |
| 5 Сборка рамных стоек на стенде Для рамных стоек высотой до 0,4 м с толщиной стенки до 15 мм время на 1 м соединения составляет 0,27 час Общая длина соединений – 21,9 м Т1=0,2721,9=5,92 нормо-часа | 6 Сварка полуавтоматической сваркой в СО2 При полуавтоматической сварке с двух сторон одновременно с катетом шва 6 мм, односторонние для I группы конструкций время на 1 м шва составляет 14 мин Общая длина соединений – 21,9 м Т2= 1421,9 = 306,6 мин = 5,11 нормо-часа |
| Кницы с пояском – узлы 4/3 |  |
| 7 Сборка книц на стенде Для книц высотой до 0,6 м с толщиной стенки до 15 мм время на 1 м соединения составляет 0,31 час Общая длина соединений – 2,4 м Т1=0,312,4=0,75 нормо-часа | 8 Сварка полуавтоматической сваркой в СО2 При полуавтоматической сварке с двух сторон одновременно с катетом шва 5 мм, односторонние для I группы конструкций время на 1 м шва составляет 14 мин Общая длина соединений – 2,4 м Т2=142,4 = 33,6 мин = 0,56 нормо-часа |
| Шельф – узлы 5/2 |  |
| 9 Сборка шельфа на стенде Для шельфа высотой до 0,4 м с толщиной стенки до 10 мм время на 1 м соединения составляет 0,25 час Общая длина соединений – 15 м Т1=0,312,4=0,75 нормо-часа | 10 Сварка полуавтоматической сваркой в СО2 При полуавтоматической сварке с двух сторон одновременно с катетом шва 6 мм, односторонние для I группы конструкций время на 1 м шва составляет 14 мин Общая длина соединений – 15 м Т2= 1415 = 210 мин = 3,5 нормо-часа |
| Сборка узлов – 28,32 нормо-часа | Сварка узлов – 22,54 нормо-часа |
| Сборка и сварка секции |  |
| 1 Установка полотнища на стенд При установке на стенд полотнища толщиной до 10 мм с полупериметром до 40 м время составляет 3,46 нормо-часа | 3 Приварка обыкновенных стоек к полотнищу автоматом под флюсом При сварке автоматом под флюсом с двух сторон без скоса кромок катетом до 5 мм для II группы конструкций время на 1 м шва составляет 15,2 мин. Общая длина соединений – 43,8 м Т2=15,243,8 = 665,76 мин = 11,1 нормо-часа |
| 2 Установка обыкновенных стоек При установке обыкновенных стоек высотой до 0,2 м с толщиной стенки до 10 мм на полотнище без погиби время на 1 м соединения составляет 0,27 час | 7 Приварка шельфа к полотнищу полуавтоматической сваркой в СО2 При сварке полуавтоматом с двух без скоса кромок катетом до 6 мм для II группы конструкций время на 1 м шва составляет 15,2 мин |

Окончание Таблицы 2.5

| Общая длина соединений – 43,8 м. Т1=43,80,27= 11,83 нормо-часа | Общая длина соединений – 15м Т4=15,215= 228 мин = 3,8 нормо-часа |  |
| --- | --- | --- |
| 4 Установка узлов шельфа При установке шельфа высотой до 0,4 м с толщиной стенки до 10 мм на полотнище без погиби время на 1 м соединения составляет 0,33 час. Применяемые коэффициенты: | 8 Приварка рамных стоек к полотнищу полуавтоматической сваркой в СО2 При сварке полуавтоматом с двух сторон без скоса кромок катетом до 5 мм для II группы конструкций время на 1 м шва составляет 15,2 мин. |  |
| К1=1,15 – при установке узлов в зазор между выставленным набором Общая длина соединений – 15 м Т3=0,331,1515= 5,7 нормо-часа |  | Общая длина соединений – 21,9 Т8=15,221,9 = 323,76 мин = 5,4 нормо-часа Сварка рамных стоек и шельфа между собой полуавтоматической сваркой в СО2 Общая длина соединений – 4,8 Т9=15,24,8 = 72,96 мин = 1,22 нормо-часа Приварка рамных стоек: Т10=5,4+1,22 = 6,62 нормо-часа |
| 5 Установка рамных стоек При установке рамных стоек высотой до 0,4 м с толщиной стенки до 15 мм на полотнище без погиби время на 1 м соединения составляет 0,35 час. Общая длина соединений – 21,9 м Т5=0,3521,9= 7,67 нормо-часа |  | 10 Приварка книц к пояску обыкновенных стоек полуавтоматической сваркой в СО2 При сварке полуавтоматом с двух без скоса кромок катетом до 6 мм для II группы конструкций время на 1 м шва составляет 15,2 мин. Общая длина соединений – 12,3 м Т11=15,212,3= 186,96 мин = 3,12 нормо-часа Приварка книц к пояску рамных стоек полуавтоматической сваркой в СО2 Общая длина соединений – 1,8 м Т12=15,21,8= 27,36 мин = 0,46 нормо-часа Приварка книц: Т13=3,12+0,46 = 3,58 нормо-часа |
| 6 Установка книц с пояском При установке книц с пояском высотой до 0,6 м с толщиной стенки до 15 мм на полотнище без погиби время на 1 м соединения составляет 0,41 час. Общая длина соединений – 1,8 м. Т6=0,411,8 = 0,74 нормо-часа |  |  |
| 9 Установка книц При установке книц толщиной до 10 м и полупериметром до 0,4 на 1 м соединения составляет 0,25 час Общая длина соединений – 12,3 м Т7=0,2512,3 = 3,08 нормо-часа |  |  |
| Сборка секции – 32,48 нормо-часа |  | Сварка секции – 25,1 нормо-часа |
| Сборка секции (с учетом узлов) – 60,8 нормо-часа |  | Сварка секции (с учетом узлов) – 47,64 нормо-часа |
| Итого: сборка и сварка секции – 108,44 нормо-часа |  |  |

3 Оборудование и оснастка применяемые в сборочно - сварочном цехе

Некоторые виды оборудования, которые применяют в сборочно-сварочном цехе:

- передвижные стеллажи. Используются для сборки крупногабаритных плоских листовых, решётчатых и рамных конструкций. Оснащаются фиксирующими устройствами и приспособлениями (упорами, винтовыми или пневматическими прижимами, зажимами и т. п.);

- стационарные столы (верстаки). Применяются для сборки мелких узлов из металла разных профилей. Оснащаются универсальными фиксирующими приспособлениями (струбцинами, скобами и т. п.) либо переносными специализированными кондукторами;

- электромагнитные стенды. Используются для сборки крупногабаритных плоских листовых конструкций. Не требуют применения крепёжных устройств и приспособлений;

- специализированные стенды. Применяются для сборки крупных узлов и изделий определённого типа из металла разных профилей. Фиксирующие устройства и приспособления в соответствующих местах стенда либо кондуктора имеют постоянные (неизменяемые) крепления;

- роликовые универсальные (раздвижные) опоры. Используются для сборки продольных и торцовых кромок цилиндрических изделий (обечаек, барабанов и т. п.);

- карусельные столы для сборки и сварки. Применяются для разделения операций сборки узлов и сварки их плавлением между несколькими исполнителями.

Некоторые виды оснастки, которые используют в сборочно-сварочном цехе:

- упоры. Позволяют производить фиксацию деталей на базовых поверхностях, бывают постоянными, съёмными или откидными;

- угольники. Позволяют устанавливать элементы изделия под определённым углом относительно друг друга;

- призмы. Позволяют придать определённое положение изделиям цилиндрической формы;

- шаблоны. Используются, чтобы установить элементы сварного изделия в необходимом положении относительно уже приваренных деталей;

- закрепляющая оснастка. Даёт возможность прочно зафиксировать уже установленные детали, чтобы не допустить их случайного сдвига или изменения формы изделия после остывания. В этом случае используются струбцины, зажимы, прижимы, стяжки, распорки.

4 тЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРОЧНО-СВАРОЧНОМ ЦЕХЕ

Требования техники безопасности в сборочно-сварочном цехе:

- защита от поражения электрическим током. Необходимо надёжно заземлять корпус источника питания дуги и свариваемое изделие, не использовать контур заземления для обратного провода, хорошо изолировать рукоятку электрод держателя;

- защита от излучения сварочной дуги. Лицо и шея должны быть защищены щитком или шлемом-маской, кисти рук — рукавицами;

- использование средств индивидуальной защиты. В холодное и переходное время года в сборочно-сварочных цехах следует применять воздушное отопление с регулируемой подачей воздуха, а в тёплое — использовать естественную вентиляцию через открываемые проёмы окон, световых фонарей и дверей (ворот);

- подготовка рабочего места. Перед началом работы нужно проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая проходы;

- использование предохранительного пояса. При работе в закрытых ёмкостях или полостях конструкций следует применять предохранительный пояс, а также пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами, ковриком и изолирующим шлемом.

Перед началом работы необходимо пройти инструктаж, в ходе которого разъясняются техника безопасности и правила работы со сварочным оборудованием. Также нужно проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты, знание техники безопасности и технологии сварки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте разработан технологический процесс изготовления секции поперечной переборки в районе 105 шп. Актуальность разработки технологии обусловлена современными требованиями к производственным процессам в судостроении. На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- в первой главе разработаны карты раскроя, при помощи которых можно грамотно и рационально располагать на одном листе детали одного чертежа или технологического комплекта, имеющие одинаковый технологический процесс. На основании требований ОСТ разработаны технологические маршруты обработки деталей секции, обоснован выбор на основании технологического маршрута, осуществлен расчет трудоемкости по правке, очистке, маркировке, плазменной резке. Описание детали и технологии ее изготовления позволили в дальнейшем разработать технологию сборки и сварки секции;

- во второй главе разработаны технологические процессы сборки и сварки полотнища, узлов, секции, выбраны допуски и рассчитана трудоемкость изготовления узлов и секции;

- в работе представлены требования по технике безопасности в сборочно-сварочном цехе, представлены оборудование и оснастка применяемые в сборочно - сварочном цехе. В курсовом проекте результаты представлены в виде таблиц и графического материала.

Выполнение курсового проекта позволило закрепить теоретические знания основ технологии сборки и сварки секции, закрепить умение разрабатывать технологические документы. Формирование данных умений необходимо будущему специалисту в области судостроения для решения профессиональных задач.

В процессе разработки курсового проекта было использовано механизированное и автоматизированное современное оборудование, в том числе сварочное оборудование АО «ПО «Севмаш».

Цель и задачи курсового проекта решены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ОСТ5.9091 Корпуса стальных судов. Технология изготовления корпусных деталей.

- ОСТ5.9092 Корпуса стальных судов. Основные положения по технологии изготовления.

- ОСТ5.9913 Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы изготовления узлов и секций корпуса.

- Желтобрюх Н.Д. Технология судостроения и ремонта судов. – Ленинград.: Судостроение, 1990.

- Новикова С.С. Техническое нормирование работ в судокорпусостроение. Справочник. – Северодвинск.: Северодвинский технический колледж, 2004.

- Под ред. Соколова В.Ф. Основы технологии судостроения, – Санкт- Петербург.: Судостроение, 1995.

- Под ред. Мацкевича В.Д. Основы технологии судостроения. – Ленинград.: Судостроение, 1980.

- Под ред. Нахамкина Л.А. Механизация и автоматизация судостроительного производства. Справочник. – Ленинград: Судостроение, 1988.

11 Сипилин П.М., Зефиров И.В. Обработка корпусной стали. – Ленинград: Судостроение, 1972

Приложение А

(обязательное)

1.5 Расчет трудоемкости обработки деталей

Таблица А1- Расчет трудоемкости предварительной правки листового проката				    К=1,14; l1=0,55; l2=0,3,  =8

| Размеры листа, мм | Количество листов, n, в штуках | Кс | i | , м/мин | , мин | tв.прi, мин | tв.и, мин | , мин | , мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14х1600х8000 | 1 | 0,87 | 2-3 | 6,96 | 4,41 | 0,45 | 5,34 | 11,63 | 11,63 |
| 12х1600х6000 | 1 | 0,87 | 2-3 | 6,96 | 2,69 | 0,45 | 4,4 | 8,60 | 8,6 |
| 10х2000х8000 | 1 | 0,9 | 3-4 | 7,2 | 4,58 | 0,6 | 6,6 | 13,43 | 13,43 |
| 10х1600х8000 | 1 | 0,9 | 3-4 | 7,2 | 4,58 | 0,6 | 6,6 | 13,43 | 13,43 |
| 8х2000х8000 | 3 | 0,9 | 3-4 | 7,2 | 4,58 | 0,6 | 6,6 | 13,43 | 40,29 |
| 8х1600х8000 | 1 | 0,9 | 3-4 | 7,2 | 4,58 | 0,6 | 6,6 | 13,43 | 13,43 |
| 8х2000х8000 | 1 | 0,9 | 3-4 | 7,2 | 4,46 | 0,6 | 6,6 | 13,29 | 13,29 |
| 6х1600х8000 | 1 | 0,93 | 5-6 | 7,44 | 6,65 | 0,9 | 3,7 | 12,82 | 12,82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2,12 нормо-часа |

Нормирование очистки и грунтовки листов на поточных линиях

(расчетом по техническим характеристикам оборудования)

Содержание работы

- подача листа на рольганг;

- регулирование оборудования линии;

- включение электродвигателя;

- обработка листа на поточной линии;

- снятие листа с рольганга.

Основное время обработки листов на поточной линии определяется по формуле

То=Lплϑ, 		(1.1.5.1)

То = 41,3/1,4 = 29,5 мин = 0,49 нормо-часа

где   Lпл – длина поточной линии (41,3 м) – по техническим характеристикам выбранного оборудования;

ϑ - скорость обработки (1,4 м/мин) - по техническим характеристикам оборудования.

Вспомогательное время, затрачиваемое на подачу листа на рольганг, снятие листа с рольганга после обработки; можно выбирать из таблицы 1.2 – аналогично предварительной правке листов (tв.и) – можно взять среднее (для используемых листов) значение – 23,22 мин.

Подготовительно-заключительное время – 4%, время на обслуживание рабочего места – 4%, на отдых и личные надобности – 6% от оперативного времени, т.е. К=1,14 – коэффициент, учитывающий указанные составляющие нормы времени.

Таким образом, норма времени на правку листового проката рассчитывается по формуле

, 		(1.1.5.2)

Тн = (29,5+23,22)1,1410 = 601,01 мин = 10,02 нормо-часа

где n – общее количество листов.

Нормирование разметки и маркировки листовых деталей

Маркировка неразмечаемых деталей может выполняться на стационарных машинах (до резки – в составе поточных линий тепловой резки) или ручными способами – после резки.

Штучно-калькуляционное время маркировки деталей может быть рассчитано по формуле:

(1.1.5.3)

Тшк = 0,0845741,15 = 272,32 мин = 4,54 нормо-часа

где t1зн – время нанесения одного знака (при маркировке на стационарных машинах – 1 – 2 сек; при ручной маркировке – 5 сек.);

nзн – среднее число знаков в марке (40 – 50 шт.);

nдет – количество маркируемых деталей;

К = 1,15 – коэффициент, учитывающий все составляющие нормы времени.

Резка Таблица А2 - Расчет трудоемкости плазменной резки листовых деталей

| Номер карты раскроя | Количество карт раскроя | Толщина, мм | Длина реза, м | Время на 1 м реза, час | Коэффициенты |  | Время на 1 КР, час | Время на все КР, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К1 | К2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 14 | 64,29 | 0,02 | 1,05 | - | 1,28 | 1,35 |
| 2 | 1 | 12 | 18,56 | 0,017 | - | - | 0,31 | 0,31 |
| 3 | 1 | 10 | 30,04 | 0,017 | 1,05 | - | 0,51 | 0,54 |
| 4 | 1 | 10 | 22,8 | 0,017 | - | - | 0,39 | 0,39 |
| 5 | 3 | 8 | 20,0 | 0,013 | - | - | 0,26 | 0,78 |
| 6 | 1 | 8 | 54,54 | 0,013 | - | - | 0,71 | 0,71 |
| 7 | 1 | 8 | 17,3 | 0,013 | - | - | 0,22 | 0,22 |
| 8 | 1 | 6 | 54,52 | 0,013 | - | - | 0,71 | 0,71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | = 5 нормо-часа |

Таблица А3 - Расчет трудоемкости повторной правки листовых деталей					   К=1,14; l1=0,45; l2=0,3; =10

| Номер детали | Размеры детали, мм | Количество деталей, n, штук | Кс | i | , м/мин | , мин | tв.прi, мин | tв.и, мин | Тшк = [(7)+(8)+(9)]К, минут | , минут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8х1300х7500 | 1 | 0,9 | 3-4 | 9 | 3,4 | 0,6 | 6,6 | 12,084 | 12,084 |
| 2 | 8х2000х7500 | 1 | 0,9 | 3-4 | 9 | 3,4 | 0,6 | 6,6 | 12,084 | 12,084 |
| 3 | 8х2000х7500 | 1 | 0,9 | 3-4 | 9 | 3,4 | 0,6 | 6,6 | 12,084 | 12,084 |
| 4 | 8х2000х7500 | 1 | 0,9 | 3-4 | 9 | 3,4 | 0,6 | 6,6 | 12,084 | 12,084 |
| 5 | 6х160х7300 | 6 | 0,93 | 5-6 | 9,3 | 4,8 | 0,9 | 2,59 | 9,4506 | 56,7036 |
| 6 | 8х100х7300 | 6 | 0,9 | 3-4 | 9 | 3,31 | 0,6 | 2,69 | 7,524 | 45,144 |
| 9 | 10х400х7300 | 3 | 0,9 | 3-4 | 9 | 3,31 | 0,6 | 2,69 | 7,524 | 22,572 |
| 10 | 14х180х7300 | 3 | 0,87 | 2-3 | 8,7 | 2,56 | 0,45 | 2,89 | 6,726 | 20,178 |
| 13 | 10х400х890 | 2 | 0,9 | 3-4 | 9 | 0,46 | 0,6 | 1,6 | 3,0324 | 6,0648 |
| 14 | 14х180х890 | 2 | 0,87 | 2-3 | 8,7 | 0,35 | 0,45 | 1,8 | 2,964 | 5,928 |
| 15 | 10х400х2250 | 2 | 0,9 | 3-4 | 9 | 1,06 | 0,6 | 2 | 4,1724 | 8,3448 |
| 16 | 14х180х2250 | 2 | 0,87 | 2-3 | 8,7 | 0,82 | 0,45 | 2,2 | 3,9558 | 7,9116 |
| 17 | 10х400х2250 | 2 | 0,9 | 3-4 | 9 | 1,06 | 0,6 | 2 | 4,1724 | 8,3448 |
| 18 | 14х180х2250 | 2 | 0,87 | 2-3 | 8,7 | 0,82 | 0,45 | 2,2 | 3,9558 | 7,9116 |
| 19 | 10х400х2110 | 2 | 0,9 | 3-4 | 9 | 1 | 0,6 | 2 | 4,104 | 8,208 |
| 20 | 14х180х2110 | 2 | 0,87 | 2-3 | 8,7 | 0,77 | 0,45 | 2,2 | 3,8988 | 7,7976 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 4,23 нормо-часа |

Таблица А4 - Расчет трудоемкости правки деталей на прессе

| Номер детали | Размеры детали, мм | Количество деталей, n, штук | Ттабл, ч | Коэффициенты |  |  | Тшк = Ттабл · K1 · K2 · K3, час | Тн=Тшкn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К1 | К2 | К3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 12х120х890 | 3 | 0,167 | - | 1,17 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| 11 | 12х600х600 | 3 | 0,183 | - | 1,17 | 0,5 | 0,11 | 0,33 |
| 7 | 8х150х300 | 24 | 0,067 | - | 0,745 | 0,5 | 0,02 | 0,48 |
| 8 | 8х250х250 | 6 | 0,078 | - | 0,745 | 0,5 | 0,03 | 0,18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | = 1,29 нормо-часа |

Результаты расчета трудоемкости изготовления деталей

Таблица А5- Сводная таблица трудоемкости обработки деталей секции поперечной переборки

| Наименование операции | Разряд производственных рабочих | Трудоемкость, нормо-часа |
| --- | --- | --- |
| - Предварительная правка - Очистка - Разметка и маркировка - Плазменной резки - Правка деталей в листоправильных машинах - Повторная правка деталей на прессах | 3 и выше 3 и выше 3 и выше 3 и выше 3 и выше 3 и выше | 2,12 10,02 4,54 5 4,23 1,29 |
|  |  | = 27,2 нормо-часа |

Сведения о самостоятельности выполнения работы

Работа «Разработка технологического процесса изготовления секции поперечной переборки в районе 105 шп.» выполнена мной самостоятельно.

Используемые в работе материалы и концепция из публикуемой литературы и других источников имеют ссылки на них.

Один печатный экземпляр работы и электронный вариант работы на цифровом носителе переданы мной на отделение.

«      »                    2025г.		                     Склёмина И.А.

(подпись)	(Фамилия, инициалы)