Лабораторная работа № 1

Получение литых заготовок в песчано-глинистые формы

Цель работы

Познакомиться с процессом изготовления отливок в песчано-глинистые формы.

Оснащение

1. Чертёж детали.

2. Модели изделия и элементов литниковой системы.

3. Муфельная электропечь сопротивления.

4. Стержневой ящик.

5. Парные опоки.

6. Формовочные материалы (песок, глина, опилки, припылы и др.).

1. Общие сведения

Процесс получения отливок в песчано-глинистые формы можно представить следующим образом. По чертежу детали разрабатывают модельный комплект, куда входят модель детали, стержневой ящик и модель литниковой системы. По моделям детали и литниковой системы из формовочной смеси изготовляют литейную форму, а из стержневой смеси – стержни, конфигурация которых соответствует внутренним полостям детали. Для повышения прочности стержней их сушат в сушильных печах. Изготовленную форму раскрывают, извлекают из обеих полуформ половинки модели детали и модели литниковой системы, покрывают полость формы припылами или красками, устанавливают в форму стержень и вновь ее собирают. Затем в форму заливают расплавленный металл. После затвердевания металла в форме образуется отливка, которую выбивают из формы. Готовую отливку освобождают от пригоревшей формовочной смеси, удаляют литниковую систему, выбивают стержень и отправляют на механическую обработку.

1.1. Изготовление модельного комплекта

Модельный комплект – это совокупность технологической оснастки, необходимой для образования в песчано-глинистой форме полости, соответствующей контурам отливки. В модельный комплект входят модели детали, стержневые ящики и модели элементов литниковой системы.

Модель детали – это приспособление для получения полости в литейной форме, близкой к конфигурации и размерам получаемой отливки. Модели могут быть неразъёмными, разъёмными, могут иметь отдельные части.

Стержневой  ящик  –  приспособление,  служащее  для  изготовления  стержней.  Стержневые  ящики  бывают  цельными,  разъёмными и вытряхными.

Модели элементов литниковой системы – это приспособления для получения  в литейной форме системы каналов, через которые жидкий металл будет заливаться в полость формы. Литниковая система включает в себя  стояк, шлакоуловитель, питатели и выпор.

Исходным документом для разработки модельного комплекта является чертеж  элементов литейной формы детали (рис. 1.2). На копию чертежа детали (рис. 1.1) наносятся модельно-литейные указания. В соответствии с этими указаниями на чертеже детали должны быть показаны разъем модели и формы, положение отливки в форме при заливке ее жидким металлом, припуск на механическую обработку, формовочные уклоны, положение и форма стержней, размеры стержневых знаков, величина усадки. Кроме этого, должны быть указаны отверстия и пазы, которые не отливаются.

Оформление чертежа элементов литейной формы (см. рис. 1.2) выполняется в соответствии с правилами ГОСТ 3.1125-88.

1. Положение разъема модели и формы должно обеспечивать свободное извлечение модели из формы. На чертеже (см. рис. 1.2) поверхность разъема модели и формы 6 обозначают линией МФ и стрелками направления верха В и  низа  Н.

2. Припуск на механическую обработку – это слой металла, удаляемый резанием с обрабатываемых поверхностей отливки для обеспечения их заданной точности и шероховатости. Припуск зависит от материала и размеров отливки, ее положения в форме и регламентируется соответствующим   ГОСТом. Для мелких отливок припуск может быть в пределах 2...5 мм.

На копии чертежа детали (см. рис. 1.2)  припуск 1 показывают тонкой линией с указанием его величины, проставленной перед знаком шероховатости обрабатываемой поверхности . Остальные поверхности механической обработке не подлежат, на что указывает знак   в правом верхнем углу чертежа.

3. Изображение и обозначение стержней. При разработке литейно-модельных указаний на копии чертежа детали  (см. рис. 1.2) изображают стержни 2, их форму и размеры стержневых знаков 3. Стержни  соответствуют конфигурации внутренней полости отливки. Их изображают тонкой линией со штриховкой по контуру. На стержневых знаках 3 необходимо проставить их размеры.

Отверстия деталей диаметром менее 20 мм обычно в литье не выполняются, а получаются механической обработкой. Такие отверстия на чертеже перечёркивают тонкими линиями 4.

«Ступица»

СЧ 20,ГОСТ 1412-85

Рис. 1.1. Чертёж детали ступица

«Ступица»

СЧ 20, ГОСТ 1412-85

Формовочные  уклоны 3°

Усадка 1 %

Рис. 1.2. Чертёж элементов литейной формы с модельно-литейными указаниями

4. Литниковая система – каналы, питающие форму расплавленным металлом (стояк, шлакоуловитель, питатели, выпор), вычерчивают тонкими линиями в поле чертежа. Геометрические размеры элементов литниковой системы определяются из отдельных расчётов.

5. Формовочные уклоны служат для облегчения выемки модели из формы без ее разрушения (см. рис. 1.2). Величина уклона зависит от материала модели и высоты боковой поверхности и может составлять 0,5...3°. Величину уклона указывают рядом с чертежом детали.

6. Усадка. Модели и стержневые ящики должны быть больше соответствующих размеров отливки на величину усадки металла. Усадка серого чугуна составляет 1 %, стали – 2 %, цветных сплавов – 1,5...2 %. Величину усадки указывают в списке технических требований  в поле чертежа.

1.2. Разработка чертежа отливки

На основе чертежа элементов литейной формы с нанесёнными модельно-литейными указаниями разрабатывается чертёж отливки (обычно только в серийной технологии). При вычерчивании отливки (рис. 1.3) указывают все припуски и их величины.

|  | «Ступица» (отливка) СЧ 20, ГОСТ 1412-85 1. Твёрдость НВ 170…220 2. Литейные уклоны 3° 3. Неуказанные литейные радиусы 2 мм 4. Точность отливки 9-9-6-5 (ГОСТ 26645-85) |
| --- | --- |

Рис. 1.3. Чертёж отливки

Внутренний контур обрабатываемых  поверхностей, а также отверстий, выточек, не выполняемых в литье, вычерчивается сплошной тонкой линией. Части оставшихся питателей, выпоров, прибылей и неотливаемых отверстий, попадающих в разрез, штрихуют. Наклон штриховки обрабатываемых отверстий должен совпадать с наклоном штриховки разрезов и сечений детали.

На чертеже отливки указываются технические требования, необходимые для ее изготовления и приемки: твердость HB, неуказанные литейные уклоны, неуказанные литейные радиусы, класс точности отливки, способ очистки отливки, возможность наличия раковин, смещения по разъему и т. д. В зависимости от способа литья и массы отливки характеризуются классами точности: классом точности размеров; степенью коробления; степенью точности поверхностей; классом точности массы.

Технические требования указываются с правой стороны в поле чертежа отливки.

1.3. Изготовление модели

В соответствии с модельно-литейными указаниями изготовляется модель. В зависимости от вида производства модели делают деревянными, металлическими, пластмассовыми. Деревянные модели должны быть покрашены (для чугунного литья – в красный цвет, для стального – в серый,  для цветного – в жёлтый). Причём стержневые знаки должны быть выделены чёрной краской (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Эскиз модели:

1 – плоскость разъёма; 2 – стержневые знаки

1.4. Изготовление стержневого ящика

Стержневые ящики могут изготавливаться из дерева и металла в зависимости от вида производства. Внутренняя полость стержневого ящика должна полностью соответствовать по модельно-литейным указаниям наружному контуру стержня, т.е. при её изготовлении учитывают припуск на обработку, усадку и размеры стержневых знаков (рис. 1.5).

а)

б)

Рис. 1.5. Стержневой ящик (а) и стержень (б)

1.5. Изготовление моделей элементов литниковой системы

Стояк 3 представляет собой конический стержень, образующий в форме вертикальный канал, по которому металл из литниковой чаши поступает в шлакоуловитель 2, расположенный в верхней половине формы (рис. 1.6).

Fn=…см2

Кол=…шт.

∑Fп=…см2

Fшл=…см2

Кол=…шт.

∑Fшл=…см2

Fст=…см2

Кол=…шт.

∑Fст=…см2

Рис. 1.6. Элементы литниковой системы:

1 – питатели; 2 – шлакоуловитель; 3 – стояк

Шлакоуловитель представляет собой в поперечном сечении трапецию и служит для задержания шлака и неметаллических включений, попавших в стояк.

Питатели 1, расположенные в нижней половине формы, имеют также трапецеидальное сечение и служат для плавного подвода металла непосредственно к отливке из шлакоуловителя.

Выпор представляет собой конический стержень, который устанавливается в самой высокой части модели и служит для вывода из формы воздуха, газов, шлака.

Соотношение суммы площадей поперечного сечения стояка, шлакоуловителей и питателей должно отвечать следующей зависимости:

1.1.6. Приготовление формовочной и стержневой смесей

Литейные формы изготовляют из формовочных смесей. Основными формовочными материалами являются кварцевый песок и огнеупорная глина, вспомогательными – молотый уголь, древесный пек, опилки и др.

Формовочные смеси подразделяются на единые, облицовочные, наполнительные, стержневые. Облицовочные смеси приготовляются только из свежих материалов и  применяются для изготовления высококачественных отливок (например, художественных). Наполнительные смеси для большей газопроницаемости имеют грубый зерновой состав. В состав всех единых формовочных смесей вводят отработанную формовочную смесь в количестве 70...90 % в зависимости от вида литья. Все формовочные смеси должны обладать комплексом специальных свойств: пластичностью, прочностью, газопроницаемостью, податливостью, огнеупорностью. Свойства формовочных смесей определяются влажностью, содержанием глины (не должно превышать 10 %), величиной и формой зерен песка. Влажность формовочных смесей должна быть в пределах 5 % к общей массе сухих материалов.

Процесс приготовления формовочных смесей сводится к перемешиванию подготовленных составляющих смеси в бегунах или специальных смесителях. Компоненты смеси перемешиваются вначале в сухом состоянии, а затем – при добавлении воды. Готовая формовочная смесь из бегунов поступает в отстойники, из них  – в разрыхлитель, оттуда – к месту изготовления форм. Стержневые смеси приготавливаются аналогичным способом. При этом они должны обладать более высокими показателями прочности, огнеупорности и газопроницаемости, а также лучшей податливостью и выбиваемостью, что обеспечивается специальными добавками (опилками, торфом и др.).

1.1.7. Изготовление стержней

Процесс изготовления стержней состоит из следующих операций: формовка сырого стержня; сушка; отделка и окраска сухого стержня.

При ручном изготовлении стержня внутреннюю полость стержневого ящика смазывают керосином или машинным маслом, наполняют стержневой смесью и уплотняют, металлической иглой делают вентиляционный канал и извлекают стержень из ящика. Готовый стержень устанавливают на сушильную плиту и отправляют в сушильную печь. Сушка производится при температуре 350…400 °С. Тонкие, ажурные стержни для повышения прочности армируют проволокой.

1.1.8. Изготовление литейной формы

По степени механизации различают ручную и машинную формовку. Ручная формовка применяется для получения небольших партий отливок в условиях единичного производства или очень крупных отливок. Наиболее распространённым способом изготовления литейных форм является формовка в парных опоках по разъемным моделям.

2            3      4             5

6

1

8    9        10             11               12          13

7

б)

в)

а)

14

Рис. 1.7. Этапы формовки:  а – нижней опоки;  б – верхней опоки;  в – форма в сборе;

1 – подмодельная плита;   2 – питатель, 3 – нижняя полумодель; 4 – формовочная смесь;   5 – вентиляционные наколы; 6 – нижняя опока;  7 – центрирующие штыри; 8 – модель   шлакоуловителя; 9 – модель стояка; 10 – литниковая чаша; 11 – верхняя полумодель;      12  – модель выпора;  13 –  верхняя опока;  14 – стержень

Опоки представляют собой металлические рамки, в которых изготавливают литейную форму. Изготовление литейной формы производится в следующем порядке (рис. 1.7):

1) на модельную плиту устанавливают нижнюю половину модели, модели питателей и опоку, в которую засыпают и уплотняют формовочную смесь;

2) опоку поворачивают на 180° и устанавливают вторую половину модели, модели шлакоуловителя, стояка и выпора;

3) по центрирующим штырям устанавливают верхнюю опоку, засыпают в неё и уплотняют формовочную смесь;

4) после извлечения моделей стояка и выпора форму раскрывают;

5) из полуформ извлекают модели изделия, модели шлакоуловителя и питателей;

6) в нижнюю полуформу устанавливают стержень;

7) накрывают нижнюю половину формы верхней.

После заливки жидкого металла и его затвердевания литейную форму разрушают и извлекают готовую отливку (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Готовая отливка с литниковой системой:

1 – отливка;  2 – питатели;  3 – шлакоуловитель;  4 – стояк;

5 – литниковая чаша;  6 – выпор

Готовые отливки после отделения литников, выпора и очистки подвергаются контролю с целью выявления дефектов и установления причин их образования. Видами брака отливок считаются: газовые, земляные, шлаковые и усадочные раковины, трещины, непроливы, заливы в плоскости разъема, коробление, искажение размеров и веса, газовая пористость.

2. Порядок проведения работы

1. Вычертить эскизы детали втулка или хомут (рис. 1.9 или рис. 1.10). Задание для каждой бригады даёт преподаватель.

«Втулка»

АЛ2,ГОСТ 1583-93

«Втулка»                                                                                    АЛ2  ГОСТ 1583-93

Рис. 1.9. Эскиз детали втулка

Рис. 1.10. Эскиз детали хомут

«Хомут»

АЛ2,ГОСТ 1583-93

2. Нанести на копию эскиза детали модельно-литейные указания:

– разъем модели и формы;

– расположение отливки в форме (В и Н);

– припуски на механическую обработку;

– формовочные уклоны;

– форму стержней и размеры стержневых знаков;

– усадку;

– неотливаемые отверстия.

3. В соответствии с модельно-литейными указаниями вычертить модель детали и стержневой ящик. Выполнить эскизы элементов литниковой системы.

4. Загрузить в электропечь тигель с необходимым количеством сплава, из которого будет отливаться деталь.

5. Приготовить 3 кг формовочной смеси следующего состава:

– сухая отработанная формовочная смесь  –  90 %;

– сухой свежеприготовленный кварцевый песок  –  8 %;

– сухая свежеприготовленная огнеупорная глина  –  2 %;

– вода – 5 % (сверх 100 %).

Взвешенные компоненты формовочной смеси загрузить в лабораторные бегуны. Произвести перемешивание их в сухом виде в течение 2...3 мин. Добавить в смесь воду и продолжить перемешивание еще в течение 5...6 мин. Приготовленную смесь выгрузить в металлический противень.

6. Приготовить 0,1...0,2 кг стержневой смеси, для чего взять указанное количество формовочной смеси, добавить в нее 2...3 % опилок или торфяной крошки и перемешать вручную.

7. Изготовить стержень. Стержневой ящик установить на плиту. Наполнить полость ящика стержневой смесью и уплотнять ее при помощи трамбовки. Загладить торцевые части стержня и при помощи душника произвести по оси стержня накол для получения вентиляционного канала. Извлечь стержень из стержневого ящика и поместить его в сушильный шкаф для сушки. Сушка производится в течение 1...1,5 ч при температуре 350...400 °С.

8. Изготовить и собрать форму. Нижнюю половину модели, не имеющую центрирующих шипов, и модели питателя кладут плоскостью разъема на подмодельную плиту. Сверху устанавливают нижнюю опоку плоскостью разъёма вниз так, чтобы расстояние от модели до стенок опоки было примерно одинаковым. На модель насыпают слой формовочной смеси 20...30 мм и уплотняют ее руками вокруг всей модели. Наполняют формовочной смесью остальной объем опоки. Клиновым концом трамбовки смесь уплотняют сначала у стенок опоки, а затем в средней части. После добавления смеси выше краёв опоки ее уплотняют тупым концом трамбовки. Излишек смеси срезают линейкой. Душником накалывают вентиляционные каналы.

Заформованную опоку переворачивают на 180°. Формовочную смесь по разъему заглаживают гладилкой. На нижнюю половину модели по центрирующим шипам устанавливают верхнюю половину модели и модели шлакоуловителя, стояка и выпора. Поверхность разъема формы посыпают тонким слоем сухого кварцевого песка или графита, чтобы формовочная смесь в верхней опоке не прилипала к смеси в нижней опоке. По центрирующим штырям на нижнюю опоку устанавливают верхнюю опоку.

Производят наполнение и уплотнение смеси в верхней опоке в таком же порядке, как и в нижней.

После накалывания вентиляционных каналов гладилкой вокруг стояка прорезают литниковую чашу.

Модели стояка и выпора слегка раскачивают и удаляют из верхней полуформы. Верхнюю опоку снимают и переворачивают на 180°. Из полуформы после легкого раскачивания удаляют модель отливки и модели шлакоуловителя и питателей. Обе полуформы отделывают и припыливают серебристым графитом, тальком или другими пылевидными материалами      с целью получения отливок с более чистой поверхностью.

В нижнюю полуформу устанавливают высушенные и охлаждённые стержни и закрывают ее по центрирующим штырям верхней полуформой.

На верхнюю полуформу устанавливают груз для предотвращения ухода жидкого металла через разъем формы во время заливки.

9. Залить форму жидким металлом (работу с расплавленным металлом и горячей отливкой выполняет учебный мастер). Металл перед заливкой должен быть перегрет на 100…160 °С выше температуры плавления для повышения жидкотекучести. При достижении заданной температуры сплава тигель  вынимают  из  печи  и  выдерживают некоторое время  для выделения газов, всплывания шлака и неметаллических включений, которые с поверхности жидкого металла удаляют. Разливку сплава ведут, не прерывая струи, до появления его из отверстия выпора.

10. Выбить отливку из формы. Форму разрушают после затвердевания и частичного остывания отливки (через 10…15 мин после заливки). Извлечённую отливку охлаждают и очищают.

11. Вычертить эскизы формовки  (нижней опоки, верхней опоки) и формы в сборе.

12. Вычертить эскиз готовой отливки с элементами литниковой системы в аксонометрии.

3. Содержание отчета

1. Название и цель лабораторной работы.

2. Оснащение.

3. Эскиз детали втулка или хомут (по заданию преподавателя).

4. Эскиз элементов литейной формы для литья детали втулка или хомут в песчано-глинистую форму.

5. Эскизы модели, стержневого ящика и стержня.

6. Эскизы  этапов  формовки  (нижней  полуформы,  верхней  полуформы и  формы   в  сборе).

7. Эскиз отливки.

8. Оценка качества полученной отливки в песчано-глинистую форму.