Лабораторная работа № 4

Получение заготовок горячей объёмной штамповкой

Цель работы

Познакомиться с технологией получения поковок, изучить конструкцию штампов и порядок выбора основных параметров процесса  горячей объёмной штамповки.

Оснащение

1. Штампы.

2. Пресс ручной гидравлический.

3. Заготовка для объемной штамповки.

1. Общие сведения

Поковки можно получить свободной ковкой (рис. 4.1) и горячей объемной штамповкой с помощью специальных штампов (рис. 4.2). Производительность штамповки во много раз выше производительности свободной ковки.

# г)

# д)

# б)

# в)

# а)

# и)

# з)

# е)

# ж)

# Рис. 4.1. Операции свободной ковки: а – осадка; б – высадка; в – протяжка; г – разгонка; д – рубка; е – прошивка; ж – раскатка; з – протяжка вдоль оси;             и – сдвиг металла

# Рис. 4.2. Горячая объёмная штамповка:

# 1 – нижняя и верхняя половинки штампа; 2 – поковка

1.1. Пластическая деформация, ее влияние на структуру металлов

С возникновением остаточных деформаций от удара или давления металл меняет свою форму в желаемом направлении без разрушения. Одновременно происходит изменение структуры, механических и физических свойств металла. Такое необратимое изменение формы металла называется пластической деформацией. Для создания пластической деформации металл необходимо подвергнуть напряжениям, которые больше его предела упругости, но меньше предела прочности.

Обработка давлением применима только к металлам, обладающим достаточной пластичностью, и неприменима к хрупким металлам (например, к чугуну). Давлением обрабатывают сталь, медные, алюминиевые, магниевые и другие сплавы. Этот вид обработки является высокопроизводительным методом получения заготовок.

Обработка металлов давлением может производиться как в холодном, так и в горячем состоянии. В процессе пластической деформации металла в холодном состоянии вследствие деформирования микроструктуры непрерывно увеличиваются твердость и хрупкость металла, а пластичность и вязкость уменьшаются. Эти изменения свойств металла называются упрочнением (наклепом). Они могут быть устранены, например, с помощью термической обработки (отжига). Процесс замены деформированных, вытянутых, зерен новыми, равновесными, происходящий при определенных температурах, называется рекристаллизацией. При температурах ниже температуры начала рекристаллизации наблюдается явление, называемое возвратом. При возврате (отдыхе) размеры и форма деформированных, вытянутых, зерен не изменяются, но в значительной степени снимаются остаточные напряжения, возникающие при литье, обработке давлением и т.д.

С увеличением температуры нагрева пластичность металлов непрерывно (за исключением промежуточного интервала температур между холодной и горячей  деформациями)  увеличивается  (кроме  Ag,  Cu),  а  прочность – сопротивление деформированию – снижается. С ростом скорости деформации увеличивается сопротивление металла деформированию, поэтому динамическая деформация под молотом вызывает большее сопротивление металла, чем деформация под прессом.

1.2. Нагрев металла при обработке давлением

При горячей деформации сопротивление металла деформированию примерно в 10 раз меньше, чем при холодной. Это позволяет снизить стоимость изготовляемых изделий. Для каждого металла и сплава температура горячей обработки имеет свои верхний и нижний пределы (выше 0,7 Тпл), образующие область нагрева, называемую температурным интервалом обработки.

На рис. 4.3 показана область нагрева углеродистой стали при горячей обработке давлением в зависимости от содержания углерода. Её верхние пределы лежат на 100…150 °С ниже температуры начала плавления (т. е. линии солидуса), а нижние пределы – на 60…75 °С выше температур превращения перлита и цементита в аустенит (т. е. линии перлитных превращений).

Рис. 4.3. Кривая температурного интервала горячей обработки давлением           углеродистой стали: 1 – зона  пережога; 2 – зона перегрева; 3 – зона горячей обработки давлением; 4  –  зона наклепа

Выше линии верхних температурных пределов находится зона  пережога, ниже линии нижних температурных пределов – зона упрочнения (наклепа).  Пережженный металл годен только на переплавку. Зона перегрева является зоной наиболее интенсивного роста зерна и дает крупнозернистую структуру металла, непрочную и хрупкую, которая может быть исправлена последующим отжигом на мелкое зерно. Обработка давлением при температурах зоны наклепа дает напряженный и хрупкий (наклепанный) металл и может привести к его разрушению. Наклеп можно устранить последующей термообработкой (отжигом).

Температуры зоны горячей обработки значительно превышают температуру рекристаллизации, поэтому получаемый от механического воздействия наклеп немедленно уничтожается вследствие рекристаллизации и образования новых зерен. При правильно проведенном режиме горячей обработки давлением зерна металла получаются тем мельче, чем ближе температура конца обработки к нижнему пределу.

В процессе горячей обработки давлением в металле происходит образование мелких зерен, уменьшаются или уничтожаются пороки литого металла (например, газовые раковины, пустоты с неокисленными поверхностями завариваются), кристаллы стали вытягиваются, ориентируясь в направлении течения металла, и создается волокнистая макроструктура, вследствие чего механические свойства стали вдоль волокон становятся выше, чем поперек волокон. Эту особенность механических свойств стали используют при изготовлении деталей: заготовку деформируют так, чтобы направление возникающих в детали максимальных растягивающих напряжений совпадало с направлением волокна, причем волокна должны огибать, а не пересекать контуры изделий.

Для нагрева металла используются различные нагревательные устройства:  пламенные и электрические камерные печи, электроконтактные  и индукционные нагреватели. По распределению температуры в рабочем пространстве пламенные печи  делятся на камерные и методические. В камерных печах температура одинакова на всем рабочем пространстве. В методических печах нагрев заготовок осуществляется постепенно, по заданному режиму.

Электрические печи  для  безокислительного нагрева металлов бывают также камерные и методические.

Контактные электронагреватели применяются для нагрева током большой силы (при малом напряжении), проходящим через нагреваемую заготовку, которая в данном случае служит сопротивлением. Заготовка нагревается очень быстро, что обеспечивает высокую производительность и небольшую потерю тепла (КПД установки – 70…80 %).

Индукционный нагрев производится с помощью индукционного электронагревателя, состоящего из закрытого общим кожухом индуктора, в котором нагреваются заготовки, и монтируемой под ним батареи конденсаторов. Помещенный внутрь индуктора металл нагревается под действием магнитного гистерезиса и возбуждаемых в нем вихревых токов.

Высокий КПД (60…70 %) индукционного нагревателя достигается подбором тока соответствующей частоты. По сравнению с нагревом заготовок в печах время индукционного нагрева сокращается в 15…20 раз (при подборе соответствующих частот стальная заготовка диаметром  40 мм нагревается до ковочной температуры за 30…35 с), а слой окалины уменьшается в 4…5 раз. Кроме того, при индукционном нагреве металла практически отсутствует обезуглероженный слой, уменьшается угар металла, улучшаются условия труда (нет облучения от нагревательных печей, нагрев бесшумный и др.).

При контактном и индукционном нагреве нет опасности образования трещин, так как под действием возникающего в самом металле тепла нагрев получается более равномерный.

1.3. Горячая объемная штамповка

В специальных штампах из нагретых заготовок горячей объемной штамповкой получают изделия, называемые штампованными поковками. Штампом называется металлическая форма, состоящая обычно из двух частей, в которых имеются полости, по конфигурации соответствующие изготовляемой поковке. Эти полости называются ручьями. Каждый штамп годен для изготовления лишь одной определенной поковки, поэтому штампы применяются преимущественно при крупносерийном и массовом производстве.

Объёмную горячую штамповку осуществляют двумя способами: в открытых и закрытых штампах (рис. 4.4). В первом случае получают поковку с облоем (заусенцем по месту разъёма штампа). При штамповке с облоем полость штампа хорошо заполняется металлом, т. к. объём заготовки больше объёма полости штампа (этот способ более распространён, несмотря на отходы металла в облой). Во втором случае объём заготовки Vз должен быть равен объему полости штампа Vш (безоблойная штамповка).

# в)

# б)

# а)

# В

# РШ

# Н

# Рис. 4.4. Схемы штамповки в открытом штампе (а) и  в закрытом штампе (б);

# в – эскиз поковки: 1 – плоскость разъёма штампа; 2 – облой; 3 – штамповочные уклоны; 4, 5 – припуск; 6 – выемка; 7 – плёнка

В штампе может быть один или несколько ручьев. Заготовка в многоручьевом штампе (рис. 4.5) получается последовательно: сначала – в заготовительных (черновых) ручьях, в которых выполняются операции вытяжки или гибки, затем – в штамповочных (для предварительной и окончательной штамповки) ручьях. Штамповка обычно производится с одного нагрева. Штампы изготовляются из специальных сталей, обладающих высокой твердостью и жаропрочностью.

Рис. 4.5. Многоручьевой  молотовый  штамп и операции штамповки шатуна:

1, 2, 3, 4, 5 – соответственно подкладной, протяжной, предварительный, гибочный  и      окончательный ручьи;  6 – профиль подкладного ручья; 7 – поковка;  8 – исходная заготовка;

I – протяжка; II – подкатка; III – гибка; IV – предварительная штамповка; V – окончательная поковка (штамповка)

В процессе штамповки рассматривают три фазы:

1) металл течет во все стороны до стенок штампа;

2) металл заполняет полости штампа и стремится вытечь из него, а также в металле возникают напряжения сжатия, идет образование заусенцев в разрезе двух половин штампа;

3) образованные заусенцы теряют пластические свойства и не дают вытекать металлу, идет уплотнение и окончательное заполнение всех «закоулков» штампа.

Для объемной штамповки применяют паровоздушные штамповочные молоты двойного действия с массой падающих частей до 1800 кг (имеют наибольшее распространение), гидравлические и фрикционные прессы, кривошипные ковочно-штамповочные прессы, горизонтально-ковочные машины, винтовые фрикционные прессы и др. Паровоздушные штамповочные молоты по своему устройству сходны с паровоздушными молотами для свободной ковки. Для горячей штамповки применяются также бесшаботные, высокоскоростные паровоздушные молоты, у которых происходит соударение нижнего и верхнего бойков, движущихся навстречу друг другу со скоростью 20 м/с (скорость других штамповочных молотов – 6…8 м/с). При работе на этих молотах отсутствует сотрясение почвы. Ими можно штамповать малопластичные высоколегированные стали и детали сложной конфигурации.

Горизонтально-ковочная машина представляет собой кривошипный, горизонтальный пресс, у которого боек со штампом движется в горизонтальной плоскости. Горизонтально-ковочные машины обладают высокой производительностью (400…900 поковок в час), обеспечивают получение поковок большей точности, чем при штамповке на молотах, и почти не дают заусенцев. На этих машинах операциями высадки нагретых прокатных заготовок получают кольцеобразные изделия и поковки типа стержней с головками или утолщениями.

К  завершающим отделочным операциям при горячей штамповке относятся:

- калибровка;

- термическая обработка;

- очистка;

- правка и чеканка.

В настоящее время работают поточные и автоматические линии штамповки.

3. Порядок проведения работы

1. Изучить назначение, инструмент, оборудование и методы нагрева заготовок при горячей обработке давлением.

2. Произвести объёмную  штамповку изделия  в закрытом штампе.

4. Содержание отчёта

1. Название, цель и оснащение лабораторной работы.

2. Эскиз изделия  втулка для объёмной горячей штамповки.

3. Эскиз закрытого штампа.