Лабораторная работа № 8

Обработка заготовок на шлифовальных станках

Цель работы

Познакомиться с обработкой поверхностей деталей машин на шлифовальных станках

Оснащение

1. Шлифовальный станок мод. 3Г71.

2. Заготовка.

3. Измерительный инструмент – микрометр.

1. Общие сведения

Шлифование – процесс обработки деталей при помощи шлифовальных кругов. Шлифование является отделочной операцией, обеспечивающей высокую точность размеров и хорошее качество обработанной поверхности. Сущность шлифования рассматривается как процесс суммарного микроцарапания и истирания материала абразивными зернами круга (рис. 8.1).

Абразивные зерна имеют форму разнообразных многогранников, которые действуют на обрабатываемый материал своими беспорядочно расположенными лезвиями. Процесс резания (царапание) с отделением материала в стружку шлифовальным кругом проводится на высоких скоростях (Vкр = 30 м/с и более).

Углы резания у различных  абразивных зерен неодинаковы и имеют отрицательное и положительное значения, поэтому в зоне контакта часть зёрен режет, а часть – выглаживает, вследствие чего возникает высокая температура (свыше 900 °С). Чтобы не было прижога на поверхности стальных заготовок, применяют обильное охлаждение. Чугунные и бронзовые заготовки шлифуют всухую.

Рис. 12.1. Схема работы абразивного зерна

1.1. Круглое шлифование

Наружное круглое шлифование в центрах осуществляют способами продольной и поперечной подач на круглошлифовальных станках.

При шлифовании способом продольной подачи (рис. 8.2, а) и глубинным шлифованием за один проход (рис. 8.2, в) шлифовальный круг осуществляет главное вращательное движение Dnкр, а обрабатываемая деталь – вращательное движение вокруг своей оси Dsкр (круговая подача) и поступательное движение  продольной подачи Dsпр (sпp = (0,2…0,5)Вкр) вдоль оси. Глубину шлифования t  устанавливают радиальной подачей sр за проход шлифовального круга.

При шлифовании способом радиальной подачи (или способом врезания рис. 8.2, б) шлифовальный круг получает главное вращательное движение Dnкр вокруг оси и радиальное движение подачи Dsр, а обрабатываемая деталь – только вращательное движение Dsкр. Этот способ применяют для чернового или чистового шлифования деталей, длина которых полностью перекрывается шириной шлифовального круга.

При одновременном шлифовании цилиндрической поверхности и торца ось вращения шлифовального круга должна располагаться под углом к оси вращения обрабатываемой детали (рис. 8.2, г). При такой установке круга наблюдается линейный контакт между кругом и деталью. Торец детали шлифуется периферийной частью круга, поверхность контакта круга с деталью уменьшается. При этом обеспечивается повышение производительности, снижается опасность возникновения прижогов и повышается период стойкости круга. Угол  α между осью круга и детали выбирается в диапазоне от 10 до 45°.

# Рис. 8.2. Схемы наружного круглого шлифования

Внутреннее круглое шлифование (рис. 8.3, а) применяют при обработке сравнительно коротких деталей продольными проходами или врезанием круга.

При шлифовании продольными проходами круг осуществляет главное вращательное движение Dnкр и продольное движение подачи Dsпр: 
sпp= (0,2…0,3)Вкр – при чистовом шлифовании; sпp = (0,6…0,8)Вкр – при черновом шлифовании. Обрабатываемая деталь делает только вращательное движение вокруг оси Dsкр. Глубину резания  t  устанавливают радиальной подачей   круга  Dsр. Диаметр круга обычно принимают Dкр = (0,8…0,9)dотв.

# Рис. 12.3. Схемы внутреннего шлифования:

# а – цилиндрических деталей; б –  корпусных  деталей

# Рис. 12.4. Схемы внутреннего шлифования: а – цилиндрических деталей;

# б –  корпусных  деталей

При шлифовании врезанием ширина круга полностью перекрывает длину обрабатываемой детали. Работу ведут при неподвижном столе станка или же при небольшом возвратно-поступательном движении его в направлении продольной подачи для улучшения качества получаемой поверхности.

При шлифовании отверстий у корпусных деталей  деталь неподвижна, а круговая подача обеспечивается планетарным вращением шпинделя круга Dsпл (рис. 8.3, б). Торцевые поверхности деталей обрабатывают на круглошлифовальных станках торцом чашечных кругов.

1.2. Плоское шлифование

Плоское шлифование осуществляют наружной частью (периферией) и торцом шлифовального круга.

При шлифовании периферией круга (рис. 8.4, а) шлифовальный круг осуществляет главное вращательное движение Dnкр, а обрабатываемая деталь, укрепляемая на столе станка, – возвратно-поступательное продольное движение подачи Dsпр (sпp ≤ 20…60 м/мин) и поперечную подачу Dsп                                      (sп = (0,3…0,6)Вкр мм/дв. ход стола).

Глубину резания  устанавливают радиальной подачей круга                       t = sp = 0,002…0,005 мм/ход.

При шлифовании торцом круга (рис. 8.4, б) обрабатываемая деталь осуществляет то же движение, что и при шлифовании периферией круга, а шлифовальный круг – главное вращательное движение Dnкр вокруг вертикальной оси. Глубину резания t устанавливают вертикальной подачей вдоль оси круга sp. Шлифование торцом круга более производительно, чем шлифование периферией, так как в процессе работы большая площадь круга находится в соприкосновении с обрабатываемой поверхностью и большее количество абразивных зерен одновременно работает; к тому же этот способ шлифования обеспечивает достаточно большую точность.

# Рис. 8.4. Схемы плоского шлифования: а – периферией круга;  б –  торцом круга; 1 – стол станка; 2 – деталь

1.3. Шлифовальные станки

Шлифовальные станки по конструктивным и технологическим признакам (виду выполняемой работы) разделяют на кругло-, плоскошлифовальные (рис. 12.5), специальные, заточные и отделочные. К круглошлифовальным относят станки для круглого шлифования в центрах, бесцентровые, полуавтоматы и автоматы; к внутришлифовальным – простые, планетарные, бесцентровые, полуавтоматы и автоматы; к плоскошлифовальным – продольные и карусельные, работающие периферией и торцом круга, полуавтоматы и автоматы; к специальным – зубо-, резьбо-, копировально-шлифовальные: для шлифования шлицевых валиков, шаров и т.д.; к заточным – универсальные: для заточки разных инструментов, специальные: для заточки определенных инструментов.

# Рис. 8.5. Компоновки круглошлифовального (а) и плоскошлифовального (б) станков: 1 – станина; 2 – продольный суппорт; 3 – шпиндельная бабка круга;          4 – гидравлический привод продольной подачи; 5 – гидробак; 6 – привод круговой    подачи заготовки; 7 – задняя бабка; 8 – стойка; 9 – поперечный суппорт

Шлифовальный круг – абразивный инструмент в виде твердого тела вращения, предназначенный для шлифования. К разновидностям шлифовальных кругов относятся также шлифовальные головки и шлифовальные сегменты (рис.8.6, а, б). Первые являются шлифовальными кругами с глухими отверстиями для крепления их на оправке или шпинделе станка, вторые – это части сборных или составных шлифовальных кругов. Шлифовальный лист, длина которого превышает ширину более чем в 2,5 раза, называется шлифовальной лентой,а производимая ею обработка – ленточным шлифованием (рис.8.6, в).

Рис. 8.6. Разновидности шлифовальных инструментов:

а – шлифовальная головка; б – шлифовальный сегмент; в – шлифовальная лента;

г, д – абразивные бруски; е – притир

Абразивный брусок – это абразивный инструмент, выполненный в виде твердого тела и предназначенный для обработки детали без вращения вокруг своей оси. В процессе обработки абразивный брусок не вращается, им выполняют хонингование и суперфиниширование (рис.8.6, г, д). Притиром называют абразивный инструмент в виде жесткого тела, на поверхности которого абразивные зерна находятся в закрепленном или свободном состоянии, им выполняют доводку (рис.8.6, е).

Шлифовальный круг состоит из абразивных зерен (режущих элементов круга), связки и пор. Связка удерживает зерна в теле круга. Шлифовальные круги характеризуются типом формы, размерами, видом абразивного материала, величиной зерна (зернистостью), видом связки, твердостью и внутренней структурой.

По форме шлифовальные круги разделяют номером на следующие типы:

1) плоские прямого профиля1(ПП) размерами D = 3…1100мм,
d = 1…305 мм, В = 6…200 мм – для наружного круглого, внутреннего, бесцентрового и плоского шлифования, а также для заточки резцов(рис. 8.7, а);

2) плоские с односторонним профилем 3(3П) – для заточки некоторых видов инструмента (рис. 8.7, б); с двухсторонним коническим профилем
4(2П) – для шлифования резьбы, зубчатых колес и т. д. (рис. 8.7, д);

3) плоские с выточкой 5(ПВ) – для круглого шлифования с подрезкой торца (рис. 8.7, е);

4) круги-диски 41(Д) шириной (толщиной) В = 0,5…4 мм и наружным диаметром 80…500 мм – для отрезных и прорезных работ (рис. 8.7, в);

5) круги-кольца 2(К) – для торцевого шлифования (рис. 8.7, ж), круги-чашки цилиндрические 6(ЧЦ) и круги-чашки конические 11(ЧК) – для плоского шлифования торцом круга (рис. 8.7, г, з) и др.

Рис. 8.7. Формы шлифовальных кругов

Шлифовальные круги изготовляют из естественных (алмаза, корунда, кварца, наждака) и искусственных (электрокорунда, карборунда, карбида бора) абразивов.

Электрокорунд, состоящий в основном из оксида алюминия А12О3, получают в дуговых электрических печах при плавке шихты, составленной из естественных бокситов и других веществ. Температура красностойкости 
Ткр = 1700…1800 °С, твёрдость – НV1900…2400. Маркируется: 14А – электрокорунд нормальный; 24А, 25А – электрокорунд белый.

Карбид кремния, состоящий в основном из химического соединения кремния с углеродом SiC, получают в электропечах при восстановлении кремнезема (SiO2) углеродистыми материалами (антрацитом, коксом) в условиях высокой температуры (до 2100 °С). Выпускают две разновидности карбида кремния – зеленый и черный, отличающиеся по цвету и некоторым механическим свойствам. Температура красностойкости Ткр = 1300…1400 °С, твёрдость – НV3300…3600. Маркируется: 53С, 54С – карбид кремния черный; 63С, 64С – карбид кремния зеленый.

Карбид бора, состоящий в основном из химического соединения бора с углеродом В4С, получают в дуговых электрических печах путем плавки шихты, состоящей из технической борной кислоты В2О3 и нефтяного кокса. Твёрдость – НV4000…4500, при Т > 500 °С окисляется, поэтому используется только в качестве порошков.

Кубический нитрид бора (ВN) имеет наивысшую после алмаза твёрдость НВ10000, высокую красностойкость Ткр = 1500…1600 °С, инертен к железу, но более хрупкий.

Алмаз (С) имеет наивысшую микротвёрдость – более НV10060, обладает пониженной красностойкостью, при нагревании свыше 750 °С начинает окисляться, химически активен к Fe.Синтетический алмаз, представляющий собой углерод С с кубической кристаллической  решеткой, получают из графита в специальных камерах при высоких давлениях и температурах в присутствии металлов-растворителей (никеля, марганца, железа и др.). Алмазные круги применяют всех типов, за исключением кругов-чашек цилиндрических. Алмазные инструменты, в отличие от абразивных, изготовляют несплошными; они имеют алмазный слой со связкой толщиной до 3 мм, закреплённый на металлическом корпусе.

Зерна абразивных материалов обладают очень высокой твердостью и теплостойкостью, имеют острые режущие кромки, способные резать весьма твердые металлы и сплавы (чугун с отбеленным слоем, закаленную сталь и т.п.).

Зернистость шлифовального круга влияет на качество получаемой поверхности: чем мельче зерно круга, тем чище поверхность. Зернистость шлифовальных кругов характеризуется размером зерен и обозначается соответствующим номером.

Связку изготовляют на неорганической (керамической V(К), силикатной С и магнезиальной М) или органической основе (бакелитовой B(Б) и вулканитовой R(В)). Большинство шлифовальных кругов готовят на керамической связке, имеющей повышенную прочность и допускающей охлаждение

Твердость шлифовального круга характеризуется сопротивляемостью связки срыванию абразивных зерен с поверхности круга под действием внешних сил. Правильный выбор твердости круга существенно влияет на процесс шлифования и прежде всего  на самозатачиваемость круга. Самозатачиваемость – выкрашивание из круга затупленных зерен и обнажение новых зерен с острыми гранями. При выборе для шлифования данного материала слишком твердого круга  зерна не будут выкрашиваться, и, следовательно, самозатачивания не произойдет. Это приведет к засаливанию круга и прижогу шлифуемой поверхности. Из слишком мягкого круга зерна могут осыпаться, и он потеряет форму. Обычно для шлифования мягких материалов выбирают твердые круги, и наоборот. При засаливании круга с целью восстановления его режущей способности и исправления геометрической формы применяют правку шарошками, твердосплавными роликами, абразивными дисками и техническими алмазами.

2. Маркировка шлифовальных кругов

Характеристика шлифовальных кругов отражается в их маркировке.

Пример 1. Марка 1-600×20×30514АF46LV5 50 м/с означает, что круг имеет плоскую форму прямого профиля размером 600×20×305 мм, изготовлен из электрокорунда, имеет зернистость 40 мкм, среднемягкую твердость L (СМ2), керамическую связку V (К), структуру  среднюю №5 и допускает скорость вращения 50 м/с.

Пример 2. Маркировка и условное обозначение шлифовального круга (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Маркировка и условное обозначение шлифовального круга

2. Порядок выполнения работы

1. Познакомиться со станками шлифовальной группы

2. Изучить характеристики шлифовальных кругов из фонда кафедры.