Лабораторная работа №1к

Исследование параметров пассивных элементов 
гибридных интегральных микросхем

1. Цель работы

Ознакомление с конструктивно-технологическими особенностями и параметрами пленочных элементов гибридных интегральных микросхем (ИС).

2. Задание

- По вариантам, начертить топологию элементов. Рассчитать основные параметры элементов: размеры, номинальное значение, число квадратов, относительную погрешность.

- Получить задание на расчет топологии пленочных элементов;

- Выбрать материалы пленок. Рассчитать топологию элементов. Результаты расчетов оформить в виде таблицы.

- Начертить топологию ИС в масштабе 20:1, 10:1 или 5:1, разместив элементы так, чтобы они по возможности занимали минимальную площадь.

- Размеры навесных элементов принять равными 1x1 мм2. Размеры контактных площадок 500x500 мкм2.

3. Содержание отчета:

- Название работы.

- Цель работы.

- Чертеж топологии и результаты расчета параметров элементов.

- Расчеты топологии элементов.

- Таблица с результатами расчета топологии элементов.

- Чертеж топологии ИС в формате, указанном преподавателем.

- Выводы.

4. Контрольные вопросы

- Чем определяется выбор технологии изготовления гибридных интегральных схем?

- Назовите основные типы подложек ГИС и их параметры.

- Какие требования предъявляются к материалам контактных площадок, проводников, резистивных пленок?

- Виды материалов, применяемых для контактных площадок, проводников, резистивных пленок?

- Каковы требования к диэлектрическим пленкам? Для каких целей они применяются?

- Чем обусловлен разброс номиналов пленочных элементов?

- Какие основные конфигурации резисторов используются в пленочных ИС?

- Чем определяются минимальные размеры резисторов?

- Как влияет топология конденсатора на точность его изготовления?

- Назовите предельные характеристики пленочных индуктивностей?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проектирование пленочных элементов гибридных интегральных микросхем

Быстрое увеличение сложности радиоэлектронной аппаратуры требует значительного повышения ее надежности и снижения стоимости, габаритов, веса. Решение этих задач привело к появлению новых технических решений и технологических процессов, в основе которых лежат интегральные методы изготовления электронных схем.

В связи с этим изменился подход к конструированию аппаратуры. Появилась тесная взаимосвязь процессов проектирования РЭА и производства ИС и соответственно необходимость тесного взаимодействия разработчиков и технологов.

В настоящее время в области конструирования и технологии интегральных схем определились два основных направления:

1. Полупроводниковые интегральные схемы, представляющие собой функциональные устройства, содержащие активные и пассивные элементы, изготовленные в кристалле полупроводника. Диффузионные резисторы и конденсаторы монолитных схем имеют узкий диапазон реализуемых номиналов, низкую точность изготовления, сильную температурную зависимость номиналов и являются нелинейными элементами. Полупроводниковые схемы характеризуются высокой плотностью упаковки.

2. Гибридные интегральные схемы, представляющие собой диэлектрическую подложку с пленочными пассивными элементами и навесными бескорпусными активными элементами или полупроводниковыми микросхемами.

В отличие от диффузионных элементов тонкопленочные пассивные элементы обладают значительно меньшими температурными коэффициентами, повышенной радиационной стойкостью, более точными номинальными значениями, лучшими параметрами в СВЧ диапазоне.

К недостаткам гибридных ИС по сравнению о полупроводниковыми относятся необходимость ручных сборочных операций и большие габариты.

В настоящее время технология гибридных интегральных микросхем достаточно хорошо отработана и позволяет создавать самые разнообразные компактные и высоконадежные схемы.

Хотя ГИС и уступают полупроводниковым микросхемам по надежности и площади, занимаемой элементами схемы, и трудности, возникающие при создании пленочных активных элементов еще не преодолены, пленочная технология является хорошим дополнением полупроводниковой технологии, так как во многих случаях упрощает и удешевляет производство аппаратуры.

Выбор той или иной технологии для изготовления конкретной схемы определяется многими факторами, главными из которых являются объем выпуска и универсальность схемы. Технология гибридных интегральных схем оказывается более выгодной при мелкосерийном и серийном производстве. В этом случае она имеет следующие преимущества:

- капитальные вложения, необходимые для налаживания производства, в 10-20 раз меньше, чем при освоении полупроводникового производства;

- проще и дешевле проектирование схем; проще переход от одной схемы к другой (достаточно смены масок, трафаретов);

- технологические процессы менее сложны, более однородны и не так чувствительны к производственным помехам, как при производстве полупроводниковых схем;

- возможность одновременного использования полупроводниковых компонентов, различающихся по технологии изготовления и материалам (МОП, биполярные ИС, туннельные диоды, ИС на р-n подложках и подложках из арсенида галлия и др.), что обеспечивает большую гибкость при проектировании схем;

- возможность подгонки в некоторых случаях номиналов пленочных элементов;

- более высокая плотность упаковки при размещении на подложке нескольких полупроводниковых бескорпусных БИС по сравнению с той же аппаратурой на корпусированных БИС.

Эти преимущества обусловили переход к разработке и производству гибридных интегральных схем и БИС частного применения, т.е. микросхем, выпускаемых непосредственно предприятием-изготовителем аппаратуры. Серийность и номенклатура ГИС для конкретной аппаратуры определяется самим предприятием, а для их производства покупаются бескорпусные полупроводниковые приборы и схемы широкого применения либо в виде отдельных кристаллов, либо в виде неразрезанных пластин с последующим отбором годных изделий. Таким образом, становится невозможным проектирование аппаратуры без знания разработчиком возможностей как гибридной, так и полупроводниковой технологии.

В свою очередь технология гибридных и пленочных интегральных схем подразделяется на два вида: тонкопленочную и толстопленочную.

Само по себе деление на тонкие и толстые пленки является в значительной мере условным, и критерием различия здесь служит технология нанесения пленки. Толстые пленки проводящего, резистивного, диэлектрического материалов наносят методом трафаретной печати с помощью специальных паст с последующей многократной термообработкой при 800°С. Тонкие пленки наносят обычно распылением материала в вакууме с последующим осаждением его на диэлектрическую подложку через трафарет. Толстые пленки дают возможность получать ширину линии до 0,2 мм. Тонкопленочная технология обладает большей разрешающей способностью. Дли ширины линий в 0,1 мм необходимо использовать тонкие пленки.

Практика показала, что толстопленочная технология применяется при изготовлении схем более низкочастотных, с большими номиналами резисторов, работающих на более высоких уровнях мощности, в системах, где допустимы большие габариты и не требуются жесткие технологические допуски.

Выбор технологии в каждом случае диктуется совокупностью таких факторов как технологические возможности и эксплуатационные характеристики, которые необходимо получить в конкретной схеме. Важную роль играют опыт данного предприятия, стоимость производства ИС, объем опытных партий, требования к качеству изделий, сложность систем, в которых используются ИС.

Подложки гибридных и пленочных микросхем

Подложкой интегральной микросхемы называется основание, на поверхности или в объеме которого формируются элементы интегральных микросхем.

Подложки дан пленочных микросхем должны удовлетворять следующим требованиям:

- высокая механическая прочность при малых толщинах;

- высокие объемное и поверхностное электрические сопротивления и малые диэлектрические потери;

- температурные коэффициенты линейного расширения подложки и пленки должны быть предельно согласованными;

- химическая инертность к осаждаемым веществам и травителям;

- физическая и химическая стойкость при нагреве до высоких температур порядка 800°С;

- незначительное газовыделение в вакууме;

- хорошая адгезия с осаждаемой пленкой;

- высокий коэффициент теплопроводности;

- легкость механической обработки (резка, шлифовка, полировка);

- низкая стоимость.

Качество поверхности является важнейшим параметром подложки. От правильной обработки поверхности зависят не только структура и свойства наносимых пленок и, следовательно, электрические характеристики элементов, но и выход годных элементов, т.е. в конечном счете стоимость ИС. Чистота поверхности подложки не допускается ниже 13 – 14-го классов для тонкопленочного и 8-го класса для толстопленочных микросхем. Основные параметры подложек для пленочных микросхем приведены в табл.1.

Таблица 1

| Материал подложки | ε | tgδ*10-4 | Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/м*град | ТКЛР*10-7, 1/град | Класс частоты, ∇ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ситалл СТ580-1 | 8.2 | 25 | 1.4-4 | 50 | 13-14 |
| Керамика 221С | 9.2-10.3 | 6-15 | 12-13 | 75 | 4-11 |
| Поликор | 9.8 | 1 | 30 | 75-80 | 13-14 |
| Сапфир | 9.9 | 1 | 25-40 | 66-90 | 13-14 |
| Окись бериллия | 6.8 | 1-4.6 | 120-150 | 71-90 | 8-9 |

Таблица 2

Рекомендуемые размеры подложки ИС

| Ширина, мм | 60 | 30 | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 48 | 48 | 30 | 24 | 60 | 30 | 20 | 48 | 30 | 16 | 12 |

Подложки из ситалла широко применяются при изготовлении тонкопленочных гибридных схем. Ситалл, продукт кристаллизации стекла, по своим свойствам занимает промежуточное положение между стеклами и керамикой. Обладает более высокой механической прочностью по сравнению со стеклами (примерно в 2 раза), однако его теплопроводность невысока.

Подложки из керамики на основе окиси алюминия сравнительно дешевы, имеют низкие потери, относительно высокую диэлектрическую проницаемость и в несколько раз более высокую, чем у стекла и ситалла, теплопроводность, что позволяет изготавливать более мощные микросхемы. К недостаткам керамических подложек следует отнести трудности их полировки. В связи с этим они используются в основном в толстопленочных микросхемах. Шероховатая поверхность керамики способствует повышению адгезии при вжигании проводящих, резистивных и диэлектрических паст толстопленочных схем.

Подложки из поликора применяются преимущественно при изготовлении тонкопленочных гибридных СВЧ микросхем. Поликор изготовляют из корундовой керамики, содержащей около 99,8 % окиси алюминия. В нём удачно сочетаются относительно высокая диэлектрическая проницаемость с малыми потерями на СВЧ. Кроме того, поликор обладает хорошей полируемостью, что также снижает потери на СВЧ.

Подложки из сапфира являются перспективными для применения в различных типах микросхем. Сапфир представляет собой монокристаллическую окись алюминия. Он обладает весьма малыми диэлектрическими потерями на СВЧ, высокой теплопроводностью, механической прочностью, устойчивостью к действию высокой температуры, влаги, излучений. Сапфир хорошо полируется до 14-го класса чистоты.

На сапфире возможно гетероэпитаксиальное осаждение кремния, арсенида галлия и др., что позволяет создать на его поверхности активные элементы, используя полупроводниковую технологию.

Широкое применение сапфировых подложек ограничивается трудностями его изготовления и высокой стоимостью.

Подложки из окиси бериллия (брокерита) целесообразно использовать, когда в микросхемах необходимо обеспечить хороший теплоотвод от активных элементов, выделяющих значительные мощности. Его теплопроводность на порядок выше теплопроводности окиси алюминия и на два порядка теплопроводности ситалла.

При обработке и получении бериллиевой керамики выделяется токсичная пыль, поэтому необходимо принимать специальные меры предосторожности, усложняющие производство и ограничивающие ее применение.

Кроме рассмотренных, находят применение и другие виды подложек, из которых следует отметить подложки из кварца. Они применяются для создания микросхем стабильных фильтров, генераторов и других активных элементов на основе пьезоэлектрических свойств.

Размеры подложек гибридных и пленочных микросхем стандартизованы: 48x60 мм и кратные этому размеру (см. табл. 2). Толщина подложек – 0,6; 1,0; 1,6 мм.

Навесные элементы гибридных микросхем

В качестве активных элементов гибридных интегральных схем могут использоваться как бескорпусные дискретные транзисторы, так и бескорпусные интегральные полупроводниковые схемы. Бескорпусные элементы поставляются в специальной таре, предохраняющей их от повреждений, и имеют различную конструкцию выводов: проволочные, шариковые. Соответственно различаются способы их установки на подложки микросхем (рис. 1) и требования к размещению контактных площадок на подложке.

а)	б)	в)

Рис. 1. Способы установки навесных элементов

Жесткое крепление навесных элементов осуществляется на подложке с помощью клеев, эпоксидных смол и компаундов. Кроме активных элементов, широко используются в качестве навесных элементов конденсаторы (рис. 1в), имеющие высокую надежность и широкий диапазон номиналов.

Проводники и контактные площадки.

Для изготовления пленочных проводников, обкладок конденсаторов и контактных площадок применяются металлические пленки, параметры которых приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Материал пленки | Удельное объемное сопротивление, Ом | ТКС, 1/град | Удельная теплопроводность, | ТКЛР 10-6, 1/град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2.8 | 0.0042 | 2.03 | 24.0 |
| Золото | 2.4 | 0.0038 | 2.90 | 14.3 |
| Серебро | 1.6 | 0.0040 | 4.19 | 19.3 |
| Медь | 1.7 | 0.0043 | 3.88 | 16.5 |
| Никель | 7.3 | 0.0065 | 0.72 | 13.0 |
| Нихром | 100.0 | 0.00017 | 0.13 | - |
| Палладий | 10.7 | 0.0038 | 0.70 | 11.0 |
| Олово | 12.0 | 0.0044 | 0.64 | 23.0 |

К пленкам данного типа предъявляются требования высокой электропроводности; хорошей адгезии с поверхностью подложки и другими пленками, малого теплового расширения, минимальной коррозии.

Толщина пленок обычно колеблется в пределах 0,3±1 мкм.

Резистивные пленки тонкопленочных резисторов получают напылением различных металлов, керметов (смеси металла с диэлектриком) и специальных сплавов. Некоторые из них даны в. табл. 4.

Таблица 4

| Материал | ρs, Ом/□ | ТКР*10-4 1/град | ɣСТ, % | ρ0, мВт/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нихром ГОСТ 8803-58 | 100-300 | -2,2 | 0,2 | 20 |
| Сплав МЛТ-ЗМ | 200-500 | 2 | 0,1 | 10 |
| Хром ГОСТ 5905-67 | 200-500 | 0,6 | 2,0 | 10 |
| Кермет | 3000 5000 10000 | 3 -4 -5 | 0,3 | 20 |
| Тантал | 20-100 | -2 | 1 | 30 |
| Сплав PC-3001 | 1000 | -0,2 | 0,1 | 20 |
| Сплав PC-3710 | 2000 | -0,6 | 1 | 40 |

Основной характеристикой резистивного слоя служит величина поверхностного сопротивления ρs, которое определяется как сопротивление электрическому току квадратной пленки. ρs измеряется в "омах на квадрат” (ОМ/□).

При постоянной толщине ρs и материале пленки не зависит от размеров квадрата и равно

ρs=ρyдd ,						(1)

где ρуд – удельное объемное сопротивление материала; d – толщина пленки.

Выбор соответствующего материала пленки во многом зависит от организации производства и имевшегося опыта. Параметры напыляемых пленок определяются стандартом предприятия, изготовляющего ИС.

Величина сопротивления пленки может меняться под воздействием многих факторов, поэтому в производстве она должна контролироваться. Напыление прекращается, когда сопротивление контрольного резистора достигнет заданной величины. Толщина напыляемых резистивных пленок обычно лежит в пределах 0,01±1 мкм.

Диэлектрические пленки. Пленочный конденсатор представляет собой многослойную структуру, состоящую из пленок металла и диэлектрика. Емкость конденсатора определяется диэлектрической постоянной ε, площадью электродов и толщиной диэлектрика. Значение ε для большинства диэлектриков лежит в пределах 3-1000, а толщина диэлектрических пленок при тонкопленочной технологии не менее 0,1 мкм. Ограничения на толщину диэлектрического слоя определяются допустимой электрической прочностью Епр и токами утечки.

В технологии пленочных конденсаторов важнейшее значение имеет получение заданных физических свойств диэлектрических слоев и стабильности их качества.

Рациональный выбор материалов позволяет уменьшить трудоемкость технологического процесса. Желательно, чтобы материал нижнего электрода конденсатора мог использоваться для межсоединений ИС и обеспечивал надежный электрический контакт с тонкопленочными резисторами.

Диэлектрическая пленка должна быть хорошим пассивирующим слоем для резисторов.

Материал верхнего электрода конденсатора должен быть приемлемым для создания внутренних соединений и контактных площадок.

Перспективными материалами, во многом отвечающими перечисленным требованиям, является пятиокись тантала или титана. За одну операцию осаждения тантала или титана можно получить основные резистивные, емкостные элементы и внутрисхемные соединения. Образование окислов этих элементов является средством подгонки и стабилизации резисторов. Креме того, окислы служат в качестве хороших диэлектриков для конденсаторов.

В табл. 5 приведены лианные о диэлектриках, наиболее часто применяемых в тонкопленочных конденсаторах.

Таблица 5

| Диэлектрик | ε | tgδ*10-3 | Епр*106, В/см | ТКС*10-5. 1/град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO | 6-7 | 10 | 1,5-5 | 50 |
| SiO2 | 4,8-6,8 | 0,5-20 | 3-4 |  |
| Ta2O5 | 20-25 | 10-70 | 1,5-2,5 | 40 |
| TiO2 | 20-300 | 40 | 0,5-2 |  |
| GeO | 10-11 | 1-5 | 0,5-1 | 30-50 |
| Боросиликатное стекло | 4 | 1 | 3-4 | 3,5 |

Межслойная изоляция в пленочных интегральных микросхемах применяется для разделения пересекающихся проводников и изготовления многослойных ИС с более высокой степенью интеграции.

В качестве межслойной изоляции тонкопленочных схем могут применяться диэлектрики, используемые для изготовления конденсаторов (табл. 5); при этом необходимо учитывать противоположное требование к значениям диэлектрической проницаемости с целью уменьшения межэлементной емкости и более высокие требования к пробивному напряжению. Наиболее часто в качестве изолирующих диэлектрических пленок используют различные виды стекол и лаки.

Материалы толстопленочных ИС.

Для изготовления токопроводящих элементов толстопленочных схем используют пасты, в состав которых обычно входят соединения серебра. палладия, измельченное стекло и органическая связка. При нагревании до 700°С происходит последовательное удаление растворителя, выгорание органической связки, расплавление стекла и ряд химических процессов. Расплавленное стекло, заполняя поры подложки, обеспечивает хорошую адгезию. Параметры пленок зависят от вида пасты и определяются предприятием-изготовителем ИС.

Толстопленочные резисторы изготовляют из пасты на основе керметных материалов, в которых проводящей фазой являются металлы (палладий, серебро), а диэлектрической фазой – окислы металлов и стекло. Изменяя концентрацию диэлектрической составляющей пасты, можно регулировать сопротивление пленок в широких пределах (от 1 до 106 Ом/□). ТКС лежит в пределах (0-5)10-4 1/град. Состав и параметры резистивных композиций определяются отраслевыми стандартами или стандартами предприятия.

Для диэлектрических прослоек толстопленочных конденсаторов пасты подбираются таким образом, чтобы образованные слои имели высокие диэлектрическую проницаемость и Епр при малом tgδ. С этой целью в состав паст включают большое количество сегнетоэлектрических материалов (например, титанаты свинца или бария). Из-за большей толщины диэлектрической пленки и меньшей точности изготовления диапазон емкостей более ограничен по сравнению с тонкопленочными конденсаторами, но рабочие напряжения выше. Параметры диэлектрических слоев и толстопленочных конденсаторов, изготовляемых на их основе, определяются стандартами, устанавливающими нормы и требования к конструированию толстопленочных интегральных схем.

Конструирование пленочных элементов

Конструирование гибридной интегральной микросхемы включает в себя несколько этапов, из которых одним ив основных является этап разработки топологии. Сущность разработки топологии состоит в том, что с учетом электрических особенностей схемы и технологических возможностей ее изготовления определяют взаимное расположение пленочных элементов, рассчитывают их геометрические размеры, выбирают формы, компонуют и вычерчивают в увеличенном масштабе размещение пленочных элементов на подложке.

Для уменьшения стоимости ИС необходимо стремиться к уменьшению размеров элементов и сокращению количества технологических операций.

Расчет пленочных резисторов выполняют, исходя из следующих параметров:

- номинального значения сопротивления R, Ом;

- заданного допуска на величину сопротивления ɣA, % ;

- мощности рассеяния Р, мВт;

- рабочего диапазона температур ΔТ, °C;

- технологических ограничений.

Сопротивление резистора связано с его размерами и поверхностным сопротивлением пленки ρs соотношением

R=ρSlb							(2)

где R – сопротивление, Ом;

l, b - соответственно длина и ширина резистора.

В случае квадратного резистора l=b n сопротивление резистора не зависят от размеров квадрата. Отношение длины элемента к ширине – число квадратов (также называемое коэффициентом формы Кф) – является основным топологическим параметром резистора и равно

n=Rρs=lb .						(3)

Порядок расчета, следующий:

- Выбирают материал резистивный пленки с таким ρs, которое позволяет изготовить все резисторы в одном слое. При этом желательно, чтобы выполнялось условие n ≥ 0,1 для резистора с наименьшим номиналом.

Если сопротивления резисторов отличаются более, чем в 100 раз то с целью уменьшения занимаемой площади целесообразно выбрать разные материалы.

- Проверяют, обеспечивает ли выбранный материал заданную точность резистора. Погрешность изготовления резистора ɣR состоит из суммы погрешностей:

ɣR=ɣn+ ɣρs+ ɣRt+ ɣRcт

где ɣn – погрешность числа квадратов, %;

ɣρs – погрешность поверхностного сопротивления, определяемая технологией, %;

ɣRt – температурная погрешность, %;

ɣRcт – погрешность, обусловленная старением пленки, %

Погрешность числа квадратов складывается из погрешностей длины и ширины пленки:

γn=Δll+Δbb⋅100%

Температурная погрешность зависит от материала и равна

γRt=TKR⋅ΔT⋅100%

где TKR – температурный коэффициент сопротивления, 1/град;

ΔТ – диапазон температур, °C.

Исходя из заданной погрешности резистора и погрешностей материала (табл. 4) и технологии (для серийной технологии можно принять ɣρs=1%), рассчитывают допустимую погрешность числа квадратов:

ɣnдоп=ɣR-ɣρs-|ɣRt|-ɣRст.					(4)

Если ɣn отрицательна, то обеспечить заданную точность невозможно и нужно выбрать другой материал или использовать подгонку резистора.

- Определяют число квадратов резистора и выбирают его форму:

n=RρS .						 (5)

При n≤10 – прямоугольный резистор (рис. 2а); при n>10 – составной или «меандр» (рис. 2в,б). Минимальные технологические размеры и допуски указаны на рис. 2г.

- Если n ≥ 1, определяют следующее:

минимально допустимую ширину резистора, обусловленную его точностью:

bточн≥Δb+Δlnγnдоп⋅100 ;					(6)

минимально допустимую ширину резистора, ограниченную мощностью рассеяния:

bP≥ρnρ0 					(7)

где ρ – заданная мощность рассеяния, мВт;

ρ0 – удельная мощность рассеяния пленки, мВт/мм2;

минимально допустимую ширину резистора bмин, обусловленную технологией (рис. 2г).

Расчетное значение ширины должно быть не менее наибольшей величины из полученных трех:

bрасч≥макс{bТОЧН, bр, bмин}.				(8)

За ширину резистора b принимается ближайшее к bрасч большее целое значение, кратное шагу координатной сетки, принятому для чертежа топологии. При шаге сетки на чертеже 1 мм и масштабе 10:1 округление производят до величины, кратной 100 мкм.

Расчетное значение длины прямоугольного резистора lрасч определяется по формуле

lрасч=n*b.				(9)

| a | b | l | c | F | Δb | Δl | г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 100 | 100 | 200 | 200 | 10 | 10 |  |

Рис. 2. Конструкции пленочных резисторов:

а) прямоугольный; б) «меандр»; в) составной;

г) минимальные технологические размеры, мкм

За длину резистора l принимается ближайшее к lрасч целое значение, кратное шагу координатной сетки. При округлении значения необходимо оценивать получающуюся погрешность и при необходимости выбирать ширину резистора b, при которой округление lрасч приемлемую величину.

- Если n < 1, то сначала определяют длину из соотношений

lточн≥Δl+Δb⋅nγnдоп100

lP≥nρρ0

lрасч ≥ макс{lрасч, lр, lмин}.

За длину резистора l принимают ближайшее к lрасч большее целое значение, кратное шагу координатной сетки.

Определяют расчетную ширину резистора bрасч=l/n и округляют до шага сетки.

- При n>10 для резисторов типа "меандр" из соотношений (4)-(9) определяют ширину и длину резистора.

Выбирают величины a и c (рис. 2г).

Рассчитывают оптимальное количество перегибов резисторов по формуле

monr=2a+la+b-1				(10)

За m принимают ближайшее целое четное значение, затем определяют общие размеры резистора из соотношений

A=m2a+b+b					(11)

B=2l-c-mam+2					(12)

Приведенный расчет не обеспечивает высокой точности сопротивления резистора, так как не учитывает отличие поверхностного сопротивления в точках перегиба от рассчитанного значения.

Для получения более точного значения номинала необходимо увеличить длину резистора на величину

t=0,44*m*b.

Расчет составных резисторов заключается в расчете ширины и длины резистора из (4)-(9), выборе числа (К) последовательно соединенных участков и длины этих участков

D=l/K.

При выборе формы резистора необходимо учитывать, что резистор типа "меандр" занимает меньшую площадь по сравнению с составным, но является менее точным.

При необходимости изготовления резисторов с погрешностью ± 3% и менее используют подгонку. Подгонка, осуществляется:

- путем удаления части резистивного слоя;

- механическим (абразивным) способом;

- лучом лазера или электронным лучом;

- химической обработкой (окисление или протравливание резистивного слоя);

- термическим способом (нагревание резистора импульсами).

Хорошо освоены лазерная и механическая подгонка.

Конструирование пленочных конденсаторов

Исходными данными дли расчета конденсатора являются:

- номинальное значение емкости;

- допустимое отклонение емкости;

- рабочее напряжение.

Конструкции конденсаторов показаны на рис. 3.

Величина удельной емкости конденсатора Со выбирается конструктором. Большое внимание должно уделяться выбору материалов диэлектрика и обкладок, так как они в большой степени влияют на характеристики конденсатора. Например, с уменьшением сопротивления обкладок повышается предельная рабочая частота конденсатора.

Порядок расчета конденсатора, следующий:

- Ориентировочно выбирают материал диэлектрика.

- Определяют минимальную толщину диэлектрика, исходя из заданного рабочего напряжения:

ⅆm≥K3UpEпр, см.					(13)

где Up - рабочее напряжение, В;

Епр - пробивная напряженность электрического поля, В/см;

Кз = 2-4 – коэффициент запаса электрической прочности;

Толщина диэлектрика должна быть в пределах 0,1-1 мкм. Если это не выполняется, необходимо выбрать другой материал,

- Определяют удельную емкость конденсатора:

С0 = 0,0885ε/d, пФ/см2.				(14)

Здесь d измеряется в см.

- Рассчитывают площадь верхней обкладки конденсатора:

S=C/C0, см2					(15)

При площади S > 5 мм2 выбирают форму конденсатора (рис. 3а)

Если площадь S > 200 мм2, то целесообразно выбрать другой материал c большим ε и повторить расчет.

- Определяют размеры верхней обкладки конденсатора:

A=B=s					(16)

Размеры округляют до значения, кратного шагу координатной сетки.

- Определяют размеры нижней обкладки конденсатора:

Ан=Вн=А+2q,					(17)

где q – допуск на совмещение обкладок. Для серийной технологии можно принять q=0,2 мм.

7. При площади обкладок 1≤S≤5 мм2 выбирают форму конденсатора в виде перекрещивающихся полосок (рис. 3б). В этом случае размеры обкладок равны и определяются из (16). Если площадь конденсатора меньше 1 мм2, то применяют последовательное включение конденсаторов (рис. 36).

8. При очень малой рассчитанной площади применяют гребенчатую конструкцию конденсатора (рис. Зв); определяют поправочный коэффициент β, учитывающий неоднородность поля, из графика рис. 4;

| Минимальные размеры | a | b | q | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКМ | 200 | 100 | 200 | 100 |

Рис. 3. Конструкции пленочных конденсаторов и минимальные технологические размеры

определяют диэлектрическую проницаемость:

ε=εq+εn2,

где εq, εn – относительные диэлектрические проницаемости покрытия и подложки (без покрытия εq=1) определяют длину совместной границы зубцов гребенки:

l=Cβε						(18)

Рис. 4. График поправочного коэффициента:

а – ширина зазора между зубцами; b – ширина зубцов; d – толщина подложки

Конструирование пленочных индуктивностей

В гибридных интегральных микросхемах возможно применение только плоских спиральных катушек индуктивности, получаемых напылением проводящих пленок на подложку (рис. 5). Максимальные значения индуктивности ограничены разрешающей способностью технологии и площадью, занимаемой катушкой на подложке, и обычно не превышают 2-5 мкГн. К технологическим ограничениям здесь следует отнести минимально возможные ширину проводящей пленки, ширину зазора между витками спирали и размеры контактной площадки в центре спирали. Величина индуктивности может быть рассчитана по формуле (с точностью 10 %):

L=10⋅N2rH+rb215rH-7rb⋅K , нГн. 				(19)

где N - число витков;

rН, rb - соответственно наружный и внутренний радиусы спирали, мм;

К - коэффициент, равный 1 для круглой опирали и 1,2 – для квадратной.

Круглая спираль имеет наименьшую длину и, следовательно, сопротивление витков, что дает меньшие потери, особенно на высоких частотах. Квадратная спираль технологичней и занимает наименьшую площадь на подложке.

Колебательные системы, изготовленные на основе пленочных индуктивностей, имеют добротность, обычно не превышающую 30.

Рис. 5. Конструкция пленочной индуктивности

В связи с ограниченным диапазоном частот, на которых могут использоваться частотно-зависимые цепи на основе пленочных индуктивных элементов, более широкое применение находят цепи с распределенными параметрами, микрополосковые линии, активные RC-фильтры, фильтры на поверхностных волнах и др.

Литература

1. Ефимов И.Е., Козырь И.Я. Основы микроэлектроники. - М.: Связь, 1975.

2. Конструирование и технология микросхем: Уч. пособие/Под ред. Л.А. Коледова. - М.: Высшая школа, 1984.

3. Конструирование и расчет БГИС , микросборок и аппаратуры на их основе/Под ред. Б.Ф. Высоцкого. - М.: Радио и связь, 1981.

Выбор вариантов задания

Внимание: численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К, равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2.

Вариант №1

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 15 | 20 | 25 | 0,12 (12%) | 0,3 |  |
| R2 | 10 | 12 | 15 | 0,15 (15%) | 0,5 |  |
| R3 | 2 | 2,5 | 3 | 0,08 (8%) | 20 |  |
| R4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,08 (8%) | 1 |  |
| C1 | 1000 | 1200 | 1500 | 0,2 (20%) |  | 15 |

Диапазон температур ΔT=100°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №2

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1, R5 | 100 | 120 | 150 | 0,2 (20%) | 0,1 |  |
| R2, R4 | 2 | 2,5 | 3 | 0,08 (8%) | 25 |  |
| R3 | 2 | 2,5 | 3 | 0,15 (15%) | 50 |  |
| C1 | 200 | 150 | 100 | 0,25 (25%) |  | 15 |

Диапазон температур ΔT=80°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №3

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 80 | 110 | 120 | 0,2 (20%) | 1,0 |  |
| R2 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 0,1 (10%) | 20 |  |
| R3 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 0,07 (7%) | 60 |  |
| C1 | 1200 | 500 | 800 | 0,11 (11%) |  | 20 |

Диапазон температур ΔT=90°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №4

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 160 | 130 | 100 | 0,25 (25%) | 0,2 |  |
| R2 | 6 | 5 | 4,5 | 0,08 (8%) | 5 |  |
| R3 | 5,5 | 4 | 3,5 | 0,12 (12%) | 4 |  |
| R4 | 10 | 10 | 10 | 0,15 (15%) | 12 |  |
| C1 | 300 | 250 | 200 | 0,15 (15%) |  | 6 |

Диапазон температур ΔT=70°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №5

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 36 | 23 | 30 | 0,18 (18%) | 3,5 |  |
| R2 | 3,2 | 2,6 | 4,2 | 0,13 (13%) | 8 |  |
| R3 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 0,08 (8%) | 15 |  |
| R4 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,1 (10%) | 2 |  |
| C1 | 100 | 50 | 80 | 0,3 (30%) |  | 8 |

Диапазон температур ΔT=80°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №6

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 22 | 16 | 10 | 0,25 (25%) | 4 |  |
| R2 | 3,6 | 2,4 | 1,1 | 0,15 (15%) | 1 |  |
| R3 | 3,8 | 2,5 | 1,2 | 0,1 (10%) | 10 |  |
| C1 | 800 | 1000 | 1200 | 0,16 (16%) |  | 10 |

Диапазон температур ΔT=110°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №7

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 50 | 60 | 70 | 0,22 (22%) | 0,1 |  |
| R2 | 8 | 9 | 10 | 0,13 (13%) | 2,5 |  |
| R3 | 5 | 6 | 7 | 0,11 (11%) | 0,2 |  |
| R4 | 2 | 3 | 3,5 | 0,08 (8%) | 10 |  |
| C1 | 2000 | 2500 | 3000 | 0,15 (15%) |  | 9 |

Диапазон температур ΔT=60°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №8

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1, R4 | 10 | 13 | 16 | 0,15 (15%) | 5 |  |
| R2 | 40 | 45 | 50 | 0,2 (20%) | 1,2 |  |
| R3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 0,15 (15%) | 12 |  |
| C1 | 40 | 50 | 60 | 0,16 (16%) |  | 10 |

Диапазон температур ΔT=75°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №9

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

VT1-VT2

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 0,71 | 0,69 | 0,5 | 0,15 (15%) | 20 |  |
| R2 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 0,1 (10%) | 10 |  |
| R3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 0,1 (10%) | 5 |  |
| R4 | 6,3 | 5,9 | 3 | 0,2 (20%) | 1 |  |
| C1 | 1500 | 1200 | 1000 | 0,1 (10%) |  | 10 |
| C2 | 800 | 700 | 550 | 0,1 (10%) |  | 10 |
| C3 | 800 | 700 | 550 | 0,1 (10%) |  | 10 |

Диапазон температур ΔT=125°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм

Вариант №10

Численные значения сопротивлений и емкостей должны быть умножены на коэффициент К. Для заочного обучения равный последней цифре в номере группы, например в группе БИН1952 К=2. Для очного обучения получить коэффициент у преподавателя.

VT1-VT2

|  | R, кОм; C, пФ |  |  | ɣR; ɣC, отн.ед (%) | P, мВт | Uраб, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № студента в бригаде |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| R1 | 0,25 | 0,52 | 0,45 | 0,7 (7%) | 1 |  |
| R2 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 0,1 (10%) | 2 |  |
| R3 | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 0,15 (15%) | 3 |  |
| R4 | 6,5 | 4,3 | 6,1 | 0,1 (10%) | 10 |  |
| R5 | 3,1 | 4,3 | 6,1 | 0,2 (20%) | 10 |  |
| C1 | 6600 | 6300 | 6500 | 0,1 (10%) |  | 8 |

Диапазон температур ΔT=100°C

Шаг координатной сетки = 0,01 мм