Тактильные датчики для создания электронной кожи

Аннотация. Рассматриваются современные разработки тактильных датчиков, а также возможности для их применения в электронной коже (E-skin), имитирующей сенсорные функции человеческой кожи. Описаны технологии создания графеновых композитных материалов в составе углеродных наночастиц позволяющих создания тактильных  датчиков  с высокой  тензо чувствительностью, низким энергопотреблением и устойчивостью к механическим воздействиям. Приведены примеры успешного применения различных тип тактильных  датчиков для мониторинга состояния здоровье человека (………).

давления и создания мягких сенсорных систем, способных фиксировать тактильные воздействия и силы смещения.

Ключевые слова: тактильные датчики, графен, углеродные нанотрубки, композитные наноматериалы, электронная кожа

Введение

Современные достижения в области материаловедения и электроники способствуют созданию тактильных датчиков, которые становятся основой для разработки многофункциональных носимых устройств и гибкой электроники. Они позволяют точно воспринимать давление, вибрации и различные формы изгиба и могут играть  ключевую роль в гибкой робототехнике, медицинских устройствах (электронная кожа) и других интерфейсах человек-машина.

Благодаря наличию в натуральной коже  специализированных рецепторов, она  реагируют на различные внешние раздражители, такие как давление, изгиб, растяжение, сжатие, изменение температуры, влажность и др. В этой связи тактильное восприятие, т.е реакция на различные формы механического воздействия,  является один из важных  функцией человеческой кожи, способствующее взаимодействию человека с окружающей средой. Тактильный датчики  подобно кожи человека, путем преобразования приложенного механического воздействия в электрический сигнал.  Базовым элементом тактильного датчика является  таксел (тактильный пиксел). Он преобразует механическое давление в электрический сигнал и на базе многочисленных такселов создается тактильная поверхность, т.е. Т-сенсор. Соединенный со схемами обработки сигнала и управления Т-сенсор имитирует натуральную кожу и является образом электронной кожи (e-Skin). Очевидно, что тактильный пиксел должен иметь тактильную чувствительность давления на уровне наиболее чувствительных частей  пальцев или кончика языка человека  (~2 мг/мм2, ~20Па) [1].  (

[16] А.В.Литвинов. Норма в медицинской практике: справ. Пособие, под ред. А.В.Литвинова. – (МЕДпресс-информ, М., 2016). с. 144.)

Наиболее распространено  технологии создания Т-сенсоров: кремниевые комплиментарные металл-оксид-полупроводники, микроэлектромеханические системы, гибкие печатные платы, проводящих полимеры, органические полевые транзисторы (ОПТ), микрофлюидные системы, а также использования ряда сравнительно новых материалов, таких, как например: полупроводниковая нанопроволока (НП), фуллерены, графен, углеродные нанотрубки (УНТ).

В данной работе приведен  анализ  современного состояния тактильных датчиков области биомедицинской инженерии, который включает ее настоящее и будущее применение в медицинской диагностике (в том числе в носимых системах мониторинга), реабилитационной медицине, протезировании, телероботических операциях, минимально инвазивной медицине. Также, рассмотрен возможности создания электронной кожи с применением композитных наноматериалов в составе наноочастиц углерода виде графена и углеродных нанотрубок.

1 Тип тактильных датчиков

1.1 Резистивные датчики

Резистивные тактильные датчики (РТД) содержат в своей основе активные материалы, которые зажаты между двумя противоположными электродами или находятся на паре электродов в плоскости. В качестве активных материалов обычно используется композит, состоящий из проводящих материалов и матрицы. При приложении давления к датчику площадь контакта между проводящими материалами в пористой матрице увеличивается, тем самым уменьшая сопротивление. Различные наноматериалы были опробованы в качестве матрицы или наполнителя, в их  числе: 0D-материалы (например, наночастицы металла [6]), 1D-материалы (например, металлические нанопроволки (НП) [7] и углеродные нанотрубки (УНТ) [8]) и 2D-материалы (например, восстановленный оксид графена (вОГ) [9], оксид графена (ОГ) и MXene (особый тип нанослойной керамики) [10]). В качестве  компонента матрицы часто используются  различные полимеры (полидиметилсилоксан, ПДМС) [11] и Ecoflex [12] ) и текстиль (хлопок [13] и полиэстер [14]).

Резистивные тактильные датчики обладают такими преимуществами, как высокая чувствительность, простая структура устройства и простой процесс изготовления.

1.2 Пьезоэлектрические датчики

Принцип работы пьезоэлектрического тактильного датчика заключается в том, что деформация генерирует напряжение за счет электрических дипольных моментов. Данный эффект называется пьезоэлектрическим эффектом. Такие датчики обычно состоят из двух параллельных электродов и пьезоэлектрического материала между ними. Внешнее давление вызывает деформацию пьезоэлектрического материала, из-за чего меняется дипольная плотность, что в свою очередь, приводит к генерации напряжения. Чувствительность кристалла зависит от направления и характера приложения силы относительно структуры его кристаллической решетки, что позволяет различать поперечные, продольные и сдвиговые усилия. Генерируемое напряжение зависит от величины деформации, и измеряя его величину можно определить и величину приложенного давления.

Среди доступных пьезоэлектрических материалов для создания тактильных датчиков используются поливинилиденфторид (ПВДФ) [30], оксид цинка [31] и титанат цирконата свинца (СЦТ) [32]. Тактильные датчики на основе ПВДФ и его композита обладают высокой механической гибкостью, простатой  изготовления и  сравнительно низкой стоимостью.

Для пьезоэлектрических датчиков недостатком является то, что они в основном реагируют на динамические деформации небольшой ее относительной величины ≤1 %. Для электронной кожи значение  должно быть ≥ 1 %.

1.3 Емкостные датчики

Емкостные тактильные датчики преобразуют входное давление в изменение емкости. Обычно они изготавливаются путем размещения слоя диэлектрика между двумя параллельными электродами. Емкость тактильных датчиков может быть изменена под давлением благодаря изменению положения электродов относительно друг друга. В качестве материалов электродов для гибких емкостных тактильных датчиков служат  различные проводящие материалы: металлические НП, [16] оксид индия-олова (ОИО), [17] УНТ [18] и графен [19], а для я диэлектрических слоев применяют различные эластомеры с низким модулем упругости, например (≤ 100 кПа), ПДМС [20], полиуретан [21] и Ecoflex [22]. Гибкие электроды на основе и микроструктурированного графена эффективнее относительно  графитосодержащих электродов так, как значительно улучшает чувствительность к давлению [25,26].

Емкостные тактильные датчики обладают низким энергопотреблением, устойчивостью к температурам и к длительному дрейфу сигнала. Однако они очень чувствительны к электромагнитным помехам и сложны в изготовлении.

1.4 Трибоэлектричексие датчики

Трибоэлектрический генератор (ТЭНГ) состоят из двух материалов с разной электроотрицательностью, покрытых электродами и генерируют электрическое напряжение во время их контакта и разъединения, или трения. ТЭНГ реагирует на деформацию поверхности и можно использовать в качестве тактильного датчика [44].

ТЭНГ имеют большой потенциал в качестве датчиков, благодаря своей простой конструкции, простоте изготовления и масштабируемости. Однако, они в основном работают в динамическом режиме с частотами больше несколько десятков Гц.

1.5 Магнитные датчики

Магнитный  датчик состоит из магниточувствительного элемента на эффектах Холла или гигантскогого магнитосопротивления, а также из усика намагниченного ферромагнитного материала [49].   Магнитный поток изменяется с Приложенное  давление (сила) изгибает усика, что  изменяет магнитный поток и соответствующее сопротивление. Магнитные датчики могут обнаруживать разнонаправленные очень слабые деформации, но они уязвимы для шума и могут применяться только в магнито-нейтральной среде.

1.6 Оптические датчики

Работа данных датчиков основана на комбинации излучателей света и фотоприемников. Фотоприемник измеряет изменения интенсивности или длины волны света, вызванные внешним давлением [50]. Оптические датчики могут измерять маленькие величины силы  0,001 Н с пространственным разрешением 5 мм и невосприимчивы к  низкочастотным помехам. Однако они сложны в изготовлении и имеют не приемлемые большие массо-габариты для создания миниатюрных таксиллов, и, соответственно,   электронной кожи.

1.7 Ионные датчики

Ионные тактильные датчики (ИТД) реагируют на деформации поверхности на  изменения ионного тока, который проходит в гель помещенный между границами электродов   [52].

2  Сравнение видов  тактильных датчиков

В таблице приведены сравнения различных тип тактильных датчиков. Видно, отдельные тактильные датчики востребованы для конкретно задачи, например, ЕТД  имеет высокое быстродействие (время отклика 1 мс), но низкую чувствительность (≥100 Па) низкое пространственное разрешение (~2 мм). Однако для электронной кожи важны высокая чувствительность (≤20 Па) и высокое пространственное разрешение (≤0,1 мм), которые по порядку величины должны приближены к значениям характерным натурной кожи человека. Примеры создания электронной кожы рассмотрены в следующем разделе.

Таблица 1 – Сравнение различных видов тактильных датчиков

| Вид тактильного датчика | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Резистивный | Чувствительность Низкая себестоимость | Нелинейность изменения сопротивления Определение одной точки касания |
| Емкостный | Чувствительность Низкая себестоимость | Неустойчивость к перекрестным помехам Гистерезис Сложность изготовления |
| Пьезоэлектрический | Хорошие динамические характеристики Большая полоса пропускания | Чувствительность к температуре Не надежные электрические соединения |
| Трибоэлектрический | Генерация энергии Гибкость Простота конструкции и изготовления | Низкая чувствительность Гистерезис |
| Магнитный | Чувствительность Большой диапазон Отсутствие механического гистерезиса Физическая прочность | Чувствительность к магнитным помехам Громоздкость Высокое потребление энергии |
| Оптический | Высокое разрешение Невосприимчивость к низкочастотным электромагнитным помехам | Громоздкость Высокое потребление энергии |
| Ионный | Чувствительность Большой диапазон Быстрая ответная реакция | Ненадежность Настройка под конкретные условия |

3. Примеры электронной кожи на основе тактильных датчиков

Тактильные датчики становятся всё более востребованной областью исследований из-за их широкого применения в носимых устройствах для здоровья, робототехнике, искусственном интеллекте и человеко-машинных интерфейсах [6]. Особенно они представляются привлекательными  для разработки и создания на их основе электронной кожи. В этой связи , графен  как один из наиболее изученных двумерных материалов, является подходящим материалом  для создания устройств тактильного восприятия и электронной кожи.

Действительно, графен обладает рядом уникальных свойств, таких как большая площадь поверхности и плоская структура, высокая электропроводность (включая баллистический транспорт, аномальный квантовый эффект Холла и минимальную квантовую проводимость), устойчивость к химическим и термическим воздействиям, низкая токсичность и лёгкость модификации. Они хорошо сочетаются как с жёсткими подложками большого размера, так и с гибкими материалами, что делает их подходящими для производства сенсорных устройств различного формата. Особое внимание уделяется  тактильным датчикам разрабатываемых на основах оксида графена (GO) и восстановленного  оксида  графена (rGO), поскольку в них     восстанавливаются  многие свойства исходного графена, такие как высокая электропроводность (≥105 См/м), широкий диапазон температурного коэффициента теплопроводности  1103 Вт/мК),  высокая механическая прочность (≥100 ГПа). Эти характеристики делают графен отличной для разработки и создания  гибких и растяжимых электронных устройств, в том числе тактильных сенсоров [9].

Для ЕТД в качестве  электродов реализованы гафеновые слои, а  в качестве эластичного диэлектрика ПДМС слои с  пирамидальной структурой. Результаты экспериментов подтвердили, что изменение расстояния между пирамидами существенно влияет на чувствительность устройства и его пространственного разрешения [13]. Для случай электродов из 3D микроконформных графеновых (MGrE) слоив и диэлектрика из полиметилметакрилата (ПММА) свойства ЕТД сильно зависело от состояния структуры поверхности: гладкой, наноструктурированной и микроструктурированной. Получено, что шероховатость электродов оказалась ключевым фактором, который повышает производительность сенсоров,  и в зависимости от  их микроструктуры позволяют настраивать чувствительность  ЕТД [12].

Особенно высокие параметры (чувствительность к давлению, быстродействие) в ЕТД на основе слой полиэтилентерефталата (ПЭТ) в качестве диэлектрика, размещенный между электродами из графена. Микропористая структура и приемлемые механические параметры (ПЭТ) обеспечило ЕТД  высокую чувствительность к давлению (    ), сверхнизкий предел обнаружения, отличную механическую стабильность и мгновенную реакцию на изменения давления. Из таких многочисленных ЕТД была создана  матрица для мониторинга распределения давления в пространстве [11]. Они имели следующие параметры:

Рисунок 1 - Тактильные датчики на основе графеновых наноструктур для электронных приложений кожи

Создание емкостных датчиков давления зачастую требует применения сложных технологий, таких как традиционная литография и электронно-лучевое испарение. Эти процессы трудоемки, а также сопряжены с проблемой перекрестных помех между соседними ячейками датчиков. Решить эти недостатки можно с помощью замены диэлектрического слоя [8].

Еще одним подходом к упрощению конструкции емкостных датчиков является использование воздушных зазоров между соседними ячейками. Например, Чен С. и его команда разработали датчики, где однослойные графеновые электроды разделялись прокладками, формирующими воздушные зазоры. Графеновые электроды были изготовлены и установлены на основе из ПЭТ, а прокладками служили PDMS и SU-8, выполнявшие роль диэлектрика и опоры соответственно. Такая конструкция обеспечила датчикам высокую механическую гибкость, оптическую прозрачность в видимом диапазоне, а также чувствительность к давлению на уровне 6,55% кПа⁻¹, скорость отклика около 70 мс и стабильность в течение 2500 циклов нагрузок и разгрузок (рис. 2) [9].

Кроме того, благодаря пикселизированной матрице датчиков стало возможным отображать распределение давления без существенных перекрестных помех между соседними ячейками.

Рисунок 2 - Использование воздушных зазоров между соседними ячейками

Для обеспечения сложного взаимодействия между человеком и роботом требуется разработка сенсорной системы, аналогичной коже, выполняющей эту функцию в биологии. Такая технология также имеет большой потенциал для применения в нейронно управляемых протезах, способствуя улучшению двигательного контроля.

Основные функциональные требования к искусственной коже включают способность воспринимать и различать тактильные воздействия, такие как легкие прикосновения, нормальную силу давления и сдвиговые усилия. Возможность одновременно фиксировать силу сдвига и давления важна для работы с хрупкими объектами, позволяя минимизировать риск их повреждения из-за чрезмерного усилия.

Авторы рассматриваемого исследования поставили задачу создания мягкого сенсора, способного фиксировать смещение по трем осям, что делает сигналы легко различимыми и позволяет связать их с прикладываемой силой. Благодаря мягкости датчиков, их взаимодействие с человеком становится более естественным, а способность воспринимать усилия по трем осям обеспечивает большую маневренность по сравнению с традиционными сенсорами.

Мягкие датчики, фиксирующие нормальную и сдвиговую силы, обычно основаны на емкостных, пьезоэлектрических, пьезорезистивных или магнитных принципах. Для повышения гибкости используются слои эластомера и деформируемые электродные материалы, такие как серебряные нанопроволоки, углеродные нанотрубки, жидкие металлы и гидрогели. Растяжимость подложек достигается применением силиконовых эластомеров, таких как Ecoflex и PDMS [6].

Для искусственной кожи крайне важно не только фиксировать давление, но и быть чувствительной к сдвигу. Большинство существующих мягких сенсоров не способны одновременно измерять давление и сдвиг, а устройства, которые справляются с этим, часто имеют значительные недостатки. Хотя проводились исследования твердых датчиков на основе кремния, фиксирующих сдвиг, такие устройства слишком жесткие или хрупкие, что снижает их эффективность в сенсорных матрицах и усложняет процесс их производства.

Мягкие емкостные датчики демонстрируют способность различать приложенные силы. В рассматриваемом проекте ученые использовали усовершенствованную геометрию электродов и диэлектрика, что позволило значительно повысить чувствительность устройства. Диэлектрик стал более гибким и сжимаемым благодаря включению структурированных столбиков, а особое расположение электродов (1А) усиливает изменение емкости, что улучшает общую производительность датчика.

В исследовании «Porous Dielectric Elastomer Based Flexible Multiaxial Tactile Sensor for Dexterous Robotic or Prosthetic Hands» ученые представили конструкцию пятиэлектродного трехосного датчика силы, схожую с конструкцией из обсуждаемой работы. Этот датчик также способен фиксировать вращение вокруг нормали к поверхности. Моделирование показало, что использование пористых полимеров и столбчатых структур в качестве диэлектриков значительно повышает чувствительность по сравнению с твердыми диэлектрическими материалами [4].

В работе «A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics» исследователи разработали структуру с пятью внутренними тонкими емкостными электродами, выполненными в форме выступов. Над ними расположена толстая и мягкая поверхность с пятью перпендикулярными электродами, перекрывающими нижние электроды. При движении двух слоев относительно друг друга датчик способен различать одновременное давление и сдвиг. Однако данная система фиксирует давление и сдвиг только в одном месте, что требует обработки данных с массива из 5 × 5 емкостных датчиков. Это затрудняет масштабирование для более крупных матриц, а количественная оценка пока не была продемонстрирована [3].

В исследовании «3-axis all elastomer MEMS tactile sensor» описан емкостный датчик сдвига, использующий твердый диэлектрик из PDMS. Однако для его работы требуется значительное начальное нормальное усилие, равное 1.8 Н, что ограничивает его применение [1].

Исследователи разработали мягкий и эластичный датчик, способный обнаруживать приближение объекта, измерять нормальную силу и фиксировать сдвиг. Для определения направленных сил использовались методы сложения и разницы емкостей между электродами. Значения сдвига и давления представлены как отдельные числовые параметры, что облегчает их интерпретацию и интеграцию в автоматизированные системы. Одним из ключевых достижений является минимальная взаимная связь между осями, что подтверждает эффективность базовой конструкции.

Датчик обладает нелинейной жесткостью и способностью к изгибу (как показано на рисунке 3A), что делает его аналогичным человеческой коже — это важное преимущество для создания массивов датчиков, которые не будут влиять друг на друга. Его гладкая поверхность усиливает сходство с кожей по сравнению с некоторыми предыдущими разработками. Датчик способен обнаруживать приближение пальца или любого другого заземленного проводника благодаря технологии взаимной емкости, оставаясь при этом относительно нечувствительным к изолирующим материалам.

Кроме того, датчик имеет простую схему считывания, для которой требуется измерение только четырех емкостных параметров. Было также установлено, что метод зондирования на основе взаимной емкости демонстрирует устойчивость к изменениям температуры, что повышает надежность устройства.

Рисунок 3 - Результаты исследования

Для работы емкостного измерения используется система из пяти отдельно подключенных электродов, позволяющая фиксировать смещения и силы, воздействующие на поверхность датчика, в трех измерениях. Четыре верхних измерительных электрода (E1–E4) емкостно взаимодействуют с нижним заземляющим электродом, формируя емкости C1–C4. Эти электроды связаны электрическими полями, проходящими как через диэлектрик (X1), так и наружу (X2), что показано на схеме (1A и 1B). Измерение емкостей осуществляется поочередно с помощью емкостно-цифрового преобразователя AD7745 и мультиплексора. Соединение мягких сенсорных элементов с этой схемой обеспечивается через медные ленты, прикрепленные к токопроводящему эластомеру и выводам.

Принцип работы датчика основан на изменении емкостей под воздействием различных типов стимулов. Когда палец приближается или слегка касается датчика, он действует как виртуальное заземление, разделяя электрические поля (X3). Это приводит к однородному уменьшению всех емкостей (C1–C4). При приложении силы сжатия верхние электроды (E1–E4) смещаются ближе к нижнему электроду, что вызывает увеличение всех емкостей (1C). Если же приложена сдвиговая сила вправо, электрод E3 перемещается, увеличивая свою зону перекрытия с нижним электродом, что увеличивает C3. Одновременно электрод E1 также сдвигается вправо, уменьшая свое перекрытие и, соответственно, C1 (1D). На емкости C2 и C4 такое смещение практически не влияет, поскольку их зоны перекрытия остаются неизменными. Эта комбинация изменений C1–C4 позволяет определить направление и величину сдвига по положительной оси X.

Для того чтобы добиться более выраженного изменения емкости, локализовать эффект сдвига и смоделировать изгиб и растяжение, в датчике используется новая диэлектрическая структура (1E). Этот диэлектрик состоит из эластомерных столбиков, которые поддерживают верхний слой и воздух. В структуре чередуются два типа столбиков — квадратные, на которых расположены электроды E1–E4, и X-образные. Расстояние между квадратными столбиками и их соотношение сторон специально рассчитаны так, чтобы они могли легко сгибаться при сдвиге верхней поверхности, что повышает чувствительность устройства по сравнению с использованием цельного слоя эластомера. Квадратные столбики соединены как с верхним, так и с нижним слоями, а X-столбики — только с нижним слоем (1F). Это решение обеспечивает гладкость верхнего слоя и предотвращает его разрушение в местах, где нет поддержки от квадратных столбиков. Оно также позволяет верхнему слою свободно скользить при воздействии сдвига, а сам датчик способен изгибаться и растягиваться в определенных областях, что имитирует поведение человеческой кожи.

Для нанесения паттерна на электроды использовался технический углерод, содержащий Ecofex, с помощью теневых масок из прозрачной пленки (универсальная пленка Staples толщиной 120 мкм) (рис. 4B). Электроды верхнего слоя были размером 3 × 3 мм, а нижние электроды — 9 × 9 мм. Эти электроды покрывались инкапсулирующим слоем Ecofex толщиной примерно 300 мкм (рисунок 4C). Половина площади каждого верхнего электрода накрывалась нижним электродом посередине по краям (1A). Слой заземления добавлялся к верхней или нижней части датчика с использованием того же процесса наслоения, что и для сенсорных электродов. Затем верхний сегмент прикреплялся к нижнему слою, нанося тонкий слой неотвержденного Ecofex только на нижнюю часть квадратных столбиков (рисунок 4D).

Получившийся датчик имеет эффективный модуль упругости при сжатии примерно 160 кПа, что ниже, чем у кожи человека, у которой модуль составляет около 400 кПа. График напряжения-деформации (рис.5A) показывает, что при небольших деформациях датчик ведет себя как кожа человека с низким эффективным модулем упругости (E1), а при сильных деформациях модуль увеличивается (E2), что также похоже на поведение человеческой кожи.

Рисунок 4 - Нанесение паттерна

Рисунок 5 - График напряжения-деформации

В повседневной жизни мы часто не задумываемся о том, сколько важных функций выполняют наши органы. Например, труд мозга, сердца и легких сложно переоценить, но не менее важна наша кожа, которая помогает нам ощущать окружающую среду. Все предметы, которые мы держим в руках, сразу же вступают в контакт с кожей, что является очевидным фактом. Кожа, будучи многофункциональным органом, позволяет нам чувствовать, например, если объект мягкий, твердый или хрупкий.

Классические роботизированные руки или протезы, управляемые нейронами, не обладают такой чувствительностью, что усложняет их использование. Однако, как утверждают создатели нового датчика, их разработка может решить эту проблему.

Датчик, который создали ученые, использует электрические поля для обнаружения объектов на расстоянии до 15 мм. Эта функция напоминает работу сенсорных экранов, но в отличие от них, датчик гибкий и способен ощущать силы, воздействующие как на его поверхность, так и внутри.

Исследователи подчеркивают, что их датчик легко производить, что делает его возможным для масштабирования и массового производства. Они считают, что будущее робототехники и протезирования зависит не только от разработки внутренних систем, которые выполняют различные функции, но и от создания сенсорных поверхностей, которые будут соединять машины с окружающим миром. Хотя до полной имитации человеческой кожи с ее высокой чувствительностью еще далеко, ученые активно работают в этом направлении.

Заключение

Тактильные датчики демонстрируют значительный потенциал в развитии технологий электронной кожи, благодаря уникальным характеристикам материала, таким как высокая проводимость, механическая гибкость и возможность масштабирования производства. Разработка таких сенсоров открывает новые перспективы в создании интеллектуальных систем для робототехники, носимых устройств и других инновационных приложений.

Современные исследования подтверждают, что тактильные датчики обеспечивают высокую чувствительность к различным типам тактильных воздействий, устойчивость к внешним нагрузкам и низкое энергопотребление, что делает их идеальным компонентом для интеграции в интерфейсы человек-машина. Тем не менее, для широкого внедрения данной технологии остаются нерешёнными такие задачи, как удешевление процессов производства, повышение долговечности и устойчивости сенсоров в условиях реальной эксплуатации.

Список литературы

- Charalambides, Alexi & Cheng, Jian & Li, Teng & Bergbreiter, Sarah. (2015). 3-axis all elastomer MEMS tactile sensor. Proceedings of the IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). 2015. 726-729. 10.1109/MEMSYS.2015.7051060.

- Ghosal K, Sarkar K. Biomedical Applications of Graphene Nanomaterials and Beyond. ACS Biomater Sci Eng. 2018 Aug 13;4(8):2653-2703. doi: 10.1021/acsbiomaterials.8b00376. Epub 2018 Jul 17. PMID: 33434995.

- J. Ham, T. M. Huh, J. Kim, J.-O. Kim, S. Park, M. R. Cutkosky, Z. Bao, Porous Dielectric Elastomer Based Flexible Multiaxial Tactile Sensor for Dexterous Robotic or Prosthetic Hands. Adv. Mater. Technol. 2023, 8, 2200903. https://doi.org/10.1002/admt.202200903

- Boutry CM, Negre M, Jorda M, Vardoulis O, Chortos A, Khatib O, Bao Z. A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics. Sci Robot. 2018 Nov 21;3(24):eaau6914. doi: 10.1126/scirobotics.aau6914.

- Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov AA. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science. 2004 Oct 22;306(5696):666-9. doi: 10.1126/science.1102896.

- Miao, P., Wang, J., Zhang, C., Sun, M., Cheng, S. and Liu, H. (2019) “Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications”, Nano-Micro Letters, 11, p. 71. doi: 10.1007/s40820-019-0302-0.

- Singh E, Meyyappan M, Nalwa HS. Flexible Graphene-Based Wearable Gas and Chemical Sensors. ACS Appl Mater Interfaces. 2017 Oct 11;9(40):34544-34586. doi: 10.1021/acsami.7b07063.

- Fu W, Jiang L, van Geest EP, Lima LM, Schneider GF. Sensing at the Surface of Graphene Field-Effect Transistors. Adv Mater. 2017 Feb;29(6). doi: 10.1002/adma.201603610.

- Chen, S, Jiang, K, Lou, Z, Chen, D & Shen, G 2018, 'Recent Developments in Graphene-Based Tactile Sensors and E-Skins', Advanced Materials Technologies, vol. 3, no. 2, 1700248. https://doi.org/10.1002/admt.201700248

- Chen K, Gao W, Emaminejad S, Kiriya D, Ota H, Nyein HY, Takei K, Javey A. Printed Carbon Nanotube Electronics and Sensor Systems. Adv Mater. 2016 Jun;28(22):4397-414. doi: 10.1002/adma.201504958

- Q. Zhang, T. Jiang, D. Ho, S. Qin, X. Yang, J.H. Cho, Q. Sun, Z.L. Transparent and Self-Powered Multistage Sensation Matrix for Mechanosensation Application // ACS Nano, 2018, 12 (1),  254–262.  DOI: 10.1021/acsnano.7b06126.

- C. Lou, S. Wang, T. Liang, C. Pang, L. Huang, M. Run, X. Liu.  A Graphene-Based Flexible Pressure Sensor with Applications to Plantar Pressure Measurement and Gait Analysis // Materials,  2017, 10(9), 1068 (11 pp). DOI:10.3390/ma10091068

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Список использованных источников

- Huang C., Wang Q., Zhao M., Chen C., Pan S., Yuan M. Tactile perception technologies and their applications in minimally invasive surgery: a review // Front. Physiol. − 2020. − Vol. 11.

- Iijima S., Ichihashi T. Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter // Nature. − 1993. − Vol. 363. − P. 603-605.

- Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Zhang Y., Dubonos S.V., Grigorieva I.V.  Electric field effect in atomically thin carbon films // Science. − 2004. −  N 306. − P. 666-669.

- Ma R., Zhou Y., Bi H., Yang M., Wang J., Liu Q., Huang F. Multidimensional graphene structures and beyond: Unique properties, syntheses and applications // Prog. Mater. Sci. − 2020. − N 113. − P. 100665.

- Amoli V., Kim S. Y., Kim J. S., Choi H., Koo J., Kim D. H. Biomimetics for high-performance flexible tactile sensors and advanced artificial sensory systems // J. Mater. Chem. C. − 2019. − N 7. − P. 14816.

- Lee J. H., Heo J. S., Kim Y. J., Eom J., Jung H. J., Kim J. W., Kim I., Park H. H., Mo H. S., Kim Y. H., Park S. K. A Behavior-Learned Cross-Reactive Sensor Matrix for Intelligent Skin Perception // Adv. Mater. − 2020. − N 32. − 2000969.

- Zhong W., Liu C., Liu Q., Piao L., Jiang H., Wang W., Liu K., Li M., Sun G., Wang D. Ultrasensitive Wearable Pressure Sensors Assembled by Surface-Patterned Polyolefin Elastomer Nanofiber Membrane Interpenetrated with Silver Nanowires // ACS Appl. Mater. Interfaces. − 2018. − N 10. − P. 42706.

- Kim S., Amjadi M., Lee T. I., Jeong Y., Kwon D., Kim M. S., Kim K., Kim T. S., Oh Y. S., Park I. Wearable, Ultrawide-Range, and Bending-Insensitive Pressure Sensor Based on Carbon Nanotube Network-Coated Porous Elastomer Sponges for Human Interface and Healthcare Devices // ACS Appl. Mater. Interfaces. −  2019 . − N 11. − P. 23639.

- Zhu B., Niu Z., Wang H., Leow W. R., Wang H., Li Y., Zheng L., Wei J., Huo F., Chen X. Microstructured Graphene Arrays for Highly Sensitive Flexible Tactile Sensors // Small. − 2014. − N 10. − P. 3625.

- Zhu M., Yue Y., Cheng Y., Zhang Y., Su J., Long F., Jiang X., Ma Y., Gao Y. Hollow MXene Sphere/Reduced Graphene Aerogel Composites for Piezoresistive Sensor with Ultra-High Sensitivity // Adv. Electron. Mater. − 2020. −  N 6. − P. 1901064.

- Pyo S., Lee J.-I., Kim M.-O., Chung T., Oh Y., Lim S.-C., Park J., Kim J. Development of a flexible three-axis tactile sensor based on screen-printed carbon nanotube-polymer composite // J. Micromech. Microeng. − 2014. − N 24. − P. 075012.

- Han S., Liu C., Huang Z., Zheng J., Xu H., Chu S., Wu J., Liu C. High-Performance Pressure Sensors Based on 3D Microstructure Fabricated by a Facile Transfer Technology // Adv. Mater. Technol. − 2019. − N 4. − P. 1800640.

- Pyo S., Lee J., Kim W., Jo E., Kim J. Multi-Layered, Hierarchical Fabric-Based Tactile Sensors with High Sensitivity and Linearity in Ultrawide Pressure Range // Adv. Funct. Mater. − 2019. − N 29. − P. 1902484.

- Dai H., Thostenson E. T. Large-Area Carbon Nanotube-Based Flexible Composites for Ultra-Wide Range Pressure Sensing and Spatial Pressure Mapping // ACS Appl. Mater. Interfaces. − 2019. − N 11. − P. 48370.

- Li X., Huang W., Yao G., Gao M., Wei X., Liu Z., Zhang H., Gong T., Yu B. Highly sensitive flexible tactile sensors based on microstructured multiwall carbon nanotube arrays // Scr. Mater. − 2017. − N 129. − P. 61-64.

- An B. W., Heo S., Ji S., Bien F., Park J. U. Transparent and flexible fingerprint sensor array with multiplexed detection of tactile pressure and skin temperature // Nat. Commun. − 2018. − N 9. − P. 2458.

- Yoo J. Y., Seo M. H., Lee J. S., Choi K. W., Jo M. S., Yoon J. B. Industrial Grade, Bending-Insensitive, Transparent Nanoforce Touch Sensor via Enhanced Percolation Effect in a Hierarchical Nanocomposite Film // Adv. Funct. Mater. − 2018. − N 28. − P. 1804721.

- Lipomi D. J., Vosgueritchian M., Tee B. C. K., Hellstrom S. L., Lee J. A., Fox C. H., Bao Z. Skin-like pressure and strain sensors based on transparent elastic films of carbon nanotubes // Nat. Nanotechnol. − 2011. − N 6. − P. 788.

- Ho D. H., Sun Q., Kim S. Y., Han J. T., Kim D. H., Cho J. H. Stretchable and Multimodal All Graphene Electronic Skin // Adv. Mater. − 2016. − N 28. − P. 2601.

- Yang J. C., Kim J. O., Oh J., Kwon S. Y., Sim J. Y., Kim D. W., Choi H. B., Park S. Microstructured Porous Pyramid-Based Ultrahigh Sensitive Pressure Sensor Insensitive to Strain and Temperature // ACS Appl. Mater. Interfaces. − 2019. − N 11. − P. 19472.

- Hu W., Niu X., Zhao R., Pei Q. Elastomeric transparent capacitive sensors based on an interpenetrating composite of silver nanowires and polyurethane // Appl. Phys. Lett. − 2013. − N 102. − P. 083303.

- Choi J., Kwon D., Kim K., Park J., Del Orbe D., Gu J., Ahn J., Cho I., Jeong Y., Oh Y., Park I. Synergetic Effect of Porous Elastomer and Percolation of Carbon Nanotube Filler toward High Performance Capacitive Pressure Sensors // ACS Appl. Mater. Interfaces. − 2020. − N 12. − P. 1698.

- Luo S., Yang J., Song X., Zhou X., Yu L., Sun T., Yu C., Huang D., Du C., Wei D. Tunable-sensitivity flexible pressure sensor based on graphene transparent electrode // Solid. State Electron. − 2018. − N 145. − P. 29-33.

- Park S.W., Das P.S., Park J.Y. Development of wearable and flexible insole type capacitive pressure sensor for continuous gait signal analysis // Org. Electron. − 2018. − N 53. − P. 213-220.

- Kim S.Y., Park S., Park H.W., Park D.H., Jeong Y., Kim D.H. Highly sensitive and multimodal all-carbon skin sensors capable of simultaneously detecting tactile and biological stimuli // Adv. Mater. − 2015. − N 27. − P. 4178-4185.

- He Z., Chen W., Liang B., Liu C., Yang L., Lu D., Mo Z., Zhu H., Tang Z., Gui X. Capacitive pressure sensor with high sensitivity and fast response to dynamic interaction based on graphene and porous nylon networks // ACS Appl. Mater. Interfaces. − 2018. − N 10. − P. 12816-12823.

- Chun S., Hong A., Choi Y., Ha C., Park W. A tactile sensor using a conductive graphene-sponge composite // Nanoscale. − 2016. − N 8. − P. 9185-9192.

- Kou H., Zhang L., Tan Q., Liu G., Lv W., Lu F., Dong H., Xiong J. Wireless flexible pressure sensor based on micro-patterned Graphene/PDMS composite // Sens. Actuators, A Phys. − 2018. − N 277. − P.150-156.

- Yang X., Wang Y., Qing X. A flexible capacitive sensor based on the electrospun PVDF nanofiber membrane with carbon nanotubes // Sens. Actuators A: Phys. − 2019. − N 299. − P. 111579.

- Kim M. O., Pyo S., Oh Y., Kang Y., Cho K. H., Choi J., Kim J. Flexible and multi-directional piezoelectric energy harvester for self-powered human motion sensor //  Smart Mater. Struct. − 2018. − N 27. − P. 035001.

- Yang T., Pan H., Tian G., Zhang B., Xiong D., Gao Y., Yan C., Chu X., Chen N., Zhong S., Zhang L., Deng W., Yang W. Hierarchically structured PVDF/ZnO core-shell nanofibers for self-powered physiological monitoring electronics // Nano Energy. − 2020. − N 72, P. 104706.

- Xie M., Zhang Y., Kraśny M. J., Bowen C. Khanbareh H., Gathercole N., Flexible and active self-powered pressure, shear sensors based on freeze casting ceramic-polymer composites // Energy Environ. Sci. − 2018. − N 11. − P. 2919.

- Han Z., Cheng Z., Chen Y., Li B., Liang Z., Li H., Ma Y., Feng X. Fabrication of highly pressure-sensitive, hydrophobic, and flexible 3D carbon nanofiber networks by electrospinning for human physiological signal monitoring // Nanoscale. − 2019. − N 11. − P. 5942-5950.

- Wang Q., Jian M., Wang C., Zhang Y. Carbonized silk nanofiber membrane for transparent and sensitive electronic skin // Adv. Funct. Mater. − 2017. − N 27. − P. 1-9.

- Kim K.H., Oh Y., Islam M.F. Graphene coating makes carbon nanotube aerogels superelastic and resistant to fatigue // Nat. Nanotechnol. − 2012. − N 7. − P. 562-566.

- Tsui M.N., Islam M.F. Creep- and fatigue-resistant, rapid piezoresistive responses of elastomeric graphene-coated carbon nanotube aerogels over a wide pressure range // Nanoscale. − 2017. − N 9. − P. 1128-1135.

- Lu B., Chen Y., Ou D., Chen H., Diao L., Zhang W., Zheng J., Ma W., Sun L., Feng X. Ultra-flexible piezoelectric devices integrated with heart to harvest the biomechanical energy // Sci. Rep. − 2015. − N 5. − P. 1-9.

- Chung H.C., Kummari K.L., Croucher S.J., Lawson N.J., Guo S., Whatmore R.W., Huang Z. Development of piezoelectric fans for flapping wing application // Sens. Actuators, A Phys. − 2009. − N 149. − P. 136-142.

- Dagdeviren C., Su Y., Joe P., Yona R., Liu Y., Kim Y.S., Huang Y., Damadoran A.R., Xia J., Martin L.W. L.W., Huang Y., Rogers J.A. Conformable amplified lead zirconate titanate sensors with enhanced piezoelectric response for cutaneous pressure monitoring // Nat. Commun. − 2014. − N 5. − P. 4496.

- Niu X., Jia W., Qian S., Zhu J., Zhang J., Hou X., Mu J., Geng W., Cho J., He J., Chou X. High-performance PZT-based stretchable piezoelectric nanogenerator // ACS Sustain. Chem. Eng. − 2019. − N 7. − P 979-985.

- Babu I., de With G. Highly flexible piezoelectric 0-3 PZT-PDMS composites with high filler content // Compos. Sci. Technol. − 2014. − N 91. − P. 91-97.

- Liu Y., Zhao L., Wang L., Zheng H., Li D., Avila R., Lai K.W.C., Wang Z., Xie Z., Zi Y., Yu X. Skin-integrated graphene-embedded lead zirconate titanate rubber for energy harvesting and mechanical sensing // Adv. Mater. Technol. − 2019. − N 4. − P. 60-63.

- Fan F. R., Tian Z. Q., Lin Wang Z. Flexible triboelectric generator // Nano Energy. −  2012.

- Tao J., Bao R., Wang X., Peng Y., Li J., Fu S., Pan C., Wang Z. L. Self-Powered Tactile Sensor Array Systems Based on the Triboelectric Effect // Adv. Funct. Mater. − 2019. − N 29. − P. 1806379.

- Park S., Kim H., Vosgueritchian M., Cheon S., Kim H., Koo J. H., Kim T. R., Lee S., Schwartz G., Chang H., Bao Z. Stretchable Energy-Harvesting Tactile Electronic Skin Capable of Differentiating Multiple Mechanical Stimuli Modes // Adv. Mater. − 2014. − N 26. − P. 7324.

- Zhu X. X., Meng X. S., Kuang S. Y., Di Wang X., Pan C. F., Zhu G., Wang Z. L. Triboelectrification-enabled touch sensing for self-powered position mapping and dynamic tracking by a flexible and area-scalable sensor array // Nano Energy. − 2017. − N 41. − P. 387.

- Pu X., Liu M., Chen X., Sun J., Du C., Zhang Y., Zhai J., Hu W., Wang Z. L. Ultrastretchable, transparent triboelectric nanogenerator as electronic skin for biomechanical energy harvesting and tactile sensing // Sci. Adv. 2017. − N 3. − e1700015.

- Huang J., Yang X., Yu J., Han J., Jia C., Ding M., Sun J., Cao X., Sun Q., Wang Z. L. A universal and arbitrary tactile interactive system based on self-powered optical communication // Nano Energy. − 2020. − N 69. − P. 104419.

- Alfadhel A., Khan M. A., Cardoso De Freitas S., Kosel J. Magnetic Tactile Sensor for Braille Reading // IEEE Sens. J. − 2016. − N 16. − P. 8700.

- Kim J. T., Choi H., Shin E. J., Park S., Kim I. G.  Graphene-based optical waveguide tactile sensor for dynamic response // Sci. Rep. − 2018. − N 8. − P. 16118.

- Lepora N. F., Ward-Cherrier B. Superresolution with an optical tactile sensor // IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) . − 2015. − P. 2686-2691.

- Amoli V., Kim J. S., Kim S. Y., Koo J., Chung Y. S., Choi H., Kim D. H. Ionic Tactile Sensors for Emerging Human-Interactive Technologies: A Review of Recent Progress // Adv. Funct. Mater. − 2020. − N 30. − P. 1904532.

- Nie B., Li R., Brandt J. D., Pan T. Iontronic microdroplet array for flexible ultrasensitive tactile sensing // Lab Chip. − 2014. − N 14. − P.1107.

- Yang X., Wang Y., Qing X. A Flexible Capacitive Pressure Sensor Based on Ionic Liquid // Sensors. − 2018. − N 18. − P. 2395.

- Li R., Si Y., Zhu Z., Guo Y., Zhang Y., Pan N., Sun G., Pan T. Supercapacitive Iontronic Nanofabric Sensing // Adv. Mater. − 2017. − N 29. − P. 1700253.

- Dargahi J., Najarian S. Human tactile perception as a standard for artificial tactile sensing—a review // Int. J. Med. Rob. Comput. Assisted Surg. − 2004. − N 1. − P. 23.

- Park Y.-L., Chen B.-R., Wood R. J. Design and Fabrication of Soft Artificial Skin Using Embedded Microchannels and Liquid Conductors // IEEE Sens. − J. 2012. − N 12. − P. 2711.

- Peng Y., Yang N., Xu Q., Dai Y., Wang Z. Recent Advances in Flexible Tactile Sensors for Intelligent Systems // Sensors. − 2021. − Vol. 21. − N 16. − P. 5392.

- Патент RU2662060C123.07.2018 Ичкитидзе Леван Павлович (RU), Петухов Владимир Александрович (RU), Герасименко Александр Юрьевич (RU), Подгаецкий Виталий Маркович (RU), Селищев Сергей Васильевич (RU) // Биполярный датчик деформации на основе биосовместимого наноматериала.

- Nag A., Simorangker R.  B.  V.  B., Valentin E., Björninen T., Ukkonen L., Hashmi R. M., Mukhopadhyay S.  C.  A Transparent Strain Sensor Based on PDMS-Embedded Conductive Fabric for Wearable Sensing Applications // IEEE Access. − 2018. − Vol. 6. − P. 71020-71027.

- Tanaka M., Ji-Young C., Chonan S., Tanahashi Y. Tactile sensor system for detection of prostate cancer and hypertrophy // IEEE International Conference on Information Acquisition. − 2005, 6.

- Tanaka M., Furubayashi M., Tanahashi Y., Chonan S. Development of an Active Palpation Sensor for Detecting Prostatic Cancer and Hypertrophy // Smart Mater Struc. 2000. − N 9. − P. 878-884.

- Chonan S., Jiang Z.W., Tanaka M., Kato T., Kamei M. Development of a palpation Sensor for Detection of Prostatic Cancer and Hypertrophy (Optimum Structural Design of sensor) // Int. J. Appl. Electromagn. Mech. − 1998. −  N 9. − P. 25-38.

- Патент RU2479245C229.06.2011 Садовничий Виктор Антонович (RU), Соколов Михаил Эдуардович (RU), Буданов Владимир Михайлович (RU), Подольский Владимир Евгеньевич (RU), Панарин Владимир Михайлович (RU), Рощупкин Эдуард Валерьевич (RU), Кусов Иван Сергеевич (RU), Телегина Наталья Александровна (RU), Завьялов Борис Георгиевич (RU), Голохов Георгий Натанович (RU) Устройство для тактильного исследования плотности ткани при эндоскопическом обследовании.

- Патент RU2488343C229.06.2011 Садовничий Виктор Антонович (RU), Соколов Михаил Эдуардович (RU), Буданов Владимир Михайлович (RU), Подольский Владимир Евгеньевич (RU), Панарин Владимир Михайлович (RU), Рощупкин Эдуард Валерьевич (RU), Кусов Иван Сергеевич (RU), Телегина Наталья Александровна (RU), Солодов Владимир Викторович (RU), Пантелеев Игорь Владимирович (RU) // Устройство тактильного дисплея для исследования плотности ткани.

- Beccai L., Roccella S., Arena A., Valvo F., Valdastri P., Menciassi A., Carrozza M. C., Dario P. Design and fabrication of a hybrid silicon three-axial force sensor for biomechanical applications // Sens. Actuator A Phys. − 2005. − N 120(2). − P. 370-382.

- Патент US7658119B2 2/2010 Loeb Gerald E., South Pasadena, CA (US); Johansson Roland, Umea (SE) // Biomimetic tactile sensor.

- Mannsfeld S. C. B., Tee B. K., Stoltenberg R. M., Chen C. V. H-H., Barman S., Muir B. V. O., Sokolov A. N., Colin, Reese C., Bao Z., Highly sensitive flexible pressure sensors with microstructured rubber dielectric layers // Nature Mater. − 2010. − Vol. 9. − P. 859-864.

- Hua Q., Sun J., Liu H., Bao R., Yu R., Zhai J., Pan C., Wang Z. L. Skin-inspired highly stretchable and conformable matrix networks for multifunctional sensing // Nat Commun. − 2018. − N 9. − P, 244.

- Gao Y., Ota H., Schaler E. W.,  Chen K., Zhao A., Gao W., Fahad H. M., Leng Y.,  Zheng A., Xiong F., Zhang C.,  Tai L.-C., Zhao P.,  Fearing R. S., Javey A. Wearable microfluidic diaphragm pressure sensor for health and tactile touch monitoring // Adv. Mater. − 2017. − N 29. − 1701985.

- Bonomo C., Brunetto P., Fortuna L., Giannone P., Graziani S. and Strazzeri S. A Tactile Sensor for Biomedical Applications Based on IPMCs // IEEE Sens. − J. 2008. − N 8(8). − P. 1486-1493.

- Brunetto P., Fortuna L., Giannone P., Graziani S. and Pagano F. A Resonant Vibrating Tactile Probe for Biomedical Applications Based on IPMC // IEEE Trans Instrum Meas. − 2010. − N 59(5). − P. 1453-1462.

- Li C., Wu P., Lee S., Gorton A., Schulz M. J., Ahn C. H. Flexible dome and bump shape piezoelectric tactile sensors using PVDF-TrFE copolymer // J Microelectromech Syst. − 2008. − Vol. 17. − N 2. − P. 334-341.

- Kitagawa M., Dokko D., Okamura A. M., Bethea B.T., Yuh D. D. Effect of Sensory Substitution on Suture Manipulation Forces for Surgical Teleoperation // Stud Health Technol Inform. − 2004. − N 98. − P. 157-63.

- Oakley I, McGee MR, Brewster S, Gray P. Putting the Feel in Look and Feel // Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems. − 2000. − P. 415-422.

- den Boer K. T., de Jong T., Dankelman J., Gouma D. J. Problems with laparoscopic instruments: opinions of experts // J Laparoendosc Adv Surg Tech A. − 2001. − Vol. 11. − N. 3. − 149-155.

- Knežo D., Živčák J. Application of splines for measuring of musculature local disposition // Acta Mech Slovaca. − 2010. − N 14 (2). − P. 14-17.

- Shimojo M., Namiki A., Ishikawa M., Makino R., Mabuchi K. A tactile sensor sheet using pressure conductive rubber with electrical-wires stitched method // IEEE Sensors Journal. − 2004. −  vol. 4. −  N 5. − P. 589-596.

- Wu S., Yao S., Liu Y., Hu X., Huang H.H., Zhu Y // ACS Applied Materials & Interfaces. − 2020/ − N 12 (37)/ − P. 41696-41703.

- Harmon L. Automated tactile sensing // Int J Rob Res. − 1982. − N 1 (2). − P. 3-32.

- Lee M. H. Tactile sensing: new directions, new challenge // The International Journal of Robotics Research. − 2000. − N 19 (7). − P. 636.

- Tiwana M. I., Redmond S. J.,  Lovell N. H., A review of tactile sensing technologies with applications in biomedical engineering // Sens. Actuator A Phys. − 2012. − N 179. − P. 17-31.

- Harmon L. Tactile sensing for robots // Robotics and Artificial Intelligence. − 1984. −  P. 109-158.

- 1) Ya-Feng Liu, Q. Liu, Bioinspired Color-Changeable Organogel Tactile Sensor with Excellent Overall Performance, DOI: 10.1021/acsami.0c12811

- 2) Y. Wang, Flexible Tactile Sensor Array for Slippage and Grooved Surface Recognition in Sliding Movement, DOI: 10.3390/mi10090579

- 3) Joo Chuan Yeo, Wearable tactile sensor based on flexible microfluidics, DOI: 10.1039/c6lc00579a

- 4) C. Shao, S. Tanaka, A Tactile Sensor Network System Using a Multiple Sensor Platform with a Dedicated CMOS-LSI for Robot Applications, DOI: 10.3390/s17091974

- 5) Si-Ao Wang, A. Albini, Fabric Classification Using a Finger-Shaped Tactile Sensor via Robotic Sliding, DOI: 10.3389/fnbot.2022.808222

- 6) S. Kim, Y. Jung, Parasitic Capacitance-Free Flexible Tactile Sensor with a Real-Contact Trigger, DOI: 10.1089/soro.2020.0051

- 7) Y. Sekertekin, I. Bozyel A Flexible and Low-Cost Tactile Sensor Produced by Screen Printing of Carbon Black/PVA Composite on Cellulose Paper, DOI: 10.3390/s20102908

- 8) Y. Zhu, J. Hao, A new robotic tactile sensor with bio-mimetic structural colour inspired by Morpho butterflies, DOI: 10.1088/1748-3190/ab3014

- 9) J. Zhang, L. Hao, Biomimic Hairy Skin Tactile Sensor Based on Ferromagnetic Microwires, DOI: 10.1021/acsami.6b14236

- 10) Q. Zhong, J. Zhong, Paper-Based Active Tactile Sensor Array, DOI: 10.1002/adma.201502470

- 11) M. Park, Y. Ju Park, MoS2 -Based Tactile Sensor for Electronic Skin Applications, DOI: 10.1002/adma.201505124

- 12) B. Zhu, C. Ma, Highly Stretchable and Sensitive Multimodal Tactile Sensor Based on Conductive Rubber Composites to Monitor Pressure and Temperature, DOI: 10.3390/polym14071294

- 13) Byung Ku Jung, S. Jeon, Janus-like Jagged Structure with Nanocrystals for Self-Sorting Wearable Tactile Sensor, DOI: 10.1021/acsami.0c18935

- 14) F. Ju, Y. Yun, A Variable-Impedance Tactile Sensor With Online Performance Tuning for Tissue Hardness Palpation in Robot-Assisted Minimally Invasive Surgery, DOI: 10.1109/EMBC.2018.8512717

- 15) X. Sun, J. Sun, Flexible Tactile Electronic Skin Sensor with 3D Force Detection Based on Porous CNTs/PDMS Nanocomposites, DOI: 10.1007/s40820-019-0288-7

- 16) C. Sferrazza, R. D'Andrea, Design, Motivation and Evaluation of a Full-Resolution Optical Tactile Sensor, DOI: 10.3390/s19040928

- 17) J. Oh, Jun Chang Yang, Pressure Insensitive Strain Sensor with Facile Solution-Based Process for Tactile Sensing Applications, DOI: 10.1021/acsnano.8b03488

- 18) T. Li, H. Luo, Flexible Capacitive Tactile Sensor Based on Micropatterned Dielectric Layer, DOI: 10.1002/smll.201600760

- 19) Gregory de Boer, N. Raske, Design Optimisation of a Magnetic Field Based Soft Tactile Sensor, DOI: 10.3390/s17112539

- 20) J. Park, I. You, Ag nanowire-based transparent stretchable tactile sensor recognizing strain directions and pressure, DOI: 10.1088/1361-6528/ab11b7

- 21) H. Niu, S. Gao, Highly Morphology-Controllable and Highly Sensitive Capacitive Tactile Sensor Based on Epidermis-Dermis-Inspired Interlocked Asymmetric-Nanocone Arrays for Detection of Tiny Pressure, DOI: 10.1002/smll.201904774

- 22) Q. Gao, H. Meguro, Flexible tactile sensor using the reversible deformation of poly(3-hexylthiophene) nanofiber assemblies, DOI: 10.1021/la304240r

- 23) A. Alfadhel, J. Kosel, Magnetic Nanocomposite Cilia Tactile Sensor, DOI: 10.1002/adma.201504015

- 24) S. Asano, M. Muroyama, 3-Axis Fully-Integrated Capacitive Tactile Sensor with Flip-Bonded CMOS on LTCC Interposer, DOI: 10.3390/s17112451

- 25) Y. Zhang, J. Ye, A Flexible Tactile Sensor with Irregular Planar Shape Based on Uniform Electric Field, DOI: 10.3390/s18124445

- A. Charalambides, J. Cheng, T. Li and S. Bergbreiter, "3-axis all elastomer MEMS tactile sensor," 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), Estoril, Portugal, 2015, pp. 726-729, DOI: 10.1109/MEMSYS.2015.7051060

- Ghosal K, Sarkar K. Biomedical Applications of Graphene Nanomaterials and Beyond. ACS Biomater Sci Eng. 2018 Aug 13;4(8):2653-2703. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.8b00376

- Ham, Jooyeun & Huh, Tae Myung & Kim, Jayoung & Kim, Jin-Oh & Park, Steve & Cutkosky, Mark & Bao, Zhenan. (2022). Porous Dielectric Elastomer Based Flexible Multiaxial Tactile Sensor for Dexterous Robotic or Prosthetic Hands. Advanced Materials Technologies, v.8, no.3. 2200903. DOI: 10.1002/admt.202200903.

- Boutry CM, Negre M, Jorda M, Vardoulis O, Chortos A, Khatib O, Bao Z. A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics. Sci Robot. 2018 Nov 21;3(24):eaau6914. DOI: 10.1126/scirobotics.aau6914

- Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov AA. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science. 2004 Oct 22;306(5696):666-9. DOI: 10.1126/science.1102896.

- Miao, Pei & Wang, Jian & Zhang, Congcong & Sun, Mingyuan & Cheng, Shanshan & Liu, Hong. (2019). Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications. Nano-Micro Letters. 11. 71. DOI:10.1007/s40820-019-0302-0.

- Singh E, Meyyappan M, Nalwa HS. Flexible Graphene-Based Wearable Gas and Chemical Sensors. ACS Appl Mater Interfaces. 2017 Oct 11;9(40):34544-34586. DOI: 10.1021/acsami.7b07063

- Fu W, Jiang L, van Geest EP, Lima LM, Schneider GF. Sensing at the Surface of Graphene Field-Effect Transistors. Adv Mater. 2017 Feb;29(6). DOI: 10.1002/adma.201603610.

- Chen, Shuai & Jiang, Kai & Lou, Zheng & Chen, Di & Shen, Guozhen. (2017). Recent Developments in Graphene-Based Tactile Sensors and E-Skins. Advanced Materials Technologies. 3(2):1700248. DOI:10.1002/admt.201700248.

- Chen K, Gao W, Emaminejad S, Kiriya D, Ota H, Nyein HY, Takei K, Javey A. Printed Carbon Nanotube Electronics and Sensor Systems. Adv Mater. 2016 Jun;28(22):4397-414. DOI: 10.1002/adma.201504958

- He Z, Chen W, Liang B, Liu C, Yang L, Lu D, Mo Z, Zhu H, Tang Z, Gui X. Capacitive Pressure Sensor with High Sensitivity and Fast Response to Dynamic Interaction Based on Graphene and Porous Nylon Networks. ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Apr 18;10(15):12816-12823. DOI: 10.1021/acsami.8b10605

- Q. Zhang, T. Jiang, D. Ho, S. Qin, X. Yang, J.H. Cho, Q. Sun, Z.L. Transparent and Self-Powered Multistage Sensation Matrix for Mechanosensation Application // ACS Nano, 2018, 12 (1),  254–262.  DOI: 10.1021/acsnano.7b06126.

- C. Lou, S. Wang, T. Liang, C. Pang, L. Huang, M. Run, X. Liu.  A Graphene-Based Flexible Pressure Sensor with Applications to Plantar Pressure Measurement and Gait Analysis // Materials,  2017, 10(9), 1068 (11 pp). DOI:10.3390/ma10091068

ВОТ здесь список всех использованных в работах всех литературных ссылок:

1.	Официальный сайт компании «Моторика» [Электронный ресурс] - URL: https://motorica.org/ (дата обращения: 10.12.2022).

2.	П.А. Шапошник, С.А. Запуниди, М.В. Шестаков, Е.В. Агина, С.А. Пономаренко. Coвpeмeнныe биo-, xeмoceнcopныe и нeйpoмopфныe ycтpoйcтвa нa ocнoвe opгaничecкиx пoлyпpoвoдникoв // Успехи Химии, 2020, 89(12), 1483-1506; DOI: 10.1070/RCR4973.

3.	Sosorev A. Y. et al. Suppression of dynamic disorder by electrostatic interactions in structurally close organic semiconductors. Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, 23, 15485-15491.

4.	Что такое пьезоэлектрический датчик: как он работает, области применения. // Digitrode.ru. – URL: http://digitrode.ru/articles/2761-chto-takoe-pezoelektricheskiy-datchik-kak-on-rabotaet-oblasti-primeneniya.html (дата обращения: 10.09.2025).

5.	Устройство емкостного датчика. // Мега-К. – URL: https://mega-k.com/news/ustroystvo_emkostnogo_datchika (дата обращения: 10.09.2025).

6.	Официальный сайт инновационного центра «Сколково» [Электронный ресурс] - URL: https://sk.ru/ (дата обращения: 10.12.2022).

7.	Официальный сайт инновационного центра «Сколково» / Навигатор по участникам проектов / [Электронный ресурс] - URL: https://navigator.sk.ru/orn/1124242 (дата обращения: 10.12.2022).

8.	Новый вид электронных татуировок из графена поможет отслеживать здоровье. [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Чувашской Республики. - URL: https://www.med.cap.ru/press/2022/12/8/novij-vid-elektronnih-tatuirovok-iz-grafena-pomozh (дата обращения: 10.09.2025).

9.	A. Charalambides, J. Cheng, T. Li and S. Bergbreiter, "3-axis all elastomer MEMS tactile sensor," 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), Estoril, Portugal, 2015, pp. 726-729, DOI: 10.1109/MEMSYS.2015.7051060.

10.	[Электронный ресурс] // Название сайта. - URL: https://olymp.hse.ru/mirror/pubs/share/841521952.pdf (дата обращения: 10.09.2025).

11.	Статья: «Бионические руки не помогли перепрошить осязание», Е. Ивтушок / [Электронный ресурс] - URL: https://nplus1.ru/news/2020/12/30/bionic-hand (дата обращения: 10.12.2022).

12.	Zhai Z. et al. Biodegradable polymeric materials for flexible and degradable electronics. Frontiers in Electronics, 2022, V. 3.

13.	S. H. Lee et al. Biomimetic Hybrid Tactile Sensor with Ridged Structure That Mimics Human Fingerprints to Acquire Surface Texture Information. Researchgate, 2020.

14.	L. Li et al. A review on polymers and their composites for flexible electronics. Materials Advances, 2023, V. 4, P. 726.

15.	Su et al. Cilia-Inspired Bionic Tactile E-Skin: Structure, Fabrication and Applications. MDPI, 2024, V. 25, №1, P. 76.

16.	Z. Jiang et al. Static Tactile Sensing for a Robotic Electronic Skin via an Electromechanical Impedance-Based Approach. MDPI, 2020, V. 20, №10, P. 2830.

17.	J. Han et al. Flexible Multimodal Sensors for Electronic Skin: Principle, Materials, Device Array Architecture and Data Acquisition Method. Researchgate, 2019.

18.	A. Z. S. et al. Flexible and wearable medical devices: Trends and perspectives. Sensors, 2023, V. 23, №23, P. 9494.

19.	Y. Yang et al. Stretchable e-skin and transformer enable high-resolution morphological reconstruction for soft robots. Nature Machine Intelligence, 2023, V. 5, P. 261–272.

20.	M. H. Lee et al. Biomimetic Tactile Sensors: A Review. MDPI, 2023, V. 10, №3, P. 147.

21.	P. Sun et al. Wearable Electronic Skin for Continuous Health Monitoring. Sensors, 2024, V. 24, №9, P. 2977.

22.	P. Z. G. et al. The Road to Commercialization for Printed Electronics. InfinityPV, 2023.

23.	M. A. et al. Evaluating the Utility of Wearable Sensors for the Early Diagnosis of Parkinson Disease: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 2025, V. 27, №1, P. e69422.

- S. Lee, J. Kim, H. Jang. “Advanced carbon-based tactile sensors for wearable healthcare”, Adv. Funct. Mater., 2021, 31(21), 2100643.

- Z. Wang, X. Wang, J. Zang. “Carbon nanomaterials for tactile sensors”, Adv. Mater., 2019, 31, 1801072.

- X. Yu, T. Li, Q. Liu. “Graphene-based pressure sensors for biomedical applications”, Biosensors, 2022, 12(8), 600.

- H. Li, Y. Liu, M. Xu. “Flexible pressure sensors based on graphene for medical applications”, Sensors and Actuators A, 2020, 301, 111738.

- He S. et al. Graphene-Based Flexible Tactile Sensors: A Review // Sensors, 2021, 21(7), 2392.

- Samad A., Alam M. M., Islam M. T., Nur O., Willander M. Wearable piezoresistive strain sensor based on graphene-coated three-dimensional micro-porous PDMS sponge // Micro and Nano Systems Letters. — 2019. — Т. 7. — С. 1–8. — DOI: 10.1186/s40486-019-0097-2.

- Fu Y.-M. et al. An Inkjet Printed Piezoresistive Back-to-Back Graphene Tactile Sensor for Endosurgical Palpation Applications // Proc. IEEE MEMS Conf., 2017, pp. 610–613.

- Islam, M. N. Islam. “Wearable tactile sensors for healthcare using carbon nanotubes”, IEEE Sens. J., 2021, 21(5), 6723–6731.

- Malinauskas, R. Blažauskas. “Pressure sensors based on C60-doped polymers”, J. Mater. Sci., 2020, 55, 4412–4421.

- X. Gao, T. Zhu. “Fullerene-based materials in biomedical applications: a review”, Nanomaterials, 2022, 12(5), 788.

- T. Fujita et al. “Tactile sensor with CNT for minimally invasive surgery”, Sensors, 2022, 22(3), 1132.

- Shi, X. Li, Z. Wang. “Smart bandages using graphene sensors”, Adv. Healthc. Mater., 2020, 9, 2000435.

- Park et al. “Stretchable CNT-based sensors for soft robotic skin”, Sci. Robot., 2018, 3(24), eaar2621.

- Нанохит М. И., Павлов Д. В., Кулаков И. Ю. Биосовместимые гибкие сенсоры на основе углеродных нанотрубок и Ecoflex для медицинского применения // uMEDP News, 21.06.2023.

- He S. et al. A review on graphene-based sensors for tactile applications // Sensors and Actuators A: Physical, 2024, Vol. 372, 115363.

- P. Wang, L. Zhang. “Recent progress in self-healing and biodegradable pressure sensors”, Nano Energy, 2021, 85, 106031.

- Fu Y.-M. et al. Graphene tactile sensors for endosurgical palpation // Proc. IEEE MEMS, 2017, pp. 610–613.

- Douglas C. I. et al. Ultra-Thin Graphene Foam Sensors for Robotics // Key Eng. Mater., 2022, Vol. 922, pp. 79–86.

- Wang C. et al. Advanced Carbon-Based Tactile Sensors for Intelligent Systems // Adv. Mater., 2019, 31(43): 1902892.

- Trung T.Q., Lee N.-E. Flexible and stretchable physical sensor integrated platforms // Adv. Mater., 2016, 28(22), pp. 4338–4372.

- Amjadi M. et al. Stretchable, skin-mountable, and wearable strain sensors and their potential applications // Adv. Funct. Mater., 2016, 26(11), pp. 1678–1698.

- Hammock M.L. et al. 25th Anniversary Article: The Evolution of Electronic Skin (E-Skin) // Adv. Mater., 2013, 25(42), pp. 5997–6038.

- Zhang Y. et al. Flexible fullerene-based devices: from synthesis to application // Nano Research, 2020, 13, pp. 2120–2134.

- Kim J. et al. Wearable and transparent graphene-based strain sensors for human motion monitoring // ACS Nano, 2015, 9(9), pp. 8801–8810.

- Trinity College Dublin. Researchers develop new graphene-based sensor technology for wearable medical devices.

- News Medical. Graphene-based sensing technology for wearable medical devices.

- A. Alian, J. Avery, G. Mylonas. “Tissue palpation in endoscopy using EIT and soft actuators”, Front Robot AI, 2024, 11, 1372936 (14pp.).

- H. Dai, E.T. Thostenson. “Large-Area Carbon Nanotube-Based Flexible Composites for Ultra-Wide Range Pressure Sensing and Spatial Pressure Mapping”. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 48370–48380.

- Balakrishnan, S., & Ramakrishna, S. (2021). Functionalized nanocellulose/multiwalled carbon nanotube composites for flexible pressure sensors. ACS Applied Nano Materials, 4(7), 7001–7010.

- Qi, Y., et al. (2020). Flexible and Highly Sensitive Strain Sensor Based on Carbon Nanotube/Polyurethane Nanofibrous Composite for Human Motion Monitoring. Composites Part B: Engineering, 200, 108313. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108313

- Wang, Z., et al. (2023). Multifunctional and Washable Carbon Nanotube-Wrapped Textile Yarns for Wearable E-Textiles. ResearchGate.

- Liu, M., Qi, Y., et al. (2021). Highly Stretchable and Sensitive Fiber Sensor Based on Aligned Carbon Nanotubes for Wearable Strain Sensors. ACS Applied Materials & Interfaces, 13(6), 7073–7082. DOI: 10.1021/acsami.0c21249

- Pu, X., et al. (2021). Recent Progress of Textile-Based Triboelectric Nanogenerators for Wearable Electronics. iScience, 24(5), 102027. DOI: 10.1016/j.isci.2021.102027

1. Liu, Y.-F., Liu, Q. (2020). Bioinspired Color-Changeable Organogel Tactile Sensor. DOI: 10.1021/acsami.0c12811

2. Wang, Y. (2019). Flexible Tactile Sensor Array for Slippage and Grooved Surface Recognition. DOI: 10.3390/mi10090579

3. Yeo, J. C. (2016). Wearable Tactile Sensor Based on Flexible Microfluidics. DOI: 10.1039/c6lc00579a

4. Shao, C., Tanaka, S. (2017). A Tactile Sensor Network System for Robot Applications. DOI: 10.3390/s17091974

5. Wang, S.-A., Albini, A. (2022). Fabric Classification Using a Finger-Shaped Tactile Sensor. DOI: 10.3389/fnbot.2022.808222

6. Kim, S., Jung, Y. (2021). Parasitic Capacitance-Free Flexible Tactile Sensor. DOI: 10.1089/soro.2020.0051

7. Sekertekin, Y., Bozyel, I. (2020). Low-Cost Tactile Sensor Produced by Screen Printing. DOI: 10.3390/s20102908

8. Zhu, Y., Hao, J. (2019). Bio-mimetic Tactile Sensor Inspired by Morpho Butterflies. DOI: 10.1088/1748-3190/ab3014

9. Zhang, J., Hao, L. (2017). Biomimic Hairy Skin Tactile Sensor. DOI: 10.1021/acsami.6b14236

10. Zhong, Q., Zhong, J. (2015). Paper-Based Active Tactile Sensor Array. DOI: 10.1002/adma.201502470

11. Park, M., Park, Y. J. (2016). MoS2-Based Tactile Sensor for Electronic Skin. DOI: 10.1002/adma.201505124

12. Zhu, B., Ma, C. (2022). Highly Stretchable Multimodal Tactile Sensor. DOI: 10.3390/polym14071294

13. Jung, B. K., Jeon, S. (2021). Janus-like Jagged Structure for Wearable Tactile Sensor. DOI: 10.1021/acsami.0c18935

14. Ju, F., Yun, Y. (2018). Variable-Impedance Tactile Sensor for Robot-Assisted Surgery. DOI: 10.1109/EMBC.2018.8512717

15. Sun, X., Sun, J. (2019). Flexible Tactile Electronic Skin Sensor. DOI: 10.1007/s40820-019-0288-7

16. Sferrazza, C., D'Andrea, R. (2019). Full-Resolution Optical Tactile Sensor. DOI: 10.3390/s19040928

17. Oh, J., Yang, J. C. (2018). Pressure Insensitive Strain Sensor. DOI: 10.1021/acsnano.8b03488

18. Li, T., Luo, H. (2016). Flexible Capacitive Tactile Sensor. DOI: 10.1002/smll.201600760

19. de Boer, G., Raske, N. (2017). Magnetic Field-Based Soft Tactile Sensor. DOI: 10.3390/s17112539

20. Park, J., You, I. (2019). Ag Nanowire-Based Transparent Stretchable Tactile Sensor. DOI: 10.1088/1361-6528/ab11b7

21. Niu, H., Gao, S. (2020). Highly Sensitive Capacitive Tactile Sensor. DOI: 10.1002/smll.201904774

22. Gao, Q., Meguro, H. (2013). Flexible Tactile Sensor Using P3HT Nanofibers. DOI: 10.1021/la304240r

23. Alfadhel, A., Kosel, J. (2016). Magnetic Nanocomposite Cilia Tactile Sensor. DOI: 10.1002/adma.201504015

24. Asano, S., Muroyama, M. (2017). 3-Axis Capacitive Tactile Sensor. DOI: 10.3390/s17112451

25. Zhang, Y., Ye, J. (2018). Flexible Tactile Sensor with Irregular Planar Shape. DOI: 10.3390/s18124445 со

1. Ghosal K, Sarkar K. Biomedical Applications of Graphene Nanomaterials and Beyond. ACS Biomater. Sci Eng., 2018,  vol. (8), pp. 2653–2703.

2. Gerasimenko A.Yu., Ichkitidze L.P., Podgaetsky V.M., Selishchev S.V.,  Biomedical applications of promising nanomaterials with carbon nanotubes. Biomedical Engineering, 2015, vol. 48(6), pp. 310–314.

3.  Miao P., Wang J.,  Zhang C.  Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications.  Nano-Micro Letters, 2019, vol. 11. Art.71 (37 p).

4. Jung B. K., Jeon S. (2021). Janus-like Jagged Structure with Nanocrystals for Self-Sorting Wearable Tactile Sensor. ACS Appl Mater Interfaces, 2021, vol. 13(5), pp. 6394–6403.

5. Ичкитидзе Л.П., Попович К.Д., Сучкова В.В., и др.   Гибкие электропроводящие пленки на основе биосовместимого композитного материала.  ЖТФ, 2025, том 95, вып. 3, с. 643–652

1.	A. Charalambides, J. Cheng, T. Li and S. Bergbreiter, "3-axis all elastomer MEMS tactile sensor," 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), Estoril, Portugal, 2015, pp. 726-729, DOI: 10.1109/MEMSYS.2015.7051060

2.	Ghosal K, Sarkar K. Biomedical Applications of Graphene Nanomaterials and Beyond. ACS Biomater Sci Eng. 2018 Aug 13;4(8):2653-2703. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.8b00376

3.	Ham, Jooyeun & Huh, Tae Myung & Kim, Jayoung & Kim, Jin-Oh & Park, Steve & Cutkosky, Mark & Bao, Zhenan. (2022). Porous Dielectric Elastomer Based Flexible Multiaxial Tactile Sensor for Dexterous Robotic or Prosthetic Hands. Advanced Materials Technologies, v.8, no.3. 2200903. DOI: 10.1002/admt.202200903.

4.	Boutry CM, Negre M, Jorda M, Vardoulis O, Chortos A, Khatib O, Bao Z. A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics. Sci Robot. 2018 Nov 21;3(24):eaau6914. DOI: 10.1126/scirobotics.aau6914

5.	Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov AA. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science. 2004 Oct 22;306(5696):666-9. DOI: 10.1126/science.1102896.

6.	Miao, Pei & Wang, Jian & Zhang, Congcong & Sun, Mingyuan & Cheng, Shanshan & Liu, Hong. (2019). Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications. Nano-Micro Letters. 11. 71. DOI:10.1007/s40820-019-0302-0.

7.	Singh E, Meyyappan M, Nalwa HS. Flexible Graphene-Based Wearable Gas and Chemical Sensors. ACS Appl Mater Interfaces. 2017 Oct 11;9(40):34544-34586. DOI: 10.1021/acsami.7b07063

8.	Fu W, Jiang L, van Geest EP, Lima LM, Schneider GF. Sensing at the Surface of Graphene Field-Effect Transistors. Adv Mater. 2017 Feb;29(6). DOI: 10.1002/adma.201603610.

9.	Chen, Shuai & Jiang, Kai & Lou, Zheng & Chen, Di & Shen, Guozhen. (2017). Recent Developments in Graphene-Based Tactile Sensors and E-Skins. Advanced Materials Technologies. 3(2):1700248. DOI:10.1002/admt.201700248.

10.	 Chen K, Gao W, Emaminejad S, Kiriya D, Ota H, Nyein HY, Takei K, Javey A. Printed Carbon Nanotube Electronics and Sensor Systems. Adv Mater. 2016 Jun;28(22):4397-414. DOI: 10.1002/adma.201504958

11.	 He Z, Chen W, Liang B, Liu C, Yang L, Lu D, Mo Z, Zhu H, Tang Z, Gui X. Capacitive Pressure Sensor with High Sensitivity and Fast Response to Dynamic Interaction Based on Graphene and Porous Nylon Networks. ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Apr 18;10(15):12816-12823. DOI: 10.1021/acsami.8b10605

12.	 Q. Zhang, T. Jiang, D. Ho, S. Qin, X. Yang, J.H. Cho, Q. Sun, Z.L. Transparent and Self-Powered Multistage Sensation Matrix for Mechanosensation Application // ACS Nano, 2018, 12 (1),  254–262.  DOI: 10.1021/acsnano.7b06126.

13.	 C. Lou, S. Wang, T. Liang, C. Pang, L. Huang, M. Run, X. Liu.  A Graphene-Based Flexible Pressure Sensor with Applications to Plantar Pressure Measurement and Gait Analysis // Materials,  2017, 10(9), 1068 (11 pp). DOI:10.3390/ma10091068